Задание 6  РАСЧЕТ СОСТАВА ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ФЛОТОХВОСТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Из некоторых исследований [7], известно, что флотохвосты обогатительных фабрик Восточно-Казахстанской области можно использовать в качестве заполнителя для получения ячеистого бетона плотностью 600-700 кг/м3.

Расчет состава и изготовление ячеисто-бетонной смеси проводится по инструкции на изготовление ячеистых бетонов [8].

Задание.

Используя исходные данные выполнить расчет состава ячеистого бетона, с использованием в качестве заполнителя - флотохвостов обогатительных фабрик ВКО. Изготовить, испытать образцы. Сделать вывод.

Исходные данные.

- Ячеистый бетон (газобетона) плотностью 700 кг/м3.

- Вяжущее: портландцемент марки М400.

- истинная плотность р =3,1 кг/л;

- насыпная плотность р„ =1,1 кг/л.

- Кремнеземистый компонент (заполнитель): флотохвосты обогатительной фабрики.

- Газообразователь: водная суспензия алюминиевой пудры.

- Зола-уноса.

Необходимо учесть, что в задании даны ориентировочные характеристики компонентов. Перед проведением расчетов, рекомендуется уточнить значения необходимых для расчета характеристик опытным путем.