$$$235 Пластический способ применяется …

$$ если глины рыхлые, влажные, с умеренным содержанием посторонних включений, хорошо размокают при увлажнении

$ глины имеют посторонние примеси плотную структуру, но высокую пластичность

$ глины имеют плотную структуру, посторонние примеси, низкую карьерную влажность

$ глины имеют плотную структуру и малую пластичность

$$$236 Процесс вылеживания пластической массы способствует:

$$ снижению неоднородности массы и улучшению ее технологических свойств

$ снижению качества керамической шихты

$ снижению качества кирпича-сырца

$ не оказывает никакого влияния

$$$237 При пластическом способе подготовки массы и формования исходные

материалы смешивают с водой до получения теста с влажностью …

$$ 18-28%

$ 12-18%

$ 28-40%

$ более 40%

$$$238 При применении какого вида пресса качество отформованного пластическим методом кирпича будет наивысшим:

$$ вакуум-пресс ленточный

$ револьверный пресс

$ коленорычажный пресс

$ безвакуумный пресс ленточный

$$$239 Прессовое давление при работе винтовых вакуум-прессов не превышает

$$ 0,5-1 МПа

$ 5-10 МПа

$ 10-50 МПа

$ не нормируется

$$$240 Какое влияние оказывает вакуумирование массы на свойства изделий?

$$ увеличивает прочность обожженных изделий почти в 2 раза и снижает водопоглощение

$ уменьшает прочность в 2 раза и увеличивает пористость

$ увеличивает прочность в 4 раза

$ не влияет на свойства изделий

$$$241 Причиной возникновения при формовании кирпича-сырца в ленточном прессе (S-образные трещины, свилеобразование, нарушение углов бруса, расслоение) является:

$$ применение мундштука неправильной конструкции, низкое вакуумирование

$ отсутствие специального сердечника для изготовления пустотелых изделий

$ применение деревянного мундштука

$ не правильная дозировка компонентов шихты

$$$242 S-образные трещины появляются …

$$ из-за дефектов пресса при формовании и неудовлетворительно подобранного состава массы

$ из-за усадочных деформации при сушке

$ от неаккуратной укладки сырца на сушильные вагонетки

$ вследствие недостаточной переработки массы

$$$243 Металлические мундштуки для формования керамического кирпича  используют:

$$ при пластическом способе производства

$ при полусухом способе производства

$ при шликерном способе производства

$ при вибрационном способе производства

$$$244 При ведении процесса формования большое значение имеет …

$$ влажность массы, из которой формуют изделия

$ температура массы

$ температура мундштука пресса

$ количество расходуемой на прессование электроэнергии

$$$245 Для уменьшения трения керамической массы о поверхности стенок мундштука они в процессе работы постоянно …

$$ смачиваются водой

$ смазываются моторным маслом

$ нагреваются

$ смазываются керосином

$$$246 Какое влияние оказывает вакуумирование массы на свойства изделий?

$$ увеличивает прочность обожженных изделий почти в 2 раза и снижает водопоглощение

$ уменьшает прочность в 2 раза и увеличивает пористость

$ увеличивает прочность в 4 раза

$ способствует образованию трещин в готовых изделиях

$$$247 Воздух, захваченный рыхлой массой при подаче массы в пресс препятствует равномерному уплотнению, что приводит к …

$$ уменьшению прочности, способствует расширению бруса, и приводит к образованию микротрещин при сушке и обжиге изделий

$ получению пористого изделия

$ поломке пресса

$ отсосу воздуха лишь с поверхности кусков массы

$$$248 Формование при пластическом способе завершается …

$$ разрезкой непрерывной ленты отформованной массы на отдельные изделия

на резательных установках

$ получением непрерывного глиняного бруса

$ разрезкой непрерывного глиняного бруса на крупные блоки, а затем на мелкоштучные изделия

$ вытягиванием непрерывной ленты и их подсушкой для получения из них отдельных изделий

$$$249 Какая операция и процессы, связанные с ней, не соответствуют технологии керамики?

$$ пропаривание, кристаллизация

$ удаление рыхлосвязанной воды

$ выгорание органического вещества

$ распад глинообразующих минералов, образование  кристаллических фаз

$$$250 Цель сушки при производстве керамических изделий:

$$ предотвращение деформаций и трещин

$ уменьшение пористости

$ ускорение спекания

$ сокращение времени обжига

$$$251 При какой остаточной влажности кирпича-сырца, отформованного пластическим способом допускается его обжиг?

$$ при влажности кирпича-сырца 6-8 %

$ при влажности кирпича-сырца не более 12 %

$ при абсолютно сухом состоянии

$ допускается обжиг при любой влажности

$$$252 При какой температуре производится сушка керамического кирпича-сырца?

$$ 120-150

$ 200-250

$ 80-100

$ 900-1000