412 На каком из предложенных способов производства Вы остановите свой выбор если известно, что глина имеет плотную структуру, плохо увлажняется и обрабатывается, содержит в составе многочисленные посторонние включения, и потребитель предъявляет повышенные требования в отношении формы и размеров кирпича?

$$ полусухой

$ пластический

$ шликерный

$ вибрационный

$$$413 Керамический кирпич полусухого прессования в сравнении с керамическим кирпичем пластического формования отличается:

$$ лучшим качеством поверхности, меньшей водо- и морозостойкостью

$ меньшими прочностными характеристиками

$ большей прочностью, водостойкостью

$ формой и размерами

$$$414 Какую влажность должна иметь шихта при производстве изделий полусухим способом?

$$ 8-12%

$ 12-18%

$ 18-28%

$ 48-40%

$$$415 Полусухой способ применяют, когда:

$$ глины имеют плотную структуру, посторонние примеси, низкую карьерную влажность

$ глины имеют рыхлую структуру, посторонние примеси, низкую карьерную влажность

$ глины рыхлые, влажные, с умеренным содержанием посторонних включений, хорошо размокают при увлажнении

$ глины имеют плотную структуру, но хорошо размокают при увлажнений

$$$416 При полусухом способе производства используют следующую технологическую схему:

$$ ящичный  подаватель, дезинтеграторные  вальцы, сушильный барабан, сито, вальцы тонкого помола, двухвальный смеситель, пресс полусухого прессования, печь обжига, склад готовой продукции (СГП)

$ ящичный  подаватель, дезинтеграторные  вальцы, шихтозапасник, вальцы тонкого помола, смеситель, пресс, сушила, печь обжига, (СГП)

$ ящичный  подаватель, дезинтеграторные вальцы, вакуум-пресс, туннельные сушила,  печь обжига, (СГП)

$ ящичный  подаватель, бегуны мокрого помола, двухвальный смеситель, пресс полусухого прессования, автомат-резчик, печь обжига, (СГП)

$$$417 Технологический процесс изготовления керамических изделий способом полусухого прессования включает следующие группы операций:

$$ карьерные работы, приготовление пресс порошка, прессование, сушку и обжиг изделий

$ карьерные работы, приготовление пресс порошка, прессование, сушку и пропаривание изделий

$ карьерные работы, приготовление шихты, прессование, обжиг

$ карьерные работы, измельчение, прессование под вакуумом, сушку и обжиг изделий

$$$418 В каком случае в технологии керамического кирпича применяют сушильный барабан:

$$ при повышенной карьерной влажности глины и при полусухом способе

производства кирпича

$ для снижения температуры обжига

$ при пониженной карьерной влажности глины

$ для ускорения процесса сушки кирпича-сырца

$$$419 Доувлажение глиняного порошка при полусухом способе производства керамического кирпича производится:

$$ одновременно водой и паром

$ водой

$ паром

$ паром, вводом его в пресс-формы

$$$420 При пароувлажнении глиняного порошка при полусухом способе производства керамического кирпича:

$$ достигает прогрев порошка до 40-50,  что способствует сокращению сроков сушки; прочность кирпича увеличивается; повышается морозостойкость кирпича

$ увеличивается срок сушки  кирпича

$ снижается морозостойкость кирпича

$ порошок лучше уплотняется, снижается прессовое давление

$$$421 Керамический порошок представляет собой

$$ трехфазную систему, состоящую из твердой минеральной части, жидкой фазы–воды и воздуха

$ двухфазную систему, состоящую из твердой минеральной части, жидкой фазы–воды

$ абсолютно сухую дисперсную систему, состоящую их твердой минеральной части и воздуха

$ высокодисперсные частицы глины

$$$422 Высококонцентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, не обладающие связностью и состоящие из различных глинистых минералов, выполняющих роль связующего вещества и кварцевых частиц, выполняющих роль скелета, и др. называют …

$$ керамическими пресс-порошками

$ минеральными добавками

$ суглинками

$ лессом

$$$423 Керамические порошки готовят способами:

$$ сушильно-помольным и шликерным

$ сухим и мокрым

$ просеиванием через сито с мелкими отверстиями

$ дроблением и тонким помолом в мельницах

$$$424 Вышедший из сушилки пресс-порошок имеет оптимальную влажность:

$$ 6-7%

$ 10-12%

$ 18-28%

$ 0-5%

$$$425 Керамические порошки получают в сушилках …

$$ распылительных и барабанных

$ барабанных и туннельных

$ камерных и туннельных

$ конвейерных и роликовых

$$$426 Какой порошок обладает большой влажностной однородностью и почти не содержит пылевидной фракции?

$$ полученный в распылительных сушилках

$ подготовленный мокрым способом

$ полученный естественный сушкой

$ имеющий влажность до 10%

$$$427 При пароувлажнении глиняного порошка при полусухом способе

$$ достигает прогрев порошка до 40-50,  что способствует сокращению сроков сушки; прочность кирпича увеличивается; повышается  морозостойкость кирпича

$ снижается морозостойкость кирпича

$ паропрогрев не целесообразен

$ порошок лучше уплотняется, снижается прессовое давление

$$$428 Увеличение влажности пресс-порошка:

$$ повышает внутреннее давление запрессованного в нем воздуха и способствует образованию трещин расслаивания

$ повышает прочность сырца

$ снижает внутреннее давление запрессованного в нем воздуха

$ вызывает образование множества трещин в теле сырца

$$$429 При шликерном способе подготовки пресс-порошка глину распускают в шликер влажностью

$$ 40-45%

$ до 70

$ 20-40%

$ 10-20%

$$$430 Рациональным зерновым составом глиняных порошков является следующий:

$$ зерен крупностью 0-1 мм – 50%, 1-2 мм – 25% и 2-3 мм – 25%

$ зерен крупностью 0-1 мм – 25%, 1-2 мм – 50% и 2-3 мм  –  25%

$ зерен крупностью 0-1 мм – 25%, 1-2 мм – 25% и 2-3 мм  – 50%

$ зерен крупностью 0-1 мм – 30%, 1-2 мм – 30% и 2 -3 мм –  40%

$$$431 Способность порошка к максимальному уплотнению при минимальном давлении с образованием при этом изделий, обладающих однородной плотностью, минимальным упругим расширением и отсутствием трещин расслаивания называется …

$$ прессуемостью

$ прочностью

$ жесткостью

$ удобоформуемостью

$$$432 Чтобы процесс гидратации глинистых частиц прошел глубже, а влажность стала равномерной, пресс-порошок перед формованием изделии …

$$ необходимо выдержать в силосах

$ доувлажняют

$ обрабатывают паром

$ измельчают

$$$433 Основным признаком полусухого прессования керамических изделий является формование их из порошков путем компрессионного  прессования под значительным удельным давлением:

$$ 15-40 МПа

$ 1,5-4,0 МПа

$ 0,5-0,8 МПа

$ 0,8-1,3 МПа

$$$434 При полусухом способе прессовании воздуху легче выйти из массы …

$$ при двухступенчатом, двухстороннем прессовании

$ в глиняной массе с содержанием шамота или песка при одностороннем прессовании

$ при высоком прессовом давлении

$ при вакуумировании глиняной массы

$$$435 Изделия, спрессованные из керамических порошков:

$$ обладают в сырце большей прочностью, имеют точные размеры и конфигурацию, дают минимальную усадку при сушке и пониженную при обжиге

$ обладают в сырце меньшей прочностью, но имеют точные размеры и конфигурацию

$ обладают в сырце меньшей прочностью, имеют неточные размеры и конфигурацию, но дают минимальную усадку при сушке и пониженную при обжиге

$ обладают в сырце большей прочностью, имеют точные размеры и конфигурацию, дают максимальную усадку при сушке и пониженную при обжиге

$$$436 К недостаткам керамических изделий полусухого прессования по сравнению с изделиями, сформованными из пластичных масс относятся:

$$ повышенное водопоглощение после обжига и несколько пониженная морозостойкость

$ обладают теми же свойствами, что и изделия пластического формования

$ низкая плотность после обжига и повышенная хрупкость

$ повышенное водопоглощение после обжига и повышенная теплопроводность

$$$437 Для получения изделий с одинаковым водоглощением сырец из порошковых масс обжигают при температуре:

$$ на 50, превышающей температуру обжига сырца из пластичных масс

$ на 50 ниже температуры обжига сырца из пластичных масс

$ на 10, превышающей температуру обжига сырца из пластичных масс

$ 800-900

$$$438 В каком случае температура обжига кирпича должна быть на 50-100 выше:

$$ при полусухом прессовании

$ при пластическом формовании

$ при использовании камерных сушил

$ в случае повышенной влажности керамической шихты

$$$439 Какой способ изготовления керамических изделии позволяет до 30% сократить расход топлива, использовать малопластичные тощие глины с большим количеством добавок-отходов производства – золы, шлаков и т.д.?

$$ полусухой

$ пластический

$ литьевой

$ резательный

$$$440 При прохождении глины через барабан изменяется ее:

$$ гранулометрический состав

$ вещественный состав

$ минералогический состав

$ химический состав

$$$441 Возможными дефектами при полусухом способе кирпича являются

$$ неравномерное уплотнение массы в пресс-форме, появление трещин расслаивания, мелких посечек на поверхности кирпича

$ крупные трещины, приводящие к образованию половняка

$ заметное утолщение краев кирпичей

$ «драконов зуб»

$$$442 При смешивании компонентов массы при производстве керамических изделий полусухим способом …

$$ в нее вовлекается и удерживается дополнительное количество воздуха

$ вводятся пластифицирующие добавки

$ производится вибрация

$ вводятся порообразователи

$$$443 Вследствие того, что пузырьки воздуха довольно прочно удерживаются глинистыми частицами …

$$ адсорбция воздуха снижает текучесть глинистой смеси

$ адсорбция воздуха увеличивает текучесть глинистой смеси

$ увеличивается пластичность и связность массы

$ снижается прессовое давление

$$$444 Уменьшению силы внутреннего трения при прессовании, лучшему сцеплению частиц, уплотнению порошка, снижению прессового давления, повышению качества сырца и готовой продукции способствует …

$$ наличие в минеральной части системы равномерно распределенной воды

$ вибрация при смешивании массы

$ предварительная сушка глины

$ ввод в керамическую массу жидкого стекла

$$$445 Ускоряет в 2-3 раза процесс гидратации глинистых частиц, способствует удалению включении воздуха и снижению прессового давления…

$$ подогрев и паропрогрев пресс-порошка

$ наличие тонкодисперсных минеральных добавок

$ наличие равномерно распределенной воды

$ вибрация при смешивании массы

$$$446 Равномерному распределению влаги, более глубокой и быстрой гидратации, увеличению пластичности и связности керамической массы, снижению упругих деформации, лучшему уплотнению и повышению прочности сырца способствует …

$$ введение ПАВ, например ССБ

$ введение тонкодисперсных минеральных добавок

$ наличие равномерно распределенной воды

$ введение плавней

$$$447 Режим полусухого прессования зависит от…

$$ зернового состава минеральной части, влажности, содержания воздуха в системе

$ наличия пластифицирующих добавок

$ только от влажности массы

$ химического состава глины

$$$448 На равноплотность прессовки при полусухом способе очень большое влияние оказывает …

$$ режим прессования

$ химический состав глины

$ минералогический состав глины

$ наличие пластифицирующих добавок

$$$449 По направленности прессовых усилий при полусухом прессовании различают прессование …

$$ одностороннее и двустороннее

$ ударное и плавное

$ однократное и многократное

$ прямое и двухкратное

$$$450 По кратности приближения прессовых усилий при полусухом прессовании различают прессование...

$$ однократное и многократное

$ ударное и плавное

$ одностороннее и двусторонние

$ однократное и двухкратное

$$$451 По интенсивности приложения прессовых усилий при полусухом прессовании различают прессование …

$$ ударное и плавное

$ быстрое и медленное

$ резкое и мягкое

$ однократное и двухкратное

$$$452 Степень неравноплотности прессовки при полусухом прессовании уменьшает …

$$ двухстороннее прессование

$ одностороннее прессование

$ однократное прессование

$ ударное прессование

$$$453 Факторы, определяющие качество прессовки при полусухом прессовании, в значительной степени зависят от …

$$ длительности приложения прессующей нагрузки

$ кратности приближения прессовых усилий

$ интенсивности приложения прессовых усилий

$ направленности прессовых усилий

$$$454 Наихудшие результаты при полусухом прессовании получаются при …

$$ ударном прессовании

$ при плавном приложении нагрузки

$ двухстороннем прессовании

$ многократном прессовании

$$$455 Наилучшие результаты при полусухом прессовании получаются при …

$$ при плавном приложении нагрузки

$ ударном прессовании

$ одностороннем прессовании

$ однократном прессовании

$$$456 Трещины расслаивания при полусухом прессовании возникают вследствие ...

$$ упругого расширения прессовки

$ большого прессового давления

$ наличия лишней влаги

$ недостаточного прессового давления

$$$457 Склонность к образованию трещин расслаивания при полусухом прессовании снижает …

$$ повышение влажностной однородности порошка

$ большое прессовое давление

$ наличия песка в массе

$ наличие тонкодисперсных добавок

$$$458 Сопротивление порошка сжатию зависит не только от его гранулометрического состава, но и от …

$$ его влажности

$ его химического состава

$ содержания пластифицирующих добавок

$ склеивания глинистых частиц между собой

$$$459 Для того, чтобы воздух лучше удалялся из гранул порошка, керамические изделия прессуют в ....

$$ два приема

$ один прием

$ три приема

$ несколько приемов

$$$460 Чтобы изделия были достаточны прочны при последующей обработке для масс с пониженным содержанием воды требуется....

$$ более высокое конечное давление прессования

$ более высокое начальное давление прессования

$ невысокое конечное давление прессования

$ невысокое начальное давление прессования

$$$461 Внутреннее давление запрессованного воздуха в порошке повышается с...

$$ увеличением его влажности

$ уменьшением его влажности

$ наличием крупных гранул

$ наличием мелких гранул

$$$462 Давление воздуха внутри прессовки (при W=10-12%) достигает...

$$ почти 10 МПа

$ всего 2 МПа

$ более 15 МПа

$ 5-7 МПа

$$$463 Давление воздуха внутри прессовки (при W=6-8%) ...

$$ не превышает 2 МПа

$ достигает почти 10 МПа

$ более 15 МПа

$ 5-7 МПа

$$$464 К возникновению в прессовках растягивающих напряжений и, как следствие, к образованию трещин расслаивания приводит …

$$ высокое давление воздуха во влажных порошках

$ низкое давление воздуха во влажных порошках

$ высокое давление воздуха в сухих порошках

$ низкое давление воздуха в сухих порошках

$$$465 Рекомендуется прессовать кирпич из порошков

$$ пониженной влажности (7-8%), но при более высоких давлениях— 40 МПа

$ повышенной влажности (17-18%) и при более высоких давлениях— 40 МПа

$ повышенной влажности (17-18%), но при более низких давлениях—10 МПа

$ пониженной влажности (7-8%) и при более низких давлениях—10 МПа

$$$466 Когда нижний и верхний штампы установлены непараллельно получаются …

$$ равнотолщинные изделия

$ изделия со слоистой структурой

$ изделия с низкой механической прочностью

$ изделия с низкой прочностью или отбитостями углов

$$$467 Если штамп очень плотно подогнан к гнезду пресс-формы и воздух не может выйти при первичном прессовании получаются …

$$ изделия с низкой механической прочностью

$ изделия со слоистой структурой

$ равнотолщинные изделия

$ изделия с низкой прочностью или отбитостями углов

$$$468 В результате неравномерной засыпки пресс-порошка получаются …

$$ трещины расслаивания (трещины в середине изделия)

$ изделия с низкой механической прочностью

$ равнотолщинные изделия

$ изделия с низкой прочностью или отбитостями углов

$$$469 В результате позднего выталкивания сырца из пресс-формы получаются

$$ деформировнные изделия

$ изделия с низкой механической прочностью

$ равнотолщинные изделия

$ срывы и налипание на лицевой поверхности

$$$470 Напряженное состояние стекловидной фазы, аналогично неотожженному стеклу …

$$ повышает хрупкость керамического изделия

$ способствует деформированию изделия

$ вызывает разрыв массы

$ вызывает срывы и налипание на лицевой поверхности изделия

$$$471 Ослаблению контактов между спрессованными глинистыми агрегатами способствует …

$$ характер усадки в сырце полусухого прессования

$ напряженное состояние стекловидной фазы

$ разрыв массы

$ наличие различных добавок

$$$472 Для прессования изделий из порошковых масс применяются прессы …

$$ коленорычажные, гидравлические

$ гидравлические, вакуумные

$ вакуумные, безвакуумные ленточные

$ вакуум-прессы с фильтрующей решеткой

$$$473 Увеличенное количество жидкой фазы, необходимого для заполнения трещин на поверхностях раздела спрессованных глиняных частиц возможно получить лишь …

$$ за счет повышения температуры обжига

$ увеличением интервала спекания

$ применением различных пластифицирующих добавок

$ вводом в состав массы жидкого стекла

$$$474 Для интенсификации процессов спекания при обжиге кирпича полусухого прессования еще большее значение, чем при обжиге изделий пластического формования имеет …

$$ создание восстановительной среды как в теле обжигаемого кирпича (запрессовкой угля в сырец), так и в печном пространстве в последней стадии обжига

$ создание окислительной среды как в теле обжигаемого кирпича (запрессовкой угля в сырец), так и в печном пространстве в последней стадии обжига

$ создание восстановительной среды в теле обжигаемого кирпича (запрессовкой угля в сырец)

$ создание восстановительной среды в печном пространстве в последней стадии обжига

$$$475 При нарушении работы горелок, неоднородной или непостоянной газовой среде в печах, слишком плотной садке изделий их поверхность после обжига …

$$ может быть разнотонной по цвету, закопченной, науглероженной

$ может иметь светлую окраску

$ становится шероховатой

$ остается недожженной

$$$476 Золы ТЭС по вещественному составу отличаются от глинистого сырья:

$$ содержанием остаточного тонкодисперсного топлива, стеклофазы и аморфизированных глинистых агрегатов

$ содержанием остаточного тонкодисперсного топлива, шлаков

$ содержанием стеклофазы и аморфизированных глинистых агрегатов

$ содержанием 20% несгоревшего угля

$$$477 Золы, используемые в качестве керамического и топливосодержащего сырья для изготовления золокерамических стеновых материалов, должны содержать …

$$ не менее 20%

$ 75-95%

$ не более 20%

$ 10-65%

$$$478 Золы, используемые в качестве керамического и топливосодержащего сырья для изготовления золокерамических стеновых материалов, должны содержать …

$$ в пределах 75-95%

$ не менее 20%

$ не более 20%

$ 10-65%

$$$479 Золокерамические стеновые материалы в основном кислотостойкие и их стойкость повышается …

$$ с увеличением содержания золы

$ с увеличением содержания оксидов щелочных металлов

$ с увеличением плотности изделий

$ при добавлении кислотостойкого цемента

$$$480 По содержанию золы относятся к группе

$$ полукислого керамического сырья

$ кислого керамического сырья

$ высокоглиноземистого сырья

$ основного керамического сырья