Бетон араласы тығыздауы дәрежесінің және коэффициентінің есебі

Бетон араласы тығыздыуы нақты коэффициенты Купл – теоретикалық есептелген тығыздыққа тәжіреби анытықталған тығыздықтың қатынасы.

Тығыздаудың теориялық коэффициенті – құыстылығы бар бетон араласының көлеміге   бетон  араласпасының 1 м3 құралған материалдардың абсолюттық көлемдері  суммасының катынасы.

1 м3 бетон  араласында материалдардың абсолюттық көлемдерінің  суммасы ():

.

Бетон  араласының тығыздауының дәрежесі, % :

Тапсырма.

Бастапқы деректер:

1) Ауыр бетон М300, жылжымалығы 4 см.

2) Портландцемент - М400.

- нақты тығыздығы =3,1 кг/л;

- үйінді тығыздығы =1,1 кг/л.

3) Қиыршық тас ірілігімен - 40 мм.

- нақты тығыздығы =2,6 кг/л;

- үйінді тығыздығы =1,495 кг/л;

- қиыршық тастың ылғылдығы Wщ=1,5%.

4) Құм орташа ірілігі

- нақты тығыздығы =2,63 кг/л;

- үінді тығыздығы =1,6 кг/л;

- құмның ылғалдығы Wп=1,0%.

Бетон араластырғыш барабанның сыйымдылығы 1200 л.

- цемент шығыны – 300 кг/м3;

- құм шығыны – 685 кг/м3;

- қиыршық тас шығыны – 1200 кг/м3;

- су шығыны -  165 л/м3;

-   сәйкесінше цемент, құм, қиыршық тастың нақты тығыздығы () – 3,1; 2,65; 2,61.

бетон  араласпасының тығыздауының коэффициентін есептеу.

Материалдардың абсолюттық көлемдерінің суммасы:

Бетон  араласының 1 м3 көлемі абсолюттық тығыз жағдайда 979 л (дм3) тен.

1 м3 бетон  араласынды құыстылықтар құрайды 1000-979=21 дм3 немесе 2,1 %.

Бетон  араласпасының тызығдығының дәрежесі 100-2,1=97,9 %, яғни кәдімгінен азрақ (98 %).

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/