5 Бетон араласының өзгеруі есебі және центрифугалау кейін бетон араласының 1м3 ішінде компонентердің мөлшері. Центрифугалау кезінде қалыптың айналымдарының санын есептеу

Компоненттердің мөлшерін және тығыздығын есептеу

Бастапқы деректер:

- цемент шығыны – 480 кг/м3;

- құм шығыны – 640 кг/м3;

- қиыршық тас шығыны – 1000 кг/м3;

- су шығыны – 220 л;

- В/Ц қатынасы– 0,46;

-  центрифугалау кезінде судың жоғалтауы (Вц) – 25 %.

Центрифугалау дейін бетон араспасының тығыздығы

кг/м3.

центрифугалау кезінде бетон араласпасының 1м3 суды жоғалтады:

л.

Судың 55 литрды жоғалту нәтежесінде, араластың массасы кг, ал көлемі л.

Центрифугалау кейін араластың тығыздығы

кг/м3.

Бетон араласы тығыздығының өзгеруі

кг/м3 немесе 3,84 %.

Центрифугалау кезінде бетон араласында құрғақ компонентердің арақатынасы өзгермейді (цементы сумен алып кету есепке алмаса) және құрастырады:

.

қатынысы өзгеріп кетті:

.

Центрифугалау кейін тығыздалған бетон араласында компонентердің мөлшері құрастырады, кг/м3:

.

Тапсырма.

Центрифугалау кезінде судың жоғалтуы (Вц) 25 пайыз болады . Сол  мәлімет есепке алып   1.1 бөлімшенің бастапқы деректерін пайдаланып есепті орындау.

Центрифугалау кезінде қалыптың айналымының санының есебі.

Бастапқы деректер:

Тығыздығымен -  2400 кг/м3 ауыр бетондан ішкі диаметр                     dвн=1000 мм және қабырғаның қалындығы δ=65 мм бар темір бетон қысымды емес құбаларды жасайды. Қалыптау – ценрифугалау.

Центрифугалау бастапқы мезгілде, яғни қалыпта бетон аралас бөліп тарату кезінде,    қалыптың айналымы минемалді саны (nоб.р)  қалыптың ен жоғары  нүктесінде бетон араласы  бөлшіктерінің салмағынан   орталықтан сыртқа тебуші күшінің артыруы  қам ететін  шаттардан есептейді, яғни

или ,

мұнда М – қалыптың ен жоғары  нүктесінде бетон аралас  бөлшіктерінің салмағы;

R –құбырдың сыртқы диаметрі

мм немесе 56,5 см;

- - бұрыштық жылдамдық

;

- ауырлық күшінің үдеуі 981 см/с2

.

Осыдан   айналым/мин.

Бетон араласының тұтқыры және басқа фақторлары есепке алып қалыптың айналымының санын есептелгеннен 2 есе көп алады, яғни 80-150 айналым/мин.

Бетон араласы тығыздыу үшін орталықтан сыртқа тебушінің күші мөлшері:

, кг/см2

мұнда  - бетон араласының тығыздығы, кг/см3

- құбының сыртқы диаметры, см

- құбының ішкі радиусы, см

- тығыздыу кезінде қалыптың айналымының саны.

Орталықтан тебуші күшінің мөлшері 0,7…1,5 кгс/см2 ішінде болу керек.

Р=1,2 кгс/см2 қабылдап аламыз

айналым/мин.

Тығыздыу мезгіл ұзындығы центрифугалау жалпы уақытынан 70-80 % алады, бетон араласының бөліп таратуға 20-30 % .

Тапсырма.

Ценрифугалау кезінде қалыптың айналымының саны есебі орындау.

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/