6 Бетон араласының тығыздыуы үшін  виброөндеу үйлесімді ұзақтағының есебі

Егер өндірістік қондырғымен тудыратын тербелунің интенсивтігі – стандартты  (Ист=150 см2/с3) болса,  виброөндеу қажеттік ұзақтығы, стандартты интенсивтілікпен зертханалық виброалаңда орналастырылған техникалық вискозимерт бойынша стандарты тәсілмен анықталған бетон араласының қатаңдығының көрсеткішінен, кәдімгі екі есе көп қабылдайды.

(А=0,35 мм, n=3000±200 тербелу/мин, Ист=150 см2/с3).

, с

Егер өндірістік шартарда виброөндеунің интенсивтік И1 Ист-ден айырмашылығы болса, онда

, с

Мұнда  Ж1 -  тербелеунің интенсивтігіге И1 сәйкес кезінде анықталған араластың қатаңдығының көрсеткіші.

В.Н. Шмигальскиймен белгіленген тәуелдік  негізінде қаттылықтың көсеткішін Ж есептеу болады:

.

сондықтан, , с.

Тербелеу интенсивтігін формула бойынша анықтайды:

,

мұнда А – тербелеунің амплетудасы, см

- тербелеунің жиілік, Гц.

Аз козғалайтын және қатан араластардың интенсивтігі және ұзақтағы арасында арақатынасы:

,

мұнда k – бетон араласының консистенцияға байланыскан көрсеткіш. Араластың қатаңдығы 10-300 секунд болса,  k=2.

Интенсивтіктің әр түрлі қисындастыруі және вибролауның әр түрлі ұзақтығы кезінде бетон араласының тығыздауы бірдей дәрежесіге жетуге болады. Мысалы, аз қозғалайтын және қатан араластар үшін (k=2):

.

1.6.2 Тапсырма.

Бетон араласын тығыздыуы үшін виброөндеунің үлесімді ұзақтығының есебін орындау.

1.6. 3 Есеп мысалы.

1) Стандарты зерханалық виброөндеу аланның тербелуінің интенсивтігі есептеу (А=0,35 мм, n=3000±200 тербелу/мин).

см2/с3

см3

с-1, сондықтан

с-3

см2/с3.

2) Жст=60 с қатандықпен қатанбетон араластың тығыздыуы үшін виброөндеу үлесімді ұзақтығын есептеу. Жст стандартты интенсивтілікпен зертханалық виброалаңда орналастырылған техникалық вискозимерт бойынша стандарты тәсілмен анықталған.

с.

3) виброөндеу үлесімді ұзақтығын екі жағдайда үшін анықтау: 1) стандарты амплитуда А1=0,35 мм немесе жиілік  n1=3000 тербелеу/мин кезінде; 2) А2=0,3 мм немесе n2=4500 тербелеу/мин, Жст=60 с.

Тербелеунің стандарты интенсивтік кезінде вибролауның ұзақтығы:

с.

Стандарттық интенсивтік

см2/с3

И2 тербелеуның интенсивтігі Ист –дан айырмашылығы болса, сәйкесінше қатандылықтың көрсеткіш Ж2 айырмашылығы болады. қатандылықтың көрсеткішті Ж2  В.Н. Шмигальский  ұсыналған тәуелділік бойынша анықтауға болады:

Ж2  жоғарыда көрсетілген тәуелділіктен анықтаймыз, ондан

см2/с3

сонда

с.

Екінші жағдайда виброөндеу ұзақтығы 120:76=1,58 есе қысқарып кетті.

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/