9 Бетон араласының берелген температура бойынша бетон араласының бастыпқы құрамының температурасын есептеу

1. Бастапқы деректер:

- бетон араластырғыштан шығуда  температурасы tб.см =45 °С;

- цемент шығыны -311 кг/м3;

- құм шығыны – 600 кг/м3;

- қиыршық тастың шығыны – 1283 кг/м3.;

- судың шығыны – 178 литр.

Егер 1-2 тәуліклік қоры зауытта бар болса цементтің температурасы 3-5 °С  тен қабылдайды, және егер цемент түсу сала пайданалады, оның температурасы - 0 °С  тен қабылдайды,

Толтырғыштардың және цементтің жылу сыйымдылығы 0,2 ккал/кг°С тен және бетон араласының 0,253 ккал/кг°С тен қабылдау.

Қабылдаймыз:  tц =2 °С,  tщ =5 °С, tв - 90-95 °С.

Құмдын температурасы болады:

80 °С астам қыздыруға болмайды, себепті құмдың қыздыру мүмкін температурасы негіз деп алсак, қиыршық тастың қыздыру температурасын анықтау үшін қайта есеп жасау керек.

Сонда дымқыл толтырғыштырды қолдану жағдайда келесі формула бойынша есепті жүргізеді:

а)  еріген толтырғыштар кезінде

;

б) араластырғышқа  мұздатылған күйде толтырғыштар түсу кезінде

Барлық формуларда:

Ц, П, Щ, В – сәйкесінше цемент, құм, қиыршық тас (Щ), су шығындыры, кг/м3;

Впр – судың өндірістік шығыны, кг/м3;

, , ,-  сәйкесінше цемент, құм, қиыршық тас, су қыздыруы температурасы, °С;

Wп, Wщ – құм және қиыршық тастың ылғалдығы, %  масса бойынша;

0,5 – мұздық меншік жылу сыйымдылығы, ккал/кг°С;

80 – мұздың еруының жасырын температурасы, ккал/кг.

2 Тапсырма.

Кесте 8 көрсетілген тапсырмалардың нұскау бойынша есепті орындау.

Таблица 8 – Тапсырмалардың нұскалаулары

| нұскау № | tб.см,°С | tц,°С | tщ,°С | tв,°С | Ц, кг/м3 | П, кг/м3 | Щ, кг/м3 | В, л/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 5 | 5 | 95 | 311 | 600 | 1283 | 178 |
| 2 | 45 | 0 | 5 | 95 | 300 | 600 | 1310 | 175 |
| 3 | 45 | 3 | 5 | 93 | 280 | 575 | 1270 | 180 |
| 4 | 45 | 2 | 4 | 91 | 300 | 610 | 1285 | 178 |
| 5 | 45 | 0 | 5 | 94 | 293 | 570 | 1275 | 176 |
| 6 | 45 | 2 | 5 | 90 | 290 | 615 | 1305 | 172 |
| 7 | 44 | 5 | 5 | 95 | 311 | 60 | 1283 | 178 |
| 8 | 43 | 2 | 5 | 90 | 311 | 600 | 1283 | 178 |
| 9 | 45 | 0 | 5 | 95 | 300 | 610 | 1285 | 178 |
| 10 | 45 | 3 | 5 | 90 | 300 | 615 | 1305 | 178 |

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/