10 Бетон сипаттарын есептеу: призмалық берікгі, майысу кезінде беріктікгі, остік созылу кезінде беріктігі, майысу кезінде созылу беріктігі, қысу кезінде деформацияның модулі, бетонның арматурамен тіркелуінің беріктігі

1. Текше беріктік бойынша  М200  және М600 ауыр бетон үшін призмалық берікгі, майысу кезінде беріктікгі, остік созылу кезінде беріктігі, майысу кезінде созылу беріктігі, кесу кезінде беріктігі, қысу кезінде деформацияның модулі, бетонмен арматураның тіркелуінің беріктігі анықтау.

1) Призмалық беріктік. Бетон призмалық беріктігін А.А. Гвоздевтің формуласы бойынша анықтайды:

Бетондар үшін М200 Rпр=146 кгс/см2 немесе 14,6 МПа

М600 Rпр=351 кгс/см2 немесе 35,1 МПа

2) Майысу кезінде  беріктік (ЦНИИСК деректері бойынша) Rи=1,25·Rпр

Бетондар үшін  М200 Rи=182,5 кгс/см2 или 18,25 МПа

М600 Rи=438 кгс/см2 или 43,8 МПа

3) Остік созылу кезінде беріктік.

Остік созылу кезінде беріктігі Фере формуласы бойынша анықтайды:

Бетондар үшін М200 Rр=17 кгс/см2 немесе 1,7 МПа

М600 Rр=35 кгс/см2 немесе 3,5 МПа

4) Майысу кезінде созылу беріктігі.

Майысу кезінде созылу беріктіктің  остік созылу кезінде беріктіге қатынасы 1,5…2,2 тен.

Сол қатынасы  1,7 тен қабылдап, табамыз:

Бетондар үшін  М200 Rри=28,5 кгс/см2 немесе 2,85 МПа

М600 Rри=59,5 кгс/см2 немесе 5,95 МПа

5) Кесу кезінде беріктік.

Бетондар үшін  М200 Rср=34,5 кгс/см2 немесе3,45 МПа

М600 Rср=77,5 кгс/см2 немесе 7,75 МПа

6) Қысу кезінде деформацияның модулі Граф формуласы бойынша.

Бетондар үшін М200 Еб=286000 кгс/см2

М600 Еб=435000 кгс/см2

7) Бетонның арматурамен тіркелуінің беріктігі.

Бір ай жаста Rсц  құрайды - (0,15…0,2) R.

Бетондар үшін  М200 Rсц  = 30-40 кгс/см2

М600 Rсц = 90-120 кгс/см2

М200 және М600 бетондардың айқындаушы сипаттарын алынған  нәтижелердің зертеуі, М200 бетоннан гөрі М600 бетонның қасиетері көпшілігі сандық сипаты 2-2,5 есе жоғарырақ, қорытынды жасау мүмкіндік береді.

Бетон деформациясының модулдерінде айырмашылығы тек ғана 1,5 есе.

Сондықтан, неғұрлым бетонның маркасы жоғары болса, соғұрлым басқа оның беріктік қасиеттері жоғары болады.

2. Тапсырма.

Кесте 9 көрсетілген тапсырмалардың нұскау бойынша есепті орындау

Кесте   – Тапсырмалардың нұскалары

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бетон маркасы | М250 М450 | М150 М550 | М100 М350 | М200 М700 | М150 М400 | М100 М200 | М250 М550 | М200 М450 | М100 М500 | М100 М300 |

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/