1.11 Армоцемент үшін цемент-құм бетон құрамының есебі

1.11.1 Армоцемент конструкциялар үшін бетон құрамын анықтау кезінде армоцементың қалыптауын есепке алу керек.

Армоцемент қалыптауға үлкен әсерді арматуралауның схемасы жасайды (торлардың саны, олардың арасында қашықтық және тордың ұясының мөлшері)

Неғұрлым арматуралау қалын болса, соғұрлым белгілі жылжымалы цемент-құм араласы тығыздыу үшін вибролау қарқынды және ұзақ болу керек.

Тығыздаудың қабылдалған тәсіліге  тәуелдікте  армоцементтың қалыптауын (секунд)  таңдау қажет  (кесте 10).

Кесте 10 – Тығыздаудың тәсіліден қалыптаудың тәуелдігі

| Тығыздыу тәсілі | Қалыптау, секунд |
| --- | --- |
| Қолмен істелетін | 5-15 |
| Вибролау жиілікпен 3000 кол/мин | 15-40 |
| Вибролау жиілікпен, 6000 кол/мин | 40-60 |
| Вибролау жүкпен | 60-100 |

Армоцемен кострукциялар үшін цемен-құм аралас құрамын есептеу кезінде араластың жылжылмалығын  қажеттік қалыптылыққа байланысты  және 10 суреттің армалауның белгіленген сызбасы бойынша  анықтайды.

1, 3, 5, 8, 12 – торлардың саны

Сурет 10 – 2-3 см қалыңдықпен конструкцияларда армоцементің  қажеттік қалыптылығы баланысты цемен-құм араласының конусы жайылуын анықтау үшін графигі

График 7×7 ұямен болат тор үшін құрастырған; егер торды торға ұямен 5×5 аустырады, онда араластың жылжымалығы 40 пайызға артырады, тор ұямен 10×10 кезінде 30 пайызға азайтады.

Армалауның шаттары бойынша құмның ұйғарынды ен үлкен ірілігі

,

мұнда- торлардың арасында қашықтағы, мм;

- болат тордың  ұясының мөлшері, мм.

0<<кезінде фомула шын.

1.11.2 Есеп мысалы.

4 см арқылы 10×10 мм  мөшерімен бес тормен арматуралған қалындығымен  2 см  армоцемент шатыр үшін цемен-құм араластың құрамын таңдау. Бетон 40 МПа беріктігімен. Материалдары: портландцемент М400, ірі құм  су қажеттілігімен 5 %, тығыздығымен 2,65 кг/л, ен үлкен ірілігімен  5 мм. Цемен-құм араласты вибролаумен тығыздайды. Араластың қалыптау 20 секунт болу қажет. Қату шарттары – нормалді (үйлесімді)

- Анықтаймыз

В/Ц= 0,75·400/(400+0,8·0,75·400)=0,47.

- Цемент-құм араластың қажеттіқ жылжымалы (12.9 сурет бойынша)

Рк=0,7·165=115 мм.

- Ұйғарынды тексереді

мм

Сондықтан бар болатын құм (с Дпр=5 мм) ірі фракцияларды алдын ала елеумей қолдануға болады.

4) Цемен-құм аралас қажеттік жылжымалығын кам ететін Ц:П қатынасын 11 сурет бойынша анықтайды: Ц:П=1:3,2

Құмдың су қажеттілігі есептемен, оның мөлшері арттырады:

0,05×(7-5) ×3,2=0,3 яғни Ц:П=1:3,5.

Келесі есепті вибролау кезінде араласқа ауаны тартуны есепке алып орындайды.

5) Цемент шығыны

Ц=(1000-20)/(1/3,1+0,47+3,5/2,65)=465 кг/м3.

6) Су шығыны В=465·0,47=218 л//м3.

7) Құм шығыны П=3,5·465=1625 кг/м3.

8) Бетон аралас тығыздығы

кг/м3.

Сурет 11 – В/Ц белгіленген су цемент қатынасы кезінде конустын жайылы (Рк) және жайғасымдылығы (У) тапсыралған жылжымылығы кам ететін цемент және орташа ірілігімен құм (су қажеттілігі 7 %), арасында арақатынасты таңдау үшін графигі

Ескерту:

1.Егер су қажетілігімен 7 пайыз ұсақ құм қолданаса, су қажеттіліктің арттыруы әр бір пайызыға құмдың көлемін 5 пайызға азайтады;  су қажетілігімен 7 пайыз кем ірі құм қолданаса, су қажеттіліктің артыруы әр бір пайызыға құмдың көлемін 5 пайызға арттырады

2. Егер құмдін су қажеттілігі белгісіз болса, онда 12 сурет негізінде құмның ірілігі бойынша цемен-құм арасында арақатынасы түзетеді.

3. Цемент 27 пайыздан айырмашылығы бар  қалыпты қоюлығымен қолдану кезінде есептік су цемент қатынасы цементтің қалыпты қоюлығы өзгеруы пропорциялы өзгереді.

Сурет 12 – құмның ірілігіне 1 – Мкр=2,5; 2 – Мкр=1,5; 3 – Мкр=0,75

байланысты цемен-құм араластың тапсырған жылжымалығын қамтымасыз ететін Ц´/П´ қатынасы түзету үшін графигі.

(Ц/П –  орташа ірілігімен құм   үшін 11 сурет бойынша қабылдайтын қатынасы)

1.11.3 Тапсырма.

13 кестеде көрселген тапсырмалардың нұскаулары сәйкес есепті орындау

Кесте 13 – Тапсырмалардың нұскаулары

| нұскау № | Торлың мөлшері, мм | Торлардың саны | Қалыптаулық, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10х10 | 5 | 10 |
| 2 | 5х5 | 8 | 25 |
| 3 | 7х7 | 3 | 45 |
| 4 | 5х5 | 3 | 10 |
| 5 | 7х7 | 5 | 50 |
| 6 | 10х10 | 3 | 20 |
| 7 | 10х10 | 8 | 30 |
| 8 | 5х5 | 8 | 50 |
| 9 | 10х10 | 5 | 5 |
| 10 | 7х7 | 3 | 15 |

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/