12 Силикат бетон құрамын таңдау

- Вибросердечнитер бар вибропракаттық машинада жабын тұтас панелін жасау үшін силикат бетон құрамын таңдау.

Материалдар: құм үйінді тығыздығымен =1,35 кг/л, әк белсендігімен 0,6, бетон қажеттік беріктігі 20 МПа.

15 кесте бойынша араластың қатылығын Ж=30 с. 14 кесте бойынша =1,35 кг/л тығыздығымен құм үшін тапсырған қатандылықты камтымасыз үшін араластың ылғалдығы 14 пайыз болу керек.

Ұсақ құмға байланысты ұсақталған құмның меншікті беті Sм.п.=2000 см2/г.

14 суреттің графигі бойынша 14  %   ылғалдығы және   Sм.п.=2000 см2/г бар 20 Мпа беріктігімен бетон үшін: Ц=330 кг/м3, Пн.м.=1550 кг/м3, =1850 кг/м3, В=260 л/м3, Иа=110 кг/м3. Содан сон анықтайды И=110/0,6=184 кг/м3 и Пм=330-184=146 кг/м3.

Кесте 14 – әр түрлі құм құрамда болса берелген қаттылығын камтымансыз ететін силикатбетон араласының ылғалдығы

| Влажность смеси, % | құмды қолданумен, қаттылығы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Өте ұсақ =1,2-1,29 | ұсақ =1,3-1,39 | орта =1,4-1,55 | ірі =1,56-1,65 |
| 11 | - | - | - | 25 |
| 12 | - | - | 30 | 15 |
| 14 | - | 30 | 15 | 6 |
| 16 | 20 | 10 | 5 | 3 |
| 17 | 15 | 6 | 4 | 2 |

Кесте15 –силикатобетон араласының қаттылығы

| Қалыптау тәсілі | Ең үлкен қаттылығы, с | Вибротығыздыу уақыты, мин |
| --- | --- | --- |
| Вибросердечник пайданалумен плиталардың вибропрокаты | 30 | 3,5 |
| Вибропрокат | 25 | 3 |
| Виброштамповалау | 20 | 2,5 |
| Виброаланшыкта жүкпен 0,5 МПа | 15 | 2 |
| Кассеттық формаларда | 4 | 1-1,5 |
| Виброаланшықта | 4 | 1-1,5 |

Сурет 14.1 – ұсақталған құмның ұнтақталу дәрежесі (дистерстік) және араластың ылғалдығына байланысты М200 силикатбетон араласының құрамы:

Иа – белсендік әктің мөлшері; В – араласта судың көлемі; Ц – әк-құм байланыстырғыштың көлемі; Пн.м.- ұсақталған емес құмдың мөлшері;  - тығыздалған бетонның тығызыдығы; Sм.п. – ұсақталған құмдың меншіктік беті.

2. Тапсырма.

13 кестеде көрсетілген тапсырмалардың нұскауларыға сәйкес есепті орындау

Кесте  13 – Тапсырмалардың нұскалары

| Нұскау № | Қаттылығы, с | Әктін белсендігі, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 65 |
| 2 | 25 | 70 |
| 3 | 20 | 75 |
| 4 | 15 | 60 |
| 5 | 10 | 85 |
| 6 | 10 | 90 |
| 7 | 8 | 65 |
| 8 | 6 | 60 |
| 9 | 30 | 80 |
| 10 | 10 | 70 |

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/