13 Керамзитбетон және қөбіккерамзитбетон құрамының есебі

1.13.1 Керамзитбетон құрамын таңдау. Бетондың құрғақ жағдайда тығыздығы 1700 кг/м3, беріктігі 25 МПа, бетон аралсының жылжымалы 3-7 см болу керек. Материалдары: цемент М500, құм нақты тығыздығымен 2,65 кг/л және су қажеттілігімен 6,5 %, керамзиттің қасиеттері 14 кестеде келтірілген.

Кесте 14 – Кермзиттің сипаттары

| Атау | Фракциялар, мм |  | Толтырғыштардың аралас |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 10-20 |  |
| Үйінді тығыздық, кг/м3 | 570 | 650 | 680 |
| Цемент қамырда тығыздық, кг/л | 1,25 | 1,19 | 1,22 |
| Құыстылық | 0,46 | 0,45 | 0,43 |
| Цилинд ішінде беріктік, МПа | 5,9 | 5,1 | 5,5 |

Керамзит 5-10 және 10-20 фракциялардың қатынасы 40:60 % (масса бойынша).

Керамзитың цемент қамырда орташа тығыздығы

Керамзиттың цилиндр ішінде орташа беріктігі

Rк=0,01·(5,9·40 + 5,1·60)=5,5 МПа.

Керамзит қасиетері бойынша бетон тапсырған қасиетерін алу үшін материалдарға қойылған талаптарға үйлеседі.

15 кесте бойынша цемент шығыны 310 кг/м3 болады. 16 кестеге сәйкес түзету коэффициенттері цемент М500 - 0,85 және жылжымалығы 3-7 см – 1,15.

Кесте 15 – бетон араласы қаттылығы 5-8 секунд, ауыр құм, және кеуектік толтырғыштар шеттік ірілігімен 20 мм бар бетон құрамын есептеуі үшін цементтің шығыны(кг/м3)

| Бетон беріктігі, МПа | Цементтің ұсынбалы марқасы | Дәннің беріктігі бойынша кеуектік толтырғыштың маркасы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 15 | 400 | 300 | 280 | 260 | 240 | 230 | 220 | 210 |
| 20 | 400 | - | 340 | 320 | 300 | 230 | 260 | 250 |
| 25 | 400 | - | - | 390 | 260 | 330 | 310 | 290 |
| 30 | 500 | - | - | - | 420 | 390 | 360 | 330 |
| 35 | 500 | - | - | - | - | 450 | 410 | 380 |
| 40 | 500 | - | - | - | - | - | 480 | 450 |
| 50 | 600 | - | - | - | - | - | 570 | 540 |

Кесте16 – бетон араласының жылжымағы, толтырғыштың шеттік ірілігі, құмның түрі және цемент маркасының өзгеруы кезінде цемент шығыны өзгеруы коэффициенттері

| Материалдардың сипаттары | Бетон беріктігі, МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Цемент маркалары: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 1,15 | 1,2 | - | - | - | - |  | - |
| 400 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,25 |  | - |
| 500 | 0,9 | 0,88 | 0,85 | 1 | 1 | 1,1 |  | 1,1 |
| 600 | - | - | 0,88 | 0,9 | 0,88 | 0,85 |  | 1 |
| Құм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тығыз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| кеуектік | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 |
| Толтырғыш ен үлкен ірілігі, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0,9 | 0,9 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 10 | 1,1 | 1,1 | 10,7 | 1,07 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |
| Қаттылығы, с: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 8-12 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |
| 12-20 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  | 0,85 |
| Жылжымалығы, см: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  |
| 2-5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 8-12 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |

Цемент біржола шығыны

310·0,85·1,15=305 кг/м3.

17 кесте бойынша судың бастапқы шығыны В0=205 л/м3.

Интерполяция арқылы, 18 кесте бойынша керамзиттың көлемдік концинтрациясы табамыз φ=0,38. Сол мәні 19 кестеде көрсетілген мәнен кем(φ=0,42 керамзит құыстылығы 0,43 және бетон араласының конус шөгі 3 см кезінде). Сондықтан, ұйғарынды.

Кесте 17 – Тығыз құмды және табиғи ірі толтырғышты пайдаланумен бетон араласын дайындалау үшін судың бастапқы шығыны (л/м3)

| Конус шөгуі, см | Қаттылық, с | Шеттік ірілік, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Малта тас |  |  | Қиыршық тас |  |  |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
| 8-12 | - | 235 | 220 | 205 | 265 | 250 | 235 |
| 23-7 | - | 220 | 205 | 190 | 245 | 230 | 215 |
| 1-2 | 3-5 | 205 | 190 | 175 | 225 | 210 | 195 |
| - | 5-8 | 195 | 180 | 165 | 215 | 200 | 185 |
| - | 8-12 | 185 | 170 | 160 | 200 | 185 | 175 |
| - | 12-20 | 175 | 160 | 150 | 190 | 175 | 165 |

Кесте 18 – Тығыз құмда женіл бетон үшін ірі толтырғыштыңкөлемдік концентрациясы φ

| Бетонның тығыздығы, кг/м3 | Цемент қамырдан ірі толтырғыш дәнінің тығыздығы, кг/дм3 | Құмдың су қажеттілігі, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Судың шығыны, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 |  | 240 | 220 | 160 |  | 200 | 240 |  | 160 |  |  | 200 |  | 240 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1500 | 1 | 0,47 |  | 0,43 | 0,38 | 0,46 |  | 0,41 | 0,35 |  | 0,45 |  |  | 0,4 |  | 0,32 |
|  | 1,2 | 0,5 |  | 0,46 | 0,42 | 0,5 |  | 0,45 | 0,4 |  | 0,48 |  |  | 0,44 |  | 0,38 |
|  | 1,4 | - |  | 0,5 | 0,46 | - |  | 0,49 | 0,45 |  | - |  |  | 0,48 |  | 0,43 |
| 1600 | 1 | 0,43 |  | 0,38 | 0,32 | 0,42 |  | 0,35 | 0,25 |  | 0,39 |  |  | 0,32 |  | - |
|  | 1,2 | 0,47 |  | 0,42 | 0,35 | 0,46 |  | 0,4 | 0,3 |  | 0,44 |  |  | 0,38 |  | 0,27 |
|  | 1,4 | 0,5 |  | 0,46 | 0,41 | 0,5 |  | 0,45 | 0,39 |  | 0,48 |  |  | 0,43 |  | 0,36 |
|  | 1,6 | 0,54 |  | 0,5 | 0,45 | 0,53 |  | 0,49 | 0,44 |  | 0,53 |  |  | 0,48 |  | 0,43 |
| 1700 | 1 | 0,39 | 0,31 |  | - | 0,36 |  | 0,26 |  | - | 0,32 |  | - |  | - |  |
|  | 1,2 | 0,43 | 0,38 |  | 0,27 | 0,41 |  | 0,33 |  | - | 0,38 |  | 0,28 |  | - |  |
|  | 1,4 | 0,47 | 0,41 |  | 0,33 | 0,45 |  | 0,39 |  | 0,3 | 0,43 |  | 0,36 |  | 0,29 |  |
|  | 1,6 | 0,5 | 0,46 |  | 0,4 | 0,49 |  | 0,44 |  | 0,37 | 0,48 |  | 0,42 |  | 0,31 |  |
|  | 1,8 | 0,54 | 0,5 |  | 0,45 | 0,53 |  | 0,49 |  | 0,43 | 0,53 |  | 0,48 |  | 0,41 |  |
| 1800 | 1,2 | 0,37 | 0,2 |  | - | 0,33 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  | 1,4 | 0,42 | 0,34 |  | 0,25 | 0,39 |  | - |  | - | 0,36 |  | - |  | - |  |
|  | 1,6 | 0,45 | 0,4 |  | 0,26 | 0,49 |  | 0,37 |  | 0,25 | 0,42 |  | 0,3 |  | - |  |
|  | 1,8 | 0,51 | 0,45 |  | 0,38 | 0,49 |  | 0,44 |  | 0,3 | 0,48 |  | 0,41 |  | 0,27 |  |
|  | 2 | - | 0,5 |  | 0,44 | - |  | 0,49 |  | 0,42 | - |  | 0,48 |  | 0,44 |  |

Кесте 19 –Ірі толтырғыштың үлесімді көлемдіқ концентрациясы

| Дән арасында құыстылығы | Үлесімді көлемдік көнцентрациясы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 с жоғардан қаттылығы | Конус шқөгуі 1-3 см немесе қаттылық 3-10 с | 3 см жоғардан конус шөгуі |
| 0,36 | 0,52 | 0,49 | 0,47 |
| 0,38 | 0,50 | 0,47 | 0,45 |
| 0,4 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
| 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,41 |
| 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,39 |
| 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,37 |
| 0,48 | 0,4 | 0,37 | 0,35 |
| 0,5 | 0,38 | 0,35 | 0,38 |
| 0,52 | 0,36 | 0,33 | 0,31 |
| 0,54 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |

Керамзит шығыны Зкр=1000·0,38·1,22=465 кг/м3.

Құм шығыны П=1700 - 1,15·305 – 465=885 кг/м3.

Судың жалпы шығыны В=205+2000·(0,38-0,37)2+0,02·885/2,65·(6,5-7)=              =209 л/м3.

1.13.2 Тапсырма .

Оқытушымен берелген бастапқы деректер бойынша керамзит бетон есебі орындау.

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/