14 Ұялы бетон құрамын есептеу

1.15.1 Ұялы бетон құрамы келесе тәртіп бойынша жүргізеді:

1) 20 кесте бойынша  қоспада байланыстырғышқа кремнеземді конпоненттің қатынасын қабылдаймыз;

2) Ерітінді араластың берілген аққыштығын қамтамасыз ететін, қалыптан шығару кезіндегі температураны есепке ала отырып 21 кестедегі талаптарды қанағаттандыратын судың қаттылыққа қатынасын анықтау (22 кесте);

3)Бір өлшемге қажетті көбікті жасаушының санын анықтау  Рп;

4) Бір мөлшерге арналған қоспалар мен судың, құрғақ материалдардың есебін жасайды.Сонымен қатар ұялы бетонның қасиеттерін ғана ескере қоймай,оның қалыптау шартын – кеуек пайда болатын температурасы мен қату уақыты ескеріледі.

Кесте 20 – С мәні

| Байланыстырғыш | Ұялы –бетон араласында масса бойынша байланыстырғышқа кремнеземдік компонентің қатынасы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Автоклавты бетон үшін | Күл кетудегі автоклавсыз бетон үшін |
| Цементті және цементті -әкті | 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; и 2 | 0,75; 1; 1,25 |
| Әкті | 3,5; 4; 4,5; 5,5; и 6 | - |
| Әкті- белитті | 1; 1,25; 1,5; 2 | - |
| Әкті- шлакты | 0,6; 0,8; 1 | 0,6; 0,8; 1 |
| Жоғарғы негізгі күлдік | 0,75; 1; 1,25 | - |
| Сілтілік шлак | 0,1; 0,15; 0,20 | - |

Кесте 21 – Ұялы-бетонды араластың аққыштығы

| Ұялы бетонның берілген тығыздығы, кг/м3 | Араластың жайылым диаметрі, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | цементті, цементті-әкті, сілікті-шлакты байланыстырғышта | әкті, әкті - шлакты және әкті - белитті байланыстырғыш | Жоғарғы негізгі күлдікте |
| Құю технологиясы кезінде |  |  |  |
| 300 | 38 | 30 | - |
| 400 | 34 | 25 | 25 |
| 500 | 30 | 23 | 23 |
| 600 | 26 | 21 | 21 |
| 700 | 22 | 19 | 20 |
| 800 | 18 | 17 | 18 |
| Вибрациялық технология кезінде |  |  |  |
| 500 | 15 | - | - |
| 600 | 13 | - | - |
| 700 | 11 | - | - |
| 800 | 9 | - | - |

Кесте 22 – Ұялы – бетонды араластың температурасы

| Ұялы- бетон және байланыстырғыш | Ерітінді араласының температурасы, °С, Қалыптан шығару кезінде |  |
| --- | --- | --- |
|  | Құю технологиясы кезінде | Вибрациялық технология кезінде |
| Газобетон: |  |  |
| цементте | 45 | 45 |
| Әк-цементті байланыстырғышта | 35 | 40 |
| Әкті-шлакты байланыстырғышта және жоғары негізді күлдік байланыстырғыш | 40 | 45 |
| Әк белитті байланыстырғыштағы әк қайнағыш газ силикаты | 30 | 40 |
| Көбікбетон: |  |  |
| цементте | 25 | - |
| Сілтілік-шлакты байланыстырғыш | 15 | - |

Белгіленген тығыздықтағы  ұялы бетонды алуға қажет көбік жасағыштың санын анықтау үшін, бетонның алдын –ала  кеуектілігін анықтаймыз Пр:

,

Мұндағы  - ұялы бетонның құрғақ кезіндегі тығыздығы;

-материалдағы  байланысқан судың мөлшерін есепке алатын коэффициент;

- құрғақ араластың меншікті көлемі.

Бір өлшемдегі кеуек жасаушының  шығыны (алюмини ұнтағы немесе кеуек Рп жасаушының сулы ерітіндісі)

,

Мұндағы - кеуек жасаушының пайдалану коэффициенті;

- ұялы бетонды араластың берілген көлемі;

- кеуек жасаушының шығу коэффициенті.

Есептеулер үшін келесі бастапқы деректер алынады: kс=1,1;                k=1390 л/кг алюмини ұнтағы қолдану кезінде араластың температурасы 40 °С-та және k=20 л/кг көбік түзгіші; =0,85.

және kс бастапқы мәндерін ерітінді араластың, ұялы-бетон араластың  және ұялы бетонның құрғақ кезіндегі орташа тығыздығының   нақты деректер бойынша анықтайды;

Содан нақты құыстылықты анықтайды:

,

Кеуек жасаушы пайдалануы коэффициентін нақтылайды:

,

және коэффициент kс, материалдағы  байланысқан судың мөлшерін есепке алатын коэффициент:

.

Бір өлшемге (илеушке) материалдардың шығыны:

;

;

;

;

;

;

,

мұнда  - бір өлшемге (илеушке) материалдардың шығыны;

- тұрақты масса дейін кептірілген ұялы бетонның тығызыдығы;

- байланысқан су арқылы масса көбейту коэффициенті (=1,1);

-бір уақытта қалыптайтын бұйымдардың берілген көлемі, көбейтілген жеке формалар үшін  «горбушка» пайда болу есепке алған  7-10 пайызға және  массив үшін 3-5 %.

- байланыстырғыш массасы;

- араласқан байланыстырғышта цементтің үлесі;

- 100 % СаО құрамда бар товарлық әктің массасы;

- товарлық әктің массасы;

- товарлық әкте СаО нақты мөлшері (белсендік);

- судың массасы;

- кремнезем  компоненттің массасы.

Сынау өткізу кезінде тәжірибелі илеулер үшін нақты өндіріс шартында шын материалдардағы есептік тәуелдіктерді алу үшін   материалдардың орташаландырылған шығындарын 23 кесте бойынша қабылдауға болады.

Сол кезінде бетонаралыстырғыш илеуіне материалдардың есептері үшін В/Т келесі мәндерін алады: ұялы бетон үшін  кәдімгі технология кезінде құмда – 0,5; күлде – 0,6; ұялы бетондар үшін вибротехнология және жоғары тиімді пластфикаторларды С-3 сияқты пайданалу кезінде құмда – 0,3; күлде – 0,4.

Ұялы бетон  1 м3 -ға алюминий ұнтағы шығыны 24 кесте бойынша алуға болады.

Кесте 23 – Ұялы бетон үшін материалдардың  орташаландырылған шығыны

| Ұялы бетонның түрі | Бетон тығыздығы, кг/м3 | Шығын, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Әк-қайнатушы белсендігімен 70 % | Цементтің | Ұсақталған құмдың | Күл кетудегі | Домна шлағының | гипстың |
| Газосиликат | 350 | 72 | - | 247 | - | - | 3 |
|  | 500 | 110 | - | 345 | - | - | 5 |
|  | 600 | 130 | - | 415 | - | - | 6 |
|  | 700 | 142 | - | 494 | - | - | 6 |
|  | 800 | 162 | - | 564 | - | - | 7 |
| Газокүлсиликат | 350 | 72 | - | - | 247 | - | 3 |
|  | 500 | 110 | - | - | 345 | - | 5 |
|  | 600 | 130 | - | - | 415 | - | 6 |
|  | 700 | 142 | - | - | 494 | - | 6 |
|  | 800 | 162 | - | - | 564 | - | 7 |
| Құмды пайданалумен араласкан байланыстырғыштан | 350 | 36 | 36 | 247 | - | - | 3 |
|  | 500 | 90 | 90 | 275 | - | - | 4 |
|  | 600 | 110 | 110 | 325 | - | - | 5 |
|  | 700 | 130 | 120 | 386 | - | - | 6 |
|  | 800 | 140 | 140 | 446 | - | - | 7 |
| Дәл сондай, күлдіпайданалумен | 350 | 49 | 80 | - | 190 | - | 3 |
|  | 500 | 70 | 115 | - | 275 | - | 4 |
|  | 600 | 80 | 130 | - | 325 | - | 5 |
|  | 700 | 100 | 150 | - | 386 | - | 6 |
|  | 800 | 120 | 170 | - | 436 | - | 7 |
| Газошлакобетон | 350 | 25 | - | 145 | - | 140 | 1 |
|  | 500 | 35 | - | 240 | - | 180 | 1 |
|  | 600 | 45 | - | 256 | - | 244 | 2 |
|  | 700 | 50 | - | 300 | - | 286 | 2 |
|  | 800 | 60 | - | 326 | - | 340 | 2 |
| Газобетон | 350 | - | 140 | 179 | - | - | 2 |
|  | 500 | - | 220 | 236 | - | - | 3 |
|  | 600 | - | 260 | 285 | - | - | 4 |
|  | 700 | - | 300 | 336 | - | - | 6 |
|  | 800 | - | 350 | 376 | - | - | 6 |

Ұялы бетон құрамын нақты материалдарда тәжірибелі илеу нәтежелері бойынша  және оның дайындалауы технологиясы есепке алып түзетеді

1.15.2 Тапсырма.

Оқытушымен берелген бастапқы деректер бойынша керамзит бетон есебі орындау.

Кесте  24 – Ұялы бетонда алюминий ұнтағы шығыны

| Ұялы бетон тығыздығы, кг/м3 | Ұнтақтың орташаландырылған шығыны, г | Ұялы бетон тығыздығы, кг/м3 | Ұнтақтың орташаландырылған шығыны, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | 690 | 700 | 360 |
| 500 | 535 | 800 | 300 |
| 600 | 470 |  |  |

Ескерту – жоғарыланған В/Т –мен жұмыс істегенде ұнтақтың шығыны 10 %-ға кем болады.

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/