Рейтинг 2

Арболит құрамы есебі

1 Сыртқы қабырғалардың блоктары үшін В2,5 классының 650 кг/м3 тығыздығымен (кептірілген күйде) арболитты тандау керек.

Материалдары: портландцемент М400, толтырғыш - ағаш өндеу қалдықтарынан үгінділердің құрғақ күйде  үйінді тығыздығы 120 кг/м3 және масса бойынша ылғалдығы 50 %, қоспа ретінде 10 % концентрациямен кальций хлориды ерітінді  пайдаланады.

25 кесте бойынша Ц=360 кг/м3, 26 кесте бойынша үгінділердің шығыны Др=240 кг/м3  және ылғадығың есепке алып  Др´=360 кг/м3.  27 кесте бойынша

кальций хлориды - 8 кг/м3.

Қоспа ерітіндінің шығыны:

,

мұнда  - қоспаның құрғақ затының шығыны, кг/м3;

- дайын ерітіндің концентрациясы, %;

- ерітіндің тығыздығы.

л (1,084 –10 %-  кальций хлориды тығыздығы).

Ағш үнгідерде судың мөлшері – 120 литр (50 пайыз ылғалдығы кезінде),

Кальций хлориды ерітінде судың көлемі 74 - 8 = 66 л. Ағаш үгідірде жынә қоспа еретінде судың көлемі есепке алып, арболит араласын дайындалау кезінде суды  400 – 120 – 66 =114 л пайдалану керек.

Құрғақ күйде арболиттың тығыздығы

,

Мұнда Ц, Др, А – сәйкесінше цемент, ағаш үгілер және химикалық қоспасының шығыны, кг/м3.

Мысалымызды  кг/м3.

Яғни арболиттың алынған орташа тығыздығы берелген жобаланған 5пайыздан азрақ  артық, сонда анықталған арболиттың құрамы бастапқы ретінде қабылдайды.

Арболит жана жайылған араласының тығыздығы

кг/м3.

Кесте  25 – Арболитта цемент шығыны

| Толтырғыштардың түрі | Арболит 1 м3, оның классқа байланысты портландцемента М400 ұйғарымды шығыны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В0,5 | В0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 |
| Қалдықтардан үгінділері: |  |  |  |  |  |  |
| Ағаш аралау және қылқанды жыныстар ағаш өндеуі | 240 | 250 | 280 | 300 | 330 | 360 |
| Қылқанды жыныстар ағаш дайындалау | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 |
| Ағаш аралау және араласқан жыныстар өндеуі | 270 | 290 | 310 | 330 | 360 | 390 |
| Аралас жыныстардың ағаш дайындалауы | 290 | 310 | 330 | 350 | 380 | - |
| Одубина | 280 | 300 | 320 | 340 | 370 | 400 |

Ескерту – Көрсетілген байланыстырғыштардың шығындары тек ғана арболит аралас құрамын тандау кезінде бірінші бастапқы илеуні даындалау үшін ұсынады және өндірісте байланыстырғыштардың шығындары нормаларымен болу алмайды.

Кесте 26 – Арболитта органикалық толтырғыштардың шығыны

| Толтырғыштардың түрі | М400 портландцементте және арболиттың классында арболитың 1 м3 құрғақ органикалық толтырғыштың ұйғарымды шығыны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В0,5 | В0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 |
| Қалдықтардан үгінділері: |  |  |  |  |  |  |
| Ағаш аралау және қылқанды жыныстар ағаш өндеуі | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Қылқанды жыныстар ағаш дайындалау | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Ағаш аралау және араласқан жыныстар өндеуі | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| Аралас жыныстардың ағаш дайындалауы | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Одубина | 160 | 180 | 200 | 220 | 275 | 290 |

Кесте  27 – Арболитта судың шығыны

| Толтырғыштың түрі | Құрғақ орғаникалық толтырғыштарда және арболит классында арболитың 1 м3 судың ұйғарымды шығыны, л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В0,5 | В0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 |
| Қалдықтардан үгінділері: |  |  |  |  |  |  |
| Ағаш аралау және қылқанды жыныстар ағаш өндеуі | 260 | 280 | 300 | 330 | 380 | 400 |
| Қылқанды жыныстар ағаш дайындалау | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 440 |
| Ағаш аралау және араласқан жыныстар өндеуі | 310 | 330 | 360 | 390 | 430 | 460 |
| Аралас жыныстардың ағаш дайындалауы | 310 | 330 | 360 | 390 | 430 | 460 |
| Одубина | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 370 |

Кесте  28 – Аболитта химикалық қосплардың шығыны

| Химикалық қоспаның түрі | Толтырғыш түріге байланысты арболитың 1 м3 химикалық қосплардың максималді шығыны, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | ағаштың үгіндісі | одубина |
| Кальция хлористый технический | 8 | 8-9 |
| Натрий сұйық шыны | 8 | - |
| Кешенді қоспа: |  |  |
| Күкірт-қышқыл глинозем | 20 | - |
| Әк-майда ұңтақ | 25 | - |

Әдебиет

А.Н. Родин, З.Н Салимбаева . Бетон  технологиясы 1. 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен  құрылымдарды өндіру»  мамандығының студенттеріне күндізгі оқу түріне тәжірибелік жұмыстарды   жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау/