2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «КЛАСС СЕРНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - СУЛЬФИДЫ»

Цель работы: изучение сернистых соединений по образцам минералов, пользуясь определителем минералов, научить студентов определять название минералов, их происхождение, кристаллические структуры, сингонии и элементы симметрии.

Задание по работе: с помощью определителя минералов, визуальному изучению физических свойств дать характеристику сульфидам, заполнить таблицу по описанию контрольных образцов минералов и ответить для закрепления полученных знаний на контрольные вопросы.

2.1 Краткие сведения о сернистых минералах

Минералы этой группы являются производными главным образом сероводорода. К этому типу относится около 500 минеральных видов сернистых соединений металлов и полуметаллов как, например: пирит-FeS2 халькопирит-CuFeS2, сфалерит-ZnS. По количеству минералов (после силикатов), сернистые соединения занимают второе место. По подсчетам В.И. Вернадского, они составляют 0,15% по весу от земной коры. Для минералов, относящихся к сульфидам, характерно изоморфное замещение одних элементов другими. В сульфидах часто наблюдаются примеси ряда редких элементов: кадмия, галлия, таллия, рения и др. Характерные физические свойства минералов данной группы – большинство сульфидов характеризуются металлическим блеском, отличается электро – и теплопроводностью, большим удельным весом и невысокой твердостью.

В природе сульфиды кристаллизуются чаще всего из водных растворов при температуре при температурах от 6000 и ниже. В основном это разные по металлоносности гидротермальные месторождения. Так же из гидротермальных растворов кристаллизуются сульфиды в скарнах, грейзенах и метаморфических горных породах, а из водных растворов образуются сульфиды в осадочных горных породах.

Минералы этого класса отличаются металлическим блеском, большим удельным весом, твёрдость чаще всего не превышает 5. За счёт интенсивной окраски минералов и малой или относительно невысокой твёрдости сульфиды дают на бисквите хорошую черту. Цвет черты является одним из диагностических признаков. Наиболее распространены сульфиды железа, меди, цинка, свинца, которые часто образуют изоморфные смеси. Основная масса сульфидов образуется гидротермальным путём. В условиях восстановительной среды они могут возникать и в осадочных породах. Ниже уровня грунтовых вод сульфиды легко разлагаются и переходят в сульфаты, карбонаты, окислы и силикаты.

Сульфиды и их аналоги имеют большое промышленное значение. Они являются главной рудой на медь, цинк, свинец, ртуть, висмут, кобальт, никель и другие цветные металлы. Из них извлекают мышьяк, сурьму, а пирит FeS2 служит сырьём для получения серного ангидрида и производства серной кислоты. Следует обратить внимание на то, что чёрные металлы (железо, хром, марганец) из руд, где они представлены сульфидами, не извлекаются, (избыток серы мешает этому).

2.2 Простые сульфиды

Галенит (свинцовый блеск) – РbS. Название происходит от латинского слова «гелена» - свинцовая руда. Химический состав: Рb-86,6%, S-13,4% . Сера может изоморфно замещаться селеном. Часто содержит примеси Аg (от 0,1 до 1%) Си, Zn, Sе, Вi, Sb, Со, Мо.

Сингония кубическая (ЗL4 4L3 6L2 9РС). Морфология и облик кристаллов. Зернистые агрегаты, плотные массы, кристаллы, друзы. Нередко наблюдаются крупные кристаллы (до несколько см). Облик кристаллов кубический, комбинации куба и октаэдра и октаэдрический (рисунок 2). Твёрдость 2,5 (мягче кальцита). Плотность 7,6 (очень тяжёлый). Цвет свинцово-серый. Черта серовато-чёрная. Блеск металлический (от сильного до слабого). Спайность весьма совершенная по кубу, легко колется ступеньками по трём взаимно перпендикулярным плоскостям. Излом ступенчатый. Разновидности. Свинчак (тонкозернистые плотные разности), селенистый галенит (содержание селена от 0,5 до 1,2%). Диагностические признаки. Легко узнаётся по цвету, спайности, тяжести, низкой твёрдости, легкоплавкости, а при добавлении соды даёт королёк свинца, реагирует с РbS04, растворяется в НNОз. Происхождение: образуется в гидротермальных месторождениях, скарнах и стратиформных месторождениях, а так же осадочным путём в карбонатных породах. Парагенезис: сфалерит, пирит, халькопирит, блеклые руды, арсенопирит, сульфасоли серебра, свинца, меди и другие сульфиды. Из нерудных кварц, кальцит, барит, флюорит и др. Месторождения. В Приморском крае (Тетюхе), в Средней Азии, на Алтае (месторождения Восточного Казахстана), в Забайкалье. За рубежом в Канаде, США (Миссури, Ледвия, в Колорадо), Германии. Практическое значение: является главной рудой на свинец, попутно извлекается серебро, висмут, таллий.

Сфалерит (цинковая обманка) – ZnS. Название происходит от греческого слова «сфалерос» - обманчивый.

Химический состав. Zn-67,06, S-32,94%. Содержит изоморфную примесь железа (до 26%), кадмия (до 0,8%), иногда марганца (до 5,8%) и других элементов. Известно несколько полиморфных модификаций: клейофан -  светлоокрашенная бесцветная разновидность, марматит -  черная, железистая разновидность, пршибрамит - богатая кадмием (Cd до 5%) разновидность. Сингония кубическая (3L44L3 6L29РС). Кристаллическая структура. Характеризуется трехслойной (кубической) плотнейшей упаковкой анионов серы. Катионы цинка занимают половину тетраэдрических пустот между анионами. Морфология и облик кристаллов: часто образует правильные кристаллы в друзовых пустотах в виде тетраэдров и додекаэдров. Агрегаты. Сплошные массы, характеризуются явнозернистой структурой, легко распознается благодаря резко проявленной спайности в отдельных зернах. Иногда почковидные образования. Твёрдость: 3-4. Плотность 4. Цвет: безжелезистые разновидности: бесцветные, зеленоватые или медово-жёлтые; маложелезистые красновато-коричневые; сильно железистые коричнево-чёрные и чёрные. Черта: коричневая. Блеск: алмазный. Спайность: весьма совершенная. Излом неровный, ступенчатый.  Особые свойства. Электричества не проводит, обладает полярным термоэлектричеством.

Диагностические признаки: легко узнаётся по цвету черты, блеску, спайности, а при температуре плавления растрескивается, но не плавится, растворяется в НNОз с выделением серы. В окисленном пламене на угле дает белый налет окиси цинка. Происхождение: образуется обычно вместе с галенитом, пиритом и халькопиритом в гидротермальных месторождениях, скарнах и стратиформных рудах, встречается в месторождениях угля. При процессах окисления сфалерит быстро разлагается с образованием сульфата цинка.

Парагенезис. Встречается в ассоциации с галенитом, пиритом, халькопиритом в полиметаллических месторождениях. Характерны ассоциации с арсенопиритом, кубанитом, магнетитом, касситеритом. Из жильных минералдов с ним выделяются кварц, кальцит, барит. Месторождения: Казахстан (ВКО), Украина (Нагольный Кряж). Практическое значение: является главной рудой на цинк, попутно извлекают кадмий, индий, галлий. Применяется при оцинковке металла.

Киноварь (циннабарит, ртутная обманка) – НgS). Название произошло от индийского слова, обозначающего красную смолу, «кровь дракона».

Химический состав: Нg-86,2%, S-13,8%. Иногда отмечаются примеси селена и теллура. Сингония тригональная (L33L43РС). Морфология и облик кристаллов: ромбоэдры и их двойники прорастания. Твёрдость: 2-2,5. . Плотность:8-8,2. Цвет: тёмно-красный, ало-красный и карминово-красный. Черта: красная. Блеск: алмазный. Спайность: совершенная. Излом неровный. Диагностические признаки: узнаётся по цвету минерала и черты. Происхождение: образуется в низкотемпературных гидротермальных месторождениях. Парагенезис: флюорит, антимонит, кварц. Месторождения: Киргизия, Донбасс (Никитовка), Алтай, Чукотка, Испания, Италия, Югославия, Китай. Практическое значение: единственная руда на ртуть, так же применяется в качестве минеральной краски.

Пирротин FeS. Название происходит от греческого слова «пирротес»-красноватый (по оттенку окраски).

Химический состав: Fе-63,53%, S-36,47% , содержит примеси Ni, Со, Zn, Сu, иногда Mn. Сингония гексагональная (L66L27РС). Морфология и облик кристаллов: кристаллы имеют таблитчатый псевдогексагональный облик. Твёрдость: 4. Плотность: 4,7.  Цвет: бурый, а в свежих сколах бронзовый. Черта: серо-чёрная. Блеск: металлический. Спайность: не совершенная. Излом неровный. Диагностические признаки: узнаётся по бронзовому цвету в свежих сколах, слабой магнитности, бесформенности выделений; хорошо проводит электрический ток, имеет бурую побежалость.

Происхождение: образуется в магматических месторождениях, генетически связан с основными породами, контактово-метаморфическим (в скарнах) и гидротермальным путями. Парагенезис: встречается с магнетитом, халькопиритом, пиритом, пентландитом, арсенопиртитом, карбонатами, кварцем в свинцово-цинковых, сульфидно-касситеритовых и золоторудных месторождениях.

Месторождения: ВКО (Байбура), Норильское, Монче-тундра (Мурманская область), Урал (Турьинское), Дальнегорск (Приморский край). За рубежом: Сэдбени (Канада), Бушвельд (Ю.Африка), Норвегия. Практическое значение: сырьё для сернокислотного производства.

Аурипигмент (желтая мышьяковая обманка)-Аs2Sз. Название происходит от золотисто-желтого. Химический состав: Аs-60,91%, -30,09% Иногда содержит примеси ртути Нg, германия Gе и др. Сингония моноклинная (L2 РС) Морфология и облик кристаллов: короткопризматические  кристаллы, столбчатые, волокнистые и почковидные массы, зернистые, порошковатые, чешуйчатые агрегаты и слюдоподобные образования. Твёрдость: 1,5-2. Плотность: 3,5. Цвет: золотисто-жёлтый, грязно-зелёный. Черта: светло-жёлтая. Блеск: алмазный, перламутровый (на плоскостях спайности), жирный, смоляной на изломе. Просвечивающийся. Спайность: весьма  совершенная. Диагностические признаки. Диамагнитен, не проводит электричества, листочки гибки, но не упруги. Легко узнаётся по цвету и запаху чеснока. Под действием лучей ртутно-кварцевой лампы золотисто-желтый аурипигмент приобретает зеленовато-желтый цвет. Происхождение: встречается в низкотемпературных гидротермальных месторождениях. Парагенезис: реальгар, кальцит, кварц, киноварь, антимонит. Месторождения: Грузия, Греция, Якутия. Практическое значение: руда на мышьяк, используется в медицине и сельском хозяйстве.

Реальгар (красная мышьяковая руда)- (Аs4S4) Химический состав: Аs 0,1%, 8-29,9%.

Сингония моноклинная (L2РС). Облик кристаллов: призматические кристаллы. Твёрдость: 1-1,5. Плотность: 3,5 Цвет: оранжево-красный. Черта: оранжевая. Блеск: алмазный. Спайность: весьма совершенная.. Диагностические признаки: узнаётся по запаху чеснока, по цвету, по оранжевой черте, разрушается на свету, превращаясь в порошок оранжевого цвета. Штриховка вдоль вытянутости кристаллов, по ассоциации с аурипигментом. Не проводит электричества. Происхождение: образуется в низкотемпературных гидротермальных месторождениях. Парагенезис: аурипигмент, пиритом, марказитом, кальцит, кварц, киноварь, антимонит. Месторождения: Грузия, Греция, Якутия, Венгрия. Практическое значение: руда на мышьяк.

Антимонит (сурьмяный блеск, стибнит)-(Sb2Sз) Химический состав: Sb-71, 38%, S-28, 62%. Содержит примеси Аs, Вi, Рb, Fе, Сu, редко Аg, Аu.

Сингония ромбическая (ЗL2 ЗРС). Морфология и облик кристаллов: встречается всегда в виде шестоватых или игольчатых кристаллов, исштрихованных вдоль удлинения. Твёрдость: 4. Плотность: 4,6. Цвет: тёмно-серый. Черта: тёмно-серая. Блеск: металлический. Спайность: совершенная. Излом занозистый. Диагностические признаки: радужная и синеватая побежалость, в тонких сколах просвечивает жёлто-красным цветом, капля едкого калия оставляет на антимоните буровато-коричневое пятно, спичка легко зажигается, если ей чиркнуть по антимониту. Происхождение и парагенезис: образуется в гидротермальных месторождениях при низких температурах. Сопутствующие минералы: киноварь, кварц, флюорит, кальцит, пирит, аурипигмент, реальгар. Месторождения: Киргизия, Грузия (Никитовка). Практическое значение: является рудой на сурьму, используется в медицине и сельском хозяйстве, антимонитовый порошок входит в состав спичек.

Молибденит (молибденовый блеск) - МоS2. Название происходит от греческого слова «молибдос»-свинец, за сходство со свинцом. Химический состав: Мо 59,94%, S-40,06%. Обычно химически чистый. Наблюдается изоморфная примесь рения (до 0,3%). Сингония гексагональная (L6 6L2 7PC). Морфология и облик кристаллов: характерны  пластинчатые (пинакоидальные) таблитчатые, иногда бочонковидные кристаллы. Морфологи и облик кристаллов. Листоватые, чешуйчатые агрегаты, сферолиты, оторочки и рассеянная вкрапленность в кварцевых жилах. Твёрдость 1 Плотность 4,7. Цвет: голубовато-серый. Черта: голубовато-серая. Блеск: металлический или жирный. Спайность: весьма совершенная.  Диагностические признаки: гибок, но не упруг, легко чертится и сминается ногтем, пишет на бумаге, жирный на ощупь, растворяется в горячей серной кислоте, при выпаривании сернокислого раствора молибденита появляется синее пятно, легко узнается по цвету и блеску. Происхождение и парагенезис: образуется в грейзенах, высокотемпературных гидротермальных месторождениях совместно с кварцем и небольшим количеством пирита, иногда с вольфрамитом, бериллом, турмалином, касситеритом, рутилом и скарнах – с шеелитом, кварцем. Генетически связан с кислыми изверженными породами (гранитами, гранодиоритами и др.) Пегматитовое – в ассоциации с вольфрамитом, касситеритом, висмутином..

Месторождения: Тырны-ауз (Кавказ), Забайкалье, Казахстан (Коунрад, Караоба) Удокан (Читинская область). За рубежом Клаймакс (США), Мексика, Норвегия, Марокко.

Практическое значение: это важнейшая руда на молибден, применяющейся для изготовления специальных сортов стали, в электротехнике, в химическом производстве.

Пирит- FeS2. «Пирос» по-гречески – огонь. Синонимы: серный колчедан, железный колчедан.

Химический состав: Fe-46,6, S-53,4. В составе пирита железо изоморфно замещается кобальтом - Со и никелем – Ni, в состав пирита может входить мышьяк - Аs до 2,7%, часто встречаются Sb, Сu, Аu и Аg. Сингония кубическая (3L44L36L2РС). Морфологи и облик кристаллов: В горных породах и рудах пирит встречается в виде вкрапленников или округлых зерен, конкреции с концентрическим и радиально-лучистым строением, наблюдаются почковидные агрегаты. Кристаллы кубического, пентагон-додекаэдрического, реже октаэдрического облика. Твёрдость: 6-6,5. Плотность:. 4,9-5,2. Цвет: светлый латунно-жёлтый, часто с побежалостями желтовато-бурого и пёстрых цветов. Черта: буровато - или зеленовато-чёрная. Блеск: сильный металлический. Спайность: весьма несовершенная. Излом ступенчатый, неровный. Диагностические признаки: легко узнаётся по цвету, формам кристаллов, штриховатости граней, высокой твёрдости. Перед паяльной трубкой, растрескиваясь, плавиться в магнитный шарик. Легко теряет часть серы, которая горит голубым пламенем. В НNO3 разлагается с трудом, выделяя серу. В разбавленной НCl не растворяется. Происхождение и парагенезис. Пирит образуется в самых различных геологических условиях. Встречается в магматических горных породах в виде мельчайших вкраплений, в среднетемпературных гидротермальных месторождениях является золотоносным минералом, так же наблюдается в контактово-метасоматических месторождениях как спутник в скарнах и магнетитовых залежах. Ассоциирует с галенитом, сфалеритом, халькопиритом, марказитом, кварцем в гидротермальных месторождениях, в колчеданных месторождениях, где пирит слагает крупные залежи на 80-90% с подчиненным колическтвом халькопирита, сфалерита и кварца. Месторождения: на Урале (Карабаш, Блява), Башкирия (Сибай), Рудный Алтай (Змеиногорское, Белоусовское, Березовское), Закавказье (Чирагидзорское) За рубежом в Норвегии и Испании. Практическое значение: применяется главным образом для получения серной кислоты, а продукты обжига используются как железная руда. В пирите часто концентрируются Аu, Сu, Zn, которые могут извлекаться при переработке.

Пентландит (железо-никелевый колчедан) – (Fe,Ni)9S8. Назван в честь Д.Б.Пентланда, открывшего минерал. Химический состав непостоянный. Соотношение между Fe и Ni обычно 1:1. постоянно присутствует кобальт, в количестве от 0,4 до 2,5% в виде изоморфной примеси к никелю. Сингония кубическая (3L44L36L29PC). Морфология и облик кристаллов. Агрегаты зерен и отдельные включения неправильной формы. Твердость 3-4. Плотность 4,5-5. Цвет пентландита бронзово-желтый, светлее, чем у пирротина. Черта зеленовато-черная, светлая бронзово-бурая. Блеск металлический. Спайность совершенная по октаэдру {111}. Излом раковистый, неровный. Разновидности кобальт-пентландит (содержит до 49% кобальта). Диагностические признаки: не магнитен, чем и отличается от пирротина, хорошо проводит электричество. Перед паяльной трубкой сплавляется в черный магнитный шарик. В азотной кислоте растворяется, окрашивая раствор в зеленый цвет. При добавление раствора аммиака и порошка диметилглиоксима наблюдается карминно-красное окрашивание с образованием осадка (реакция на никель). Происхождение и парагенезис. Встречается почти постоянно в парагенетической ассоциации с пирротином и халькопиритом, но только в тех сульфидных рудах, которые генетически связаны с основными и ультраосновными изверженными породами (габбро-норитами, перидотитами и др.). Поисковый признак на пентландит-пирротин и халькопирит. Месторождения. Восточный Казахстан (Байбура, Бакырчик и др.), Норильское, Монче-Тундра, Канада (Седбери), Норвегия, Ю. Африка. Практическое значение. Основная руда на никель, около 90% мировой продукции никеля извлекается из медно-никелевых сульфидных руд. Источник получения кобальта, металлов платиновой группы, селена и теллура. Никель применяется для изготовления специальных инструментов, посуды, как составная часть многих важных в техническом отношении сплавов (никелевая сталь, нейзильбер, сплавы с медью и цинком для реостатов, монет и др.). Для получения соединений, применяемых для никелирования, и т.д.

Ковеллин (медное индиго) – СиS.Назван в честь итальянского минералога Ковелли.  Химический состав  Сu 65,5%, S-33,5%, химическими анализами установлены примеси Fе, Sе, Аg, РЬ. Сингония гексагональная (L6 6L2 7РС). Морфология и облик кристаллов: кристаллы встречаются чрезвычайно редко и имеют вид мелких тонких табличек. Твёрдость 1,5-2. Плотность 4,6. Цвет: индигово-синий. Черта серая до чёрной. Блеск металлический. Спайность средняя. Излом неровный.  Диагностические признаки: легко узнаётся по ярко-синему цвету, низкой твёрдости. Перед паяльной трубкой легко плавится, загораясь голубым пламенем, выделяя SO2..В отличие от халькозина, в запаянной трубке дает возгон серы. В горячей HNO3 растворяется с выделением серы. Происхождение и парагенезис. Является продуктом окисления медно-сульфидных руд, в парагенезисе с халькопиритом, борнитом, халькозином и др. Ковеллин, гидротермального происхождения, встречается в парагенезисе с пиритом, но очень редко, (в Бьютт в Монтане, США). Месторождения. Самостоятельных месторождений не образует. В больших массах был встречен на о. Кавау (Новая Зеландия), США. Практическое значение: руда на медь, совместно с другими медными минералами.

2.3 Сложные сульфиды

Халькопирит (медный колчедан) - СuFeS2. Назван по двум греческим словам: «халькос»-медь, «пир»-огонь. Химический состав: Сu-34.57,Fe-3054, S-34,9%, обычно присутствуют примеси: серебро, золото, таллий, селен, теллур. Сингония тетрагональная (L66L27PC). Морфология и облик кристаллов. Кристаллы редки и встречаются только в друзовых пустотах. Чаще всего они имеют октаэдрический с комбинациями {111} или тетраэдрический облик (рисунок), реже скаленоэдрический и др. Морфология: сплошные зернистые массы, отдельные зерна, известны также колломорфные образования в почковидных и гроздевидных формах. Твёрдость: 3,5-4. Плотность: 4,1-4,3 Цвет: латунно-жёлтый, часто с темно-желтой или пестрой побежалостью. Черта: чёрная, с зеленоватым оттенком. Непрозрачен. Блеск сильный металлический. Спайность: несовершенная. Излом неровный, раковистый. Диагностические признаки: легко узнаётся по цвету и ярким вторичным минералам, развивающимися по нему, резко отличается от пирита, который в изломе часто бывает, покрыт побежалостью, похожей на цвет халькопирита. Миллерит в неправильной формы зернах бывает, похож на халькопирит, но обладает долее сильным блеском и богат никелем. Перед паяльной трубкой, растрескиваясь, сплавляется в магнитный шарик. С содой на угле дает королек меди. В закрытой трубке обнаруживает возгон серы. В HNO3 постепенно разлагается с выделением серы. Происхождение и парагенезис: В природе халькопирит может образоваться в различных условиях. Как спутник пирротина часто встречается в магматических месторождениях медно-никелевых сульфидных руд в основных изверженных породах в ассоциации с пентландитом, магнетитом, иногда с кубанитом и др. Наиболее широко развит в среднетемпературных гидротермальных жильных и метасоматических месторождениях. Обычно ассоциирует с пиритом, пирротином, сфалеритом, галенитом, с блеклыми рудами и многими другими минералами. Из нерудных минералов в этих месторождениях встречаются кварц, кальцит, барит, различные по составу силикаты и др.

При экзогенных процессах халькопирит образуется очень редко. В процессе выветривания, разрушаясь химически, дает сульфаты меди и железа. Псевдоморфозы по халькопириту, т.е. замещение его вторичными сульфидами меди – борнитом, халькозином и ковеллином, широко распространены в зонах вторичного сульфидного обогащения медных месторождений. Месторождения: Восточный Казахстан (Малеевское, Риддер-Сокольное, Греховское и др.), Джесказганское (Западный Казахстан). За рубежом: Урал (Карпушинское, Левихинское, Турьинское и др.) Норильск, Канада, США (Дингхем в штате Юта), Чукикамата (Чили), Африка и др. Практическое значение: важнейшая руда на медь. Получаемая на металлургических заводах медь употребляется как в чистом виде, так и в виде сплавов (латуни, бронзы, томпака и др.). Главное потребление меди является электропромышленность, значительное количество расходуется в машиностроении, судостроении, изготовлении аппаратуры для химической промышленности, жилищном строительстве и т.д.

Арсенопирит (мышьяковый колчедан) - FеАsS Химический состав. Fе-34,3%, Аs-46%, S-19,7% Часто содержит в качестве изоморфной примеси кобальт (Со до 12%), Ni, Sb. Сингония моноклинная (L2 РС). Морфология и облик кристаллов: кристаллы обычно имеют призматический облик, от короткостолбчатых до шестоватых и игольчатых; также распространены псевдодипирамидальные кристаллы и метакристаллы. Твёрдость 5,5-6. Плотность 5,9-6,2 Цвет оловянно-белый, стально-серый. Черта серовато-чёрная. Блеск металлический. Спайность не совершенная. Излом неровный, игольчатый. Диагностические признак. узнаётся по серым удлинённым кристаллам с грубой штриховкой, по высокой твёрдости, при ударе молотком издаёт чесночный запах, разлагается HNO3 с выделением серы. Происхождение и папагенезис: образуется в высоко-и среднетемпературных гидротермальных месторождениях, встречается в скарнах. Сопутствующие минералы: самородное золото, кварц, турмалин, полевые шпаты, слюды, карбонаты, берилл, топаз; также в качестве спутника участвует в месторождениях олова, меди, свинца, висмута, вольфрама, цинка и др. Месторождения: на Урале (Кочкарское), в Забайкалье Дарасу), Швеция (Болиде). Практическое значение: арсенопиритовые руды являются основным сырьём для получения различных соединений мышьяка, используемых частью в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, а также в красочной, кожевенной и других отраслях химической промышленности, попутно из него извлекают Аu и Со.

Борнит (пестрая медная руда) - Си5FеS4. Назван по имени австрийского минералога И.Борна. Химический состав: Сu-63,3%, Fе-11,2%, S-25,5, в качестве примеси часто содержит серебро(Аg). Cингония кубическая (ЗL4 4L3 6L2 9РС). Морфология и облик кристаллов: кристаллы встречаются исключительно редко. Твёрдость 3 Плотность 5 Цвет в свежем изломе тёмный медно-красный, обычно покрывается яркой синей побежалостью. Черта серовато-чёрная. Блеск полуметаллический. Спайность весьма не совершенная или вовсе отсутствует. Диагностические признаки: легко узнаётся по цвету и пёстрой синей побежалости, низкой твёрдости, разлагается в HNOз с выделением всплывающей серы. Происхождениеи парагенезис: образуется в низкотемпературных гидротермальных месторождениях, а также в окисленных медно-сульфидных рудах в зоне вторичного сульфидного обогащения. Сопутствующие минералы:  пирит, халькозин, галенит, сфалерит, халькопирит и др. Месторождения: ВКО, Джезказганское, Успенское.(Центральный Казахстан). Практическое значение: руда на медь.

Пентландит ((Fе,Ni)9S8) Химический состав: непостоянный, соотношение между Fе и Ni обычно 1:1, Со-2,5%. Сингония кубическая (3L44L36L29РС). Морфология и облик кристаллов: в хорошо образованных кристаллах в природе до сих пор не был встречен. Твёрдость 3-4. Плотность 4,5-5. Хрупкий Цвета бронзово-жёлтый, светлее чем у пирротина. Черта зеленовато-чёрная. Блеск металлический. Спайность совершенная по октаэдру {111}. Излом неровнй, раковистый. Диагностические признаки: узнаётся по спайности, не магнитен. Перед паяльной трубкой сплавляется в магнитный шарик. Растворяется в HNO3, окрашиваясь в зеленый цвет. Происхождение и парагенезис. Образуется в ликвационных медно-никелевых сульфидных рудах. Сопутствующие минералы: пирротин, халькопирит.

Месторождения: Казахстан, Канада (Сэдбери). Практическое значение: руда на никель, кобальт, медь, селен, теллур и металлы платиновой группы.

Контрольные вопросы для самопроверки.

1)Какие минералы относятся к сульфидам? Характерны ли они для Восточного Казахстана? Их практическое значение.

2)Дайте характеристику пирита. Какая форма кристаллов характерна для пирита?

3)Какое отличие пирита от марказита?

4)Характерное свойство пирротина?

5)Напишите формулу пентландита. Его происхождение, месторождения и значение.

6)Какие физические свойства характерны для арсенопирита? Его практическое значение и парагенезис.

7)Особые свойства молибденита. Его происхождение и месторождения.

8)Каково происхождение халькозина и ковеллина? Их химический состав.

9)По каким внешним признакам можно отличить пирит от халькопирита?

10)Какие сульфиды образуются в зонах вторичного сульфидного обогащения?

11)Назовите главные месторождения медных руд Казахстана.

12)Перечислите сульфиды, содержащие медь.

13)Что характерно для борнита?

14)Дайте характеристику сульфидам свинца и цинка.

15)Какой, обычно, имеют блеск почти все сульфиды?

16)С какими минералами в ассоциации встречается галенит?

17)Химическая формула сфалерита. Его практическое значение и области распространения.

18)Какие руды называются полиметаллическими?

19)Назовите главные районы распространения полиметаллических руд в Казахстане.