5ЛАБОТАТОРНАЯРАБОТА «Сульфаты»,

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Цель работы: изучение класса «Сульфаты» по образцам минералов, пользуясь определителем минералов, научить студентов определять название минералов, их происхождение, кристаллические структуры, сингонии и элементы симметрии. Изучить их генетическое происхождение, основные месторождения и практическое значение.

Задание по работе: с помощью определителя минералов, шкалы Мооса, визуальному изучению физических свойств дать характеристику сульфатам, заполнить таблицу по описанию контрольных образцов минералов и ответить для закрепления полученных знаний на контрольные вопросы.

5.1 Краткие сведения о минералах класса «Сульфаты»

Минералы данного класса являются солями серной кислоты. Сульфаты составляют около 0,5% от веса земной коры. Их насчитывают более 130. Сульфаты разнообразны по своему генетическому происхождению и физическим свойствам. Основная масса сульфатов имеет экзогенное происхождение – это химические морские и озерные осадки, иногда – как вторичные минералы в зоне окисления сульфидных месторождений. Некоторые минералы образуются гидротермальным путем (барит, иногда целестин). Сульфаты в большинстве своем имеют небольшую твердость 2-3,5 и стеклянный блеск. В основном они возникают в условиях повышенной концентрации кислорода и при относительно низких температурах.

Барит (тяжелый шпат) – BaSO4. Название дано от греческого слова «барос»-тяжесть. Большой удельный вес этого минерала легко ощутим в руке. Среди очень немногочисленных бариевых минералов барит является главным, а среди безводных сульфатов, наиболее распространенным после ангидрида. Химический состав. ВаО 65,7, SO3 34,3%. В виде изоморфных примесей устанавливаются Sr и Ca. Разновидность с высоким содержанием стронция называется баритоцелестином. Изредка встречаются разности, богатые Рb и Ra (хокутолит). Из посторонних примесей устанавливаются иногда глинистые, органические и прочие вещества. Сингония ромбическая (3L23PC). Облик кристаллов. Кристаллы таблитчатой формы, реже призматические, столбчатые. Минеральные агрегаты. Зернистые, плотные, скрытокристаллические, землистые. Твердость 2,5-3,5. Уд. вес 4,3-4,7. Спайность по {010} совершенная, по {201} средняя, по {001} несовершенная. Блеск стеклянный. Цвет бесцветный, желтый, серый, красный, бурый, голубой. Черта белая. Минеральные агрегаты. Зернистые, плотные, скрытокристаллические, землистые. Твердость 2,5-3,5. Уд. вес 4,3-4,7. Спайность по {010} совершенная, по {201} средняя, по {001} несовершенная. Блеск стеклянный.

Минеральные агрегаты. Зернистые, плотные, скрытокристаллические, землистые. Твердость 2,5-3,5. Уд. вес 4,3-4,7. Спайность по {010} совершенная, по {201} средняя, по {001} несовершенная. Блеск стеклянный. Цвет бесцветный, желтый, серый, красный, бурый, голубой. Черта белая. Диагностика. Большой удельный вес, похож на карбонаты, но не растворяется в горячей соляной кислоте. Перед паяльной трубкой растрескивается, сплавляется лишь в тонких осколках по краям, причем пламя окрашивается в желто-зеленый цвет. С содой на платиновой пластинке сплавляется в прозрачную массу, которая при охлаждении становится мутной. Медленно растворяется в порошкообразном состоянии в концентрированной Н2SO4. От прибавления воды раствор мутнеет. Происхождение и парагенезис. Гидротермальное, как спутник устанавливается во многих сульфидных месторождениях (марганцевых, с манганитом, браунитом), железных (с сидеритом, гематитом). Известны золото-баритовые жилы. Встречаются почти чистые баритовые, барит-кальцитовые, барито-флюоритовые жилы с небольшой примесью кварца и редких сульфидов (галенита, сфалерита, халькопирита, иногда киновари и др.). В небольших количествах, главным образом в виде конкреций, распространен также в осадочных породах, но в иных условиях, чем ангидрит, гипс и целестин. Он, например, никогда не встречается в соляных месторождениях, крайне редко в известняках, но зато часто устанавливается в осадочных месторождениях марганца (в окисных и карбонатных рудах), железа, в глинистых, песчанистых и других осадках прибрежных зон морей. Объясняется это тем, что растворимые соли бария, приносимые с суши поверхностными водами, при первой же встрече с ионами [S04]2- в морских водах образуют практически нерастворимый сульфат бария. Желваки барита обнаруживаются среди илов и в современных морях.

В зонах выветривания горных пород и рудных месторождений в районах с сухим климатом при внимательном изучении мелкие кристаллы барита часто столбчатого облика нередко устанавливаются в ассоциации с гипсом и гидроокислами железа.

Барит — химически устойчивый минерал, поэтому устанавливается в элювии, нередко в крупных обломках, а также в шлифах, получаемых при промывки россыпей. Однако, как все минералы, обладающие хорошей спайностью и невысокой твердостью, по мере продвижения в россыпи быстро измельчается и постепенно исчезает. Месторождения. Из многочисленных месторождений барита укажем лишь главнейшие. В Западной Грузии имеется ряд жильных баритовых месторождений в Кутаисском, Болнисском и других районах, среди туфов и эффузивных пород (порфиритов). Сплошные баритовые массы симметричнополосчатого или колломорфного строения в виде примесей содержат: кальцит, в очень небольшом количестве кварц, изредка пирит, халькопирит и галенит. Месторождения Каракалинского района в Туркмении (в горах Копетдага) также представлены целой серией жил в осадочных породах (песчаниках, глинистых сланцах и др.). В ряде жил (Арпаклен) барит находится в ассоциации с витеритом - ВаСОз, который местами псевдоморфно развивается по бариту. К числу крупнейших иностранных месторождений барита принадлежит Мегген а Вестфалии (Германия). Здесь огромной длины (до 7км) пластообразная залежь, местами сопровождающаяся залежью сульфидов, главным образом пирита, располагается на границе между средне - и верхне девонскими осадками. Происхождение этой залежи точно не выяснено.

Практическое значение. Барит находит широкое применение в различных отраслях промышленности.

1. В виде тонкоизмельченного порошка как утяжелитель вводится в состав «глинистых растворов», используемых для цементации рыхлых пород при бурении нефтяных залежей с целью борьбы с газовыми выбросами и укрепления стенок скважин.

2. В химической промышленности является сырьем для изготовления различных солей и препаратов, используемых в пиротехнике, кожевенном деле (для удаления шерсти), сахарном производстве, при изготовлении фотобумаги, в керамике для производства эмалей, для выплавки специальных стекол, обладающих высоким коэффициентом преломления, в медицине и т. д.

3. В резиновой и бумажной промышленности применяется в качестве наполнителя и утяжелителя.

4. В лакокрасочной промышленности употребляется для производства высокосортных белил (в смеси с 2л0 и 7п8), цветных красок и др.

5. Как главная составная часть штукатурки для стен рентгеновских лабораторий употребляется с целью защиты работников от вредного действия рентгеновских лучей.

6. Металлический барий применяется для изготовления некоторых радиоламп.

Целестин – SrSO4 Название дано по цвету. «Целестис» по-латыни - небесный (первые найденные образцы этого минерала имели нежно-голубой оттенок). Относительно редко встречается, но среди минералов стронция он является главным.

Химический состав. SrO-56,4%, S0з-43,6%. Иногда содержит Са и Ва (нередко в значительных количествах).

Сингония ромбическая (3L23PC). Ромбо-дипирамидальный в. с Кристаллическая структура совершенно аналогична структуре барита. Облик кристаллов. Встречающиеся кристаллы очень похожи на кристаллы барита, таблитчатого, пирамидального или призматического облика. Агрегаты чаще зернистые, реже шестоватые, жилковатые и скорлуповатые с общей натечной формой. Встречается в виде желваков и секреций, причем в пустотах. Спайность совершенная по {010}, по {201}-средняя. Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет небесно-голубой, серый, иногда прозрачен. Твердость 3-3,5. Уд вес 3,9-4,0. Хрупок. Диагностические признаки. После прокаливания  и смачивания НСl окрашивает пламя в карминно-красный цвет (реакция на стронций). На угле с содой дает серую печень. В крепкой Н2SO4 растворяется. Раствор мутится при прибавлении воды. Происхождение и парагенезис. Осадочное, встречается в толщах известняков, гипсоносных глинах, мергелях и др. в ассоциации с гипсом, кальцитом, баритом, самородной серой. Гидротермальное (редко) с галенитом, сфалеритом и другими сульфидами. Месторождения. Восточный Казахстан (Юбилейное). Целестин часто встречается в виде секреций в осадочных гипсоносных породах в Архангельской области, в Верхнем и Среднем Поволжье, Англия, Германия, Италия, США. Практическое значение. Главный источник стронция, употребляется в пиротехнике (для получения яркого карминно-красного пламени). В химической, сахарной (в виде окиси стронция для удаления сахара из меломассы), стекольной, керамической промышленности. В настоящее время стронций применяется в виде металла при производстве специальных сплавов, например в качестве присадки к меди с целью повышения ее прочности и однородности.

Гипс и ангидрит. Оба эти минерала по физическим и химическим свойствам стоят особняком среди безводных и водных сульфатов, но тесно связаны друг с другом по условиям нахождения и образования. Поэтому мы опишем их вместе. Легко получающийся искусственным путем так называемый полугидрат кальция в природных условиях с полной определенностью пока не установлен.

Ангидрит - СаS04. Название минерала («безводный») указывает на отсутствие в нем воды, в отличие от гипса.

Химический состав. СаО 41,2%, S0з 58,8%. В виде примеси довольно часто содержит стронций. Сингония ромбическая; класс ромбо-пирамидальный в. с. (ЗL2 ЗРС). Облик кристаллов толстотаблитчатый или призматический. Хорошо образованные кристаллы редки. Обычно наблюдаются в зернистых массах, иногда в шестоватых агрегатах. Цвет ангидрита белый, часто с голубым, сероватым, иногда с красноватым оттенком. Встречаются бесцветные прозрачные кристаллы. Блеск стеклянный на плоскостях спайности (010) перламутровый отлив. Особенно он проявляется при нагревании образцов. Твердость 3 - 3,5. Спайность по {010} совершенная, по {100} и {001} средняя. По этим трем взаимно перпендикулярным направлениям из кристаллов довольно легко получаются кубические выколки, Уд. вес 2,8 — 3,0 (для прозрачных разностей 2,96). Прочие свойства. В присутствии воды при атмосферном давлении постепенно переходит в гипс, сильно увеличиваясь в объеме (до 30%). С увеличением внешнего давления этот переход затрудняется.

# Диагностические признаки. От  других сульфатов рассматриваемой группы ангидрит отличается наименьшим удельным весом и направлениями плоскостей спайности, а также оптическими свойствами (особенно по двупреломлению). От мраморизованных масс карбонатов (кальцита, доломита, магнезита) отличается тем, что не выделяет СО2 при действии кислот. От гипса отличается по твердости (не царапается ногтем). Перед паяльной трубкой плавится в белую эмаль, окрашивая пламя в желтый цвет. С содой не плавится и не впитывается углем (отличие от барита), однако разлагается и дает серную печень, чернящую серебряную пластинку. В порошкообразном состоянии растворим в Н2S04. При этом, в отличие от безводных сульфатов Ва, Sг и Рb, раствор от умеренного прибавления воды не мутится. В НС1 растворяется слабо.

Происхождение и парагенезис. Огромные массы ангидрита встречаются в осадочных толщах горных пород. Как продукт химических осадков (в лагунных и отмирающих морских бассейнах) ангидрит почти постоянно сопровождается гипсом. В гипс он сравнительно легко переходит при выходе ангидритовых пластов на поверхность. Установлено, что этот переход, по данным многочисленных буровых скважин и горных выработок, имеет место до глубины 100 - 150м от поверхности (ниже следует ангидритовые массы). Очевидно, на значительных глубинах давление вышележащих горных пород настолько велико, что не может происходить увеличение объема горной массы, сопровождающее превращение ангидрита в водный сульфат - гипс.

Очень часто ангидрит встречается в соляных месторождениях как в виде отдельных кристаллов, так и в виде пластов и пропластков, иногда необычно тонких (толщиной в бумажный лист), переслаивающихся с галитом, сильвином, карналлитом и др.

Сравнительно редко он наблюдается в некоторых жильных гидротермальных и изредка в контактово-метасоматических месторождениях. Следует также указать на находки ангидрита в пустотах среди лав в районах вулканической деятельности. Весьма вероятно, что мощные ангидритовые толщи, устанавливаемые в гипсоносных районах, произошли путем обезвоживания под большим давлением вышележащих пород первоначально отложившихся в соленосных бассейнах толщ гипса. Однако в более глубинных метаморфических породах ангидрит, как и другие сульфаты, отсутствует вообще. Месторождения. Украина (Артемовское), крупные залежи ангидрита на глубине распространены в гипсоносных толщах пермского возраста вдоль всего Западного Приуралья, в Архангельской, Вологодской, Куйбышевской, Горьковской областях, в Донбассе, в Индии, Германии и других местах.

Практическое значение. Ангидрит, так же как и гипс, используется главным образом в производстве вяжущих веществ (цементов), как удобрение, в химической промышленности. Плотные тонкокристаллические разности, кроме того, употребляются для всевозможных поделок.

Гипс - СаS04. 2Н20. «Гипс» - старое греческое название минерала.

Химический состав. СаО 32,5%, S0з 46,6%, Н20 20,9%. Обычно чист. В виде механических примесей устанавливаются: глинистое вещество, органические вещества (пахучий гипс), включения песчинок, иногда сульфидов и др. Сингония моноклинная, призматический вид симметрии (L2PC). Кристаллическая структура. Согласно данным ренгенометрии, отчетливо выступает слоистая структура этого минерала. Облик кристаллов. Кристаллы, благодаря преимущественному развитию граней {010} имеют таблитчатый, редко столбчатый или призматический облик. Часто имеют двойники в форме «Ласточкин хвост», галльский, парижский двойник срастания. Агрегаты. В пустотах встречается в виде друз кристаллов. Обычны плотные тонкокристаллические агрегаты. В трещинах иногда наблюдаются асбестовидные параллельноволокнистые массы гипса с шелковистым отливом и расположением волокон перпендикулярно к стенкам трещин. На Урале такой гипс называют селенитом. В тех случаях, когда гипс кристаллизуется в рыхлых песчаных массах, он в своей среде содержит множество захваченных песчинок, отчетливо заметных на плоскостях спайности крупных кристаллических индивидов (так называемый «репетекский» гипс). Разновидности. Алебастр - мелкозернистый гипс, селенит - волокнистые агрегаты, шпатовый гипс - крупнокристаллические, прозрачные кристаллы.

Цвет гипса белый. Отдельные кристаллы часто водяно-прозрачны и бесцветны. Бывает окрашен также в серый, медово-желтый, красный, бурый и черный цвета (в зависимости от цвета захваченных при кристаллизации примесей). Черта белая. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности — перламутровый отлив. Твердость 1,5 (чертится ногтем). Весьма хрупок. Спайность по {010} весьма совершенная. Уд. вес 2,3. Прочие свойства. Обладает заметной растворимостью в воде. Замечательный особенностью гипса является то обстоятельство, что растворимость его при повышении температуры достигает максимума при 37 - 38°, а затем довольно быстро падает Наибольшее снижение растворимости гипса устанавливается при температуре выше 107о. При нагревании в условиях атмосферного внешнего давления, как показывают термограммы, гипс начинает терять воду при 80 – 90о, и при температурах 120 – 140о полностью переходит в полугидрат, так называемый модельный или штукатурный гипс (алебастр). Этот полугидрат, замешанный с водой в полужидкое тесто, вскоре твердеет, расширяясь и выделяя тепло.

Диагностические признаки. Для кристаллического гипса весьма характерны совершенная спайность по {010} и низкая твердость (царапается ногтем). Плотные мраморовидные агрегаты и волокнистые массы узнаются также по низкой твердости и отсутствию выделения пузырьков СО2 при смачивании НС1. П. п. тр. теряет воду, расщепляется и сплавляется в белую эмаль. На угле в восстановительном пламени дает СаS. В воде, подкисленной Н2S04, растворяется гораздо лучше, чем в чистой. Однако при концентрации Н2S04 свыше 75 г/л растворимость резко падает. В НС1 растворим очень мало.

Происхождение и парагенезис. Гипс в природных условиях образуется различными путями.

1. В значительных массах он отлагается осадочным путем в озерных и морских соленосных отмирающих бассейнах. При этом гипс наряду с NаС1 может выделяться лишь в начальных стадиях испарения, когда концентрация других растворенных солей еще не высока. При достижении некоторого определенного значения концентрации солей, в частности НаС1 и особенно МgС12, вместо гипса будут кристаллизоваться ангидрит и затем уже другие, более растворимые соли. Парагенезис-ангидрит, галит, сильвин, карналлит.

2. Весьма значительные массы гипса возникают в результате гидратации ангидрита в осадочных под влиянием действия поверхностных вод в условиях пониженного внешнего давления (в среднем до глубины 100 -150 м) по реакции: СаS04 + 2H2O =CaSO4.H2O. При этом происходит сильное увеличение объема (до 30%) и, в связи с этим, многочисленные и сложные местные нарушения в условиях залегания гипсоносных толщ. Таким путем возникло большинство крупных месторождений гипса на земном шаре. В пустотах среди сплошных гипсовых масс иногда встречаются гнезда крупнокристаллических, нередко прозрачных кристаллов («шпатоватый гипс»).

3. В полупустынных и пустынных местностях гипс очень часто встречается в виде прожилков и желваков в коре выветривания самых различных по составу горных пород. Нередко образуется также на известняках под действием на них вод, обогащенных серной кислотой или растворенными сульфатами. Встречается, наконец, в зонах окисления сульфидных месторождений, но не в столь больших количествах, как этого можно было бы ожидать. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев в сульфидных рудах в том или ином количестве присутствуют пирит или пирротин, окисление которых (особенно первого) существенно увеличивает содержание серной кислоты в поверхностных водах. Подкисленные же серной кислотой воды значительно увеличивают растворимость гипса. Поэтому в ряде месторождений гипс более обычен в верхних частях зон первичных руд, где он в трещинах встречается вместе с другими сульфатами.

4. Сравнительно редко гипс наблюдается как типичный гидротермальный минерал в сульфидных месторождениях, образовавшихся в условиях низких давлений и температур. В этих месторождениях он иногда наблюдается в виде крупных кристаллов в пустотах и содержит включения халькопирита, пирита, сфалерита и других минералов.

Псевдоморфозы по гипсу: кальцит, арагонит, малахит, кварц и другие минералы. В природе часто встречаются псевдоморфозы гипса по другим минералам.

Месторождения. Осадочные месторождения гипса распространены по всему земному шару и приурочены к отложениям различного возраста. Мощные гипсоносные толщи пермского возраста распространены по Западному Приуралью, в Башкирии, Татарской, Архангельской, Вологодской, Горьковской и других областях. Многочисленные месторождения верхнеюрского возраста устанавливаются на Северном Кавказе, в Дагестане, Туркмении, Таджикистане, Узбекистане и др. Крупные месторождения обнаружены в США, Канаде, Италии, Германии, Франции и др.

Практическое значение гипса велико, особенно в строительном деле.

1. Модельный или лепной (полуобоженный) гипс применяется для получения отливок, гипсовых слепков, лепных украшений карнизов, штукатурки потолков и стен, в хирургии, бумажном производстве при выделке плотных белых сортов бумаги и пр. В строительном деле он употребляется как цемент при кирпичной и каменной кладке, для набивных полов, изготовления кирпичей, плит для подоконников, лестниц и т. п.

2. Сырой (природный) гипс находит применение главным образом в цементной промышленности в качестве добавки к портланд-цементу, как материал для ваяния статуй, различных поделок (особенно уральский селенит), в производстве красок, эмали, глазури, при металлургической переработки окисленных никелевых руд и др.

Контрольные вопросы для самопроверки.

1)Каковы главные отличительные свойства барита? Его применение.

2)Чем характеризуется целестин?

3)Дайте характеристику ангидриту и гипсу.

4)Какое практическое значение имеет гипс?

5)Какое происхождение имеют основные сульфаты?

6)Парагенезис гипса?

7)Поисковые признаки на целестин?