1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

СРЕД НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1.1 Цель занятия

В соответствии с [1] определить степень агрессивного воздействия газовых и жидких сред на бетонные и железобетонные конструкции.

1.2 Теоретические сведения

По степени воздействия на строительные конструкции среды делятся на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные, сильноагрессивные.

По физическому состоянию среды разделяются на газообразные, жидкие, твёрдые.

Степень агрессивного воздействия газообразных сред зависит от вида и концентрации агрессивных газов, содержащихся в промышленной атмосфере. В зависимости от этих параметров газовые среды делятся на четыре группы: А, В, С, Д. Степень агрессивности увеличивается от группы А к Д, а также возрастает с увеличением влажности воздуха в помещении.

Степень агрессивного воздействия жидких сред зависит от химического состава растворов и их концентрации. Наиболее агрессивны хорошо растворимые соли, а также кислоты (как неорганические, так и органические).

Степень агрессивного воздействия твёрдых сред зависит от растворимости их в воде и гигроскопичности. Она возрастает с увеличением этих показателей.

1.3 Задача № 1

Определить степень агрессивного воздействия газообразной среды на бетонные конструкции производственного здания.

1.3.1 Методика решения задачи

Определение степени агрессивности среды производится в соответствии с нормами проектирования [1].

Вначале в зависимости от состава промышленной атмосферы по таблице обязательного приложения 1 [1] определяют группу агрессивности газов. При этом,  чтобы избежать ошибки, надо внимательно изучить примечание к таблице. Копия таблицы приводится в приложении А (таблица А1).

Затем по найденной группе и влажностному режиму помещения по таблице 2 [1] определяют степень агрессивного воздействия газообразной среды.

1.3.2 Пример

1.3.2.1 Исходные данные

1. Содержание газов, мг/м3:

| - углекислый газ 1500; | - сероводород 4.8; |
| --- | --- |
| - аммиак 6.5; | - окислы азота 0.1; |
| - сернистый ангидрид 8.2; | - хлор 0.6; |
| - фтористый водород 7.6; | - хлористый водород 0.08. |

2. Влажностный режим помещения – мокрый.

1.3.2.2 Решение.

По таблице А1 приложения А с учётом примечания находим, что наиболее агрессивным является фтористый водород, содержание которого от 5 до 10 мг/м3 соответствует группе агрессивности С.

Затем по таблице 2 [1] при мокром влажностном режиме помещения и группе газов С находим степень агрессивного воздействия на конструкции из бетона как слабоагрессивную.

1.4 Задача № 2

По условиям задачи № 1 определить степень агрессивного воздействия газообразной среды на железобетонные конструкции производственного здания.

1.4.1 Методика решения задачи и исходные данные

Методика решения задачи и исходные данные аналогичны задаче № 1.

1.4.2 Решение.

Определение группы агрессивности газов выполняется аналогично задаче № 1. Степень агрессивного воздействия на конструкции из железобетона по таблице 2 [1] оценивается как среднеагрессивная.

1.5 Задача № 3

Определить степень агрессивного воздействия твёрдой среды на бетонные конструкции производственного здания.

1.5.1 Методика решения задачи

Вначале в зависимости от характеристики твёрдой среды по приложению 2 [1] определяют её растворимость и гигроскопичность. Копия таблицы приводится в приложении А (таблица А2). Затем по таблице 3 [1] находят степень агрессивного воздействия, одновременно учитывая примечания к ней.

1.5.2 Пример

1.5.2.1 Исходные данные

1. Характеристика твёрдой среды – сульфат магния.

2. Влажностный режим помещения – нормальный.

1.5.2.2 Решение

По таблице А2 приложения А определяем, что сульфат магния относится к хорошо растворимым гигроскопичным твёрдым средам. Затем по таблице 3 [1] для нормального режима помещения находим степень агрессивности среды для бетона, как слабоагрессивную.

1.6 Задача № 4

По условиям задачи № 3 определить степень агрессивного воздействия твёрдой среды на железобетонные конструкции промышленного  здания.

1.6.1 Методика решения задачи и исходные данные

Методика решения задачи и исходные данные аналогичны задаче № 3.

1.6.2 Решение

Определение растворимости и гигроскопичности твёрдой среды – сульфата магния - выполняется аналогично задаче № 3. Степень агрессивности среды по таблице 3 [1] для железобетона определяется как слабоагрессивная.

Таблица 1 – Исходные данные для задач № 1, 2, 5, 7, 8

| ### Номер ### варианта | ### Состав промышленной атмосферы, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | ### Влажностный ### режим | ### Условия ### эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### углекислый газ | ### аммиак | ### сернистый ### ангидрид | ### фтористый водород | ### сероводород | ### окислы азота | ### хлор | ### хлористый водород |  |  |
| ### 1 | ### < 2000 | ### 0.8 | ### 0.8 | ### 0.1 | ### 0.05 | ### 0.2 | ### 5.8 | ### 0.08 | ### сухой | ### отапливаемое здание |
| ### 2 | ### > 2000 | ### 1.4 | ### 1.5 | ### 0.9 | ### 0.1 | ### 0.6 | ### 4.0 | ### 0.12 | ### нормальный |  |
| ### 3 | ### < 2000 | ### 3.8 | ### 2.4 | ### 1.6 | ### 0.15 | ### 30.2 | ### 3.2 | ### 0.24 | ### влажный |  |
| ### 4 | ### > 2000 | ### 20.8 | ### 2.8 | ### 2.4 | ### 0.8 | ### 2.8 | ### 3.1 | ### 0.4 | ### влажный |  |
| ### 5 | ### < 2000 | ### 4.6 | ### 15.3 | ### 2.9 | ### 1.9 | ### 3.9 | ### 2.8 | ### 0.6 | ### нормальный | ### под навесом |
| ### 6 | ### > 2000 | ### 5.8 | ### 10.3 | ### 10.2 | ### 2.4 | ### 5.1 | ### 2.5 | ### 0.8 | ### сухой |  |
| ### 7 | ### < 2000 | ### 10.3 | ### 6.0 | ### 3.3 | ### 10.8 | ### 6.4 | ### 2.2 | ### 1.1 | ### влажный |  |
| ### 8 | ### > 2000 | ### 12.6 | ### 5.1 | ### 5.8 | ### 3.8 | ### 8.3 | ### 1.9 | ### 1.4 | ### нормальный | ### на открытом воздухе |
| ### 9 | ### < 2000 | ### 15.3 | ### 4.8 | ### 3.8 | ### 4.2 | ### 10.2 | ### 1.5 | ### 6.8 | ### влажный |  |
| ### 0 | ### > 2000 | ### 18.0 | ### 3.2 | ### 4.2 | ### 5.4 | ### 15.4 | ### 1.0 | ### 13.3 | ### нормальный |  |

Номер варианта по таблице 7 определяется по разности двух последних цифр шифра (номера зачетной книжки)

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП РК 2.01-19-2004. Защита строительных конструкций от коррозии / Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2004. - 62 с.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.