2 РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1 Цель занятия

Подбор лакокрасочных материалов для защиты железобетонных конструкций от коррозии.

2.2 Теоретические сведения

Лакокрасочные покрытия относятся к числу наиболее распространённых вторичных мер защиты железобетонных конструкций от коррозии. По типу плёнкообразующих они бывают:

| - алкидные; | - кремнийорганические; |
| --- | --- |
| - масляные; | - эпоксидные; |
| - нитроцеллюлозные; | - перхлорвиниловые; |
| - полимерцементные; | - хлоркаучуковые; |
| - органосиликатные; | - хлорсульфированный полиэтилен; |
| - поливинилацетатные; | - хлорнаиритовые; |
| - бутадиенстирольные; | - тиоколовые. |

Лакокрасочные покрытия делят на два типа: атмосферостойкие (а – стойкие на открытом воздухе; ан – под навесом) и для внутренних работ (п – в помещениях). Кроме этого, они обладают другими свойствами, которые в нормах проектирования обозначают индексами:

| х – химически стойкие; | щ – щелочестойкие; |
| --- | --- |
| в – водостойкие; | б – бензостойкие; |
| м – маслостойкие; | т – термостойкие; |
| к – кислотостойкие; | тр – трещиностойкие. |

Система лакокрасочного покрытия включает:

- грунтовочный слой;

- покрывные защитные слои.

Толщина одного слоя лакокрасочного покрытия зависит от способа нанесения и составляет обычно 15-30 мкм. Способы нанесения следующие:

- пневматический;

- безвоздушный;

- ручной.

Общая толщина назначается в соответствии с требованиями норм проектирования в пределах 0.1-0.25 мм, т.е. 100-250 мкм. Поэтому количество покрывных слоёв может достигать восьми.

Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего слоя; время высыхания от 1 до 72 часов.

Выбор вариантов защиты производится на основании технико-экономического сравнения вариантов.

2.3 Задача № 5

Подобрать три варианта лакокрасочных материалов для защиты железобетонных конструкций от коррозии.

2.3.1 Методика решения задачи

Вначале по таблице 13 [1] определяют группу покрытия и его толщину в зависимости от вида среды и степени агрессивного воздействия. Затем по группе покрытия из приложения 3 [1] выбирают три варианта лакокрасочных материалов. Выбранные варианты представляют в форме таблицы (см. пример).

2.3.2 Пример

2.3.2.1 Исходные данные

1. Вид среды – газообразная.

2. Степень агрессивного воздействия – среднеагрессивная.

3. Конструкции эксплуатируются под навесом.

2.3.2.2 Решение

По таблице 13 определяем группу покрытия и его толщину для обычного лакокрасочного покрытия: III**/0.15-0.2.

После этого по группе III по приложению 3 выбираем три варианта лакокрасочных материалов, которые приводятся ниже в таблице 1.  Так как конструкции эксплуатируются под навесом, выбираем покрытие с индексом ан.

Таблица 1 - Лакокрасочные материалы для защиты железобетонных конструкций от коррозии

| Номер варианта | Характеристика лакокрасочных материалов по типу плёнкообразующего | Марка материала и нормативный документ | Индекс покрытия, характеризующий его стойкость | Условия применения покрытий на конструкциях из железобетона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кремнийорганические | Эмаль КО-198 по действующей НД | ан | Грунтование разбавленной краской |
| 2 | Полиуретановые | Эмаль УР-175 по действующей НД | ан | Наносится по грунтовке лаком УР-19 |
| 3 | Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | Эмаль КО-1100 по действующей НД | ан | Наносится по грунтовкам лаками ХВ-784, ХС-76 и по краске ПВАЦ |

Таблица 1 – Исходные данные для задач № 1, 2, 5, 7, 8

| ### Номер ### варианта | ### Состав промышленной атмосферы, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | ### Влажностный ### режим | ### Условия ### эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### углекислый газ | ### аммиак | ### сернистый ### ангидрид | ### фтористый водород | ### сероводород | ### окислы азота | ### хлор | ### хлористый водород |  |  |
| ### 1 | ### < 2000 | ### 0.8 | ### 0.8 | ### 0.1 | ### 0.05 | ### 0.2 | ### 5.8 | ### 0.08 | ### сухой | ### отапливаемое здание |
| ### 2 | ### > 2000 | ### 1.4 | ### 1.5 | ### 0.9 | ### 0.1 | ### 0.6 | ### 4.0 | ### 0.12 | ### нормальный |  |
| ### 3 | ### < 2000 | ### 3.8 | ### 2.4 | ### 1.6 | ### 0.15 | ### 30.2 | ### 3.2 | ### 0.24 | ### влажный |  |
| ### 4 | ### > 2000 | ### 20.8 | ### 2.8 | ### 2.4 | ### 0.8 | ### 2.8 | ### 3.1 | ### 0.4 | ### влажный |  |
| ### 5 | ### < 2000 | ### 4.6 | ### 15.3 | ### 2.9 | ### 1.9 | ### 3.9 | ### 2.8 | ### 0.6 | ### нормальный | ### под навесом |
| ### 6 | ### > 2000 | ### 5.8 | ### 10.3 | ### 10.2 | ### 2.4 | ### 5.1 | ### 2.5 | ### 0.8 | ### сухой |  |
| ### 7 | ### < 2000 | ### 10.3 | ### 6.0 | ### 3.3 | ### 10.8 | ### 6.4 | ### 2.2 | ### 1.1 | ### влажный |  |
| ### 8 | ### > 2000 | ### 12.6 | ### 5.1 | ### 5.8 | ### 3.8 | ### 8.3 | ### 1.9 | ### 1.4 | ### нормальный | ### на открытом воздухе |
| ### 9 | ### < 2000 | ### 15.3 | ### 4.8 | ### 3.8 | ### 4.2 | ### 10.2 | ### 1.5 | ### 6.8 | ### влажный |  |
| ### 0 | ### > 2000 | ### 18.0 | ### 3.2 | ### 4.2 | ### 5.4 | ### 15.4 | ### 1.0 | ### 13.3 | ### нормальный |  |

Номер варианта по таблице 7 определяется по разности двух последних цифр шифра (номера зачетной книжки)

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП РК 2.01-19-2004. Защита строительных конструкций от коррозии / Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2004. - 62 с.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.