3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ И РАЗРАБОТКА

СПОСОБА ЕГО ЗАЩИТЫ

3.1 Цель занятия

Определить степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на железобетонный фундамент и разработать способ его защиты.

3.2 Теоретические сведения

Агрессивность грунтов по отношению к фундаментам определяется содержанием сульфатов или хлоридов в мг на 1 кг грунта. Степень агрессивного воздействия на железобетон фундамента зависит также от зоны влажности и марки бетона по водонепроницаемости. Это марка определяется коэффициентом фильтрации бетона kf, который измеряется  в см/с.

Способы защиты выбирают в зависимости  от условий эксплуатации, массивности, технологии изготовления и возведения.

Для боковой поверхности фундамента применяют мастичные, оклеечные, облицовочные (футеровочные) покрытия.

Для подошвы фундамента устраивают щебёночную подготовку толщиной 100-150 мм из щебня твёрдых изверженных пород, по которой укладывают изоляционный слой. В кислых средах его делают из кислотостойкого асфальта. В сильноагрессивной среде по асфальту расстилают два слоя рулонной изоляции, и укладывают ещё один слой асфальта. В среднеагрессивной сульфатной среде щебёночная подготовка проливается горячим битумом, затем устраивается изоляционный слой из сульфатостойкого раствора, бетона или асфальта.

Защита свай производится механически прочными покрытиями, чаще пропиткой битумом или каменноугольным пеком. Перед пропиткой их разогревают или разбавляют органическими растворителями. Бетон для свай должен иметь марку по водонепроницаемости не ниже W6. Для сульфатных сред надо применять сваи из сульфатостойкого бетона.

Фундаменты должны выступать над полом здания на высоту не менее 300 мм. Изоляция фундаментов и пола должна быть единой с отгибом изоляционного слоя около фундамента вверх. Это особенно важно в зданиях, где допускаются проливы агрессивных растворов на пол.

3.3 Задача № 6

Определить степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на железобетонный фундамент и разработать способ его защиты.

3.3.1 Методика решения задачи

1. В зависимости от коэффициента фильтрации kf по таблице 1 СНиПа [1] определяется марка бетона по водонепроницаемости.

2. В зависимости от вида вяжущего для бетона, от зоны влажности, от марки  бетона  по  водонепроницаемости, показателей агрессивности в мг на 1 кг грунта по таблице 4 СНиПа [1] определяется степень агрессивного воздействия грунта на железобетонные конструкции.

3. В соответствии с п. 2.34 и приложением 5 СНиПа [1] рекомендуются следующие защитные покрытия:

- для слабоагрессивной среды – битумно-латексные эмульсии; битумные холодные и горячие покрытия;

- для среднеагрессивной среды – битумные холодные и горячие покрытия, асфальтовые мастики холодные и горячие;

- для сильноагрессивной среды – полимерные покрытия на основе лака ХП-734, полимеррастворы на основе термореактивных смол.

3.3.2 Пример.

3.3.2.1 Исходные данные

1. Коэффициент фильтрации бетона kf = 4·10-10 см/с.

2. Показатели агрессивности, мг/кг грунта:

- сульфатов 850

- хлоридов 430

3. Вид вяжущего для бетона – портландцемент по ГОСТ 10178-76.

4. Зона влажности – влажная.

3.3.2.2 Решение

По таблице 1 СНиПа [1] при коэффициенте фильтрации свыше 1·10-10 до 6·10-10 см/с определяем, что бетон имеет особо низкую проницаемость (условное обозначение – О, марка по водонепроницаемости W8).

В зависимости от вида вяжущего для бетона (портландцемент по    ГОСТ 10178 – 76), от зоны влажности (влажная) для бетона марки по водонепроницаемости   W8 находим   показатели агрессивности сульфатов в  мг на 1 кг грунта путём перемножения показателей, приведённых в таблице 4 [1], на коэффициент 1,7 (см. примечание 2 к таблице 4 [1]). Сопоставляя заданное значение содержания сульфатов (850 мг/м3) с табличным (свыше 250·1,7=425 мг/м3 до 500·1,7=850 мг/м3) получаем степень агрессивного воздействия, как слабоагрессивную.

Затем определяем суммарное содержание хлоридов и приведённых к ним сульфатов в соответствии с примечанием 1 к таблице 4 [1]: 430+0,25·850=642,5 мг/м3. По этой цифре находим, что степень агрессивности по содержанию хлоридов от 500 до 5000 мг/м3 является среднеагрессивной.

Таким образом, степень агрессивного воздействия грунта на железобетонный фундамент является среднеагрессивной.

Для защиты фундамента в соответствии с п. 2.34 и приложением 5 СНиПа [1] выбираем при среднеагрессивной среде битумные холодные или горячие покрытия.

Таблица 1-

| № вариант | коэффициент фильтрации бетона kf (см/с) | Показатели агрессивности, мг/кг грунта |  | Вид вяжущего для бетона | Зона влажности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сульфаты | хлориды |  |  |
| 1 | 1·10-10 | 850 | 430 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | құрғақ |
| 2 | 7·10-10 | 700 | 600 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | Қалыпты орта |
| 3 | 5·10-10 | 6000 | 7300 | Сульфатка төзімді портландцемент | Қалыпты орта |
| 4 | 6·10-9 | 750 | 530 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | ылғалды |
| 5 | 4·10-10 | 670 | 350 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | ылғалды |
| 6 | 2·10-9 | 3030 | 4500 | Сульфатка төзімді портландцемент | құрғақ |
| 7 | 1·10-9 | 1200 | 700 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | Қалыпты орта |
| 8 | 3·10-10 | 600 | 300 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | құрғақ |
| 9 | 5·10-10 | 1500 | 3000 | Сульфатка төзімді портландцемент | ылғалды |
| 10 | 2·10-10 | 900 | 3000 | Сульфатка төзімді портландцемент | ылғалды |

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП РК 2.01-19-2004. Защита строительных конструкций от коррозии / Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2004. - 62 с.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.