5  ПОДБОР ВАРИАНТОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.1 Цель занятия

Подбор лакокрасочных материалов для защиты стальных конструкций от коррозии.

5.2 Теоретические сведения

Аналогичны практическому занятию № 2.

5.3 Задача № 8

Подобрать три варианта лакокрасочных материалов для защиты стальных конструкций от коррозии.

5.3.1 Методика решения задачи

Вначале по таблице 29 [1] определяют группу покрытия и его индекс по справочному приложению 15; число покрывных слоёв и общую толщину, включая грунтовку, в мкм.

Затем по группе покрытия из приложения 15 выбирают три варианта лакокрасочных материалов. Выбранные варианты представляют в форме таблицы (см. пример).

5.3.2 Пример.

5.3.2.1 Исходные данные

1. Вид среды – газообразная.

2. Степень агрессивного воздействия – сильноагрессивная.

3. Конструкция расположена на открытом воздухе.

4. Материал конструкций – углеродистая сталь.

5.3.2.2 Решение

По   таблице 29 [1]  определяем   группу    покрытия   и информацию о нём IVх – 5 (130)5,6. Она означает:

IV – группа покрытия;

х – химически стойкое;

5 – количество покрывных слоёв;

130 – общая толщина, включая грунтовку, в мкм;

5,6 – примечания.

Таблица 2 - Лакокрасочные материалы для защиты стальных

конструкций от коррозии

| Номер варианта | Характеристика лакокрасочных материалов по типу плёнкообразующего | Марка материала и нормативный документ | Индекс покрытия, характеризующий его стойкость | Условия применения покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | Эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313 в 5 слоёв | х | Наносится по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ-050 |
| 2 | Эпоксидные | Эмаль ЭП-575 по действующей НД в 4 слоя | х | Наносится без грунтовки или по грунтовкам ЭП-057 или АК-070 |
| 3 | То же | Эмаль ЭП-5116 по действующей НД | х | Наносится по опескоструенной поверхности или по грунтовке ЭП-057 |

После этого по группе IV по приложению 15 выбираем три варианта лакокрасочных материалов, которые приводятся в таблице 2.  Так как по данным таблицы 24 [1] рекомендуются химически стойкие покрытия, выбираем варианты с индексом х.

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП РК 2.01-19-2004. Защита строительных конструкций от коррозии / Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2004. - 62 с.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.