- ρ = 10-8…10-6 Омּм меншікті кедергісі бар зат қандай топқа жатады?

- Криоөткізгіштер

- Өткізгіштер

- Жартылай өткізгіштер

- Диэлектриктер

- Жоғарғы өткізгіштік

- Қатты дене аумақтық іліміне сәйкес еркін энергетикалық деңгей аумағындағы осы заттар толтырылған аумаққа тығыздалып жабысады:

- өткізгіштер

- диэлектриктер

- жартылай өткізгіштік

- магнитті материалдар

- пироэликтриктер

- Электротехникалық материалдар агрегаттық күйіне байланысты бөлінеді:

- ионды, атомды, металды

- металдар, газдар

- қатты, сұйық және газ тәріздес

- өткізгіштер, жартылай өткізгіштер және диэлектриктер

- дұрыс жауабы жоқ

- Меншікті көлемдік кедергісінің формуласын көрсетіңіз:

- ρv=Rsd/l

- ρv=RvS/h

- ρs=Rvh/S

- ρs=Rsd/l

- ρv=RsS/h

- Айнымалы кернеуде жұмыс істейтін екі қабатты кондесатордың қабаттарындағы кернеулердің U1/U2 қатынасын табыңыз. Диэлектриктік материалдардың параметрлері: көлемдік кедергілері ρ1=1015 Ом ּ м, ρ2=108 Ом ּ м;  диэлектриктік өтімділіктері ε1=2, ε2=4; қабаттарының қалыңдықтары бірдей

- U1/U2 = 107

- U1/U2 = 1/2

- U1/U2 = 2

- U1/U2 = 4

- U1/U2 = 10-7

- Екi қабатты диэлектриктiң диэлектриктік өтiмдiлiгiн анықтаңыз.  Бiрiншi материалдың диэлектриктік өтiмдiлiгi 40 , оның қалыңдығы 6 мм. екiншi материалдың диэлектриктік өтiмдiлiгi 80, қалыңдығы - 4 мм. Есептеуде қабатты тізбектей түрде қосылғанын санаңыз.

- 29

- 57

- 81

- 50

- 60

- Конденсаторлық маймен сіңірілген қағаздың диэлектриктік өтiмдiлiгін анықтау керек Егер қағаздың қуыстары 40 % құраса ε = 2,2 .Целлюлозаның диэлектриктік өтiмдiлiгi 6,5. Компоненттер тізбектей түрде қосылғанын ескереміз

- 3,1

- 2,5

- 6,0

- 4,1

- 3,6

- Меншікті беттік кедергісі 3.1014 Ом және меншікті көлемдік кедергісі 1013 Ом.м-ге тең болатын, қабырғасы 5см болатын диэлектриктен тұратын куб кернеуі 900В электродтарға қосылған.Диэлектриктің беттік кедергісін анықтаңыз.

- 2 Ом

- 5 . 1014 Ом

- 6 . 10-14 Ом

- 2 . 1013 Ом

- 3 . 1014 Ом

- Меншікті беттік кедергісі 2.1014 Ом және меншікті көлемдік кедергісі 1013 Ом.м-ге тең болатын, қабырғасы 5см диэлектриктен туратын куб кернеуі 1000В электродтарға қосылған. Көлемдік ток ағынын анықтаңыз.

- 2 . 10-15 А

- 1,8 . 10-10 А

- 5 . 1010 А

- 5 . 10-12 А

- 1,8 А

- Ұзындығы 10см, ал көлденең қимасының ауданы 25 см2 болатын тік бұрышты параллелепипедті диэлектрик екі жағынан электродтармен жабылған. Тұрақты кернеуі 400 В болғандағы диэлектрик материалының диэлектриктік жоғалысын анықтаңыз. Мұндағы диэлектриктің меншікті көлемдік кедергісі ρv=1012 Ом ּ м. (беттік кедергіні ескермейміз)

- 9,4 Вт

- 4 . 10-9Вт

- 1,8 . 10-6Вт

- 4 . 10-8Вт

- 0,4 Вт