Практическое задание №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ. ПОТЕРИ В ПОСТОЯННОМ И ПЕРЕМЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЯХ. ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ, СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИКА

Диэлектрические потери - та часть энергии электрического поля, которая рассеивается в диэлектрике в виде тепла. Нагрев диэлектрика в постоянном электрическом поле зависит от значений удельных объемного и поверхностного сопротивлений (или удельной проводимости). Если известно сопротивление диэлектрика в Омах, то потери мощности в нем Р в ваттах можно подсчитать по известному соотношению P = U2/R , где U - напряжение в вольтах. Для сопоставления потерь различных материалов лучше пользоваться удельными потерями, которые для единичного объема диэлектрика в виде куба со стороной 1 м будут определяться по формуле

Pуд =E2/ или Pуд = E2 , Вт/м3,

где E  напряженность электрического поля,  В/м;

удельное электрическое сопротивление, Ом.м;

удельная электрическая проводимость, Ом-1м-1.

В переменном электрическом поле диэлектрические потери (диэлектрическое поглощение) связаны в основном с процессами установления поляризации.

Упругие, быстропротекающие виды поляризации - электронная и ионная вызывают поглощение энергии электрического поля на частотах инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, когда частоты собственных колебаний ионов и электронов совпадают с частотой электрического поля. Основным источником диэлектрических потерь в широкой области радиочастот в большинстве случаев являются релаксационные виды поляризаций, связанные с тепловым движением ионов, электронов и полярных молекул, радикалов, доменов или объемных зарядов, локализованных на неоднородностях.

При рассмотрении потерь на переменном напряжении закономерности получаются более сложные, чем на постоянном напряжении. Когда говорят о диэлектрических потерях, то, обычно, имеют в виду потери при переменном напряжении.

В электрическом конденсаторе с идеальным диэлектриком,т.е. диэлектриком без потерь, вектор тока Ic опережает вектор напряжения на 90o . В реальных диэлектриках угол между током, протекающим через емкость, и напряжением меньше 90o за счет потерь, которые вызывают протекание активного тока Ia, совпадающего по фазе с напряжением. Векторные диаграммы и схемы замещения для идеального диэлектрика и диэлектрика с потерями показаны на рисунке.

Электрическая  схема замещения диэлектрика  с потерями (например, потерями на сквозную электропроводность) может быть выбрана из параллельно или последовательно соединенных емкости и активного сопротивления.

Угол , дополняющий угол сдвига фаз между током и напряжением до 90o , называется углом диэлектрических потерь.

Из векторной диаграммы для параллельной схемы замещения диэлектрика тангенс этого угла равен отношению активного и реактивного токов

tg = Ia/Ic

или отношения активной мощности Ра к реактивной Рс  tg= Ра/Рс.

Иногда для характеристики устройства с диэлектриком определяют ДОБРОТНОСТЬ, параметр обратный тангенсу угла диэлектрических потерь:

Q = 1/tg= ctg = tg

Материалы, применяемые на повышенных частотах и при высоких напряжениях имеют значения tg  в пределах 10-3 - 10-4,  низкочастотные диэлектрические материалы - полярные диэлектрики, обычно 10-1 - 10-2, а слабополярные - до 10-3. tg хорошо осушенных газов, не содержащих влаги, может достигать 10-5 - 10-8.

Получим выражение для расчета полных диэлектрических потерь

P = U. Ia = U. Ic. tg,   Ic = UC,  P = U2. . C. tg,

где  = 2 - угловая частота. В системе СИ Р выражается в ваттах, если f - в герцах ( - в рад/с), С - в фарадах. Формулу для удельных диэлектрических потерь получим, если в качестве диэлектрика возьмем куб со стороной грани в 1 м, считая, что напряжение приложено к двум противоположным граням. Тогда с учетом того, что емкость единичного куба можно подсчитать по формуле

где S = 1 м2, d = 1м,  0=1/36..109 Ф/м и E= U/d получим

|  | Вт/м3 |
| --- | --- |

P = E2 . f . tg / 1.8.010, Вт/м3

или, сопоставляя с выражением для удельных потерь на постоянном напряжении, получим P = E2a, где a- активная проводимость (при переменном напряжении), которая будет определяться выражением a=f. tg / 1.8.010, См/м.

Можно видеть, что диэлектрические потери и активная проводимость на переменном напряжении больше соответствующих параметров на постоянном напряжении. Аналогичным образом можно получить выражение для диэлектрических потерь с использованием последовательной схемы замещения. В этом случае получается

P = U2  Cs . tg/ (1+(tg)2).

Видно, что для диэлектриков с малым tg величиной (tg)2 можно пренебречь, тогда будет наблюдаться равенство формул потерь для параллельной и последовательной схем замещения и Cs > C, а емкость и диэлектрическая проницаемость становятся неопределенными.

Для упрощения расчетов часто пользуются комплексными величинами. Комплексная диэлектрическая проницаемость записывается в виде

*´- j ´´ ,

где действительная часть ´имеет физический смысл относительной диэлектрической проницаемости, а ´´  характеризует потери

´´´tg

и называется коэффициентом диэлектрических потерь.

Протекание сквозного тока через диэлектрик как в постоянном, так и в переменном электрическом поле приводит к диэлектрическим потерям на электропроводность, наблюдаемых во всех без исключения диэлектриках. Потери сквозной электропроводности будут единственным видом потерь в однородных неполярных диэлектриках, для которых можно использовать простейшую параллельную схему замещения.

Для такой схемы замещения по определению tg = Ia/Ic = U/R .1/U..C = 1/R..C, т.е. tg будет обратно пропорционален частоте. Так как tg  диэлектриков пропорционален активной проводимости tg=a/c то ясно, что tg  будет следовать за изменением, которая увеличивается экспоненциально с ростом  температуры.

Поэтому для неширокого диапазона температур можно написать tg = tgо. еat, где а и tgо - постоянные, характерные для данного диэлектрика.

Для ионных кристаллов можно получить другое выражение для tg:

tg = (1.8.1010o/ .f) e-Wa/kT .

Видно, что в последнем выражении предъэкспоненциальный множитель tg  зависит обратно пропорционально от частоты поля и диэлектрической проницаемости материала.

Значения tg неполярных полимеров (полиэтилена, политетрафторэтилена) ничтожно малы и лежат в диапазоне (25).10-4. На высоких частотах tg, обусловленный сквозным током, менее 10-4. Следует иметь в виду, что tg конденсатора с неполярным диэлектриком с ростом частоты уменьшается не беспредельно, а начиная с некоторой частоты начинает линейно возрастать в соответствии с выражением, полученным из последовательной схемы замещения

tg м= r ..Cs,

где r, Cs - сопротивление обкладок и емкость последовательной схемы замещения конденсатора. Рост составляющей tg м обусловлен увеличением с ростом частоты потерь в металлических (проводящих) частях. Следовательно, на общей зависимости tg конденсатора с диэлектриком от частоты при некотором значении частоты должен иметь место минимум. В случае конденсатора с полярным диэлектриком, начиная с некоторой частоты, потери в обкладках также будут возрастать линейно.

Вопросы.

- Что называется диэлектрическими потерями?

- Чем обусловлены диэлектрические потери в переменном электрическом поле?

- Что называется углом диэлектрических потерь?

- Что представляют собой релаксационные потери?

- Что представляют собой ионизационные потери?