6 Зертханалық жұмыс «КӨМІРТЕКТІ БОЛАТТЫҢ МИКРОҚҰРЫЛЫМЫН ОҚЫП, ТАЛДАУ»

6.1  Жұмыстың мақсаты

6.1.1  Болаттың құрылымымен танысу, игеру.

6.1.2  Болаттың құрылымы, қолданылуы бойынша кластарға бөлу.

6.1.3  Болатты таңбалап үйрену.

6.2  Жабдықтар мен аспаптар

6.2.1. Дайындалған ысылмалар.

6.2.2. МИМ-7, МИМ-8 микроскоптары.

6.2.3. Микроқұрылымдардың суреттері жинақталған фотоальбом.

6.2.4  МСТар.

6.3  Теориялық мәліметтер

Құрамында 2,14 % дейін көміртегі бар темір мен көміртегінің қорытпасы болат деп аталады. Болаттың құрамында көміртегіден басқа тұрақты кірме элементтер марганец, кремний, күкірт, фосфор болады. Олардың мөлшері     380-94, 1050-88, 1435-99 МСТпен шектелген.

Темір-цементит Fe-Fe3C диаграммасының төменгі сол жақ бұрышы болаттағы фазалық өзгеруді және оның құрамындағы көміртегіне қарай құрылымының өзгеруін көрсетеді. Құрылымына қарай болат келесі кластарға бөлінеді:

- эвтектоидқа дейінгі,  %С < 0,8, құрылымы феррит пен перлит (Ф+П);

- эвтектоидты,              %С = 0,8, құрылымы  перлит (П);

- эвтектоидтан кейінгі, %С > 0,8, құрылымы  перлит пен цементит (П+Ц);

6.3.1 Болаттың құрылымының сипаттамасы.

Болаттың құрылымының құрастырушыларына феррит, перлит, цементит жатады.

Феррит – көміртегінің -темірдегі  ену қатты ерітіндісі. Ферритте көміртегінің еру мөлшері 0,02 %. Микроскопта жарық, ақшыл түйіршіктер түрінде көрінеді. Кристалдық торы - көлемді центрленген куб (КЦК), қаттылығы HB 800-1000 МПа.

Перлит – аустениттің ыдырауынан туындаған өнім, феррит пен цементиттің механикалық қоспасы. Микроскопта күңгірт тілікше болып көрінеді. Қаттылығы-HB 1800-2200 МПа. Құрамындағы көміртегі 0,8 %.

Цементит – темір мен көміртегінің химиялық қосылысы, формуласы Fe3C. Құрамындағы көміртегі 6,67 %. Кристалдық торы - күрделі ромбылық куб. Қаттылығы НВ 7500-8000МПа. Микроскопта перлит түйіршіктерін қоршап жатқан  жарық, жіңішке ақ тор түрінде.

а) эвтектоидқа дейінгі; б) эвтектоидты;  в) эвтектоидтан кейінгі  (сол жақта- схемамен бейнелеу).

6.1- сурет. Көміртекті болаттың микроқұрылымдары

6.4  Тапсырма

6.4.1 Дайындалған болат үлгілерінің микроқұрылымының суретін салып, оның құраушыларын атаңыз.

6.4.2 Құрылымды құраушыларының көлемін көз мөлшерімен пайызға  шағып, бағалаңыз.

6.4.3 Төмендегі өрнектерді пайдаланып болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшерін анықтаңыз.

Эвтегтоидқа дейінгіболат үшін       ,

Эвтектоидтан кейінгі болат үшін       +,

Мұндағы,

S - перлиттің алып жатқан ауданы;

S- цементиттің алып жатқан ауданы.

6.4.4 1050-88 және 1435-99 МСТары бойынша болаттардың таңбасын анықтаңыз.

6.5   Есеп беру үлгісі

| Микроқұрылым суреті | Тапсырма бойынша үлгіні талдау |
| --- | --- |
|  | 6.5.1. Ф+П 6.5.2. Эвтектоидқа дейінгі болат. 6.5.3. Конструкциялық 6.5.4. Таңбасы 20. |

6.6  Бақылау сұрақтары

6.6.1  Болат деп қандай қорытпа аталады?

6.6.2  Көміртекті болаттың құрамындағы компоненттерді ата.

6.6.3  Болаттың механикалық қасиетіне көміртегінің тигізер әсері.

6.6.4  Болаттың құрылымын құрастырушыларға сипаттама.

6.6.5  Болаттың сапасына не әсер етеді және оның себебі неде?

6.6.6  Болатты қолданылуына қарай класқа бөлу, құрамындағы

көміртегінің мөлшері, оны таңбалау принциптері.

6.6.7  Болаттың құрылымы бойынша таңбасын қалай табуға болады?

6.6.8  Болаттың құрылымын құрастырушыларды ата.

6.6.9  Болаттың құрамында көміртегі қалай орналасады?

Көміртекті болат

1. Болаттың құрамына енгізілетін тотықсыздандырғыштар

2. Құрамында оттегі басым түсетін болат

3. Қаттылығы жоғары құрылым

4. 30 маркалы болаттың қолданылуы

5.  Көміртегінің мөлшеріне қарай құрал-саймандық болат

6.  Құрал-саймандық болатты маркалау

7. 25 маркалы болатта 25 санының көрсеткіші

8. Ст3 маркалы болаттың қолданылуы

9.  У8 маркалы болаттағы көміртегі

10. У11А  маркалы болаттағы «А» әрпінің көрсеткіші

11. Көміртегінің мөлшеріне қарай жақсартылатын болат

12. Машина жасайтын болаттар

13. Құрамында 0,015% көміртегі бар болаттың құрылымы

14. Конструкциялық болат

15. 45 маркалы болаттағы көміртегі

16. Ферриттің қасиеті:

17. Конструкциялық көміртекті болаттың маркасы

18. У10 маркалы болаттағы 10 санының көрсеткіші

19. Көміртекті болаттың құрамындағы марганецтің шекті өлшемі

20. Соққыш және кескіш құралдарды дайындайтын болатты таңдау

21. Болаттың қасиетіне күкірттің тигізер әсері

22. Болаттың қасиетіне фосфордың тигізер әсері

23. Болаттың қасиетіне көміртегінің тигізер әсері

24. Төменкөміртекті болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері

25. Орта көміртекті болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері