| АЛЛОТРОПИЯ, или ПОЛИМОРФИЗМ | — Способность некоторых металлов существовать в двух или нескольких кристаллических формах. |
| --- | --- |
| АНИЗОТРОПИЯ | — Различие свойств металлов и сплавов в разных кристаллографических направле-ниях. |
| ВАКАНСИЯ | — Точечный дефект кристаллической решетки –узел кристаллической решетки, в котором отсутствует атом или ион. |
| ВАКУУМИРОВАНИЕ СТАЛИ | — Кратковременная обработка под вакуумом выплавленной обычными мето-дами жидкой стали с целью ее дегазации и раскисления. |
| ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ (σ в) | — Значение предела прочности материала при испытаниях на растяжение. |
| ВЯЗКОСТЬ | — Свойство твердых тел необратимо поглощать энергию при их пластичной деформации. |
| ГРАНИЦА ЗЕРНА | — Поверхность соприкосновения между зернами одной фазы в металлах или сплавах, поверхностный дефект кристал-лического строения. |
| ДВОЙНИК | — Объемный дефект кристаллической решетки в виде слоя конечной толщины, кристаллическая решетка, которая является зеркальным отражением решетки основной части кристалла. |
| ДВОЙНИКОВАНИЕ | — Процесс образования двойников при пластической деформации металлов или сплавов. |
| ДЕНДРИТ | — Кристалл древовидной формы, возникающий при кристаллизации в результате различий в скоростях роста зародыша в разных кристаллографических направлениях. |
| ДЕФЕКТ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ | — Нарушение строгой периодичности расположения частиц в кристаллической решетке. |
| линейный Д. | — Дефект кристаллической решетки, имеющий малые размеры (несколько атомных диаметров) в двух измерениях и значительную протяженность. |
| поверхностный Д. | — Дефект кристаллической решетки, имеющий малые размеры (несколько атомных диаметров) только в одном измерении, в двух других он соизмерим с размерами кристалла. |
| точечный Д. | — Дефект кристаллической решетки, размеры которого малы (не более нескольких атомных диаметров) во всех трех измерениях. |
| ДЕФОРМАЦИЯ | — Изменение взаимного расположения точек твердого тела под воздействием внешних или внутренних сил. |
| горячая Д. | — Деформирование, протекающие при температурах выше температуры рекристал-лизации. |
| холодная Д. | — Деформирование без предварительного нагрева материала или деформирование при температурах не превышающих темпе-ратуры рекристаллизации (тепловое де-формирование). |
| ДИСЛОКАЦИЯ | — Линейный дефект кристаллической решетки, нарушающий правильное чере-дование атомных плоскостей и образующий внутри кристалла границу зоны сдвига. |
| ЗАРОДЫШ | — 1) частица твердой фазы, образовавшаяся при кристаллизации из жидкости или газа; — 2) частица новой фазы, образовавшаяся при распаде пересыщенного раствора. |
| закритический З. | — Зародыш, размер которого больше критического; способен к самопроизволь-ному росту. |
| критический З. | — Зародыш критического размера. |
| ЗЕРНО | — Отдельные кристаллиты поликрис-таллического конгломерата, разделенные между собой границами. |
| ИЗЛОМ | — Поверхность разрушения образца или изделия. |
| Вязкий или волокнистый И. | — Поверхность вязкого разрушения с характерными “волокнами”, вытянутыми в направлении нагружения под действием деформации зерен, разорванных в процессе разрушения. |
| усталостный И. | — Излом, возникающий под давлением знакопеременных или циклических нагрузок |
| хрупкий И. | — Излом без видимых следов пластической деформации на поверхности разрушения. |
| КОМПОНЕНТ | — Чистый химический элемент или устойчивое химическое соединение, входящее в состав сплава. |
| КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО | — Количество ближайших равноудаленных однотипных атомов, окружающих данный атом, в кристаллической решетке. |
| КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ | — Образование кристаллов из паров, растворов, расплавов или из вещества в аморфном состоянии. |
| МАКРОСТРУКТУРА | — Строение металлов и сплавов, видимое невооруженным глазом или с помощью лупы на шлифованных и/или протрав-ленных образцах. |
| МИКРОСТРУКТУРА | — Строение металлов и сплавов, выявляемое с помощью микроскопа на шлифованных и (или) протравленных образцах (в оптическом и растровом электронных микроскопах) или на репликах и фольгах (в просвечивающем электронном микроскопе). |
| МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Е) | — Коэффициент пропорциональности между приложенным к телу напряжением (в упругой области) и обусловленной им величиной деформации. |
| НАКЛЕП | — Изменение структуры и свойств металлов и сплавов в результате пластической деформации. Сопровождается повышением твердости и прочности и понижением пластичности и ударной вязкости. |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ РАЗРЫВА | — Отношение приращения расчетной длины образца после разрушения к начальной расчетной длине, выраженной в процентах. |
| ПЕРИОД РЕШЕТКИ или ПАРАМЕТР РЕ-ШЕТКИ | — Расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной ячейке. |
| ПЛАСТИЧНОСТЬ | — Способность твердых тел к развитию пластических деформаций без разрушения под действием внешних сил при напряжениях, превышающих предел текучести. |
| ПЛОТНОСТЬ ДИСЛОКАЦИЙ | — Суммарная длина всех линий дислокаций в единице объема металла. |
| ПЛОТНОСТЬ УПАКОВКИ | — Отношение объема, занятого атомами, к общему объему элементарной ячейки. |
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ | — Условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, выдерживаемой образцом. |
| ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ УСЛОВНЫЙ | — Условное напряжение σ, соответствую-щее определенной величине остаточной пластической деформации; наиболее рас- пространен условный предел текучести σ02 соответствует остаточной деформации в 0,2 %. |
| ПРОЧНОСТЬ | — Способность твердых тел сопротивляться разрушению или пластической деформации под действием внешних нагрузок. |
| конструкционная П. | — Прочность изделия при работе в готовой конструкции. |
| теоретическая П. | — Максимальный достигнутый уровень прочности твердого тела, определяемый силами межатомных связей данной кристаллической решетки (составляет примерно 1/6 от величины модуля упругости). |
| усталостная П. | — Способность материала противостоять усталости, характеризуемая, как правило, пределом выносливости или долговечности при заданном напряжении циклического нагружения. |
| СКОЛЬЖЕНИЕ | — Сдвиг одной части монокристалла или зерна относительно другой; происходит при пластической деформации за счет перемещения дислокации в плоскости скольжения. |
| СУБЗЕРНО | — Часть зерна чистого металла или сплава с низкой плотностью дефектов, отделенная от соседней части малоугловой границей. |
| СУЖЕНИЕ | — Уменьшение площади сечения образца или изделия в процессе деформации. |
| относительное С. | — Отношение разности площадей исходного и минимального конечного сечения образца после разрушения к площади исходного сечения, выраженное в процентах. |
| ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ | — способность металла или сплава испускать электроны при нагреве. |
| ТРЕЩИНА | — Двумерный дефект – нарушение сплошности материала с образованием свободных поверхностей. |
| ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ | — Способность материала противостоять образованию трещин, характеризуемая вели-чиной вязкости разрушения. |
| УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ | — Механическая характеристика материала, соответствующая отношению работы разрушения при ударном изгибе образца к начальной площади его конечного сечения в плоскости излома. |
| УПРУГОСТЬ | — Способность тел восстанавливать свою форму и объем или только объем после прекращения действия внешних сил. |
| ШЛИФ | — Полированная поверхность сечения металла или минерала, подготовленная для визуального или микроскопического исследования. |
| 2 Основы теории сплавов |  |
| ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА | — Макроскопическая неоднородная физико-химическая система, состоящая из различ-ных фаз, разграниченных поверхностями раздела. |
| ГЕТЕРОГЕННЫЕ СПЛАВЫ | — Сплавы, структура которых состоит из двух или более фаз. |
| ГИСТЕРЕЗИС | — Запаздывание изменения физической величины, характеризующей состояние вещества, по отношению к изменению внешних условий. |
| ГОМОГЕННАЯ СИСТЕМА | — Макроскопическая однородная система, состоящая из одной фазы. |
| ГОМОГЕНИЗАЦИОННЫЙ ОТЖИГ | — Отжиг при высокой температуре и длительной выдержке с целью уменьшения химической неоднородности, обусловленной ликвацией. |
| ГОМОГЕННЫЕ СПЛАВЫ | — Сплавы, структура которых состоит из одной фазы (например, твердого раствора). |
| ДВОЙНЫЕ СИСТЕМЫ, или БИНАРНЫЕ Д.С., ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ | — Физико-химические системы, состоящие из двух независимых составных частей (компонентов). |
| ДИАГРАММА СОСТОНИЯ | — Диаграмма, показывающая равновесное фазовое состояние сплавов при разных температурах (давлениях) в зависимости от их концентрации или графическое изображение соотношения между параметрами состояния термодинамический равновесной системы (температурой, химическим и фазовым составом). |
| ДЕНДРИТНАЯ ЛИКВАЦИЯ | — Ликвация внутри одного дендрита или зерна, определяемая интервалом и скоростью кристаллизации. |
| ЖИДКОТЕКУЧЕСТЬ | — Способность жидкого металла заполнять литейную форму. Характеристика жидкого металла по величине, обратная вязкости. |
| ЗОНАЛЬНАЯ ЛИКВАЦИЯ | — Ликвация в отдельных частях слитка или изделия. |
| ИНТЕРМЕТАЛЛИД | — Химическое соединение двух или более металлов между собой; обычно имеет широкую область гомогенности. |
| КВАЗИСТАТИЧЕСКИЕ (равновесные) процессы | — Процессы, которые протекают при бесконечно малых отклонениях. |
| КОНОДА | — Связующая прямая, соединяющая сопряженные точки, изображающие составы равновесных фаз. |
| КОНЦЕНТРАЦИЯ | — Количество вещества, содержащееся в единице массы или объема сплава. |
| КРИВАЯ НАГРЕВА (охлаждения) | — График, характеризующий увеличение (уменьшение) температуры от времени. |
| КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ | — Точки, соответствующие изменению фазового состояния в сплаве. |
| ЛИКВАЦИЯ | — Неоднородность сплава по химическому составу, структуре и неметаллическим включениям, образующаяся при кристаллизации слитка. |
| ЛИКВИДУС | — Геометрическое место точек температур начала кристаллизации всех сплавов системы или графическое изображение на диаграмме состояния (точка, линия или поверхность) зависимости температур начала кристаллизации (или завершения расплавления) от химического состава сплава. |
| МОДИФИКАТОР | — Добавка, вводимая в расплав для измельчения зерна и улучшения механических свойств сплава. |
| МОДИФИЦИРОВАНИЕ | — Введение модификатора в металлический расплав. |
| НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ РАСТВОР | — Твердый раствор замещения между двумя или более компонентами, неограниченно растворимыми в твердом состоянии. |
| НОДА | — Точка, определяющая состав фазы на диаграмме состояния. |
| НОНВАРИАНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ | — Равновесие, при котором сплав из данного числа фаз может существовать только в совершенно определенных условиях: при постоянной температуре и определенном составе всех находящихся в равновесии фаз. Это означает, что превращение начинается и заканчивается при одной постоянной температуре. |
| ОГРАНИЧЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ РАСТВОР | — Твердый раствор между двумя или более компонентами, существующий до определенной, ограниченной концентрации компонентов. |
| ОРДИНАТА СПЛАВА | — Вертикальная прямая, проходящая через точку состава сплава. |
| ПРАВИЛО ОТРЕЗКОВ (рычага) | — Используют для определения количес-твенного соотношения фаз, находящихся в равновесии при данной температуре. |
| ПРАВИЛО ФАЗ | — Позволяет определить закономерность изменения числа фаз в гетерогенной системе, устанавливая зависимость между числом термодинамических степеней сво-боды (С), числом компонентов (К), образующих систему, и числом фаз (Ф), находящихся в равновесии: С = К - Ф + 2, где 2 – число внешних факторов. |
| ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ | — Охлаждение высокотемпературной фазы ниже температуры ее равновесного фазового перехода в низкотемпературную. |
| РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ | — Характеризуется при постоянных внеш-них условиях неизменностью термодинами-ческих параметров во времени и отсут-ствием в системе потоков энергии и вещества |
| УСАДОЧНАЯ РАКОВИНА | — Полость в слитке (обычно в верхней части), образующаяся вследствие усадки при затвердевании металла. |
| РАСТВОР | — Однородная смесь двух или большего числа компонентов, равномерно распре-деленных в виде атомов, ионов или молекул в жидкости или твердом веществе. |
| СОЛИДУС | — Геометрическое место точек температур конца кристаллизации всех сплавов системы. |
| СОЛЬВУС | — Линия ограниченной растворимости в твердом состоянии на диаграмме состояния. |
| СПЛАВЫ | — Однородные системы из двух или более элементов, претерпевающие переход из жидкого состояния в твердое агрегатное состояние и обладающие характерными металлическими свойствами. |
| СТАБИЛЬНАЯ ФАЗА | — Фаза, устойчивая в данных условиях. |
| СТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ | — Элемент микроструктуры сплава с характерным и однообразным строением, а также или отдельные элементы микроструктуры сплава с характерным строением при средних увеличениях. |
| ТВЕРДЫЙ РАСТВОР | — Однородные твердые вещества, состоящие из нескольких компонентов, концентрация которых может быть изменена без нарушения однородности, или однофазное твердое состояние сплава, представляющее собой кристаллическую решетку растворителя, в которой находятся атомы одного или более растворенных элементов. |
| ТВЕРДЫЙ РАСТВОР ВНЕДРЕНИЯ | — Раствор между металлом и неметаллом, в котором атомы неметалла располагаются в междоузлиях атомов металла. |
| ТВЕРДЫЙ РАСТВОР ЗАМЕЩЕНИЯ | — Раствор между двумя или более металлами, в котором атом одного компонента занимает место любого атома в кристаллической решетке второго компонента. |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАВНОВЕСНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ | — Диапазон температур ликвидуса и солидуса данного сплава. |
| ФАЗА | — Однородная по химическому составу, кристаллической структуре и физическим свойствам часть системы, отделенная от других ее частей поверхностью раздела. |
| ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ | — Это равновесное состояние термодина-мической системы, состоящей из двух или большего числа фаз. |
| ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ | — Превращение, при котором происходит изменение фазового состояния системы. |
| ЭВТЕКТИКА | — Смесь двух или более твердых фаз, одновременно образующаяся из расплава, характеризующаяся постоянством состава. |
| ЭВТЕКТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ | — Превращение, происходящее при постоянной температуре и неизменных составах участвующих фаз, одной из которых является жидкость или процесс образования двух или более твердых фаз из жидкой; в равновесных условиях происходит при постоянной температуре. |
| 3 Железоуглеродистые сплавы |  |
| АВТОМАТНАЯ СТАЛЬ | — Сталь с повышенным содержанием серы и фосфора, легко поддающаяся скоростной обработке на металлорежущих станках-автоматах. |
| АУСТЕНИТ | — Фаза, структурная составляющая железоуглеродистых сплавов – твердый раствор углерода в γ -железе. |
| ГРАФИТ | — Аллотропическая модификация углерода с гексагональной кристаллической решеткой. |
| ЖЕЛЕЗО | — Химический элемент, Fe, с атомной массой 55,84; относится к группе черных металлов, tпл 1539 °С; важнейший металл современной техники, основа сплавов примерно 95 % металлической продукции. |
| α -железо | — Низкотемпературная аллотропическая модификация железа с о.ц.к. решеткой, существующая в чистом железе в интервале температур от 0 до 911°С. |
| γ -железо | — Высокотемпературная аллотропическая модификация железа с г.ц.к. решеткой, существующая в чистом железе в интервале температур от 911 до 1392 °С. |
| δ -железо | — Высокотемпературная аллотропическая модификация железа с о.ц.к. решеткой, существующая в чистом железе в интервале температур от 1392 °С до плавления. |
| ЛЕДЕБУРИТ | — Структурная составляющая железо-углеродистых сплавов (главным образом чугунов) – эвтектическая смесь аустенита и цементита, образующаяся из расплава при температуре ниже 1147 °С. |
| МЕТАСТАБИЛЬНАЯ ФАЗА | — Промежуточная, относительно устой-чивая фаза, которая может перейти в более устойчивую под действием внешнего воздействия или самопроизвольно. |
| ПЕРЛИТ | — Структурная составляющая железо-углеродистых сплавов – эвтектоидная смесь феррита и цементита, имеющая меж-пластинчатое расстояние более 0,3 мкм. |
| СТАЛЬ | — Сплав железа с углеродом, содержащий от 0,025 до 2,14 % углерода, а также ряд других элементов. |
| высококачественная С. | — Сталь с низким содержанием вредных примесей (обычно фосфора не более 0,025 % и серы не более 0,025 %), обладающая повышенными механическими свойствами. |
| высокоуглеродистая С. | — Сталь содержащая более 0,6 % углерода. |
| высокопрочная С. | — Легированная конструкционная сталь с временным сопротивлением разрыву 1500 МПа и более. |
| С. обыкновенного качества | — Cталь с содержанием вредных примесей не более: фосфора 0,040 % и серы 0,050 %. |
| рессорно-пружинная С. | — Качественная конструкционная сталь содержащая 0,5 - 0,6 % углерода. |
| Улучшаемая С. | — Содержит 0,3 – 0,45 %С. Сталь, изделия из которой подвергают закалке с высоким отпуском. |
| углеродистая С. | — Сталь, не содержащая специально введенных легирующих элементов. |
| цементуемая С. | — Машиностроительная низкоуглеродистая сталь, подвергаемая цементации. |
| УГЛЕРОД | — Химический элемент,С, с атомной массой 12; имеет две аллотропические модифи-кации. Входит в состав стали и чугуна. |
| ФЕРРИТ | — Структурная составляющая железо-углеродистых сплавов – твердый раствор углерода (до 0,025 %) в α-железе. |
| ЦЕМЕНТИТ | — Структурная составляющая железо-углеродистых сплавов – карбид железа, Fe3C, содержащий 6,67 % углерода. |
| вторичный Ц. | — Цементит, образующийся из аустенита при охлаждении вследствие понижения растворимости в нем углерода. |
| первичный Ц. | — Цементит, образующийся в заэвтек-тических чугунах при кристаллизации их из расплава. |
| третичный Ц. | — Цементит, образующийся из феррита при охлаждении вследствие понижения раство-римости в нем углерода. |
| ЧУГУН | — Сплав железа с углеродом, содержащий более 2,14% углерода, постоянные примеси, а иногда и легирующие элементы. |
| белый Ч. | — Чугун, в котором весь углерод находится в химически связанном состоянии в виде цементита; имеет матово-белый цвет излома. |
| высокопрочный Ч. | — Чугун со структурой графита шаровидной формы; отличается высокой прочностью и пластичностью; часто используется вместо стали. |
| с вермикулярным графитом (ЧВГ) | — “Vermikulus” – червячок, графитизиро-ванный чугун с червеобразной формой графита. Отношение длины графитной пластинки к ее ширине больше 10. |
| доэвтектический Ч. | — Чугун, углеродный эквивалент которого ниже 4,3 %. |
| заэвтектический Ч. | — Чугун, углеродный эквивалент которого выше 4,3 %. |
| ковкий Ч. | — Чугун в котором углерод частично или полностью (кроме углерода в феррите) находится в структурно свободном состоянии в форме хлопьевидного графита, что обеспечивает высокий уровень его пластичности и прочности. |
| cерый Ч. | — Чугун в котором углерод частично или полностью (кроме углерода в феррите) находится в структурно свободном состоянии. |
| эвтектический Ч. | — Чугун, углеродный эквивалент которого составляет 4,3 %. |
| ЭВТЕКТОИД | — Смесь двух стабильных фаз, имеющая постоянный для данной системы состав и образующаяся при эвтектоидном превра-щении. |
| ЭВТЕКТОИДНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ | — Превращение, происходящее при постоянной температуре и неизменных составах участвующих фаз, находящихся в твердом состоянии, или полиморфное превращение, заключающееся в распаде при охлаждении равновесного твердого раствора на две стабильные фазы; характеризуется температурой эвтектоидного превращения, при которой все три фазы находятся в равновесии; полностью обратимо при нагреве. |
| 4 Термическая и химико-термическая обработка |  |
| АЗОТИРОВАНИЕ | — ХТО с насыщением поверхностного слоя стали, чугуна и сплавов тугоплавких метал-лов азотом при температуре 500 – 1200 °С. |
| газовое А. | — Низкотемпературное азотирование в среде частично диссоциированного аммиака; дополнительное введение азота, кислорода, углекислого газа и их смесей ускоряет процесс насыщения. |
| двухступенчатое А. | — Газовое азотирование, осуществляемое в два этапа: сначала при 500 – 520 °С, а затем при 540 – 600 °С, что позволяет резко сократить продолжительность процесса. |
| А. в жидкой среде | — Углеродоазотирование стали или чугуна при температуре 560 – 580 °С в расплаве, содержащем цианистые соли. |
| ионное А. | — Азотирование поверхности насыщения (катод) ионами азота, ускоренными электро-статическим полем; проводится при пониженном давлении, обеспечивающем поддержание тлеющего разряда; осуще-ствляется в две стадии: очистка поверхности и собственно азотирование. |
| АЛИТИРОВАНИЕ | — ХТО с диффузионным насыщением поверхности металлов и сплавов алюми-нием. |
| А. в аэрозолях | — Алитирование с использованием в качестве насыщающей среды смеси порошков алюминия, хлористого натра и хлористого (или йодистого) аммония в соотношении 4:2:1 (8:2:1). |
| безэлектролизное А. | — Жидкое алитирование без применения электрического тока в расплавах метал-лического алюминия, его солей и при наличии активирующих добавок. |
| газовое А. | — Алитирование в среде диссоциации алюминий содержащих органических и неорганических соединений; на завершаю-щей стадии возможно проведение диффузионного отжига. |
| жидкое А. | — Алитирование путем выдержки изделий в ванне с расплавами алюминий содержащих веществ. |
| А. методом металлизации | — Алитирование путем напыления на поверхность изделия слоя алюминия толщи-ной 0,7 – 1,2 мм, покрываемого защитным слоем обмазки; в завершение проводится диффузионный отжиг. |
| электролизное А. | — Жидкое алитирование, осуществляемое электролизом алюминий содержащих соеди-нений (обычно хлоридов алюминия) в присутствии активирующих добавок. |
| Алюмохромирование | — ХТО с одновременным насыщением поверхностного слоя сталей, никель, хромовых, медных или титановых сплавов алюминием и хромом. |
| АТМОСФЕРА | — Газовая среда, в которой производится обработка материала. |
| активная А. | — Атмосфера, реагирующая с находящи-мися в ней материалами. |
| восстановительная А. | — Атмосфера, обеспечивающая восстанов-ление оксидов металлов. |
| защитная А. | — Атмосфера, искусственно создаваемая для защиты металла от газовой коррозии. |
| контролируемая А. | Атмосфера с заданными окислительными или восстановительными свойствами. |
| нейтральная А. | — Атмосфера, не реагирующая с обрабатываемым материалом. |
| окислительная А. | — Атмосфера, обеспечивающая окисление находящихся в ней материалов. |
| печная А. | — Атмосфера в рабочем пространстве печи. |
| АУСТЕНИТ | — Фаза, структурная составляющая железо-углеродистых сплавов – твердый раствор углерода, а также легирующих элементов в γ -железе. |
| остаточный А. | — Неустойчивый аустенит, существующий в качестве структурной составляющей в мартенситной или бейнитной структуре стали. |
| переохлажденный А. | — Аустенит, существующий при температурах ниже температуры его термодинамической устойчивости. |
| АУСТЕНИЗАЦИЯ | — Процесс образования аустенита при нагреве сталей выше критических температур. |
| БИМЕТАЛЛ | — Материал, состоящий из двух разно-родных, прочно соединенных между собой металлов или сплавов. |
| БОРИРОВАНИЕ | — ХТО с насыщением поверхности металлов и сплавов бором для повышения износостойкости, твердости и коррозионной стойкости. |
| БОРОСИЛИЦИРОВАНИЕ | — ХТО, заключающаяся в совместном или последовательном насыщении поверхности металла бором и кремнием. |
| БОРОХРОМИРОВАНИЕ | — ХТО, заключающаяся в совместном насыщении металла бором и хромом. |
| ВАННА | — Расплавленная среда. Открытая емкость для жидкой среды. |
| В. для термической обработки | — Ванна с раствором или расплавом солей, металлов и т.п., в которой поддерживается постоянная температура и осуществляется изотермическая обработка металлов и сплавов. |
| cоляная В. | — Расплав солей для изотермической обработки изделий. |
| ВОЗВРАТ | — Частичное восстановление совершенства кристаллической структуры и свойств деформированных металлов или сплавов при их нагреве ниже температуры рекристаллизации. |
| ЗАКАЛКА | — Термическая обработка с нагревом до температур, превышающих температуру фазовых превращений, с выдержкой и с последующим охлаждением металла или сплава со скоростью, превышающей критическую; обеспечивает получение неравновесной структуры. |
| З. в водных растворах | — Закалка с охлаждением в водных растворах солей, кислот и щелочей, обеспечивающих интенсификацию процесса; охлаждающая способность среды зависит от состава, концентрации и температуры растворов. |
| З. в двух средах | — Закалка с охлаждением в двух средах (напр. через воду в масло), при которой для уменьшения закалочных напряжений используют замедленное охлаждение стали в области мартенситного превращения. |
| изотермическая З. | — Закалка, при которой для уменьшения закалочных напряжений осуществляют изотермическую выдержку метастабильного аустенита, обеспечивающую получение бейнита. |
| индукционная З. | — Поверхностная закалка с нагревом в индукторе токами высокой частоты. |
| З. в масле | — Закалка с охлаждением в минеральных маслах, обеспечивающая равномерное охлаждение изделия в широком интервале температур. |
| неполная З. | — Закалка доэвтектоидной стали с нагревом до температур межкритического интервала Ас1 – Ас3, не обеспечивающая полного превращения в аустенит; приводит к формированию феррито-мартенситной структуры. |
| объемная З. | — Закалка, при которой изделие нагревают до заданной температуры по всему объему. |
| З. с обработкой холодом | — Закалка, сопровождаемая охлаждением до температуры ниже комнатной, обеспечи-вающим перевод остаточного аустенита в мартенсит. |
| поверхностная З. | — Закалка, при которой только поверхно-стный слой изделия нагревают до заданной температуры. |
| полная З. | — Закалка доэвтектоидной стали с нагревом выше критической температуры Ас3, обеспечивающая полный переход в аустенитное состояние; последующее охлаждение приводит к образованию в основном мартенситной структуры. |
| З. с полиморфным превращением | — Закалка, в процессе которой при охлаждении происходит мартенситное превращение. |
| З. с самоотпуском | — Закалка стали, при которой для уменьшения закалочных напряжений осуществляют вторую изотермическую выдержку метастабильного аустенита при температуре выше температуры начала мартенситного превращения; распад аустенита осуществляется при последующем медленном охлаждении в области образования мартенсита. |
| ступенчатая З. | — Закалка стали, при которой для уменьшения закалочных напряжений осуществляют вторую изотермическую выдержку метастабильного аустенита при температуре выше температуры начала мартенситного превращения; распад аустенита осуществляется при последующем медленном охлаждении в области образования мартенсита. |
| ЗАКАЛИВАЕМОСТЬ | — Способность стали повышать твердость при закалке. Возрастает с ростом содержания углерода. |
| ИНТЕРВАЛ межкритический | — Интервал температур между точкой А1 и А3 или Аcm и А1 на диаграмме Fe - Fe3C. |
| КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА (температура) | — Температура начала или конца фазового превращения в сплаве; может быть определена из диаграммы состояния элементов, входящих в состав сплава. |
| Точка А1 | — Температура в равновесной системе Fe – Fe3C, при которой протекает превращение перлит - аустенит. |
| Точка А2 | — Температура соответствующая точке Кюри феррита. |
| Точка А3 | — Температура, в равновесной системе Fe – Fe3C, выше которой в доэвтектоидных сталях присутствует одна фаза – аустенит. |
| Точка Ас | — Температура в равновесной системе Fe – Fe3C, при которой фазовое превращение протекает в процессе нагрева. |
| Точка Аcm | — Температура в равновесной системе Fe – Fe3C, выше которой в заэвтектоидных сталях присутствует одна фаза – аустенит. |
| Точка Аr | — Температура в равновесной системе Fe – Fe3C, при которой фазовое превращение протекает в процессе охлаждения. |
| КВАЗИЭВТЕКТОИД | — Продукт эвтектоидной реакции, внешний вид которого не отличается, а состав отличен от эвтектоидного. |
| КОАГУЛЯЦИЯ | — Процесс увеличения размеров частиц твердой фазы в металлах и сплавах при повышенных температурах. |
| КАРБЮРИЗАЦИЯ | — ХТО с насыщением поверхностного слоя стальных изделий углеродом для повышения твердости и износостойкости; обычно сопровождается закалкой и отпуском. |
| КАРБЮРИЗАТОР | — Жидкая, твердая или газообразная среда с высоким углеродным потенциалом, в которой происходит насыщение поверхно-сти стали углеродом. |
| КОРОБЛЕНИЕ | — Искажение формы изделия вследствие действия внутренних напряжений, образую-щийся из-за неравномерной деформации по длине и ширине заготовки. |
| МАРТЕНСИТ | — Пересыщенный твердый раствор углерода в α -железе, образующийся при закалке из аустенита. |
| отпущенный М. | — Мартенсит, образованный из мартенсита закалки в процессе отпуска или самоотпуска стали в результате частичного выделения углерода из пересыщенного твердого раствора. |
| НОРМАЛИЗАЦИЯ | — Термическая обработка стали или чугуна, заключающаяся в нагреве выше критических точек (с получением преимущественно структуры аустенита), выдержке и охлаждении на воздухе. |
| НАСЛЕДСТВЕННО – МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ СТАЛЬ | — Сталь, при нагреве которой в аустенитной области до температуры 1000°С ее зерно практически не растет. |
| НАСЛЕДСТВЕННО- КРУПНОЗЕРНИСТАЯ СТАЛЬ | — Сталь, при нагреве которой в аустенитной области размер зерна непрерывно возрастает. |
| НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ | — ХТО с одновременным насыщением стали углеродом и азотом в газовой среде при температуре 850 – 870 °С. |
| ОТДЫХ | — Одна из стадий возврата, при которой происходит перераспределение и умень-шение концентрации точечных дефектов без образования новых субзерен. |
| ОТЖИГ | — Термическая обработка с нагревом до температур, выше либо ниже фазовых или структурных превращений, с выдержкой и последующим медленным охлаждением; при этом обеспечивается получение равновесной структуры. |
| ОТПУСК | — Термическая обработка стали с нагревом ниже температуры полиморфного превра-щения, с выдержкой и охлаждением; обеспечивает получение более равновесной структуры и оптимальное сочетание служебных свойств. |
| высокий О. | — Отпуск с нагревом до 500 – 700 °С, обеспечивающий высокую конструкцион-ную прочность стали. |
| низкий О. | — Отпуск с нагревом до температур ниже 300°С, обеспечивающий твердость, прочно-сть и износостойкость стали на высоком уровне. |
| средний О. | — Отпуск с нагревом до 300 – 500 °С, обеспечивающий сочетание высокой прочности, упругости и вязкости. |
| сорбит О. | — Сорбит, образовавшийся при отпуске закаленной стали в результате коагуляции зерен цементита, имеет зернистое строение. |
| троостит О. | — Троостит с зернистым строением, образовавшийся при распаде мартенсита в процессе отпуска. |
| ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЕ | — Дефект термической обработки, заключающийся в обеднении поверхно-стного слоя стали углеродом. |
| ОБРАБОТКА высокотемпературная термомеханическая О. (ВТМО) | — ТМО в условиях стабильности высокотемпературной фазы с последующим охлаждением со скоростью выше крити-ческой; заключительная операция – отпуск или старение. |
| низкотемпературная термомеханическая О. (НТМО) | — ТМО в условиях метастабильности высокотемпературной фазы с последующим охлаждением со скоростью выше (или равной) критической; заключительная опе-рация – отпуск или старение. |
| механико-термическая О. (МТО) | — Деформирование изделия после полного цикла термической обработки с небольшой степенью деформации (0,3 – 10 %) при одновременном или последующем нагреве до температур ниже температуры рекристаллизации. |
| предварительная термомеханическая О. (ПТМО) | — ТМО с предварительным холодным деформированием, за которым следует полный цикл термической обработки (закалка и отпуск). |
| термомеханическая О. (ТМО) | — Совокупность операций пластического деформирования и термической обработки, в результате которых формируется повышен-ная плотность дефектов кристаллического строения металла или сплава, что приводит к повышению прочности. |
| ПЕРЕЖОГ | — Необратимый дефект металла или сплава, заключающийся в окислении или оплавлении границ зерен в результате значительного превышения заданной температуры нагрева. |
| ПОДСТУЖИВАНИЕ | — Охлаждение жидкого сплава до температуры близкой к равновесной перед введением модификатора, с целью предотвращения растворения модификатора. Процесс приводит к измельчению зерна. |
| ПОЛИГОНИЗАЦИЯ | — Одна из стадий возврата при которой происходит перераспределение дислокаций, приводящие к образованию субзерен в де-формированных моно- или поликристаллах. |
| ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ | — Глубина слоя от поверхности детали на которую сталь восприняла закалку. Зависит от содержания легирующих элементов. |
| индукционная ПЕЧЬ | — Электрическая печь с индукционным нагревом материала. |
| муфельная П. | — Термическая печь, в которой обрабатываемый материал защищен муфелем от контакта с атмосферой продуктов сгорания (топливная печь) или с воздухом (электрическая печь). |
| термическая П. | — Печь для термической или химико-термической обработки изделий. |
| пересыщенный твердый РАСТВОР | — Раствор, в котором концентрация рас-творенного элемента больше равновесной для данной температуры. |
| РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ | — Процесс зарождения и роста новых зерен в деформированном поликристаллическом металле или сплаве, приводящий к повышению структурного совершенства и восстановлению свойств до уровня недеформированного состояния. |
| Первичная Р. | — Процесс формирования и роста в деформированном металле новых зерен, имеющих пониженную плотность дефектов кристаллического строения; происходит в интервале температур от 0,3 до 0,6 Тпл. |
| собирательная Р. | — Рекристаллизация, при которой происходит нормальный рост зерна. |
| РЕЖИМ | — Совокупность параметров реализации технологического процесса (длительность, температура, давление и пр.). |
| САМООТПУСК | — Отпуск стали, происходящий за счет теплоты, аккумулированной при закалке. |
| СИНЕЛОМКОСТЬ | — Снижение пластичности стали при одновременном повышении прочности, характерное для деформации при температурах возникновения синего цвета побежалости (200 – 300 °С). |
| закаленный СЛОЙ | — Поверхностный слой материала, охлаждение которого с температуры закалки осуществлялось со скоростью выше критической. |
| полумартенситный СЛОЙ | — Слой, структура которого состоит из 50 % мартенсита и 50 % троостита. |
| С-ОБРАЗНЫЕ КРИВЫЕ | — Кривые, имеющие С-образную форму и характеризующие заданную степень развития некоторых процессов (фазовых превращений, коррозионного охрупчивания, растворения фаз и т.п.) в координатах “температура – время”. |
| ТЕРМООБРАБОТКА (ТО) | — Совокупность операций теплового воздействия на материал с целью изменения его структуры и свойств в нужном направлении. |
| окончательная Т. | — ТО, при которой создается структура, обеспечивающая требуемые свойства готового изделия. |
| поверхностная Т. | — ТО, осуществляемая за счет локального нагрева только поверхностного слоя материала ТО, осуществляемая за счет локального нагрева только поверхностного слоя материала. |
| предварительная Т. | — ТО (отжиг или высокий отпуск) отливок и поковок, осуществляемая с целью гомогенизации, предотвращения образова-ния дефектов (флокенов и трещин), а также для снижения твердости до уровня, обеспечивающего обработку резанием; предшествует окончательной термической обработке. |
| промежуточная Т. | — ТО, осуществляемая после холодного или горячего пластического деформирования перед следующим этапом холодного деформирования. |
| ТИТАНИРОВАНИЕ | — Нанесение покрытий из титана на повер-хность металлических и неметаллических изделий. ХТО с насыщением поверхност-ного слоя титаном. |
| УГАР | — Потери металла в результате окисления при плавке или при нагреве. |
| УПРОЧНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ | — Упрочнение, достигаемое одним способом термической обработки или совокупностью нескольких операций термической обработки. |
| ЦИНКОВАНИЕ | — Нанесение цинкового покрытия на поверхность металлического изделия. ХТО с насыщением поверх-ности стальных изделий цинком при 300 – 550 °C. |
| 5 Легированные стали и сплавы |  |
| ЖАРОПРОЧНОСТЬ | — Способность материала сохранять необходимую длительную прочность при высоких температурах. |
| ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ | — Способность стали воспринимать закалку на определенную глубину. |
| СТАЛЬ быстрорежущая | — Высоколегированная инструментальная сталь, обладающая красностойкостью и содержащая до 18 % ванадия, до 6 % молибдена, до 9 % кобальта и др. элементы. |
| высококачественная С. | — Сталь с низким содержанием вредных примесей (обычно фосфора не более 0,025 % и серы не более 0,025%), обладающая повышенными механическими свойствами. |
| высоколегированная С. | — Легированная сталь, в которой сумма ле-гирующих элементов составляет более 10 %. |
| инструментальная С. | — Сталь, применяемая для обработки материалов резанием или давлением, а также для изготовления измерительного инстру-мента; обладает высокой твердостью, прочностью, износостойкостью. |
| коррозионностойкая С. | — Сталь мартенситного, ферритного, аустенитного и промежуточных структур-ных классов, содержащая 11 – 30 % хрома, в которой могут также присутствовать др. элементы; обладает антикоррозионными свойствами в различных агрессивных средах. |
| cреднелегированная С. | — Легированная сталь, в которой сумма легирующих элементов составляет от 2,5 до 10,0 %. |
| ледебуритная С. | — Высоколегированная сталь, в структуре которой после нормализации присутствует ледебурит. |
| жаростойкая С. | — Конструкционная высоколегированная сталь, обладающая жаростойкостью. |
| низколегированная С. | — Легированная сталь, в которой сумма легирующих элементов не превышает 2,5 %. |
| пружинная С. | — Машиностроительная сталь, содержащая 0,6 – 1,2 % углерода, до 3 % кремния, до 1 % хрома, до 1 % марганца, а также др. элементы; обладает высокими значениями релаксационной стойкости, пределов упругости и выносливости. |
| подшипниковая С. | — Легированная сталь, содержащая 07 – 1,2 % углерода, а также хром, марганец, кремний; обладает высоким сопротивлением контактным нагрузкам и высокой износостойкостью (например сталь марки ШХ15). |
| особовысококачественная С. | — Сталь с содержанием вредных примесей не более: фосфора 0,025 % и серы 0,015 % (в конце марки стали стоит буква “Ш”). |
| рельсовая С. | — Углеродистая сталь, содержащая до 0,82 % углерода; используется для изготовления рельсов. |
| СПЛАВ ТВЕРДЫЙ СПЕЧЕННЫЙ | — Сплавы на основе карбидов тугоплавких металлов (вольфрама, титана, тантала) с пластичной металлической связкой (кобальт, никель, молибден), обладающие высокой твердостью и износостойкостью. |
| двухкарбидный Т.C. | — Сплавы на основе карбидов вольфрама и титана со связкой – кобальтом (например сплав Т15К6). Применяют для изготовления режущего инструмента для обработки материалов со “сливной” стружкой (например стали). |
| трехкарбидные Т. C. | — Cплавы, содержащие карбиды вольфрама, титана, тантала со связкой – кобальтом. Применяют для тяжелых условий резания. |
| однокарбидный Т. C. | — Сплавы на основе карбидов вольфрама со связкой – кобальтом (например сплав марки ВК-8), применяют для изготовления режущего инструмента для обработки материалов с хрупкой стружкой (например – чугуна). |
| ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ | — Способность материалов сохранять служебные свойства при нагреве до рабочих температур. |
| ХЛАДНОЛОМКОСТЬ | — Охрупчивание материала при понижении температуры. |
| легирующий ЭЛЕМЕНТ | — Специально вводимый в сплав элемент, обеспечивающий улучшение структуры, свойств и прокаливаемости. |
| 6 Цветные металлы и сплавы на их основе |  |
| АНТИФРИКЦИОННЫЕ СПЛАВЫ | — Сплавы с низким коэффициентом трения и высоким уровнем износостойкости. |
| БАББИТЫ | — Антифрикционный сплав на основе олова или свинца; дополнительно может быть легирован Pb, Sn, Sb, Cu, Cd, Co, Na; высокие антифрикционные свойства обеспе-чиваются гетерогенной структурой сплава. |
| БРОНЗА | — Сплав меди (обычно многокомпонент-ный) с др. элементами (кроме цинка). |
| ЛАТУНЬ | — Сплав на основе меди, содержащий до 50% цинка; может быть дополнительно легирован алюминием, никелем и др. элементами; используется в литом и деформированном состояниях. |
| морская Л. | — Латунь, легированная оловом, имеет хорошую коррозионную стойкость в морской воде. |
| литейная Л. | — Латунь, отличающаяся малой усадкой и высокой жидкотекучестью. |
| однофазная двухкомпонентная Л. | — Латунь, содержащая до 39 процентов цинка. |
| Сплавы на основе АЛЮМИНИЯ | — Различают литейные и деформируемые алюминиевые сплавы. Деформируемые сплавы алюминия подразделяют на термически неупрочняемые и термически упрочняемые. |
| деформируемые Al сплавы, упрочняемые термической обработкой | — К ним относятся высокопрочные Al сплавы и дуралюмины. Упрочняющая термическая обработка заключается в закалке и последующем старении. |
| литейный Al сплав | — К ним относятся силумины. Силумины подвергают модифицированию для измель-чения эвтектики. |
| МАГНАЛИИ | — Коррозионностойкие сплавы на основе алюминия, содержащие до 13 % магния. Относятся к деформируемым, термически неупрочняемым. |
| 7 Неметаллические материалы и выбор материала для конкретного назначения |  |
| ВАКУУМНОЕ СТАРЕНИЕ РЕЗИНЫ | — Резины газопроницаемы, термоокисляе-мы, выделяют газы. Оценка вакуумстой- кости делается по потере массы и зависит от типа каучука. Устойчивы в вакууме–СКИ- 3, СКД, СКМС - 10 и др. |
| ГЕРМЕТИКИ | — Полимерные композиции обычно на основе полисульфидных или кремнийорга-нических жидких каучуков), обеспечи-вающие непроницаемость болтовых и заклепочных соединений металлических конструкций. Герметизирующая прослойка образуется непосредственно на соедини-тельном шве в результате вулканизации (отверждения) полимерной основы герметика. |
| КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ (СК) | — Синтетические полимеры, которые при обычных температурах высокоэластичны и могут быть переработаны в резину. СК делят обычно на каучуки общего и специального назначения. |
| КЕРАМИКА | — Изделия и материалы, получаемые спеканием оксидов металлов, глин и смесей, а также других тугоплавких соединений; характеризуются как правило, повышенной твердостью, прочностью и жаростойкостью. |
| КЛЕЙ | — Клей – пленкообразующий материал. Состоит из растворов или расплавов полимеров, а также неорганических веществ. Для создания определенной вязкости добавляют растворители; устранения усадочных явлений – пластификаторы; перевода в термостабильное состояние – отвердители и катализаторы. |
| классификация К. | — По пленкообразующему веществу – смоляные и резиновые; по адгезивным свойствам – универсальные (склеивающие различные материалы) и с избирательной адгезией; по отношению к нагреву – термопластичные и термореактивные и т.п. |
| силикатный К. | — Неорганический клей, основа – калиевое или натриевое жидкое стекло. Можно склеивать стекло, керамику, стекло с металлом, асбест. |
| резиновый К. | — Раствор каучуков или резиновых смесей в органических растворителях. Различают клеи горячей вулканизации (140-150 °С) и холодной – самовулканизирующийся клей. |
| КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ | — Конструктивную прочность сплавов оце-нивают проводя испытание на растяжение с концентраторами (надрезами). Прочность в этом случае (σвН) определяют как разрушающее напряжение, деленное на се- чение нетто (живое сечение в месте надреза) или с помощью диаграмм конструктивной прочности, построенных в координатах К1с-σ0,2. Повысить сопротивление хрупкому разрушению при сохранении высокой статической прочности можно измельчением зерна, ТМО, очисткой стали от вредных примесей, использованием мартенситно-стареющих сталей. |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ | — Добавляют к термореактивным пласт-масссам для отверждения. При этом между макромолекулами возникают поперечные связи, а молекулы отвердителя встраиваются в общую молекулярную сетку. В качестве отвердителей используют органические перекиси, в резинах – серу. |
| ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО | — Прозрачный аморфный термопласт на основе сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот. От неорганического стекла отличается небольшой плотностью, меньшей хрупкостью, но значительно более низкой температурой размягчения. Идет на изготовление трехслойного безосколочного стекла, используемого в судостроении. |
| ОЗОННОЕ СТАРЕНИЕ РЕЗИНЫ | — На стойкость к радиации влияет природа каучука, ингредиентов, защитных добавок, среда. Устойчивы к радиации – НК, СКИ-3, СКЭП. |
| ПЛАСТМАССА | — Композиционный материал, представляю-щий собой металлические листы с полимерным покрытием. |
| простые П. | — Полимеры без добавок. |
| сложные П. | — Смеси полимеров с различными добав-ками (наполнителями, стабилизаторами, пластификаторами и т.д.). |
| Наполнители | — Наполнители добавляют в пластмассы для повышения механических свойств. Могут использоваться порошки – древесная мука, сажа, слюда, тальк; волокна – хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые, полимерные; листы – бумага, ткань, древесный шпон. |
| термореактивные П. | — Термореактивные пластмассы (реакто-пласты), переработка которых в изделия сопровождается необратимой химической реакцией. Получают на основе эпоксидных, полиэфирных и др. полимеров. |
| термопластичные П. | — Пластические массы, способные размяг-чаться при нагревании и затвердевать при охлаждении. Могут подвергаться повторной переработке. |
| ПОЛИМЕР | — От греческого “состоящий из многих частей” – высокомолекулярные соединения. |
| ПОЛИЭТИЛЕН | — Твердый продукт полимеризации эти-лена. Плотность 913 – 978 кг/м2 плавится при 102–137°С. Сочетает высокую проч-ность при растяжении с эластичностью. |
| РЕЗИНА | — Резиной называется продукт специальной обработки (вулканизации) смеси каучука и серы с различными добавками. Основой резины служит каучук натуральный (НК) или синтетический (СК). Для улучшения физико-механических свойств вводятся различные добавки. |
| СТАРЕНИЕ РЕЗИНЫ | — В процессе эксплуатации резиновые изделия подвергаются световому, озонному, тепловому, радиационному, вакуумному старению. |
| СТЕКЛО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ | — Аморфный изотропный, твердый и хруп-кий термопластичный прозрачный материал, получаемый в результате переохлаждения расплава различных стеклообразующих ком-понентов. По типу стеклообразующего ком-понента различают стекло неорганическое силикатное, боратное, боросиликатное и т.п. |
| СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ | — Наиболее чистое (практически одноком-понентное –SiO2) силикатное стекло, полу-чаемое плавлением (выше 1770°С) природ-ного кристаллического кварца (горный хрусталь, жильный кварц или чистый кварцевый песок). |
| С. закаленное для судовых иллюминаторов | — Диаметром в свету 200, 250, 300 и 350 мм и прямоугольные – 450 х 300 и 600 х 400 мм, толщиной 8, 10, 12 и 15 мм. |
| ФТОРОПЛАСТ | — Техническое название фторсодержащих пластмасс политетрафторэтилена и поли-трифторхлорэтилена. |
| ФТОРОПЛАСТ-4 | — Политетрафторэтилен – фторопласт–4, фторлон–4, [-CF2-CF2-] n аморфнокристал-лический полимер. Стоек к действию рас-творителей, кислот, щелочей, окислителей, не смачивается водой, высококачественный диэлектрик, имеет очень низкий коэффициент трения. |
| ФТОРОПЛАСТ-3 | — Политетрафторэтилен – фторопласт–3, фторлон–3, [ -CF2-CFCl-] n твердый продукт полимеризации. Предназначается для изго-товления агрессивностойких изделий и покрытий, используется как низкочастотный диэлектрик. Температурный диапазон эксплуатации изделий от –195 °С до 125 °С. |