МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЧУГУНОВ

I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Изучить микроструктуру чугунов

1.2. Определить по микроструктуре вид и класс чугуна

2. ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Набор шлифов чугунов лабораторной коллекции

2.2. Металлографические микроскопы МИН-7 и МИМ-8

2.3. Альбомы с фотографиями микроструктур

3. Теоретическое введение

Чугунами называется сплавы железа с содержанием углерода более 2%.По состоянию углерода все чугуна можно разделить на две группы:

Чугуны, в которых весь углерод связан с железом в химическое соединение Fe3C (белые чугуны).

Чугуны, в которых углерод частично связан с железом в химическое соединение Fe3C, частично присутствует в свободном состоянии в виде графита (серые, ковкие, высокопрочные чугуны).

3.1. Белые чугуны

Кристаллизация белого чугуна протекает при относительно быстром охлаждении расплава в соответствии с метастабильной диаграммой железо-цементит. В процессе кристаллизации белый чугун дважды претерпевает изотермическое превращение:

3.1.1. Эвтектическое

Ж4,3%С Л4,3%С (А2,14%С+Ц6,67%С)

3.1.2. Эвтектоидное

А0,8%СП0,8%С(Ф0,025%С+Ц6,67%С)

Таким образом, в структуре белого чугуна обязательно присутствует составлявшая ледебурит, который в интервале 1147-727°С представляет собой механическую смесь аустенита и цементита, а ниже 727°С - смесь перлита и цементита.

В зависимости от содержания углерода белые чугуны делятся на: доэвтектические - Fе + (2,0 - 4,31)%С, структура: ледебурит, перлит, цементит. Эвтектические - Fе + 4,3%С, структура ледебурит. Заэвтектические - Fе + (4,3 - 6,67)%С структура; ледебурит + цементит.

3.2. Серые, ковкие, высокопрочные чугуны.

Серый чугун кристаллизуется при медленном охлаждении расплавов, которое обусловливает выделение графита в соответствии со стабильной диаграммой железо-графит.

Ковкий чугун получают из белого чугуна путем его отжига (при t=950ºС и модифицирования Ca,CаSi, РЗМ).

Высокопрочный чугун получают путем модифицирования серого чугуна.

Всевозможные формы графитных включений, встречающиеся в чугунах, регламентирует ГОСТ 3443-77

В чугунах можно выделить три основные формы графитных включений и соответственно три вида чугунов:

| Форма графитных включений | Вид чугуна |
| --- | --- |
| Пластинчатая | серый |
| компактная (хлопьевидная) | ковкий |
| Глобулярная | высокопрочный |

Влияние форм графита на м/св

Влияние дисперсности в одной форме графита на мех.св-ва

Cч 10 – Cч 40	σср ≈ 25

Кч 30 – Кч 80 	σср ≈ 55

Вч 40    Вч 110	σср ≈ 75

Структура металлической основы чугунов с графитом, которая зависит от количества углерода, находящегося в связанном состоянии (С связ), может быть

ферритной - Ссвяз = 0,025%С

феррито - перлитной - Ссвяз = (0,025-0,8) %

перлитной - Ссвяз = 0,8 %

Структура металлической основы, механические свойства и марки серых, ковких и высокопрочных чугунов регламентирует ГОСТ. 1412-79, 3443-77, 7293-79, 215-79

4. ЗАДАНИЕ ПО РАБОТЕ

4.1. Зарисовать микроструктуру чугунов с указанием структурных составляющих

4.2. Определить вид чугунов

4.3. Определить класс чугунов

5. ФОРМА ОТЧЕТА

|  | Зарисовка микроструктуры чугуна (формат Ø40 мм) | Описание образца чугуна |
| --- | --- | --- |
| 5.1. |  | 5.1.1. Вид чугуна: белый 5.1.2. Класс чугуна: заэвтектический 5.1.3. Структурные составляющие - грубые пластины первичного цементита и ледебурит |
| 5.2. |  | 5.2.1. вид чугуна: серый 5.2,2. Класс чугуна: феррито - перлитный 5.2.3. Структурные составляющие: феррит, перлит, включения пластинчатого графита |

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Какие сплавы называются чугунами?

6.2. Перечислите виды чугунов

6.3. Какой формы бывают графитные включения в чугунах?

6.4. Влияет ли, как и почему форма графитных включений на механические свойства чугунов?

6.5. Классификация чугунов по структуре

6.6. Влияние металлической основы чугунов на механические свойства

6.7. Получение ковких чугунов

6.8. Получение высокопрочных чугунов.

6.9. Маркировка серых, ковких и высокопрочных чугунов

Чугуны

1. Отличие чугунов от сталей по свойствам

2. Для деталей , работающих при ударных и вибрационных нагрузках используются

чугуны

3. Чугуны, в которых отсутствует графит

4. Сплав, где углерод находится в связанном состоянии

5. Углерод в высокопрочных чугунах находится в виде

6.  Сколько углерода содержится в графите?

7. Что означает цифра в марке серого чугуна СЧ- 26

8. По каким признакам отличаются друг от друга серые, ковкие, высокопрочные чугуны?

9. Структура чугуна , когда весь углерод находится в свободном состоянии

10. Ковкий чугун получают путем

11.  Механическая смесь аустенита и цементита называется

12. Содержание углерода в чугуне

13. Чугун с шаровидным графитом

14. Углерод в ковких  чугунах находится в виде

15. Твердость (кгс/мм2) ледебурита?

16. Чугун с углеродом в виде Fe3C

# 17. Высокопрочный  чугун получают путем

18. Структура эвтектического белого чугуна

19. Что означает цифра 6 в марке чугуна  КЧ30-6?

20. Структурная составляющая чугуна с содержанием углерода 4,5%