ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Строительные материалы

по специальности 5B072900, 5B012000, 6B07305, 6B07309, 6B07303, 6B07501, 6B07311

Как называется зрительное ощущение, возникающее в результате воздействия на сетчатку глаза человека электромагнитных колебаний, отраженных от лицевой поверхности в результате действия света:

- Цвет

- Форма

- Текстура

- Фактура

- Рисунок

К ахроматическим цветам относятся:

- Белые и черные

- Красные и зеленые

- Синие и красные

- Зеленые и синие

- Синие и белые

Какую пористость характеризуют величиной весового водопоглощения?

- Открытую

- Закрытую

- Общую

- Капиллярную

- Не характеризует

Укажите виды абразивной обработки камня:

- Теска

- Раскалывание

- Шлифовка

- Окалывание

- Обколка

Укажите метаморфические горные породы:

- Гранит, сиенит, мел

- Гнейс, мрамор, кварцит

- Песчаник, доломит, известняк

- Глина, песок, гравий

- Сланец, магматит, гипс

Укажите воздушные минеральные вяжущие вещества.

Какое воздушное вяжущее не дает усадки при твердении?

Какой показатель характеризует долговечность красочного покрытия?

Какой показатель характеризует механические свойства кирпича?

Укажите размеры обыкновенного керамического кирпича:

Бетон с применение в нем щебня с 7 - дневным сроком твердения показал предел прочности при сжатии 20 МПа, определить активность цемента, если В/Ц - 0,5, а материалы рядовые.

При стандартном испытании красного облицовочного кирпича на изгиб оказалось, что его предел прочности равен 3,53 МПа. Определить, какое показание манометра пресса соответствовало этому напряжению. Если диаметр поршня у пресса был равен 9 см

Бетон с применение в нем щебня с 7 - дневным сроком твердения показал предел прочности при сжатии 15 Мпа. Определить активность цемента, если В/Ц - 0,45, а материалы рядовые.

Определить прочность строительного гипса, если разрушающая нагрузка пресса была 750 кгс.

При проектировании состава цементного бетона в лаборатории плотность его оказалась 2235 кг/м3, номинальный состав по массе был 1:1,9:4,1 при В/Ц = 0,45. Определить расход составляющих материалов на 1м3 бетона.

Составитель                         Салимбаева З. Н.