5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛАВЛЕНИЯ И НАПЛАВКИ, ПОТЕРЬ НА УГАР И РАЗБРЫЗГИВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

5.1 Цель работы

- усвоение терминологии и основных понятий;

- знакомство с методиками расчетов;

- практическое определение коэффициентов, величины потерь и производительности.

5.2 Оборудование, приспособления, инструмент

- сварочный пост со схемой измерения тока и напряжения;

- секундомер;

- качественные электроды двух марок;

- две стальные пластины;

- штангенциркуль;

- линейка;

- весы с разновесами;

- бачок для охлаждения проб;

- щетка металлическая;

- молоток.

5.3 Содержание работы

При сварке и наплавке сталей электродами в качестве электродного стержня используется сварочная проволока в соответствии с ГОСТом 2246-70, где она классифицируется по группам и маркам стали. ГОСТ предусматривает три группы проволок:

Углеродистая – 5 марок;

Легированная – 23 марок;

Высоколегированная – 28 марок.

Сварочные электроды должны отвечать следующим основным требованиям:

- обеспечение стабильного горения дуги;

- получение металла шва с необходимым химическим составом и свойствами;

- спокойное и равномерное плавление электродного стержня и покрытия;

- хорошее формирование шва и отсутствие в нем пор, шлаковых включений и др.;

- легкая отделяемость шлака с поверхности шва после его охлаждения.

Указанные требования обеспечиваются сочетанием соответствующего материала электродного стержня и состава покрытия. Все компоненты электродного покрытия в соответствии с их назначением объединяются в следующие группы: стабилизирующие, газообразующие, шлакообразующие, раскисляющие, легирующие и связующие.

Состав покрытия определяет такие важные технологические характеристики электродов, как род и полярность сварочного тока, возможность сварки в различных пространственных положениях и т.д.

Технологические характеристики плавления электродов определяются экспериментально и позволяют судить о производительности и экономичности сварки электродом той или иной марки.

На производительность процесса электрической дуговой сварки влияют следующие факторы: 1) сварочный ток; 2) коэффициент плавления αп; 3) коэффициент наплавки αн, который обычно меньше αп, так как не весь расплавленный электродный металл переходит в шов: часть его выгорает, часть разбрызгивается.

Потери металла на угар и разбрызгивание, а также значения коэффициентов плавления и наплавки зависят от сварочного тока. Увеличение тока приводит к повышению температуры дуги, т.е. к интенсивности расплавления электрода и ускорению протекания химических реакций. Следовательно, с увеличением тока αп и αн увеличиваются, но на разные значения, так как увеличение температуры дуги приводит к увеличению количества образующихся газов и повышению их давления в капле, а значит, к повышению потерь на угар и разбрызгивание.

На величины αп и αн, на потери от угара и разбрызгивание влияют количество тех или иных примесей в электродном металле и электродном покрытии, а также температура стержня электрода. В начальный момент сварки скорость плавления электродного металла небольшая, но по мере разогрева электрода джоулевым теплом проходящего по нему тока скорость его плавления увеличится в два раза и более при значительных плотностях тока. При этом увеличиваются αп и αн, потери же на угар и разбрызгивание практически не изменяются. Качество наплавки или шва будет обеспечено, если скорость плавления электрода вначале будет отличаться от скорости в конце не более чем на 30%.

Коэффициент плавления толстопокрытых электродов значительно уменьшается по сравнению с коэффициентом голых и тонкопокрытых электродов за счет того, что некоторое количество теплоты дуги расходуется на плавление, испарение и разложение покрытия, но прямой зависимости αп от толщины покрытия нет.

Коэффициент потерь φ толстопокрытых электродов уменьшается по сравнению с коэффициентом голых электродов за счет того, что материалы покрытий при испарении дают дополнительное количество газа, который увлекает за собой в шов пары металла и мелкие капли.

Коэффициент наплавки αн электродов с толстым покрытием обычно меньше коэффициента плавления, за исключением тех случаев, когда в покрытие входит большое количество металлических составляющих.

На αп и αн оказывают влияние полярность тока, тип соединения, положение шва в пространстве и т.д.; установлено, что род сварочного тока существенно их не меняет. С переходом на переменный ток в некоторой степени уменьшается φ, но производительность практически не изменяется. Исследования показали, что αп, αн и φ будут иметь разные значения (при прочих равных условиях) при сварке электродами различных марок. Все эти сведения приведены в справочной литературе.

Коэффициент плавления αп показывает сколько граммов электродного стержня расплавляется на один ампер тока за время равное 1 часу и измеряется в г/А·ч.

При экспериментальном определении αп используется выражение:

, г/А·ч                                           (1)

где Gп – вес расплавленного металла электродного стержня, г;

J - сварочный ток, А;

t – время плавления электрода, с.

Коэффициент наплавки αн характеризует производительность процесса наплавки, т.е. показывает, сколько электродного металла переходит в шов за время равное 1 ч. в пересчете на один ампер тока.

При экспериментальном определении αн используется выражение:

, г/А·ч                                            (2)

где Gн – количество наплавленного металла в шве, г;

J - сварочный ток, А;

t – время наплавки, с.

В процессе сварки часть электродного металла в результате окисления, испарения и разбрызгивания не участвует в формировании шва. Эти потери учитываются коэффициентом потерь φ, который определяется по формуле:

(3)

Кроме того, часть электродного металла (10-15%) теряется на огарки. Коэффициенты плавления, наплавки и потерь связаны между собой соотношением:

(4)

Для увеличения коэффициента наплавки в покрытие электродов иногда вводят железный порошок. В этом случае , учитывающий лишь расплавление электродного стержня, остается практически постоянным, а  значительно увеличивается, т.к. в шов переходит не только металл электродного стержня, но и металл электродного покрытия. Такие электроды имеют коэффициент  больше, чем . Чем больше , тем больше количество металла перейдет с электрода в шов при одном и том же значении сварочного тока и времени сварки. Следовательно, при увеличении  производительность процесса наплавки увеличивается. Количество вводимого в шов электродного металла определяется из выражения:

, г                                       (5)

где  – коэфициент наплавки, г/А·ч;

J - сварочный ток, А;

t – чистое время горения дуги, ч.

Электроды, выпускаемые нашей промышленностью, имеют:

= 8 – 14 г/А·ч;    φ = 5 – 10%

Задача: Определить потребное количество электродов УОНИ – 13/45, диаметр 4 мм, при сварке током 160А, времени сварки 1 час и  = 9,0 г/А·ч (справочное данное).

1) Определяем количество наплавленного металла:

г.

2) Определяем количество расплавленного металла (металлических стержней) с учетом потерь на разбрызгивание (15%) и испарение (10%):

г.

3) Определяем необходимое количество электродов с учетом потерь на огарки (15%), остающиеся в электрододержателе, и учетом дополнительного веса покрытия (40%) на металлическом стержне:

г.

Необходимое количество электродов 2,790 кг. Эта величина также характеризует теоретическую часовую производительность выбранного процесса сварки.

5.4 Выполнение работы

Определить коэффициенты плавления, наплавки и потерь на угар и разбрызгивание при сварке качественными электродами на переменном токе.

5.4.1 Зачистить пластину.

5.4.2 Взвесить пластину с точностью до 1 г.

5.4.3 Определить массу металлического стержня электрода по формуле

г.                                       (6)

где d – диаметр стержня, см;

γ – плотность стали, 7,8 г/см3;

- длина электрода, см.

5.4.4 При установленной силе тока произвести наплавку пластины в течение одной минуты. Величину сварочного тока определить по амперметру, время наплавки по секундомеру.

5.4.5 Подсчитать массу стержня в огарке по формуле (6).

5.4.6 Охладить пробу с наплавленным валиком, высушить, тщательно очистить от шлака и брызг.

5.4.7 Взвесить пластину с наплавленным валиком с точностью до 1 г.

5.4.8 Результаты замеров (п.п.4.2 – 4.7) занести в таблицу.

5.4.9 Выполнить необходимые расчеты и результаты занести в таблицу.

5.4.10 Определить теоретическую производительность, кг/ч:

.                                   (7)

Таблица 5

| Марка электрода, диаметр | Результаты замеров |  |  |  |  |  |  | Результаты расчетов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса, г |  |  |  | Режим |  |  | Масса, г |  | Коэффициенты |  |  | Производительность, кг/ч |
|  | стержня электрода |  | пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до наплавки | после наплавки | до наплавки | после наплавки | Род тока | Сила тока, А | Время горения дуги, с | Расплавленного металла | Наплавленного металла | Плавления, г/А·ч | Наплавка, г/А·ч | Потерь, % |  |

5.5 Содержание отчета

- цель работы;

- краткая теоретическая часть;

- таблица записей и результатов расчетов;

- выводы по работе.

5.6 Вопросы для самопроверки

- От каких факторов зависит производительность ручной дуговой сварки?

- Что характеризует коэффициент плавления, наплавки, потерь?

- Как меняется коэффициент плавления в процессе сварки?

- Как влияет плотность тока на величину потерь?

- В каком случае коэффициент наплавки может оказаться больше коэффициента плавления?

- Назначение электродного покрытия.