3 ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛА ПРИ ПРЕССОВАНИИ

3.1 Цель работы

- изучение процесса получения деталей прессованием;

- ознакомление с методикой эксперимента;

- практическое выполнение эксперимента;

- выводы по работе.

3.2 Оборудование, приспособления, инструмент

- Гидравлический пресс усилием 10 т;

- контейнер;

- матрицы;

- пуансоны;

- литые заготовки;

- чертилка;

- линейка;

- спецодежда.

3.3 Содержание работы

Прессование – один из способов обработки металлов давлением, заключающийся в выдавливании металла из замкнутой полости (контейнера) через отверстие матрицы (рисунок 4). Заготовка 2 в холодном или нагретом состоянии помещается в контейнер 1 и выдавливается пуансоном 4 через отверстие матрицы 3, образуя изделие 5.

а – прямое;  б – обратное.

Рисунок 4 - Схемы прессования.

Процесс обладает многими преимуществами перед другими видами обработки металлов давлением. Вследствие того, что металл в контейнере испытывает всестороннее сжатие, методом прессования можно изготавливать изделия даже из малопластичных металлов. Для перехода от изготовления одного профиля к другому достаточно заменить только матрицу. Благодаря этому мелкие серии изделий экономичнее изготавливать прессованием, а не более производительной, но труднопереналаживаемой прокаткой. Кроме того, прессованием можно получить профили (рисунок 5) любой сложной формы, недоступные для прокатки и других способов обработки давлением.

Рисунок 5 – Профили изделий, получаемые путем прессования.

К недостаткам процесса следует отнести периодичность и относительно высокий процент отходов (прессостаток от слитка)

Прессование осуществляется двумя способами: прямым и обратным (рисунок 1).

При прямом способе при течении металла через отверстие матрицы контейнер и заготовка перемещаются относительно друг друга. Этот способ конструктивно проще, однако, вследствие трения заготовки о стенки контейнера, усилие прессования выше, чем при обратном прессовании. Больше и прессостаток от слитка.

Обратный способ характеризуется тем, что при течении металла через отверстие матрицы, заготовка и контейнер неподвижны относительно друг друга.

Условия деформации более благоприятны из-за отсутствия трения в зазоре между контейнером и заготовкой и более равномерного течения металла.

При изучении процесса прессования в лабораторных условиях для облегчения работы используется свинец, отличающийся высокой пластичностью. При его пластической деформации при комнатной температуре не происходит упрочнения, т.к. температура начала рекристаллизации свинца минус 360С.

3.4 Выполнение работы

1) Из свинца отливают заготовки диаметром и высотой ≈ 30 мм в виде двух полуцилиндров.

2) На плоскость разъема одного полуцилиндра наносят чертилкой сетку со стороной квадрата 4 мм (рисунок 6).

а – координатная сетка,  б – схема макроструктуры слитка.

Рисунок 6 – Заготовка для прессования.

3) Обе половинки складывают и помещают в контейнер.

4) Прямое и обратное прессование производят дважды, используя матрицы с выходными отверстиями диаметром 15 и 20 мм.

5) В каждом из четырех случаев определяют давление по манометру пресса (Р).

6) Отпрессованный профиль разъединяют по плоскости разъема и по изменению координатной сетки определяют характер течения металла. Измеряют величину прогиба координатной сетки (а), (рисунок 7).

Рисунок 7 – Характер течения металлов при прессовании.

7) Степень деформации металла при прессовании рассчитывают по формуле:

,                                       (1)

где D – диаметр контейнера, мм;

d – диаметр отверстия матрица, мм.

8) Усилие прессования определяют по формуле:

,                                                (2)

где Р – давление на манометре, кг/см2 (н/м2);

S – площадь поршня пресса, см2 (м2).

Диаметр поршня пресса Dпор. = 90 мм.

9) Результаты измерений и расчета заносят в таблицу 3.

Таблица 3 - Зависимость усилия прессования от способа и степени деформации.

| № п/п | Диаметр контей-нера, D, мм | Диаметр матрицы, d, мм | Степень дефор- мации, φ, % | Давление на мано- метре, Р, (Па) | Усилие прессо- вания, F, н | Прогиб сетки а, мм | Способ прессования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 15 |  |  |  |  | Прямой |
| 2 | 30 | 20 |  |  |  |  | Прямой |
| 3 | 30 | 15 |  |  |  |  | Обратный |
| 4 | 30 | 20 |  |  |  |  | обратный |

10) По результатам опытов построить графики зависимости усилия прессования (F) от степени деформации (φ) для прямого и обратного способа, и величины прогиба координатной сетки (а) от степени деформации (φ) для прямого и обратного способа.

11) Составление выводов, которые характеризуют полученные зависимости.

3.5 Содержание отчета

- Основные понятия, термины и положения теории.

- Эскизы способов прессования (рисунок 1).

- Таблица с результатами эксперимента.

- Графики:  для прямого и обратного прессования.

для прямого и обратного прессования.

- Выводы.

3.6 Контрольные вопросы

1) Сущность, преимущества и недостатки прессования.

- Каково влияние способа прессования на технико-экономические показатели процесса (усилие прессования, конструктивные особенности инструмента, оснастки и прессуемых профилей).

- Влияние степени деформации металла на усилие прессования.

- Еще от чего зависит усилие прессования.