6 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

6.1 Цель работы

- изучение последовательности расчетов технологического процесса ручной дуговой электросварки.

- практическое выполнение расчетов по индивидуальному заданию;

6.2 Содержание работы

Общее задание для всех исполнителей: сварить ручным дуговым способом емкость прямоугольной формы без крышки. Конструкция предварительно собирается на прихватках (короткие швы длинной 30 – 40 мм с промежутком 200-300 мм), а затем все швы свариваются в нижнем положении при предварительном повороте емкости в нужное положение. Каждый разработчик имеет свой вариант, который отличается геометрическими размерами емкости, толщиной металла, маркой металла.

Таким образом «Исходные данные»: - длинна, мм; -ширина, мм; -высота, мм; -толщина, мм; -тип стали.

Варианты задания указаны в таблице 6.

Таблица 6 – Варианты заданий (выдается преподавателем).

| № задания | Размер ящика, мм |  |  | Толщина листа, мм | Тип стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 500 | 600 | 4 | м/у |
| 2 | 650 | 500 | 65 | 4 | н/л |
| 3 | 1000 | 600 | 600 | 6 | м/у |
| 4 | 1100 | 600 | 600 | 5 | м/у |
| 5 | 1500 | 800 | 800 | 5 | н/л |
| 6 | 2000 | 800 | 800 | 6 | с/у |
| 7 | 2100 | 600 | 600 | 5 | л |
| 8 | 2100 | 850 | 800 | 6 | л |
| 9 | 2500 | 600 | 500 | 5 | н/л |
| 10 | 800 | 500 | 700 | 4 | с/у |
| 11 | 500 | 300 | 300 | 4 | л |
| 12 | 550 | 450 | 400 | 5 | м/у |
| 13 | 2200 | 900 | 850 | 7 | л |
| 14 | 2500 | 800 | 900 | 8 | н/л |
| 15 | 2700 | 700 | 950 | 9 | с/у |
| 16 | 300 | 1000 | 1000 | 10 | м/у |

м/у – малоуглеродистая; с/у – среднеуглеродистая; н/л – низколегированная; л – легированная.

В таблицах 7 – 5 представлены необходимые сведения из справочной литературы.

Технологический процесс разрабатывается в следующей последовательности:

1) Определяют типы сварных швов (таблица 2), их сечение (F) и длину (L).

Таблица 7 – Типы швов сварных соединений.

2) Выбирают тип, марку электродов в зависимости от материала емкости (таблица 8), устанавливают их диаметр в зависимости от толщины металла (таблица 9).

3) Определяют род тока (постоянный или переменный) в зависимости от выбранной марки электрода, если сварка будет производиться постоянным током – указывают полярность (таблица 3).

4) Выбирают силу сварочного тока в зависимости от диаметра электрода (таблица 4).

5) Указывают последовательность сварки отдельных участков шва.

6) Определяют потребность электродов, норму времени, расход электроэнергии.

Таблица 8 – Металлические электроды для ручной электродуговой сварки.

| Тип элект- рода | Марка электрода | Коэффициент наплавки г/А-ч | Назначение электрода | Рекомендуе- мый при сварке род тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Э34 | МТ | 7 - 8 | Для сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей, толщиной 0,5-5мм | Постоянный переменный |
| Э42 | ЦМ-7 | 7 - 8 | Для сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей | Постоянный переменный |
| Э42 | СМ-11 | 7 - 8 | Для сварки средеуглеродистых и низколегированных сталей | Постоянный полярность прямая |
| Э42А | УОНИ-13/45 | 9 - 9,5 | Для сварки среднеуглеродистых и низколегированных сталей | Постоянный полярность обратная |
| Э50А | УОНИ-13/85 | 9 - 10 | Для сварки легированных сталей повышенной прочности | Постоянный полярность обратная |

Таблица 9 – Примерные режимы ручной дуговой сварки угловых швов.

| Толщина металла, мм | Диаметр электродов, мм | Сварочный ток, А |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 40 |
| 2 | 3 | 100 |
| 3 | 4 | 160 |
| 4-5 | 4 | 160 |
| 6 и более | 5 | 230 |

Основные расчеты включают:

При вычислении площади поперечного сечения шва (F) можно считать, что угловой шов в сечении представляет прямоугольный равнобедренный треугольник с катетом (К), равным толщине свариваемого металла.

, мм2;                                                             (1)

Длина шва равна суммарной длине свариваемых кромок, это две длины, две ширины и четыре высоты.

Тип и марку электродов выбирают с учетом требуемых физикомеханических свойств основного металла. При выполнении данного пункта пользуются таблицей 3. Не следует смешивать тип электрода с промышленной маркой. Например, при сварке электродами типа Э-42 предел прочности металла шва на растяжение 42 кг/мм2. Марка электрода указывает на состав покрытия (обмазки) и технологические возможности. Одному типу электродов могут соответствовать несколько марок электродов. Одни марки пригодны только для сварки в нижнем положении, другие в вертикальном, третьи – в любом положении шва; одни пригодны для сварки только малоуглеродистых сталей, другие – для сварки легированных сталей и т.д.

Диаметр электрода (d) выбирают, учитывая тип шва и толщину детали (таблица 4).

В зависимости от диаметра электрода, по той же таблице определяют величину сварочного тока (J).

Род и полярность тока указывают в зависимости от марки электрода. Если электроды позволяют применять постоянный и переменный ток, следует отдать предпочтение переменному току, как более дешевому.

Для уменьшения коробления конструкции свариваемые детали (листы) сначала соединяют прихватками – короткими швами, расположенными на расстоянии около 200 – 300 мм один от другого, а затем производят окончательную сварку. Большое значение имеет последовательность наложения шва. Швы длиной до 500 мм можно варить напроход от начала стыка до конца. Швы длиной 500-750 мм рекомендуется сваривать от середины к краям. Швы длиной более 750 мм сваривают обратно ступенчатым способом, что уменьшает коробление сварной конструкции.

Вес наплавленного металла (G) можно определить по объему шва и удельному весу металла.

кг                                                 (2)

где F – площадь поперечного сечения шва, см2;

L – общая длина швов, см;

γ – удельный вес наплавленной стали (7,8 г/см3).

Расход металлических стержней электродов (Q) определяется весом наплавленного металла (G) плюс вес электродных огарков (10%) и потери на разбрызгивание (15%).

кг                                      (3)

Общая потребность в электродах (Н) определяется с учетом того, что специальная обмазка на электроде составляет 40% от веса металлического стержня.

кг                                                     (4)

Расход электроэнергии (А) определяется по весу наплавленного металла (G), в килограммах и показателю расхода электроэнергии на расплавление 1 кг: при сварке на переменном токе 3 … 4 кВт · ч/кг, при постоянном токе 6 … 8 кВт · ч/кг.

кВт · ч;     кВт · ч.

Основное время сварки изделия определяется по формуле:

, ч                                                 (5)

где G – вес наплавленного металла в г;

α н  - коэффициент наплавки, г/А ч (таблица 3);

J – сварочный ток в амперах.

Чтобы найти техническую норму времени, необходимо к основному времени добавить время на осмотр и очистку кромок, замену электродов, осмотр оборудования, обслуживание рабочего места, отдых и т.п.

Для этого применяется коэффициент использования сварочного поста (). При работах в цехах; ; при монтажных работах . Тогда техническая норма времени:

, ч                                              (6)

6.3 Выполнение работы

- Провести определения и расчеты, указанные в разделе 2.

- Занести полученные данные в таблицу 10.

Таблица 10 – Результаты расчета.

| Тип шва | Марка и тип элект- рода | Диаметр элект- рода,мм | Род тока | Сила тока, А | Вес элект- родов, кг | Норма времени, ч | Расход энергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4 Содержание отчета

- Эскиз емкости с указанием размеров, толщины листа и типа стали (исходные данные).

- Расчеты с полными пояснениями.

- Выводы.

6.5 Вопросы для самопроверки

- На основании чего выбирают тип и вес электрода.

- Чем определяется род тока, сила сварочного тока и диаметр электрода?

- Определение нормы времени и расхода электроэнергии.

- Получение качественных покрытых электродов для ручной дуговой сварки (технология, оборудование, перспективы развития).

- Качественные электроды для ручной дуговой сварки (классификация, устройство, используемые материалы и компоненты).

- Ручная дуговая сварка (сварочная дуга, способы сварки, структура сварного шва).

- Источники питания для ручной дуговой сварки (типы, устройство, применение).

- Полуавтоматическая сварка под слоем флюса (технология, оборудование, оснастка, перспективы развития).

- Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов (технология, оборудование, оснастка, перспективы развития).

- Автоматическая сварка под слоем флюса (технология, оборудование, оснастка, перспективы развития).

- Автоматическая сварка в среде защитных газов (технология, оборудование, оснастка, перспективы развития).

- Кислородно-ацетиленовая сварка металлов (технология, оборудование, оснастка, материалы, применение).