ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1 Основные свойства материалов

1.1 НАИБОЛЕЕ ПЛОТНОУПАКОВАННАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МЕТАЛЛА

1) ОЦК

2) ГЦК

3) ГПУ

1.2 ЭЛЕМЕНТЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ХАРАКТЕРНА ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ

1) неметаллы

2) металлы

3) полуметаллы

1.3 СПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛА ОБРАЗОВЫВАТЬ РАЗНЫЕ ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

1) анизотропия

2) текстура

3) полиморфизм

1.4 НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛА В РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЗЫВАЮТ

1) ликвацией

2) анизотропией

3) текстурой

1.5 ЛИНЕЙНЫЙ ДЕФЕКТ СТРОЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ

1) дислокация

2) вакансия

3) граница зерна

1.6 РАССТОЯНИЯ (А, В, С) МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ БЛИЖАЙШИХ АТОМОВ В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКЕ НАЗЫВАЮТ

1) плотностями упаковки

2) периодами решетки

3) координационными числами

1.7 ДВОЙНИКИ, КАК ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ВИДУ

1) точечных

2) линейных

3) поверхностных

1.8 ДЕФЕКТ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КРАЙ ЛИШНЕЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ

1) вакансия

2) дислокация

3) граница блока

1.9 СВОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ СУЩЕСТВЕННО ЗАВИСЯШЕЕ ОТ ПЛОТНОСТИ ДИСЛОКАЦИЙ

1) электросопротивление

2) прочность

3) анизотропия.

1.10 РАДИУС КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ МАКСИМАЛЕН

1) KCU

2) KCV

3) KCT

1.11 ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МЕТАЛЛА С УВЕЛИЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ ЕГО ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

1) остается постоянной

2) увеличивается

3) уменьшается

1.12 ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА НОВЫХ РАВНООСНЫХ ЗЕРЕН ИЗ ДЕФОРМИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ

1) рекристаллизация

2) возврат

3) полигонизация

1.13 ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРИ НАКЛЕПЕ МЕТАЛЛА

1) не меняется

2) понижается

3) повышается

1.14 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РАВНОВЕСНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ

1) степень переохлаждения

2) степень перегрева

3) температурный гистерезис

1.15 РАЗНИЦА МЕЖДУ РАВНОВЕСНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

1) степень переохлаждения

2) степень перегрева

3) температурный гистерезис

1.16 РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ И РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

1) степень переохлаждения

2) степень перегрева

3) температурный гистерезис

1.17 ДЕФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ПРОВОДЯТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ

1) остаточной

2) холодной

3) горячей

1.18 МЕТАЛЛ  А  ИМЕЕТ ОЦК РЕШЕТКУ,  В – ГЦК,  С – ГПУ. НАИМЕНЕЕ ПЛАСТИЧНЫМ ИЗ НИХ БУДЕТ

1) А

2) В

3) С

1.19 ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВОВ 1) (0,3 – 0,4) Тпл

2) (0,7 – 0,75) Тпл

3) (0,1 – 0,2) Тпл

1.20 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРЕН МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ОТНОСИТСЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

1) алитирование

2) модифицирование

3) легирование

1.21 ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА НОВЫХ РАВНООСНЫХ ЗЕРЕН ИЗ ДЕФОРМИРОВАННЫХ

1) возврат

2) рекристаллизация

3) полигонизация

1.22 ИЗЛОМ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

1) усталостный

2) хрупкий

3) вязкий

1.23 ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ВЫЗВАННОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ

1) отдых

2) полигонизация

3) наклеп

1.24 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАКЛЕПАННОГО МЕТАЛЛА

1) отдых

2) возврат

3) рекристаллизационный отжиг

1.25 С УВЕЛИЧЕНИЕМ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ СТЕПЕНЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

1) не изменяется

2) возрастает

3) убывает

2 Основы теории сплавов

2.1 ФАЗА ФОРМИРУЮЩАЯСЯ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ ПРИ НЕОГРАНИЧЕННОЙ РАСТВОРИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ В ЖИДКОМ И ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ

1) химическое соединение

2) твердый раствор замещения

3) твердый раствор внедрения

2.2 ТОЧКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НАЧАЛУ РАВНОВЕСНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СПЛАВА ЛЕЖИТ НА ЛИНИИ

1) ликвидус

2) солидус

3) сольвус

2.3 ТОЧКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОНЦУ РАВНОВЕСНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СПЛАВА ЛЕЖИТ НА ЛИНИИ

1) ликвидус

2) солидус

3) сольвус

2.4 КООРДИНАТЫ КРИВЫХ ОХЛАЖДЕНИЯ СПЛАВОВ 1) температура – концентрация

2) температура – время

3) концентрация – время

2.5 СПЛАВ, ОБЛАДАЮЩИЙ ЛУЧШИМИ ЛИТЕЙНЫМИ СВОЙСТВАМИ

1) доэвтектический

2) эвтектический

3) твердый раствор

3 Железоуглеродистые сплавы

3.1 ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВА, СОДЕРЖАЩЕГО 0,8 % C ПО МАССЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 900 °С

1) аустенит

2) аустенит и цементит

3) феррит и цементит

3.2 ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВА, СОДЕРЖАЩЕГО 3 %C, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 900 °С

1) аустенит

2) аустенит и цементит

3) ледебурит

3.3 СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА (ПО МАССЕ В ПРОЦЕНТАХ) В СПЛАВЕ ЭВТЕКТОИДНОГО СОСТАВА

1) 0,8

2) 2,14

3) 4,3

3.4 СТАЛЬ, ИМЕЮЩАЯ СТРУКТУРУ ПЕРЛИТ И ЦЕМЕНТИТ (ВТОРИЧНЫЙ)

1) У8А

2) сталь 0,8кп

3) У10

3.5 СТАЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ В РАВНОВЕСНОЙ СТРУКТУРЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕМЕНТИТА

1) сталь 10

2) У10А

3) У8

3.6 СВОЙСТВО ЧУГУНА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕСЯ ВО ВКЛАДЫШАХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ

1) демпферность

2) антифрикционность

3) жидкотекучесть

3.7 ЧУГУН, В КОТОРОМ ВЕСЬ УГЛЕРОД НАХОДИТСЯ В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ, И ГРАФИТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИМЕЮТ ПЛАСТИНЧАТУЮ ФОРМУ

1) серый перлитный

2) серый ферритный

3) ковкий чугун

3.8 ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩИХ > 2,14 % C, ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

1) аустенит

2) аустенит и цементит

3) ледебурит

3.9 УКАЖИТЕ (В ПРОЦЕНТАХ) СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В СПЛАВАХ, В КОТОРЫХ ПРОХОДИТ ПОЛИМОРФНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

1) 0  0,8

2) 0 – 0,02

3) 0 – 2,14

3.10 ФАЗЫ ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ ЛЕДЕБУРИТ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 900 °С)

1) феррита и аустенита

2) феррита и цементита

3) аустенита и цементита

3.11 УКАЖИТЕ МАРКУ КАЧЕСТВЕННОЙ, КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

1) сталь 30

2) Ст 3

3) У7А

3.12 КОЛЛИЧЕСТВО УГЛЕРОДА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕРРИТНОМ СЕРОМ ЧУГУНЕ В СВЯЗАННОМ СОСТОЯНИИ

1) менее 0,02 %

2) 0,8 %

3) 2,14 %

3.13 ФАЗЫ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ ЛЕДЕБУРИТ ПРЕВРАЩЕННЫЙ

1) феррита и аустенита

2) феррита и цементита

3) аустенита и цементита

3.14  МАРКА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА

1) сталь 10

2) Ст 1

3) У10

3.15  МАРКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

1) сталь 30

2) Ст 3

3) У7А

3.16  КАЧЕСТВО СТАЛИ ЗАВИСИТ ОТ

1) содержания углерода

2) содержания серы и фосфора

3) способа раскисления

3.17  СТАЛЬ, ИМЕЮЩАЯ МИНИМАЛЬНУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ

1) У10

2) сталь 10

3) Ст 3

3.18  МАРКА РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ СТАЛИ

1) У8А

2) сталь 70

3) сталь 08пс

3.19 МАРКА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

1) сталь 30

2) Ст 3

3) 30ХГТ

3.20 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШАРОВИДНОЙ ФОРМЫ ГРАФИТА В ВЫСОКОПРОЧНОМ ЧУГУНЕ

1) введение кремния

2) модифицирование

3) отжигом белого чугуна

3.21 СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В ПЕРЛИТНОМ СЕРОМ ЧУГУНЕ В СВЯЗАННОМ СОСТОЯНИИ

1) до 4 %

2) 0,8 %

3) 2,14 %

3.22 ФОРМА ГРАФИТА В ЧУГУНЕ МАРКИ КЧ30-6

1) шаровидная

2) пластинчатая

3) хлопьевидная

3.23  МАРКА УЛУЧШАЕМОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

1) У8А

2) сталь 80

3) сталь 45

3.24 ИЗМЕНЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ СВОЙСТВ СТАЛИ ПРИ ВОЗРАСТАНИИ

В НЕЙ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА

1) ухудшаются

2) улучшаются

3) не изменяются

3.25  ВРЕДНОЕ ЯВЛЕНИЕ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕННОГО

СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕСИ СЕРЫ В СТАЛИ

1) горячеломкость (красноломкость)

2) хладноломкость

3) образуются флокены

3.26  ВРЕДНОЕ ЯВЛЕНИЕ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ИЗ-ЗА СОДЕРЖАНИЯ

ПРИМЕСИ ФОСФОРА В СТАЛИ

1) горячеломкость (красноломкость)

2) хладноломкость

3) образуются флокены

3.27  МАРКА КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

1) У7

2) Ст 3

3) сталь 30

3.28  ЦИФРА В МАРКЕ СТАЛИ 30

1) содержание углерода

2) номер сплава

3) предел прочности

3.29 ЧУГУНЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕМ

1) ковкие и серые

2) высокопрочные и вермикулярные

3) белые и графитизированые

3.30 ЛУЧШУЮ ШТАМПУЕМОСТЬ ИМЕЕТ СТАЛЬ МАРКИ

1) сталь 10

2) сталь 40

3) У7

4 Термическая и химико-термическая обработка

4.1 ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПРИ НАГРЕВЕ ДОЭВТЕКТОИДНОЙ СТАЛИ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР АС1 – АС3

1) перлито-аустенитное

2) феррито-аустенитное

3) цементито-аустенитное

4.2  СТАЛЬ ИМЕЮЩАЯ БОЛЬШУЮ ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ

1) 40Х

2) 40

3) 45

4.3  СТАЛЬ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ТВЕРДОСТЬ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ

1) Ст 0

2) Сталь 60

3) У9

4.4 ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА СТАЛИ У7 ПОД ЗАКАЛКУ

1) Ас1 + (30 – 50 °С)

2) Ас2 + (30 – 50 °С)

3) Ас3 + (30 – 50 °С)

4.5 СТРУКТУРА ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛИ 35

1) мартенсит

2) мартенсит, аустенит остаточный

3) мартенсит, аустенит остаточный, цементит вторичный

4.6 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ПРИ КОТОРОЙ СТАЛЬ НАГРЕВАЮТ

ВЫШЕ ЛИНИИ “АС3”, ВЫДЕРЖИВАЮТ И ОХЛАЖДАЮТ НА ВОЗДУХЕ

1) полный отжиг

2) нормализация

3) полная закалка

4.7 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ПРИ КОТОРОЙ СТАЛЬ НАГРЕВАЮТ ВЫШЕ ЛИНИИ “АС3”, ВЫДЕРЖИВАЮТ И ОХЛАЖДАЮТ С ПЕЧЬЮ

1) полный отжиг

2) нормализация

3) полная закалка

4.8 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ПРИ КОТОРОЙ СТАЛЬ НАГРЕВАЮТ ВЫШЕ ЛИНИИ “АС3”, ВЫДЕРЖИВАЮТ И ОХЛАЖДАЮТ СО СКОРОСТЬЮ ВЫШЕ КРИТИЧЕСКОЙ

1) полный отжиг

2) нормализация

3) полная закалка

4.9 СТРУКТУРА ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛИ У13

1) мартенсит

2) мартенсит, аустенит остаточный

3) мартенсит, аустенит остаточный, цементит вторичный

4.10  ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЦЕМЕНТУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

1) отжиг

2) неполная закалка, низкий отпуск

3) полная закалка

4.11 СТРУКТУРА, КОТОРАЯ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ АУСТЕНИТА ПРИ МАЛЫХ СТЕПЕНЯХ ЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

1) мартенсит

2) перлит

3) троостит

4.12  ДИФФУЗИОННОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

1) мартенситное

2) бейнитное

3) перлитное

4.13  МАРТЕНСИТ ОТПУСКА ОБРАЗУЕТСЯ

1) 150 – 200 °С

2) 350 – 450 °С

3) 500 – 600 °С

4.14 ТРООСТИТ ОТПУСКА ОБРАЗУЕТСЯ

1) 150 – 200 °С

2) 350 – 450 °С

3) 500 – 600 °С

4.15 СОРБИТ ОТПУСКА ОБРАЗУЕТСЯ

1) 150 – 200 °С

2) 350 – 450 °С

3) 500 – 600 °С

4.16 САМАЯ ТВЕРДАЯ ФЕРРИТО-ЦЕМЕНТИТНАЯ СМЕСЬ

1) перлит

2) троостит

3) сорбит

4.17 АЗОТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ ПОВЫШАЕТ

1) износостойкость

2) ударную вязкость

3) относительное удлинение

4.18 ПРОЦЕСС НАЗЫВАЮТ ТЕРМИЧЕСКИМ УЛУЧШЕНИЕМ

1) закалку с последующим высоким отпуском

2) закалку с последующим низким отпуском

3) нормализацию

4.19 ВИД ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В НАГРЕВЕ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ НИЖЕ ЛИНИИ АС1

1) неполный отжиг

2) отпуск

3) нормализация

4.20 СКЛОННОСТЬ АУСТЕНИТНОГО ЗЕРНА К РОСТУ УЧИТЫВАЕТСЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1) горячей обработки

2) улучшения

3) химико-термической

5. Легированные стали и сплавы

5.1 НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ ИМЕЮТ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1) менее 2,5 %

2) менее 10 %

3) менее 15 %

5.2 СРЕДНЕЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ ИМЕЮТ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1) менее 2,5 %

2) менее 10 %

3) менее 15 %

5.3 ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ, ИМЕЮТ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1) менее 2,5 %

2) менее 10 %

3) более 10 %

5.4 ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕГИРОВАНИЯ

КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

1) Cr

2) W

3) Cu

5.5 БЫСТОРЕЖУЩИЕ СТАЛИ ЛЕГИРУЮТ  ОСНОВНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ

1) Cr

2) W

3) Cu

5.6 ЗНАЧЕНИЕ БУКВЫ “А” В МАРКЕ СТАЛИ 38ХН3А

1) содержание алюминия

2) содержание азота

3) высококачественная

5.7 ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРЫ “6” В МАРКЕ СТАЛИ Р6М5

1) содержание “Со”

2) содержание “W”

3) скорость резания

5.8 МАРКА ЦЕМЕНТУЕМОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

1) 15Х

2) ХВГ

3) 45Х

5.9 МАРКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

1) 10ХСНД

2) ХВГ

3) 12Х17

5.10 МАРКА РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

1) 20Х

2) 45ХН

3) 50С2

5.11 МАРКА УЛУЧШАЕМОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

1) 60С2ХФА

2) 20ХГТ

3) 38ХН3МФА

5.12 МАРКА КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ

1) 12Х18Н9Т

2) 20Х

3) 50С2

5.13 МАРКА ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ

1) 20Х

2) 20Х23Н13

3) 50С2

5.14 ПРЕДЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРА И СЕРЫ В

КАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ

1) менее 0,035 %

2) менее 0,025 %

3) менее 0,05 %

5.15  ПРЕДЕЛ ОГРАНИЧЕНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРА И СЕРЫ В

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ

1) менее 0,035 %

2) менее 0,025 %

3) менее 0,05 %

5.16 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГО

ИНСТРУМЕНТА

1) У13

2) 13Х

3) ХВСГ

5.17 МАРКА НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

1) 12ХГ2МТР

2) 12Х18Н9Т

3) 50С2

5.18 ПЕРВАЯ БУКВА В МАРКАХ ШХ15, ШХ15СГ, ШХ15-Ш

1) назначение

2) способ производства

3) содержание легирующего элемента

5.19 МАРКА АВТОМАТНОЙ СТАЛИ

1) 70С3А

2) А30

3) 16Г2АФ

5.20 СТАЛЬ, УСТОЙЧИВАЯ К ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ ПРИ

ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 550 °С

1) жаропрочная

2) жаростойкая

3) коррозионно-стойкая

6. Цветные металлы и сплавы на их основе

6.1 НАЗВАНИЕ СПЛАВОВ МЕДИ С ЦИНКОМ

1) бронзы

2) латуни

3) мельхиоры

6.2 МЕДНЫЕ СПЛАВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА, НЕ ДАЮЩЕГО ИСКРЫ

1) морские латуни

2) бериллиевые бронзы

3) мельхиоры

6.3 МАРКА ЛИТЕЙНОЙ ЛАТУНИ

1) Л90

2) ЛО70-1

3) ЛЦ10

6.4 МАРКА ОДНОФАЗНОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЛАТУНИ

1) Л90

2) ЛО70-1

3) Л60

6.5 НАЗОВИТЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО МОДИФИЦИРУЮТ

1) дуралюмины

2) силумин

3) магналии

6.6  ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, КОТОРОЙ ПОДВЕРГАЮТ СПЛАВ Д16

1) старение

2) закалка с последующим старением

3) отжиг

6.7  УПРОЧНЯЮТ БОЛЬШИНСТВО МАГНАЛИЕВ

1) термообработкой

2) модифицированием

3) деформацией

6.8  СПЛАВЫ АЛЮМИНИЯ С ... НАЗЫВАЮТ СИЛУМИНАМИ

1) медью

2) магнием

3) кремнием

6.9 АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ОТНОСЯТСЯ К ДЕФОРМИРУЕМЫМ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМ

1) дуралюмины

2) силумины

3) магналии

6.10 АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ

1) дуралюмин

2) силумин

3) магналий

6.11 ЛИТЕЙНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

1) дуралюмины

2) силумины

3) магналии

6.12 МАРКА ЛИТЕЙНОЙ ЛАТУНИ

1) Л90

2) ЛЦ10

3) ЛС59-1

6.13 МАРКА ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЛАТУНИ

1) Л90

2) ЛЦ10

3) БрО10

6.14 АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ ПРИ БОЛЬШИХ ДАВЛЕНИЯХ И СРЕДНИХ СКОРОСТЯХ ВРАЩЕНИЯ

1) Б88

2) БрО10Ф1

3) ЛЦ16К4

6.15 КОЛИЧЕСТВО ЦИНКА СОДЕРЖАЩЕЕСЯ В ОДНОФАЗНЫХ

ЛАТУНЯХ

1) более 39 %

2) менее 39 %

3) более 46 %

6.16 МЕТАЛЛ, ГОРЯЩИЙ В ПРИСУТСТВИИ ВОДЫ

1) алюминий

2) магний

3) медь

6.17 СПЛАВЫ МЕТАЛЛА, ИМЕЮЩИЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ ХИМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ

1) алюминия

2) железа

3) титана

6.18 МЕТАЛЛ, СПОСОБНЫЙ ПОГЛОЩАТЬ ГАЗЫ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

1) алюминий

2) медь

3) титан

6.19 ЦЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ МЕДИ В СОСТАВ БАББИТОВ

1) образование твердых включений

2) образование твердой матрицы

3) устранение ликвации по плотности

6.20 МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПОДШИПНИКОВ (ОПОР) СКОЛЬЖЕНИЯ

1) демпферные

2) антифрикционные

3) текстурированные

7. Неметаллические материалы и выбор материала для конкретного назначения

7.1 ПРОСТЫМИ ПЛАСТМАССАМИ НАЗЫВАЮТ

1) полимеры без добавок

2) полимеры и наполнители

3) полимеры и стабилизаторы

7.2 В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы

2) наполнители

3) пластификаторы

7.3 В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы

2) наполнители

3) пластификаторы

7.4 В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ХРУПКОСТИ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы

2) наполнители

3) пластификаторы

7.5 В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы

2) наполнители

3) пластификаторы

7.6 ОТВЕРДИТЕЛИ ДОБАВЛЯЮТ В ПЛАСТМАССЫ

1) термопластичные

2) термореактивные

3) во все виды пластмасс

7.7 ПЛАСТМАССЫ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1) термопласты

2) термореактопласты

3) разницы нет

7.8 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ЗАКАЛКЕ С НАГРЕВОМ Т.В.Ч. ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ

1) отжиг

2) улучшение

3) нормализация

7.9 УСТРАНЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТА В СТРУКТУРЕ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ИЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

1) увеличение скорости охлаждения

2) обработка стали холодом

3) устранить А ост. Невозможно

7.10 ТЕРМОПЛАСТ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ВОДОЙ (ПОГЛОЩАЕТ ВЛАГУ)

1) полиэтилен

2) полипропилен

3) полиамид

7.11 ЗАКАЛОЧНАЯ СРЕДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

1) вода 20 0С

2) 5 % NaCl в воде

3) минеральное масло

7.12 НАЗОВИТЕ МАТЕРИАЛ С МАКСИМАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ

1) сплавы титана

2) сплавы алюминия

3) термореактопласты со стеклянными волокнами

7.13 ОСНОВОЙ ПОЛИАМИДНОГО КЛЕЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1) термопласты

2) термореактопласты

3) термореактопласты с порошковыми наполнителями

7.14 НАЗОВИТЕ КЛЕИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ СДВИГЕ

1) фенолформальдегидные

2) кремнийорганические

3) полиамидные

7.15 НАЗОВИТЕ КЛЕИ, ИМЕЮЩИЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ

1) фенолформальдегидные

2) кремнийорганические

3) полиамидные

7.16 МАТЕРИАЛ ИДУЩИЙ НА ИЗГОТАВЛЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ СМАЗКИ

1) фторопласт-4

2) полиэтилен

3) фторопласт-3

7.17 МАТЕРИАЛ, ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОВ

1) фторопласт-4

2) полиэтилен

3) фторопласт-3

7.18 ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ “СТАРЕНИИ” КЛЕЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1) упрочнение

2) охрупчивание

3) разупрочнение

7.19 РЕЗИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОН-НЫХ  РЕЗИН

1) неполярные каучуки

2) полярных каучуков

3) наирит

7.20 НАЗОВИТЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКУЮ РЕЗИНУ

1) неполярные каучуки

2) полярных каучуков

3) наирит