2 Темірбетон құрылымдарын тотығудан                                 қорғау жолдарын дайындау

2.1 Сабақтың мақсаты

Темірбетон құрылымдарын тотығудан қорғау үшін лак сыр материалдарын таңдау.

2.2 Теориялық мәліметтер

Лак сырлы жабындар темірбетон құрылымдарын коррозиядан қорғаудың ең көп тараған қосалқы шараларының қатарына кіреді. Олардың түрлері:

| - алкидті; | - кремний-органикалық; |
| --- | --- |
| - майлы; | - эпоксидті; |
| - нитроцеллюлозды; | - перхлорвинилді; |
| - полимерцементті; | - хлоркаучукті; |
| - органикалық силикатты; | - хлорсульфитталған полиэтилен; |
| - поливинилацетатты; | - хлорнаиритті; |
| - бутадиенстирольды; | - тиоколды. |

Лак сырлы жабындар екі түрге бөлінеді: атмосфераға берік  (а – ашық ауаға берік; ан – қалқа астында) және ішкі жұмыстар үшін (п – бөлмелерде). Сонымен қатар, олар басқа да қасиеттерге ие, жобалау нормаларында оларды индекстермен белгілейді:

| х – химиялық берік; | щ – сілтіге берік; |
| --- | --- |
| в – суға берік; | б – бензинге берік; |
| м – майға берік; | т – термотұрақты; |
| к – қышқылға берік; | тр – сызатқа берік. |

Лак сырлы жабын жүйесіне келесі қабаттар жатады:

- астарлама қабаты;

- жабын қорғау қабаттары.

Лак сырлы жабынның бір қабатының қалыңдығы жағу тәсіліне байланысты, көбінде 15-30 мкм. Лак сырлы қабатты жағудың келесі түрлері бар:

- пневматикалық;

- ауасыз;

- қолмен.

Жалпы қалыңдық жобалау нормаларына сәйкес белгіленеді, 0.1-0.25 мм мөлшерде, яғни 100-250 мкм. Жағылу қабаттарының саны сегізгі дейін жетуі мүмкін.

Екінші қабат тек бірінші жағылған қабат толық кепкеннен кейін ғана жағылады; кебу уақыты  1 сағаттан 72 сағатқа дейін.

Қорғау қабатын таңдау қарастырылған варианттарды технико-экономикалық салыстырудан кейін жүргізіледі.

2.3 Есеп № 5

Темірбетон құрылымдарын коррозиядан қорғау үшін лак сырлы материалдардың үш вариантын таңдау.

2.3.1 Есепті шығару әдістемесі

Алдымен 13-кесте [1] бойынша ортаның түрі мен жегі әсерінің дәрежесіне сәйкес жабын тобын және оның қалыңдығын анықтайды. Содан кейін 3-қосымшадан [1] жабын тобына сәйкес лак сырлы материалдардың үш вариантын таңдайды.  Таңдалған варианттарды кесте түрінде көрсету керек (мысалды қараңыз).

2.3.2 Мысал

2.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

1. Орта түрі – газ түріндегі.

2. Жегі әсерінің дәрежесі – орта жегі.

3. Құрылым қалқа астында пайдаланылады.

2.3.2.2 Шешімі

13-кесте бойынша жабын тобы мен оның қалыңдығын қарапайым лак сырлы жабын үшін анықтаймыз: III**/0.15-0.2.

ІІІ топ бойынша 3-қосымшадан лак сырлы материалдардың үш вариантын таңдаймыз, төменде 1-ші кестеде көрсетілген. Құрылым қаңқа астында пайдаланылатындықтан ан индексті жабын таңдаймыз.

Кесте 1 - Темірбетон құрылымдарын коррозиядан қорғау үшін лак сырлы материалдар

| Ва-ри-ант но-мері | Үлдір жасау үлгісі бойынша лак сырлы материалдарға сипаттама | Материал маркасы және нормативтік құжат | Оның беріктігін сипаттай-тын жабын индексі | Темірбетон құрылымдарындағы жабындарды қолдану шарты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кремнийорганикалы | Эмаль КО-198 қолданымдағы НҚ бойынша | ан | Сұйытылған сырман астарлау |
| 2 | Полиуретанды | Эмаль УР-175 қолданымдағы НҚ бойынша | ан | Астарлама бетіне УР-19 лакпен жабылады |
| 3 | Перхлорвинилді және винилхлорид полимерлестерінде | Эмаль КО-1100 қолданымдағы НҚ бойынша | ан | Астарлама бетіне ХВ-784, ХС-76 лактарымен және ПВАЦ сырларының бетіне жағылады |

2 тапсырманы орындау үшін 1 тапсырмадағы нұсқауды қолданыңыз.

Қолданатын әдебиеттер

1. ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

6. СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7