Тапсырма 3

Топырақтың темірбетон іргетасына агрессивтілік дәрежесін анықтау және іргетасты қорғау тәсілдерін дайындау

3.1 Сабақтың мақсаты

Топырақтағы су деңгейінен жоғары топырақтың темірбетон іргетасына агрессивтілік дәрежесін анықтау және іргетасты қорғау тәсілдерін дайындау.

3.2 Теориялық мәліметтер

Топырақтың іргетасқа қатысты агрессивтілігі 1 кг топырақта сульфаттың немесе хлоридтің мөлшерімен (мг) анықталады. Темірбетон іргетасқа жегі әсерінің дәрежесі ылғалдылық аумағына және ылғал өткізбеушілік қасиеті бойынша бетонның маркасына байланысты.Бұл марка бетонның фильтрация коэффициентімен kf (см/с) анықталады.

Қорғау тәсілі пайдалану жағдайы, массивтілігі, дайындау және тұрғызу технологиясына байланысты таңдалады.

Іргетатың бүйір беттері үшін мастикалық, желімдеу, қаптайтын (футеровкалы) жабындар қолданады.

Іргетастың табаны үшін қалыңдығы 100-150 мм қатты жер жарып шыққан жыныстар шағылын пайдаланды, оның үстіне оқшаулағыш қабатын орналастырады. Қышқылды ортада оқшаулағыш қабатты қышқылға берікті асфальттан дайындайды. Күшті жегі ортада асфальттың үстіне екі қабат орама оқшаулағыш төсеп, қайтадан бір қабат асфальт төсейді. Орта жегілі сульфаттық ортада шағыл тастың үстіне ыстық битум құйылады, содан кейін сульфатқа берік ерітінді, бетон немесе асфальт қабатымен жабады.

Қадаларды қорғау механикалық берік жабындармен жүргізіледі, көбіне битуммен немесе таскөмірлі қабатпен сіңіреді. Сіңіру алдында оларды жылытады немесе органикалық ерітінділермен араластырады. Қадалар үшін бетонның маркасы W6-дан кем болмауы керек. Сульфаттық ортада сульфатқа берікті бетоннан дайындалған қадалар қолданылуы керек.

Іргетастар ғимарат еденінен 300 мм-ден кем емес жоғары болуы керек. Іргетас пен еденнің изоляциясы тұтас болуы керек. Оқшаулағыш қабаты іргетас маңында жоғары қайырылады. Бұл әсіресе еденге агрессивтік ерітінділер төгілетін ғимараттарда өте маңызды.

3.3 Есеп № 6

Топырақтағы су деңгейінен жоғары топырақтың темірбетон іргетасына агрессивтілік дәрежесін анықтау және іргетасты қорғау тәсілін дайындау.

3.3.1 Есепті шығару әдістемесі

1. Фильтрация коэффициенті kf  байланысты ҚНжЕ [1] 1-кестеден су өткізбеушілігі бойынша бетонның маркасы анықталады.

2. Бетонның тұтқырлығының түрі бойынша , ылғалдылық аумағы бойынша, су өткізбеушілігі бойынша, 1 кг топырақтағы агрессивтілік көрсеткіші бойынша ҚНжЕ  [1] 4-кестесі бойынша темірбетон құрылымдарына топырақтың жегі әсері дәрежесін анықтаймыз.

3. ҚНжЕ [1] 5-қосымшасы бойынша және 2.34 п. сәйкес қорғау жабындарының түлері:

- әлсіз жегі ортада – битумды-латексті эмульсиялар; суық немесе ыстық  битум жабыны;

- орташа жегі ортада – суық немесе ыстық  битум жабыны, суық немесе ыстық асфальттік  мастика;

- күшті жегі ортада – полимерные покрытия на основе лака ХП-734 лактің негізіндегі полимерлі жабындар, термореактивті смола негізіндегі полимерерітінділер.

3.3.2 Мысал

3.3.2.1 Бастапқы берілгендер

1. Бетонның фильтрация коэффициенті kf = 4·10-10 см/с.

2. Топырақтың агрессивтілік көрсеткіштері, мг/кг:

- сульфаттар 850

- хлоридтер 430

3. Бетон үшін тұтқырлық түрі – МСТ 10178-76 бойынша портландцемент.

4. Ылғалдылық аумағы – ылғалды.

3.3.2.2 Шешімі

ҚНжЕ [1] 1-ші кестеден фильтрация коэффициенті 1·10-10 ÷ 6·10-10 см/с бойынша, бетон өткізгіштігі өте төмен екенін анықтаймыз (шартты белгісі – О, су өткізбеушілігі бойынша маркасы W8).

Бетонның тұтқырлығының түрі бойынша  (ГОСТ 10178 – 76 бойынша  портландцемент), ылғалдылық аумағы бойынша (ылғалды) суөткізбеушілігі бойынша W8 маркалы бетон үшін 1 кг топырақтағы сульфаттың агрессивтілік көрсеткішін анықтаймыз. Ол үшін 4-кестедегі [1] көрсеткіштерді 1,7 коэффициентке көбейтеміз (4 кестедегі 2-ескертуді қараңыз). Сульфаттың берілген көрсеткішін  (850 мг/м3) кестелік көрсеткішпен салыстырып (250·1,7=425 мг/м3 ÷ 500·1,7=850 мг/м3), жегі әсерінің дәрежесі әлсіз жегі екенін анықтаймыз.

Содан кейін хлоридтердің қосынды мөлшерін және 4-кестенің 1-қосымшасына сәйкес оларға келтірілген сульфаттарды анықтаймыз: 430+0,25·850=642,5 мг/м3. Бұл сан бойынша хлоридтердің мөлшері 500 ÷ 5000 мг/м3 бойынша жегі дәрежесі орташа жегі екенін анықтаймыз.

Яғни темірбетон іргетасқа топырақтың жегі әсері орташа жегілі.

ҚНжЕ [1] 5-қосымшасы бойынша және 2.34 п. сәйкес орташа жегі ортасында іргетасты қорғау үшін суық немесе ыстық  битум жабынын таңдаймыз.

кесте 1 -  есептер үшін бастапқы мәліметтер

| № нұсқа | бетонның фильтрация коэффициентімен kf (см/с) | Топырақтың агрессивтілік көрсеткіштері, мг/кг |  | Бетон үшін тұтқырлық түрі | Ылғалдылық аумағы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сульфаттар | хлоридтер |  |  |
| 1 | 1·10-10 | 850 | 430 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | құрғақ |
| 2 | 7·10-10 | 700 | 600 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | Қалыпты орта |
| 3 | 5·10-10 | 6000 | 7300 | Сульфатка төзімді портландцемент | Қалыпты орта |
| 4 | 6·10-9 | 750 | 530 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | ылғалды |
| 5 | 4·10-10 | 670 | 350 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | ылғалды |
| 6 | 2·10-9 | 3030 | 4500 | Сульфатка төзімді портландцемент | құрғақ |
| 7 | 1·10-9 | 1200 | 700 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | Қалыпты орта |
| 8 | 3·10-10 | 600 | 300 | МСТ 10178-76 бойынша портландцемент | құрғақ |
| 9 | 5·10-10 | 1500 | 3000 | Сульфатка төзімді портландцемент | ылғалды |
| 10 | 2·10-10 | 900 | 3000 | Сульфатка төзімді портландцемент | ылғалды |

Қолданатын әдебиеттер

1. ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

6. СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7