Тапсырма 3

Топырақтың темірбетон іргетасына агрессивтілік дәрежесін анықтау және іргетасты қорғау тәсілдерін дайындау

Есеп № 1

Топырақтағы су деңгейінен жоғары топырақтың темірбетон іргетасына агрессивтілік дәрежесін анықтау және іргетасты қорғау тәсілін дайындау.

3.3.1 Есепті шығару әдістемесі

1. Фильтрация коэффициенті kf  байланысты ҚНжЕ [1] 1-кестеден су өткізбеушілігі бойынша бетонның маркасы анықталады.

2. Бетонның тұтқырлығының түрі бойынша , ылғалдылық аумағы бойынша, су өткізбеушілігі бойынша, 1 кг топырақтағы агрессивтілік көрсеткіші бойынша ҚНжЕ  [1] 4-кестесі бойынша темірбетон құрылымдарына топырақтың жегі әсері дәрежесін анықтаймыз.

3. ҚНжЕ [1] 5-қосымшасы бойынша және 2.34 п. сәйкес қорғау жабындарының түлері:

- әлсіз жегі ортада – битумды-латексті эмульсиялар; суық немесе ыстық  битум жабыны;

- орташа жегі ортада – суық немесе ыстық  битум жабыны, суық немесе ыстық асфальттік  мастика;

- күшті жегі ортада – полимерные покрытия на основе лака ХП-734 лактің негізіндегі полимерлі жабындар, термореактивті смола негізіндегі полимерерітінділер.

3.3.2 Мысал

3.3.2.1 Бастапқы берілгендер

1. Бетонның фильтрация коэффициенті kf = 4·10-10 см/с.

2. Топырақтың агрессивтілік көрсеткіштері, мг/кг:

- сульфаттар 850

- хлоридтер 430

3. Бетон үшін тұтқырлық түрі – МСТ 10178-76 бойынша портландцемент.

4. Ылғалдылық аумағы – ылғалды.

3.3.2.2 Шешімі

ҚНжЕ [1] 1-ші кестеден фильтрация коэффициенті 1·10-10 ÷ 6·10-10 см/с бойынша, бетон өткізгіштігі өте төмен екенін анықтаймыз (шартты белгісі – О, су өткізбеушілігі бойынша маркасы W8).

Бетонның тұтқырлығының түрі бойынша  (ГОСТ 10178 – 76 бойынша  портландцемент), ылғалдылық аумағы бойынша (ылғалды) суөткізбеушілігі бойынша W8 маркалы бетон үшін 1 кг топырақтағы сульфаттың агрессивтілік көрсеткішін анықтаймыз. Ол үшін 4-кестедегі [1] көрсеткіштерді 1,7 коэффициентке көбейтеміз (4 кестедегі 2-ескертуді қараңыз). Сульфаттың берілген көрсеткішін  (850 мг/м3) кестелік көрсеткішпен салыстырып (250·1,7=425 мг/м3 ÷ 500·1,7=850 мг/м3), жегі әсерінің дәрежесі әлсіз жегі екенін анықтаймыз.

Содан кейін хлоридтердің қосынды мөлшерін және 4-кестенің 1-қосымшасына сәйкес оларға келтірілген сульфаттарды анықтаймыз: 430+0,25·850=642,5 мг/м3. Бұл сан бойынша хлоридтердің мөлшері 500 ÷ 5000 мг/м3 бойынша жегі дәрежесі орташа жегі екенін анықтаймыз.

Яғни темірбетон іргетасқа топырақтың жегі әсері орташа жегілі.

ҚНжЕ [1] 5-қосымшасы бойынша және 2.34 п. сәйкес орташа жегі ортасында іргетасты қорғау үшін суық немесе ыстық  битум жабынын таңдаймыз.