Тапсырма 5

Болат құрылымдарды коррозиядан қорғау үшін лак сырлы жамылғы варианттарын таңдау

5.1 Сабақтың мақсаты

Болат құрылымдарды коррозиядан қорғау үшін лак сырлы жамылғы материалдарын таңдау.

5.2 Теориялық мәліметтер

№ 2 практикалық сабаққа сәйкес.

5.3 Есеп № 8

Болат құрылымдарды коррозиядан қорғау үшін лак сырлы материалдардың үш вариантын таңдау.

5.3.1 Есепті шығару әдістемесі

Алдымен 29-кесте [1] бойынша 15-анықтама қосымшадан жабын тобы мен оның индексін анықтайды; астарлау қабатымен қоса есептегендегі жабу қабаттарын және жалпы қалыңдығын анықтайды, мкм-мен.

15-қосымшадан жабын тобына байланысты лак сырлы материалдардың үш вариантын таңдайды. Таңдалған варианттарды кесте түрінде көрсетеді (мысалды қараңыз).

5.3.2 Мысал.

5.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

1. Орта түрі – газ түріндегі.

2. Жегі әсерінің дәрежесі – күшті жегі.

3. Құрылым ашық ауада орналасқан.

4. Құрылым материалы – көміртекті болат.

5.3.2.2 Шешімі

29-кесте [1] бойынша жабын тобын және оның сипаттамаларын анықтаймыз  IVх – 5 (130)5,6:

IV – жабын тобы;

х – химияға тұрақты;

5 – жабу қабаттарының саны;

130 – астарлау қабатын қоса есептегендегі қабат қалыңдығы, мкм;

5,6 – ескерту.

Кесте 2 – Болат құрылымдарды коррозиядан сақтау үшін лак сырлы материалдар

| Ва-ри-ант номері | Үлдір жасау үлгісі бойынша лак сырлы материалдарға сипаттама | Материал маркасы және нормативтік құжат | Оның беріктігін сипаттайтын жабын индексі | Жабындарды қолдану шарты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перхлорвинилді және винилхлорид полимерлестерінде | ХВ-785 эмальдері МСТ 7313 бойынша 5 қабат | х | ХС-010, ХС-068, ХВ-050 астарламалары бойынша салынады |
| 2 | Эпоксидті | Эмаль ЭП-575 қолданымдағы НҚ бойынша 4 қабат | х | Астарламасыз немесе ЭП-057 немесе АК-070 астарламасы бойынша салынады |
| 3 | Сондай | Эмаль ЭП-5116 қолданымдағы НҚ бойынша | х | Құммен өңделген бет бойынша немесе ЭП-057 астарламасы бойынша салынады |

Содан кейін 15-қосымшадан IV топ бойынша лак сырлы материалдардың үш вариантын таңдаймыз, ол 2-кестеде көрсетілген.  24-кестенің [1] берілгендері бойынша химияға тұрақты жабын ұсынылатындықтан х индексті варианттарды таңдаймыз.

Қолданатын әдебиеттер

1. ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

6. СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7