10 Болат құрылымардың иілген элементтерін коррозиялық тозуын ескере отырып есептеу

10.1 Сабақтың мақсаты

Коррозиялық тозуды ескере отырып болат құрылымдардың иілген элкементтерінің көтергіштік қабілетін тексеру.

10.2 Теориялық мәліметтер

Иілген элкементтерінің көтергіштік қабілетін тексеру төмендегі формула бойынша жүргізіледі

σ = М/Wef  ≤ Ry∙d,                                                (9)

мұндағы М – есептік иілу моменті;

Wef – коррозиялық тозуды ескергендегі кедергі моменті (6) формула бойынша анықталады.

Жұмыс жағдай коэффициенті d созылған және сығылған элементтерді есептеулер тәрізді қабылданады (№ 9 практикалық сабақты қараңыз).

10.3 Есеп № 15

Коррозиялық тозуды ескере отырып қоставрлы арқалықтың көтергіштік қабілетін тексеру.

10.3.1 Есепті шешу әдістемесі

Көтергіштік қабілетін тексеру (9) формула бойынша жүргізіледі.

10.3.2 Мысал

10.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

Арқалықтың қимасы МСТ 8239-72 бойынша I30 қоставрдан дайындалған; коррозиялық тозу біркелкі, 3.5 мм-ге тең; есептік иілу моменті М = 60 кН∙м; материал – болат С235.

10.3.2.2 Шешімі

Есептік кедергі моментін  табамыз.  МСТ 8239-72 сәйкес коррозиялық тозуды ескермегендегі I30 қоставрдың  Wo = 472 см3. 4-кесте бойынша коэффициент KSW = 0.22; коррозияның ену шамасы

* = /2 = 3.5/2 = 1.75 мм.

Wef = (1 – KSW∙Δ*)∙Wo = (1 – 0.22∙1.75)∙472 = 290 см3.

Көтергіштік қабілетін (9) формула бойынша тексереміз:

σ =  = 20.7 кН/см2 = 207 МПа < Ry∙γd = 235∙1 = 235 МПа.

Арқалықтың көтергіштік қабілеті қамтамасыз етілген.

Кесте 9 –№ 10, 12, 15 есептер үшін бастапқы мәліметтер

| Вариант номері | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | [18 | I20 | [22 | I27 | [24 | I36 | [30 | I40 | [36 | I50 |
| Коррозия-лық тозу, Δ, мм | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 |
| Момент, кН∙м | 28 | 38 | 30 | 78 | 50 | 140 | 65 | 180 | 110 | 320 |
| Материал | болат С235 |  |  |  |  | болат С245 |  |  |  |  |

ӘДЕБИЕТТЕР

1 ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3 Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4 Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.

5 Беленя Е.И. Металлические конструкции. Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1985. – 560 с.

6 СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7 Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) / Укрниипроектстальконструкция. – М.: Стройиздат, 1989. – 159 с.