11 Ағаш құрылымдарға  биологиялық ортаның агрессивтілік дәрежесін анықтау және оларды қорғау тәсілдерін дайындау

11.1 Сабақтың мақсаты

[1] сәйкес ағаш құрылымдарына биологиялық агенттердің (ағашты бұзатын саңырауқұлақтар) жегі әсерінің дәрежесін анықтау.

11.2 Теориялық мәліметтер

Биологиялық коррозияны ұлғайтушы басты фактор ағаштың атмосфералық жауын-шашыннан немесе конденсациялық ылғалдауы.  Көбінде биологиялық коррозияға ұшырайтындар:

- құрылымдардың басқа материалдармен түйісетін жерлеріндегі тірек бөліктері (таспен, бетонмен, болатпен);

- еденнің кешеуілдері мен тақтайлары;

- терезе және есіктің блоктарының қораптары;

- цоколь элементтері;

- ашық ауада пайдаланылатын құрылымдар (көпірлер, ЭБЖ тіректері, ұстындар, қадалар, градирнялар, жағалау имараттары).

Ағаш элементтер  топырақпен түйіске жерлерде (діңгектер) және су деңгейі ауыспалы өзгеретін жерлерде (көпір қадалары) бұзылады.

Ағашты биологиялық коррозиядан конструктивтік және химиялық тәсілдермен қорғайды. Конструктивтік тәсілдер ''Ағаш және пластмасса құрылымдары'' курсында қарастырылады. Химиялық тәсілдер:

1. Антисептикалық (суда еритін антисептиктармен немесе антисептикалық пасталармен). Антисептиктардың құрамына фторлы натрий, кремний-фторлы аммоний, хромқышқылды натрий және калий, күкіртқышқылды мыс, бор қышқылы және т.б. Беттік өңдеу немесе "жылыту  –  суық ванна" тәсілімен сіңдіру қолданылады.

2. Консервілеу (қиыншайылатын суда еритін немесе майлы антисептиктармен). Күшті жегі ортада қолданылады. Антисептиикалық тәсілга қарағанда сіңіру тереңдігі үлкен. Сіңдіру тәсілдері: "жылыту  –  суық ванна", ағашты алдын-ала жылытып алып цилиндрларда қысым астында.

3. Лаксырлы материалдармен жабу. Ылғалға берік лаксырлы жабындар қолданылады (пентафталды, уретанды, алкидті, перхлорвинилді, эпоксидті). Жабу қалыңдығы 70150 мкм.

4. Кешенді әсері бар құрамдармен беттік сіңіру  (биологиялық және химиялық коррозиядан). Ылғал-биологиялық қорғайтын, бір мезгілде оттан қорғауды қамтамасыз ететін   сіңіретін құрамдар (фенолспирттері, буракөмірлі    композициялары, трихлорэтилфосфат и др.) қолданылады. Қосылған салмақ 30300  кг/м3 ағаштан.

Ғимараттардың конструктивтік шешімдері қорғау жабындарын қарауға және қорғау жабындарын қалпына кетіруге ыңғайлы болуы керек.

11.3 Есеп № 16

Ағаш құрылымына биологиялық агенттредің агресситвік әсері дәрежесін анықтау және оны қорғау тәсілдерін дайындау.

11.3.1 Есепті шешу әдістемесі

Ағашқа биологиялық агенттредің агресситвік әсері дәрежесін анықтау үшін жобалау нормаларының [1] 15-кестесінің берілгендері қолданылады. Бұл кестенің соңғы бағанында пайдалану шартына, құрылымның түріне, ылғалдану сипатына және ылғалдылық аймағына байланысты жегі әсер дәрежесі көрсетілген.

Ағашты қорғау тәсілі ҚНжЕ [1] 20-кестесі бойынша ортаның агрессивтілік дәрежесіне және құрылымның түріне байланысты таңдалады. Лак сырлы материалдар, сондай-ақ антисептикалық және консервілеу құрамдары ҚНжЕ  [1]  8 және 9-қосымшаларында келтірілген.

11.3.2 Мысал

11.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

1. Құрылымды пайдалану шарты – бөлменің ішінде.

2. құрылымның түрі – жабын фермасы.

3. Ылғалдану сипаты – конденсаттық ылғалдану.

4. Ылғалдылық аймағы – қалыпты.

11.3.2.2 Шешімі

ҚНжЕ [1]  15-кестесі бойынша салмақ көтеретін құрылымдарды пайдалануда, бөлменің ішінде конденсаттық ылғалдану кезінде қалыпты аймақта биологиялық агенттердің жегі әсері дәрежесі орта жегі екенін анықтаймыз.

[1] 20-кестесі бойынша орта жегі ортада салмақ көтеретін желім құрылымдары үшін ұсынылған қорғау тәсілін анықтаймыз -  для элементов несущих неклееных конструкций в условиях среднеагрессивной среды определяем рекомендуемый способ защиты – суда еритін антисептиктермен антисептілеу немесе антисептикалық пасталармен өңдеу.

Кесте 5 – Ағашты антисептілеу үшін материалдар

| Ва-риант № | Қорғау материалы | Компоненттер құрамы | Қорғаныш өңдеу тәсілі | Қорғаныш материал-дарының шығыны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техникалық фторлы натрий | Фторлы натрий | Беттік өңдеу | 20 г/м2 |
| 2 | Техникалық кремнийфторлы аммоний | Кремнийфторлы аммоний | Сондай | 45 г/м2 |

Орта жегілі аймақта антисептілеу үшін ҚНжЕ [1] 9-қосымшасында келтірілген материалдарды қолдануға болады. Осындай материалдардың екі варианты 5-кестеде келтірілген.

Кесте 10 – № 10, 16 есеп үшін бастапқы мәліметтер

| Вариант номері | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пайдалану шарты | бөлме ішінде | ашық ауада | қалқа астында | бөлме ішінде | ашық ауада |  | қалқа астында |  | бөлме ішінде |  |
| Құрылым түрі | салмақ көтеретін құрылымдар | көпірлер | салмақ көтеретін құрылымдар | еден тақталары | ЭТЖ тіректері | градирнялар | жабын тақталары | сырғауылдар | ара қабырға | аспалы төбе |
| Ылғалдану сипаты | мезгілді ылғалдану | атмосфералық жауын-шашын | конденсаттық ылғалдану | мезгілді ылғалдану | топырақпен байланыс | судың ауыспалй деңгейі аймағы | конденсаттық ылғалдану | газ түрлі орта | газ түрлі орта | газ түрлі орта |
| Ылғалдық ортасы | қалып-ты | ылғал-ды | қалып-ты | құрғақ | қалып-ты | ылғал-ды | қалып-ты | ылғал-ды | қалып-ты | ылғал-ды |

10 кесте бойынша вариант номері шифрдің (сынақ кітапшасындағы номер) екі соңғы санының айырмасы бойынша анықталады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3 Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4 Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.

5 Беленя Е.И. Металлические конструкции. Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1985. – 560 с.

6 СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7 Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) / Укрниипроектстальконструкция. – М.: Стройиздат, 1989. – 159 с.