8 Болат құрылымдардың элементтерінің коррозиялық тозуын ескере отырып геометриялық сипаттамаларын анықтау

8.1 Сабақтың мақсаты

Коррозиялық тозуды ескере отырып металл құрылымдары элементтерінің көлденең қималарының аудандарын және кедергі моментін анықтау.

8.2 Теориялық мәліметтер

Коррозиялық тозу элементтердің қалыңдығын азайтады, ол көлденең қима ауданының азаюына және кедергі моментінің азаюына әкеледі.

Коррозиялық тозу біркелкі болғанда геометриялық сипаттамалар келесі тәртіптер бойынша анықталады:

1). Қиманың есептік ауданы

Аef = (1 – kSA·*)·Ао,                                            (5)

мұндағы  Ао – коррозиялық тозуды ескермегендегі көлденең қиманың ауданы;

kSA – жақындатылған тең коэффициент,  бұрыштыр үшін 2/t, жабық профильдер үшін 1/t, швеллер мен қоставрлар үшін 4/(t+d), мұндағы t мен d – сөре мен қабырғаның қалыңдығы.

2). Есептік кедергі моменті

Wef = (1 – kSW· *)·Wo,                                        (6)

мұндағы Wo – коррозиялық тозуды ескермегендегі кедергі моменті;

kSW – коррозиялық тозу салдарынан кедергі моментінің өзгеру коэффициенті [7], 3 және 4 кестелермен анықталады.

Бұл формулаларда коррозияның ену шамасы * мынаған тең:

* =  - жабық профильдердің бір жақты коррозиясында;

* = /2 – ашық профильдердің екі жақты коорозиясында;

- коррозиялық тозу, элементтің номиналды және нақтылы қалыңдықтарының айырмасына тең.

Кесте 3 – Швеллерлер үшін КSW коэффициенттері

| Профиль номері | 12 | 14 | 16 | 16а | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КSW | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |

Кесте 4 – Қоставрлар үшін КSW коэффициенттері

| Профиль номері | 20 | 22 | 24 | 27 | 27а | 30 | 30а | 36 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КSW | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |

8.3 Есеп № 11

Коррозиялық тозуды ескере отырып көлденең қиманың ауданын анықтау.

8.3.1 Есепті шешу әдістемесі

Коррозиялық тозуды ескере отырып көлденең қиманың аудандарын  (5) формула бойынша анықтайды.

8.3.2 Мысал

8.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

Берілген профильдер: 1) тавр қимасын құрайтын калибрдің екі бұрышы 75×6; коррозиялық тозу   = 2 мм; 2) калибр құбыры 150×5, коррозиялық тозу  = 2 мм.

8.3.2.2 Шешімі

Коррозиялық тозуды ескере отырып қиманың ауданын  (5) формула бойынша анықтаймыз:

- бұрыштар үшін

Аef = (1 – kSA·*)·Ао = (1 – 0.333∙1)∙17.56 = 11.71 см2,

мұндағы kSA = 2/t = 2/6 = 0.333;

t = 6 мм – бұрыш сөресінің қалыңдығы;

Ао = 2∙8.78 = 17.56 см2;

8.78 см2 –ГОСТ 8509-72 бойынша бір бұрыш қимасының ауданы;

* = /2 = 2/2 = 1 мм ашық профильдер үшін;

- құбыр қималы вариант үшін

Аef = (1 – kSA·*)·Ао = (1 – 0.2∙2)∙22.78 = 13.67 см2,

мұндағы kSA = 1/t = 1/5 = 0.2;

t = 5 мм – құбыр қабырғасының қалыңдығы;

* =  = 2 мм жабық қималар үшін;

Ао = π∙()/4 = 3.14∙(152 – 142)/4 = 22.78 см2 – құбыр қимасының ауданы;

dн = 150 мм и dв = 140 мм – құбырдың сыртқы және ішкі диаметрлері.

8.4 Есеп № 12

Коррозиялық тозуды ескере отырып қоставрлы арқалықтың кедергі моментін анықтау.

8.4.1 Есепті шешу әдістемесі

Коррозиялық тозуды ескере отырып кедергі моментін анықтау  (6) формула бойынша жүргізіледі.

8.4.2 Мысал

8.4.2.1 Бастапқы мәліметтер

МСТ 8239-72 бойынша I30 қоставрдан жасалған ақалықтың қимасы берілген; коррозиялық тозу 3 мм.

8.4.3 Шешімі

Коррозиялық тозуды ескере отырып кедергі моментін анықтау  (6) формула бойынша жүргізіледі:

Wef = (1 – kSW· *)·Wo = (1 – 0.22∙1.5)∙472 = 316 см3,

мұндағы kSW = 0.22 – I30 қостав үшін 4-кесте бойынша қабылданатын коэффициент коэффициент;

* = /2 = 3/2 = 1.5 мм – ашық профильдердің екі жақты коорозиясында;

Wo = 472 см3 – МСТ 8239-72 бойынша I30 қоставрдың кедергі моменті.

Кесте 9 –№ 8, 12, 15 есептер үшін бастапқы мәліметтер

| Вариант номері | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | [18 | I20 | [22 | I27 | [24 | I36 | [30 | I40 | [36 | I50 |
| Коррозия-лық тозу, Δ, мм | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 |
| Момент, кН∙м | 28 | 38 | 30 | 78 | 50 | 140 | 65 | 180 | 110 | 320 |
| Материал | болат С235 |  |  |  |  | болат С245 |  |  |  |  |

9 кесте бойынша вариант номері шифрдің (сынақ кітапшасындағы номер) екі соңғы санының айырмасы бойынша анықталады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3 Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4 Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.

5 Беленя Е.И. Металлические конструкции. Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1985. – 560 с.

6 СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7 Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) / Укрниипроектстальконструкция. – М.: Стройиздат, 1989. – 159 с.