9 Болат құрылымдардың созылған және сығылған элементтерін  коррозиялық тозуын ескере отырып есептеу

9.1 Сабақтың мақсаты

Коррозиялық тозуды ескере отырып болат құрылымдардың созылған және сығылғын элементтерінің көтергіштік қабілетін тексеру.

9.2 Теориялық мәліметтер

Созылған стержіндердің беріктігі мына формуламен тексеріледі

σ = N/Aef  ≤  Ry∙γd,                                             (7)

сығылғын стержіндердің беріктігі мына формуламен тексеріледі

σ = N/Aef∙ ≤  Ry∙γc∙γd,                                                   (8)

мұндағы N – есептік күш;

Аef – коррозиялық тозуды ескергендегі қиманың есептік ауданы, (5) формуламен анықталады;

- бойлық иілу коэффициенті, жобалау нормаларының [6] 72-кестесі бойынша максималды иілгіштікке байланысты анықталады:

x = x / ix;    y = y / iy;

x = 0.8∙, y =  қосақталған бұрыштамалар қимасы үшін; x = y = 0.9∙ құбырдың қимасы үшін;  – стержіннің геометриялық ұзындығы;

ix, iy – инерция радиусы, сортамент бойынша анықталады;

Ry – болаттың есептік кедергісі;

d – жұмыс жағдай коэффициенті, коррозиялық тозу шамасына байланысты;

с – жұмыс жағдай коэффициенті, стержіннің иілгіштігіне байланысты.

Жұмыс жағдай коэффициентін  d келесі шарттармен анықтайды. Коррозиялық тозу көлденең қима ауданының 25% көп болса немесе қалған қалыңдық 5мм және одан кем болса, құрылым элементтері үшін d төменгідей қабылданады:

0.95 – әлсіз жегі орта үшін;

0.9 – орташа жегі орта үшін;

0.85 – күшті жегі орта үшін.

9.3 Есеп № 13

Коррозиялық тозуды есере отырып созылған стержіннің көтергіштік қабілетін тексеру.

9.3.1 Есепті шешу әдістемесі

Көтергіштік қабілетін тексеру (7) формула бойынша жүргізіледі.

9.3.2 Мысал

9.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

Тавр құрайтын калибрі 75×6 екі бұрыштама қимасы; есептік күш N = 280 кН; коррозиялық тозу Δ = 2 мм; материал – болат С235; күшті жегі орта.

9.3.2.1 Шешімі

Қиманың есептік ауданын анықтау 11 есепте келтірілген; Аef = 11.71 см2.

Көтергіштік қабілетін тексеру (7) формула бойынша жүргізіледі:

σ = N/Aef  ≤ Ry∙γd;

σ = 280/17.11 = 23.91 кН/см2 = 239.1 МПа > 235∙1∙0.85 = 199.8 МПа.

Мұндағы Rу =235 МПа – [6] бойынша С235 болаттың есептік кедергісі;

γd = 0.85 – күшті жегі ортада профильдің қалдық қалыңдығы 5 мм-ден кем болғанда.

Көтергіштік қабілеті қамтамасыз етілмейді, артық жүктеме

∙100 = 19.7%.

9.4 Есеп № 14

Коррозиялық тозуды ескере отырып ферма торының стержінінің көтергіштік қабілетін тексеру.

9.4.1 Есепті шешу әдістемесі

Көтергіштік қабілетін тексеру (8) формула бойынша жүргізіледі.

9.4.2 Мысал

9.4.2.1 Бастапқы мәліметтер

Тавр құрайтын калибрі 100×8 екі бұрыштама қимасы; үлгінің қалыңдығы 10 мм; есептік күш 180 кН; коррозиялық тозу Δ = 1 мм; материал – болат С235; геометриялық ұзындық  = 3600 мм; орташа жегі орта.

9.4.2.2 Шешімі

Қиманың есептік ауданын табамыз. МСТ 8509-72 сортаменті бойынша коррозиялық тозуды ескермегендегі қиманың ауданы

Ао = 2∙15.6 = 31.2 см2.

Есептік аудан

Аef = (1 – KSA∙Δ*)∙Ао = (1 – 0.25∙0.5)∙31.2 = 27.3 см2,

мұндағы KSA = 2/t = 2/8 = 0.25;

Δ* = Δ/2 = ½ = 0.5 мм.

[2] сәйкес қосақталған бұрыштамалардан жасалған тор стержінінің есептік ұзындығы:

х = 0.8∙ = 0.8∙360 = 288 см;

у =  = 360 см.

Үлгі қалыңдығы 10 мм калибрі 100×8 екі бұрыштама қимасының инерция радиусы [5]:

iх = 3.07 см; iу = 4.47 см.

Иілгіштігі:

х = х / iх = 288/3.07 = 93.8;

y = y / iy = 360/4.47 = 80.5.

Иілгіштігі 60-тан жоғары болғандықтан, [6]   сәйкес есепке с = 0.8 жұмыс жағдай коэффициентін енгіземіз.

Ең үлкен иілгіштіктің мәніне mах = х = 93.8 сәйкес жобалау нормаларының [6] 72-кестесі бойынша бойлық иілу коэффициенті  = 0.585.

Көтергіштік қабілетін тексеру (8) формула бойынша:

σ = N/∙Aef  Ry · с· d;

σ = 180/0.585·27.3 = 11.27 кН/см2 = 112.7 МПа < 235·0.8·1 = 188 МПа.

Мұндағы  d = 1, бұрыштамалар сөрелерінің қалдық қалыңдығы 5 мм-ден көп.

Көтергіштік қабілеті қормен қамтамасыз етіледі, шамасы

∙100 = 40.1%.

Кесте 8 –  № 9, 11, 13, 14 есептер үшін бастапқы мәліметтер

| Вариант номері | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қима эскизі |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |
| Профиль калибрі | 63×6 | 63×6 | 75×6 | 121×8 | 90×7 | 140×10 | 100×8 | 168×8 | 125×10 | 219×10 |
| Қалдық қалыңдық, мм | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 6.4 | 4.8 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | 7.6 | 8.2 |
| Есептік күш, кН | 250 | 200 | 280 | 500 | 420 | 700 | 520 | 720 | 820 | 1000 |
| Геометриялық ұзындық, см | 360 | 380 | 300 | 400 | 420 | 430 | 380 | 450 | 480 | 520 |
| Орта | Күшті жегі |  |  |  |  | Орта жегі |  |  |  |  |

8-кесте бойынша вариант номері сынақ кітапшасындағы шифрдағы соңғының алдындағы сан бойынша анықталады. Қосақталған бұрыштамалардың қимасы үшін үлгінің қалыңдығын 10 мм. Материал – болат С245.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3 Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4 Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.:  Стройиздат, 1981. – 96 с.

5 Беленя Е.И. Металлические конструкции. Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1985. – 560 с.

6 СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7 Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) / Укрниипроектстальконструкция. – М.: Стройиздат, 1989. – 159 с.