- ПИЛОМАТЕРИАЛДЫҢ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАМАНЫҢ  НОМИНАЛДЫ ӨЛШЕМДЕРІ МЕН КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ

Қылқанжапырақтылар түрі кесу материалдарының жалпы санынан (қарағай, шырша, шамшат, балқарағай, кедр) 85% құрайды; жұмсақ жапырақты түрлер үшін - 14%, қатты жапырақты түрлерге – 1%.

Кесілген бөренелер көлемінен кесу өнімдерінің орташа шығымы (100%) құрайды:

-тақталар 55%;

-тақтайлар – 3%;

-отын ұнтақтары – 10%;

-технологиялық жаңқа – 20,5%;

-жаңқаның елендісі – 5,5%;

-кептіру мен кесу – 6%.

Қылқанжапырақтылар түрінің кесу материалының ұзындығы 0,25 м градациямен 1-ден 6,5 м-ге дейін өзгереді; тара үшін 0,1 м градациямен 0,5-тен 6,5 м-ге дейін өзгереді.

Қатты жапырақтылар түрінің кесу материалының ұзындығы 0,1 м градациялы 0,5-тен 6,5 м дейін қабылданады, жұмсақ жапырақты түрлер мен қайыңдар үшін 0,1 м градациялы 0,5-тен 2 м дейінгі қабылданады; 0,25 м градациямен 2-ден 6,5 м дейін.

Қылқанжапырақты түр тақтайларын градациясы 3 мм 13-25 мм қалыңдықпен шығарады; 32, 40, 44 мен 50 мм; қалыңдығы 50, 60, 75 пен 100 мм жануыштар; өлшемдері 125, 150, 175, 200, 225 пен 250 мм жануыштар. Тақталар ені 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мен 275 мм.

Кесу материалдарының аталып шыққан өлшемдері номиналды деп аталады.

Кесу материалдардың көлемін номиналды қалыңдық, ен мен ұзындық бойынша анықтайды. Номиналды өлшемдер 20% ылғалдылық кезінде, 15% дайындамалары кесу материалдарында стандартты түрде орнатылған.

Номиналды өлшемдерді орнату кезінде рұқсат етілетін ауытқуларды есепке алады (рұқсаттамалар). Рұқсаттамалар станоктардың жұмысының дәл еместігіне шартталған. Олар теріс және оң (±) мәнде болуы мүмкін, немесе тек қана теріс мәнде(калибрленген дайындамалар үшін).

Қылқанжапырақты мен жапырақты кесу материалдарының түрлері үшін рұқсаттамалар құрайды:

- ұзындығы бойынша +50 және -25 мм;

- ±1 мм қосқан кезде 32 мм дейінгі қалыңдық бойынша; ±2 мм 40-тан 100 мм дейін қалыңдық пен ені бойынша; ±3 мм 100 мм жоғары өлшем кезінде. Егер кесу материалдарының нақты ұзындығы стандартты ұзындықтан үлкен немесе аз жақпен ерекшеленсе, онда номиналды ұзындықты рұқсаттаманы ескере отырып  жақын аз стандартты өлшеммен қабылдайды. Градация бөліктері көлемді анықтау кезінде есепке алынбайды. Нақты есептеу мысалдары п. 4.3 келтірілг