Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

Г.А.  Реутова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

«Моделирование физико-химических  и   термодинамических процессов  в металлургии»

специальность 6D 070900 «Металлургия»

Усть-Каменогорск

2021

ВВЕДЕНИЕ

Моделирование – это исследование объектов познания на их моделях, построение и изучение моделей существующих предметов, явлений и конструируемых объектов. Модель в широком смысле- это образ какого-либо объекта или системы объектов, являющихся оригиналом. Модель изоморфна (сходственна, аналогична) с натурой (оригиналом) , обобщением которой она является. Модель воспроизводит наиболее характерные признаки изучаемого объекта, выбор которых определяется целью исследования.

В процессе познания человек всегда, более или менее явно и сознательно, строит модели ситуаций окружающего мира и управляет своим поведением в соответствии с выводами, полученными им при изучении модели. Модель всегда отвечает конкретной цели и ограничена рамками поставленной задачи. Модель системы управления для специалиста по автоматике коренным образом отличается от модели этой же системы для специалиста по надёжности и от модели этой же системы для специалиста при исследовании обогащения руд (полезных ископаемых) – пример модели изучения взаимодействия флотационных реагентов с минералами.    Моделирование в области обогащения полезных ископаемых связывают с выяснением или воспроизведением свойств исследуемого объекта, процесса или явления (гидрофобность, гидрофильность, адсорбция и т.д.), при этом соблюдение традуктивности в модельном эксперименте обязывает исследователя выполнять условия подобия модели и оригинала.

Содержание дисциплины «Моделирование физико-химических  и термодинамических процессов  в металлургии»  Лекции  30 ч; практика 30ч;  (Форма блочная – 8 недель);  4ч + 4 ч

Индивидуальные задания-вопросы, по большей мере, сформулированы для возможности применения современных электронных программ для решения на основе математической модели поставленной задачи.

К рубежному контролю 1

Задание 1   Неоцениваемое (обязательное)  неделя 1

Математическое описание металлургических реакций. Моделирование реакций окисления металла.

Задание 2   (оцениваемое)   неделя 2     15 баллов   (в блоке 1я неделя)

Моделирование реакций на примере пирометаллургии (окислительного обжига в печи кипящего слоя).

Задание 3   (оцениваемое)   неделя 4      25 баллов  (в блоке неделя 2)

Инварианты металлургических реакций

Задание 4   (оцениваемое)   неделя 6      30 баллов  (в блоке неделя 3)

Термодинамическое моделирование

Тестовый рубежный контроль    неделя 7      30 баллов     (в блоке неделя 4)

РК 1          Суммативная оценка                       100 баллов

К рубежному контролю 2

Задание 5  Неоцениваемое (обязательное)  неделя 8

Физическое моделирование. Метод анализа размерностей.

Задание 6   (оцениваемое)   неделя 10     15 баллов  (в блоке неделя 5)

Дифференциальные уравнения Максвелла

Задание 7   (оцениваемое)   неделя 13      25 баллов  (в блоке неделя 6)

Регрессионные модели физико-химических процессов металлургии.

Задание 8   (оцениваемое)   неделя 14      30 баллов    (в блоке неделя 7)

Графическое моделирование. Фазовые диаграммы состояния металлургических систем.

Тестовый рубежный контроль                          30 баллов

РК 2          Суммативная оценка                       100 баллов

Экзамен (тестовый контроль)               100 баллов

Задание 1   Неоцениваемое (обязательное)  неделя 1

Моделирование химических реакций: моделирование реакций окисления металла.

Написать модели (уравнения) реакций окисления металла кислородом с образованием оксида металла с общей формулой  MemOn    ( Me  +   O2  → MemOn), выразив коэффициенты через  m и n из расчета:

-  на моль металла, (1);

- на моль кислорода, (2);

- на моль оксида, (3).

Задание 2   (оцениваемое)   неделя 2     15 баллов   (в блоке 1я неделя)

Процесс десульфатизации пирита в процессе окислительного обжига в печи кипящего слоя описывается  моделью (уравнением в общем виде) [Теляков Н.М. Теория и практика извлечения благородных металлов при комплексной переработке руд с применением сегрегационного сульфатизирующего обжигов. –С-Петербург, 2000. - С.41):

3FeS2 + (n + 1)O2 = Fe3O4 + (3,5 – n/2)S2 + (n – 1)SO2

где	n = (1  7)

Для реакций с n(min) = 2 и n(max) = 6 (целые числа): 1) объяснить разное количество окислителя на 3 моля пирита; 2) определить количество серы пирита, выполняющей роль восстановителя в реакции с большей термодинамической возможностью (учесть, что сера пирита имеет валентность 2 и 0 при двухвалентном железе). Численное значение «n» принять равным любому числу из области граничных условий.

Задание 3   (оцениваемое)   неделя 4      25 баллов  (в блоке неделя 2)

Инварианты металлургических реакций

Написать инварианты к реакциям (3.1–3.3) с объяснением их смысла и применения в металлургических расчетах.

CnH2n  + O2  → СО2 + Н2О   (3.1)

СН4 + О2  СО2 + Н2О	 (3.2)

As2S3 + O2  As2O5 + SO2	  (3.3)

Получить зависимость z(Red) = f {n(O2)} в общем виде и подтвердить правильность представленной функциональной модели на примере реакций

(3.1–3.3).

(Число эквивалентности любого вещества, окисляющегося кислородом, является функцией количества кислорода, взаимодействующего с 1 моль вещества).

Задание 4   (оцениваемое)   неделя 6      30 баллов  (в блоке неделя 3)

Термодинамическое моделирование

По данным табл. 4.1 получить температурную зависимость стандартной  энергии Гиббса  реакции № n (порядковый номер по списку группы) с последующей оценкой роли энтальпийного и энтропийного факторов реакции.

Таблица 4.1– Стандартные значения энергии Гиббса исследуемых  реакций в зависимости от температуры.

| Реакция |  |  | Т, К |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М, Дж | N, Дж/К |  |
| 2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3(т) | - 1687909 | 325,15 | 932 - 2303 |
| Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т) | -598796 | 96,88 | 298-1556 |
| Ве(ж) +1/2 О2 = ВеО(т) | -606249 | 101,70 | 1556-2768 |
| Со (т) + 1/2O2 = CoO(т) | - 237319 | 71,92 | 298 - 1766 |
| Со (ж) + 1/2O2 = CoO(т) | - 261884 | 85,83 | 1766 - 2100 |
| 2Cu(T)+ 1/2 O2 = Cu2O(T) | -168519 | 71,30 | 298-1356 |
| 2Cu(Ж) + 1/2 О2 = Сu2O(Ж) | -146695 | 50,41 | 1502-2820 |
| Fe + 1/2O2 = FeO(т) | - 262389 | 63,56 | 843 - 1184 |
| Fe + 1/2O2 = FeO(т) | - 263182 | 64,23 | 1184 - 1650 |
| Fe + 1/2O2 = FeO(ж) | - 228934 | 43,46 | 1650 - 1809 |
| Fe (ж) + 1/2O2 = FeO(ж) | - 239987 | 49,57 | 1809 - 3000 |
| Mg (т) + 1/2O2 = MgO(т) | - 601350 | 107,39 | 298 - 923 |
| Mg (ж) + 1/2O2 = MgO(т) | - 609350 | 116,06 | 923 - 1376 |
| Mg(г) + 1/2O2 = MgO(т) | - 728085 | 202,35 | 1376 - 3098 |
| Mn(т) + 1/2O2 = MnO(т) | - 385186 | 73,73 | 298 - 1517 |
| Ni (т) + 1/2O2 = NiO(т) | - 234503 | 85,28 | 298 - 1725 |
| Ni (ж) + 1/2O2 = NiO(т) | - 262303 | 101,39 | 1725 - 2200 |
| Pb(ж) + 1/2O2 = PbO(т) | - 218676 | 97,8 | 601 - 1159 |
| Pb(ж) + 1/2O2 = PbO(ж) | - 184931 | 69,08 | 1159 - 1765 |
| Sn(ж) + O2 = SnO2(т) | - 581756 | 204,82 | 505 - 1898 |
| Zn(г) + 1/2O2 = ZnO(т) | - 493666 | 203,98 | 1180 - 2248 |
| С (т) + 1/2О2 = СО | - 110560 | - 89,875 | 773 - 2273 |
| С (т) + О2 = СО2 | - 393260 | - 2,29 | 773 - 2273 |
| СО + 1/2О2 = СО2 | - 282695 | 87,585 | 773 – 2273 |
| С (т) + СО2 = 2СО | 172130 | - 177,46 | 773 - 2273 |
| Н2 + 1/2О2 = Н2О | - 246175 | 54,12 | 400 - 3000 |

Тестовый рубежный контроль    неделя 7      30 баллов     (в блоке неделя 4)

РК 1          Суммативная оценка                       100 баллов

К рубежному контролю 2

Задание 5  Неоцениваемое (обязательное)  неделя 8

Физическое моделирование. Метод анализа размерностей.

Моделирование физических процессов в металлургии связано с получением критериальных уравнений на основе обобщенных переменных – критериев подобия, представляющих собой безразмерные комплексы физических величин, которые отражают совместное влияние совокупности физических величин в процессе. Метод анализа размерностей, применяемый для получения критериальных моделей использует размерности физических величин.

Задание: Написать размерность физических величин:

- энтальпия конденсации металла;

- энтропия плавления шихты;

- коэффициент диффузии в гидрометаллургии выщелачивания металлов;

- кинематический коэффициент вязкости;

- скорость химической реакции.

Укажите различие единицы измерения и размерности физической величины.

Задание 6   (оцениваемое)   неделя 10     15 баллов  (в блоке неделя 5)

Дифференциальные уравнения Максвелла.  Термодинамическое моделирование.

В соответствии с уравнением Максвелла   № 4

(Соотношения взаимности   энергии Гиббса  и параметров состояния (естественных переменных: Т-температура и Р- давление)   при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

d G  =  - SdT  +  VdP

подтвердить: энтропия – мера убыли энергии Гиббса с увеличением температуры при постоянном давлении.

На примере растворении газообразной серы в железе  0.5 S2 (g)  = [S].

Температурная зависимость энергии Гиббса представлена уравнением (6.1)

Δ GoT  = - 72000  + 10.25 Т , Дж  (6.1)

Соответственно процесс:  выполните термодинамический анализ.

Задание 7   (оцениваемое)   неделя 13      25 баллов  (в блоке неделя 6)

Регрессионные модели физико-химических процессов металлургии.

Интерпретация регрессионной модели  (1/16 реплика от полного факторного эксперимента 27) в кодированных переменных при исследовании прочностных характеристик (ударной вязкости, ξ, кгс*м/см2) стали  5ХНМВ от химического состава при 20 оС;  х1 - х3,соответственно: C, Mn, Si.

ξ  = 4,18 – 1,07х1  + 0,24х2  + 0,26х3  - 0,33х1*х2 – 0,43х2*х3 - 0,49х1*х3 + 0,07х1*х2*х3

Влияние содержания углерода и марганца при парном взаимодействии на показатель ударной вязкости ξ, кгс*м/см2:

Смысл эксергетического (эксергия) эффекта на указанном примере.

Задание 8   (оцениваемое)   неделя 14      30 баллов    (в блоке неделя 7)

Графическое моделирование. Фазовые диаграммы состояния металлургических систем.

На графической модели фазового равновесия в системе Cd-Pb-Sn

Проанализируйте  процесс кристаллизации (ликвации) до полного затвердевания  расплава, соответствующей точке (1 – 12) = номеру в списке группы. Определение вариантности, составов и масс равновесных фаз на 100 кг исходного расплава.

Тестовый рубежный контроль                          30 баллов

РК 2          Суммативная оценка                       100 баллов

Экзамен (тестовый контроль)               100 баллов

Задания повышенной трудности** (необязательные). Самоконтроль.

1** Моделирование реакций на примере аффинажа благородных металлов.

Аффинаж серебра. Важным источником получения чистого серебра являются сплавы Доре (95%масс. серебра, 3,0 % масс. золота).  Сплав отливают в аноды для получения аффинированного серебра. Электролитом служит нитрат серебра, получаемый растворением анодного скрапа в горячей азотной кислоте.

Металлургический расчет ведут на основе реакции (схема):

n Ag + HNO3  AgNO3 + NO + NO2 + H2O	(1**)

получить:

задание 1  - функциональную связь количества окислителя реакции (1) из расчета на  n молей растворенного серебра, которая служит математической моделью выбора оптимального количества растворителя;

2**

Реакции (1.1) и (1.2) имееют одинаковые исходные и одинаковые продукты реакции при некратных стехиометрических коэффициентах;

4 Ag + 6HNO3  4AgNO3 + NO + NO2 + 3H2O	          (1**.1)

4 Ag + 7HNO3  4AgNO3 + 0,5NO + 2,5 NO2 + 7/2 H2O	(1**.2)

Объяснить некратность коэфффициентов и привести реакцию на 4 моля серебра с другим количеством азотной кислоты, некратным приведенным в реакциях (1.1) и (1.2).

3**При приготовлении электролита в аффинаже серебра (золота) в качестве растворителя используется азотная кислота (царская водка), что сопровождается выделением токсичных оксидов азота. Химическое подавление диоксида и монооксида  азота до нетоксичного азота с регенерацией азотной кислоты протекает по реакциям  (1) и (2)при 380 К  (схемы):

2 NO2   + 2 NH4NO3 +  3 O2  = 4 HNO3  + 2 NO  +2 H2O    (3**1)

2 NO  +    3 NH4 NO3  = 2 HNO3  + 3 N2  +  5 H2O               (3**2)

Выполнить оценку СНК окислителя  на моль азотной кислоты;  роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакции (1) при стандартных условиях.

Список  литературы

1 Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов,- М.: Химия,1982, С.10 процессов,- М.:Химия, 1982. - 10 с.                          	2  Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии. – Киев: Высш.шк., 1973. - 279 с.

3 Штоф В.А. Современные проблемы методологии научного познания, - Л.: Знание, 1975. - 40 с.

4  Гухман А.А. Введение в теорию подобия, - М.: Высшая школа, 1973, - 295 с.

5 Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.:  Химия, 1973. -750 с.

- Теоретические основы планирования экспериментальных исследований /Под ред. Г.К.Круга. –М.: МЭМ, 1974. - 185 с.

- Закл Л. Статистическое оценивание. –М.: Статистика, 1976. - 558 с.

- Кафаров В.В. Моделирование химических процессов. –М.: Знание 1988. - 88 с.

- Хартман К.С. Лецкий Э.П. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М.: Мир, 1977. – 446 с.

10 Зедгинидзе И.Г.  Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. –М.: Наука, 1976, - 390 с.

11  К.П. Власов Методы научных исследований и организации эксперимента. Учеб. пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский горный институт, 2000. - 116 с.

12 Экспериментальные работы по теории металлургических процессов: Уч. пособие для вузов. /П.П. Арсентьев, С.Н. Падерин и др. – М.: Металлургия, 1989. - 288 с.

13 Белый Н.В., Власов К.П., Клепиков В.Б. Основы научных исследований и технического творчества. -Харьков: Высшая школа, 1986. - 200 с.

14 Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука, 1976. - 279 с.

15 Основы научных исследований. Учеб. для техн. вузов. /Под ред. В.И. Крутова, И.М. Грушко, В.В. Попова.  -М.: Высшая школа, 1989. - 400 с.

16 Фёдоров В.В. Теория оптимального эксперимента. - М.: Наука, 1971, - 312 с.

17 Федоров В.В. Планированиие эксперимента в исследовании технологических процессов. - М.: Мир, 1974, - 552 с.

18 Горский В.Г., Адлер Ю,П. Планирование промышленных экспериментов. - М.: Металлургия, 1974. - 264 с.