Тапсырма 4

Кендер, концентраттар

Кендердің концентраттардың рационалдық құрамын есептеу

Төмендегі кестеден варианттар бойынша берілген концентраттардың рационалдық құрамын есептеуді орындаймыз.

Түсті металлдардың кендері мен концентраттары құрамында металдар (қорғасын, мырыш, мыс, никель, қалайы, темір және б.) бар минералдардан және бос тау жыныстары минералдарынан тұрады.

Бос тау жыныстарының тотыққан минералдары әртүрлі қосылыстардағы SiO2, CaO, Al2O3, MgO, BaO ж.б. тұрады және металлургиялық балқыту үрдістері кезінде оларды жеке құрауыштар түрінде пешке салған сияқты әртүрлі өзгерістерге ұшырайды. Сондықтан оларды жеке бос тотықтардан тұратын қоспалар түрінде қабылдайды, жеке құрауыштарға бөліп есептемейді.

Металлургиялық есептеулерді дұрыс жүргізу үшін берілетін материалдың минералогиялық құрамын және оларды металлургиялық өңдеулер кезінде олардың қандай өзгерістерге ұшырайтыны туралы білу қажет.

Есептеулер үшін металлургтерге әдетте, бастапқы шикізаттың химиялық және минералогиялық құрамы беріледі. Осы мәліметтерге байланысты бастапқы шикізаттың минералогиялық құрамын есептейді. Ол үшін шикізаттың минералогиялық құрамын білу қажет.

Шикізаттың элементарлық құрамына байланысты элементтер бойынша әрбір минералдың мөлшерін анықтайды. Бұл есептеулер химия курсынан белгілі (молекулалық құрамы бойынша).

Шикізаттың рационалдық құрамын білу, маңызды, себебі осыған байланысты кендерді, концентраттарды металлургиялық өңдеудің жолдарын, үрдістерді жүргізу барысында туындайтын қиыншылықтарды анықтауға болады.

Есептеулерді 100 кг немесе 1000 кг бастапқы шикізатқа жүргізеді.

Мырыш  концентратының минералдық құрамы:

Zn              -     ZnS  түрінде

Pb             -     PbS   түрінде

Cu              -   CuFeS

Fe              -    CuFeS, FeS2, Fe7S8

CaO           -   CaCO3

MnO          -   MnCO3 ж.б. минералдар түрінде болады.

Сульфидтік мырыш концентраттарының құрамы,%

| Вар № | Zn | Pb | Cu | Сd | Fe | S | SiO2 | CaO | Басқ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48,2 | 0,34 | 1,26 | 0,12 | 11,4 | 34,8 | 2,2 | 1,2 | 0,48 |
| 2 | 52,0 | 3,5 | 0,44 | 0,15 | 10,0 | 31,4 | 1,4 | 1,1 | 0,01 |
| 3 | 50,3 | 0,9 | 2,3 | 0,22 | 8,9 | 34,9 | 0,16 | 0,8 | 1,52 |
| 4 | 54,7 | 1,5 | 1,5 | 0,64 | 3,8 | 29,6 | 2,0 | 0,4 | 5,86 |
| 5 | 49,9 | 4,7 | 1,2 | 0,16 | 8,8 | 28,7 | 2,3 | 0,7 | 3,54 |
| 6 | 56,4 | 1,6 | 0,8 | 0,25 | 5,2 | 30,3 | 1,9 | 0,1 | 3,45 |
| 7 | 46,0 | 1,95 | 0,64 | 0,20 | 12,0 | 34,3 | 2,7 | 1,0 | 1,21 |
| 8 | 55,5 | 1,6 | 0,9 | 0,25 | 4,7 | 31,0 | 1,54 | 0,9 | 3,61 |
| 9 | 51,0 | 1,7 | 1,3 | 0,21 | 6,0 | 29,2 | 3,9 | 0,3 | 6,39 |
| 10 | 55,7 | 1,6 | 1,9 | 0,26 | 5,8 | 31,5 | 2,0 | 0,2 | 0,04 |
| 11 | 57,0 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 4,6 | 31,6 | 2,0 | 0,1 | 2,1 |
| 12 | 52,2 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 8,0 | 31,4 | 2,8 | 0,2 | 2,5 |
| 13 | 46,1 | 1,65 | 0,2 | 0,21 | 11,3 | 30,1 | 2,5 | 0,5 | 7,44 |
| 14 | 56,5 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 4,7 | 30,8 | 1,5 | 0,4 | 3,2 |
| 15 | 46,5 | 1,5 | 0,63 | 0,3 | 12,1 | 34,4 | 2,8 | 1,5 | 0,27 |

Мысал

Сульфидтік мырыш концентратын «ҚҚ» пешінде күйдіру процессінің материалдық балансын есептеу қажет. Концентрат құрамы, %: 52,16 Zn;   1,52 Pb; 31,65 S; 7,55 Fe; 1,22 Сu; 0,22 Cd; 3,77 SiO2; 0,46 CaO; 0,6 басқалары.

Минералогиялық зерттеулер нәтижесі бойынша концентратта металдар келесі қосылыстар түрінде болады: Zn – ZnS түрінде, Pb – PbS, Cu – CuFeS2, Fe – FeS және  FeS2, Cd – CdS, CaO – CaCO3, Mg – MgCO3.

Есептеуді концентраттың 100 кг жүргіземіз. Есептеулердің нәтижесі    2  кестеде көрсетілген.

1) ZnS

65,4 Zn – 32 S

52,16 Zn – x S;       x = (52,16 × 32) / 65,4 = 25,52 кг S.

Барлығы: ZnS = 52,16 +25,52 =  77,68 кг

2) PbS

207,2Pb – 32 S

1,52 Pb – x S;        x = (1,52 × 32)/207,4 = 0,235 кг S.

Барлығы: PbS = 1,52 +0,235 =  1,755 кг

3) CdS

112,41Cd – 32 S

0,22 Cd – x S;      x = (0,22×32)/112,41 = 0,063 кг S.

Барлығы: СdS = 0,22 +0,063 =  0,283 кг

4) CuFeS2

63,5 Cu – 2*32 S

1,22 Cu – x S;         x = (1,22 × 64)/63,5 = 1,23 кг S.

63,5 Cu – 55,85 Fe

1,22 Cu –  x Fe       x = (1,22 × 55,85)/63,5 = 1,072 кг Fe.

Барлығы: CuFeS2 = 1,22 +1,23+1,072 =  3,522 кг

Байланысқан барлық күкірт: S = 25,52 + 0,235 + 0,063 + 1,23 = 27,048 кг. Қалған күкірт Sқалд = 31,65 – 27,048 = 4,602 кг. Ал, қалған темір Fe қалд = 7,55 – 1,072 = 6,478 кг.

5). Қалған күкірт FeS және  FeS2 байланысқан.  FeS – те а кг Fe, ал FeS2 – де (6,478 – а) кг Fe болады деп қабылдаймыз да, екі теңдеу құрамыз.

(1)  55,85 Fe – 32 S

а кг Fe –  x кг S   x = (32×а)/55,85

(2) 55,85 – 2×32 S

n64/55.8 + (6,478-n) ×8 × 32/ 7×55.8 = 4,602

мұндағы n= 0,73 және пирротиндегі темір 6,478 - 0,73 = 5,748 кг. Бұдан пириттегі күкірттің мөлшері: 0,73 × 64 : 55,8 = 0,837 кг, ал пирротиндегі мөлшері 4,602 – 0,837 = 3, 765 кг.

Пириттің FeS2 – мөлшері  Fe: 0,73 + 0,837 = 1,567 кг;

Пирротиннің   Fe7S8 – 5,748 + 3,765 = 9,513 кг.

6) СаО

СаСО3 = СаО + СО2

56 СаО – 44 СО2

0,6 СаО – х СО2; х = 0,47 кг СО2

Барлығы 0,6 + 0,47 = 1,07 кг СаСО3.

Кесте 1 – Мырыш концентратының рационалдық құрамы, %:

| Қосылыстар | Zn | Pb | Cd | Cu | Fe | S | SiO2 | СаО | СО2 | Басқа | Барл ығы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnS | 52,16 |  |  |  |  | 25,52 |  |  |  |  | 77,68 |
| PbS |  | 1,52 |  |  |  | 0,235 |  |  |  |  | 1,755 |
| CdS |  |  | 0,22 |  |  | 0,063 |  |  |  |  | 0,283 |
| CuFeS2 |  |  |  | 1,22 | 1,07 | 1,072 |  |  |  |  | 3,362 |
| FeS |  |  |  |  | 0,73 | 0,837 |  |  |  |  | 1,567 |
| FeS2 |  |  |  |  | 5,748 | 3,765 |  |  |  |  | 9,513 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |
| СаСО3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,47 |  | 1,07 |
| Басқа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,0 |
| Барлы ғы | 52,16 | 1,52 | 0,22 | 1,22 | 7,548 | 31,492 | 3,77 | 0,6 | 0,47 | 1,0 | 100 |