      - В расплав NaF+AlF3 c к.о.=2,1 добавили 500 кг AlF3, после чего к.о. стало равным 1,8. Определить массу исходного расплава.

      - Масса расплава NaF+AlF3 1500 кг. к.о.=2,2. Сколько нужно добавить и какой соли, чтобы к.о. стало 2,8?

      - Масса исходного расплава 1600 кг. Его к.о. равно 2,2.	Добавили 300 кг

NaF. Определить к.о. нового расплава.

      - В электролите Al2O3 и NaCl составляют 10%масс. к.о. равно 2,7. Сколь- ко нужно добавить AlF3, чтобы к.о. стало 2,1. Масса исходного электролита 3 кг.

      - Исходный состав промышленного электролита ванны рафинирования алюминия 60% масс. BaCl2, 17 % масс. NaF и 23 % масс. AlF3. Как изменится криолитовое отношение электролита, если концентрация NaF при его добавле- нии в электролит увеличилась на 5 % масс.?

      - Криолитовое отношение равно 2,3. Определите электролитное (массо-

вое криолитовое) отношение и избыток AlF3.

      - Рассчитать состав шихты для приготовления 150 г электролита, содер- жащего 60 моль/м3 AlCl3 в смеси с NaCl и KCl (2,56:1). Плотность электролита 1,6 г/см3.

      - Содержание (NaF+AlF3) с к.о.=2,7 равно 80%мол., CaF2 - 8%мол., MgF - 5%мол. и Al2O3. Вес электролита 3 т. Определить к.о., если добавить 145 кг NaF.

      - Избыток AlF3 равен 13 %. Определить криолитовое и электролитное

(массовое криолитовое) отношения.

      - В алюминиевом электролизёре содеержание смеси фторида натрия и фторида алюминия с к.о. 2,5 равно 85% мол., фторида кальция - 4 % мол., фто- рида магния - 4 % мол., остальное - глинозём. Вес электролита 3,2 т. Каким станет криолитовое отношение, если в электролит добавить 145 кг фторида на- трия и 25 кг фторида алюминия?

      - В алюминиевом электролизёре содержание смеси фторида натрия и фторида алюминия с к.о. 2,4 равно 75% мол., фторида кальция - 6% мол., фто- рида магния - 7 % мол., остальное - глинозём. Вес электролита 2,5 т. Каким станет криолитовое отношение, если в электролит добавить 125 кг фторида алюминия?

      - В алюминиевом электролизёре содержание смеси фторида натрия и фторида алюминия с к.о. 2,9 равно 70% мол., фторида кальция - 9% мол., фто- рида магния - 6% мол., остальное - глинозём. Вес электролита - 2,8 т. Сколько нужно добавить фторида алюминия, чтобы криолитовое отношение стало 2,5?

      - Электролитное (массовое криолитовое) отношение равно 1,7. Опреде- лите криолитовое отношение и избыток AlF3.

      - В алюминиевом электролизёре содержание смеси фторида натрия и фторида алюминия с к.о. 2,1 равно 82% мол., фторида кальция - 5% мол., фто- рида магния - 3% мол., остальное - глинозём. Вес электролита - 2,7 т. Сколько нужно добавить фторида натрия, чтобы криолитовое отношение стало 2,5?

      - В электролите содержатся MgCl2, KСl и NaCl. Мольные доли MgCl2 и KСl равны соответственно 0,11 и 0,6. Сколько нужно добавить NaCl, чтобы со- держание MgCl2 стало 10% масс. Масса исходного расплава 200 кг.

      - В эквимольной смеси RbCl-CsCl-KCl + BiCl3 массой 400 г растворили 4 г ещё BiCl3. Мольная доля BiCl3 стала 0,08. Определить массу BiCl3 в исход- ном расплаве.

      - В электролите, содержащем MgCl2, KСl и NaCl мольные доли MgCl2 и NaCl равны 0,14 и 0,4. Сколько нужно добавить KСl, чтобы содержание MgCl2 стало 5% масс., если масса исходного расплава 250 кг?

      - Электролит рафинировочного электролизёра имеет состав: 58% масс. BaCl2 + 42 % масс. (AlF3 + NaF), к.о. = 2,3. Определить количество NaF и BaCl2, которое нужно добавить, чтобы криолитовое отношение стало 2,5, а концен- трация BaCl2 стала 60% масс. Масса исходного расплава 5 т.

      - Расплав содержит криолит, фторид алюминия и глинозём. Масса рас- плава 120 кг. Глинозёма содержится 10% масс., к.о.=2,3. Найти избыток AlF3 по отношению к криолиту в % масс., мольных и его избыточное количество.

- Расплав содержит 0,078% мол. BiCl3 и эвтектику LiCl-KCl (44,19% масс. LiCl в эвтектике). Масса расплава 70 г. Сколько нужно добавить BiCl3, чтобы его концентрация стала 5% масс.?

- Расплав содержит 0,5 моля BiCl3, 3 моля NaCl, 1 моль CsCl и 2 моля KСl. После добавки CsCl и KСl концентрация BiCl3 стала 1% масс. Определить вес добавленных CsCl и KСl, если CsCl добавили в 2 раза больше, чем KСl.

- Какое количество хлоридов калия и натрия нужно добавить к 70 г расплава, содержащего 10% масс. AlCl3 и 90% масс. KСl, чтобы получить рас- плав состава 2% масс. AlCl3 + (NaCl-KCl 1:1 по молям).

- Найти годовую потребность в глинозёме электролизной серии, содер- жащей 200 ванн, каждая из которых работает с силой тока 160 кА и выходом по току 0,87. Принять машинное время электролизёра равным 0,98, а механиче- ские потери глинозёма 1% от расхода на электролиз.

- В анодных газах магниевого электролизёра содержится 1% объемн. оксида углерода, образующегося при хлорировании оксидов, растворенных и взвешенных в расплаве, и 99% хлора. Определить время, в течение которого толщина анода уменьшится на 2 см. Анодная плотность тока 0,4 А/см2, выход по току 83%. Кажущаяся плотность графита 1,63 г/см3.

- Магниевый электролизёр работает при силе тока 110 кА. Какой объем хлора будет получен за 30 мин его работы, если выход по току по хлору состав- ляет 0,88. Объем привести к нормальным условиям.

- В цехе по производству металлического натрия электролизом расплав- ленных хлоридов производительностью 20000 т в год установлены электроли- зёры на силу тока 50 кА,выход по току 0,87. Найти количество ванн, если ко- эффициент их использования 0,96. Определить потребное количество техниче- ской поваренной соли, содержащей 99,85% NaCl, если неэлектрохимические потери при электролизе составляют 4%.

- Алюминиевый электролизёр работает с анодной плотностью тока 0,8 А/см2 и катодной 0,7 А/см2. Определить, насколько изменится межполюсное расстояние за сутки работы электролизёра, если анодные газы содержат 50% объемн. CO2 и 50% СО. Выход по току анодных продуктов 1,0, алюминия 0,85. Плотность алюминия 2,3 г/см3, кажущаяся плотность 1,6 г/см3.

- На магниевом электролизере, работающем при силе тока 120 кА, за сутки получено 3,5·103 кг хлорвоздушной смеси, содержащей 96% хлора. Определить выход по току.

- При рафинировании алюминия в анодный карман заливается алюми- ний-сырец, содержащий 0,15% (масс.) кремния. Определить время, втечение которого содержание кремния в анодном сплаве возросло с 2 до 4% масс., если общая масса сплава составляет 20 т, сила тока 60 кА и анодный выход по току 0,98.

- Магниевый завод работает по карналлитовой схеме. Найти годовую производительность завода, потребность в карналлите и количество отработан- ного электролита, если число электролизеров 100, сила тока 100 кА и выход по току 0,85. Содержание хлорида магния в отработанном электролите 5%масс., в расплаве после заливки 16% масс. и заливаемом карналлите 51 % масс. Вес электролита в одной ванне после заливки расплава составляет 8 т.

# Библиографический список Основная литература

- Москвитин В.И. Металлургия лёгких металлов: учебник для вузов / В.И. Москвитин, И.В. Николаев, Б.А. Фомин. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005. – 416 с.

- Галевский Г.В. Технология производства электродных масс для алю- миниевых электролизёров / Г.В. Галевский, В.М. Жураковский, Н.М. Кулагин.

- Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1999. – 295 с.

- Щёголев В.И. Электролитическое получение магния. / В.И. Щёголев, О.А. Лебедев – М.: Издательский дом «Руда и металлы», 2002. – 368 с.

# Дополнительная литература

- Минцис М.Я. Электрометаллургия алюминия / М.Я. Минцис, П.В. Поляков, Г.А. Сиразутдинов. – Новосибирск: Наука, 2001. – 368 с.

- Борисоглебский Ю.В. Металлургия алюминия / Ю.В. Борисоглебский, Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин Н.М. – Новосибирск: Наука. Сибирская изда- тельская фирма РАН, 1999. – 438 с.

- Ветюков М.М. Электрометаллургия алюминия и магния / М.М. Ветю- ков, А.М. Цыплаков, С.Н. Школьников. – М.: Металлургия, 1987. – 320 с.

- Флёров В.И. Сборник задач по прикладной электрохимии. – М.: Выс- шая школа, 1987. – 319 с.

- Михалёв Ю.Г. Способы выражения состава растворов расплавленных солей. Практикум / ГАЦМиЗ. – Красноярск, 2002. – 76 с.

- Лайнер А.И. Производство глинозёма / А.И. Лайнер, Н.И. Ерёмин, Ю.А. Лайнер, И.Э. Певзнер. – М.: Металлургия, 1978. – 344 с.

- Ерёмин Н.И. Процессы и аппараты глинозёмного производства / Н.И. Ерёмин, А.Н. Наумчик, В.Г. Казаков. – М.: Металлургия, 1980.

- Гузь С.Ю. Производство криолита, фтористого алюминия и фтористо- го натрия / С.Ю. Гузь, Р.Г. Барановский. – М.: Металлургия, 1964.

- Троицкий И.А. Металлургия алюминия / И.А. Троицкий, Б.А. Желез- нов. – М.: Металлургия, 1984.