      - Концентрация Na2Oк, к, о в жидкой фазе автоклавной пульпы после разбавления равны соответственно: 160 г/л; 1,7; 1,85. Плотность алюминатного раствора 1240 кг/м3. Определить концентрацию Al2O3, Na2Oк, Н2О в % масс.

      - Для проведения лабораторных исследований из 0,6 л алюминатного раствора следующего состава, г/л: Al2O3 - 160; Na2Oк - 185,5; SiO2 - 0,46 необ- ходимо приготовить алюминатный раствор с кремнёвым модулем равным 30 ед. Определить количество силиката натрия в виде Na2SiO3·9H2O для получения заданного кремнёвого модуля; найти к полученного алюминатного раствора и выразить концентрацию Al2O3, SiO2, Na2Oк в % масс. Плотность алюминатного раствора 1270 кг/м3.

      - На выщелачивание боксита, содержащего (% масс.) 55,3 Al2O3 и 2,0 SiO2, поступает щелочной раствор следующего состава; Al2O3 – 137,1 г/л, Na2Oк

- 300 г/л. Отношении Ж: Т в пульпе равно 3:1. Плотность жидкой фазы равно 1240 кг/м3 - твердой – 2800 кг/м3. Извлечение Al2O3 в раствор равно 97,3% а кремнёвый модуль раствора после выщелачивания равен 220. Определить со- держание в алюминатном растворе после выщелачивания в г/л Al2O3; SiO2, к и извлечение SiO2 в раствор.

      - Для проведения лабораторных исследований отобрано 540  мл  пульпы после выщелачивания с плотностью 1560 кг/м3. После фильтрации вес сухого остатка равен 211 г, Определите содержание твердого в этой пульпе и отношение Ж:Т в ней.

      - Определить количество гидроксида алюминия для повышения затравочного отношения с 2,0 до 2,5 при разложении 16 м3 алюминатного рас- твора с концентрацией Al2O3 равной 154,5 г/л.

      - Определить затравочное отношение при декомпозиции, если суточный поток алюминатного раствора составляет 2500 м3, затравочной пульпы 1000 м3. Концентрация Al2O3 в алюминатном растворе 130 г/л содержание твёрдого в за- травочной пульпе - 750 г/л.

      - Определить содержание твердого в 1 л пульпы гидроксида алюминия, если Ж:Т В пульпе равно 1,0; плотность А1(ОН)3 - 2400 кг/м3; жидкой фазы - 1276 кг/м3. Состав жидкой фазы г/л: Al2O3 - 120; Na2Oк - 136; Na2O y - 120.

      - Какое количество металлического  алюминия  необходимо раство-  рить в каустическом растворе, содержащем 180 г/л Na2Oк, чтобы к этого рас- твора был равен 1,75? Содержание основного вещества в металлическом алю- минии - 99,998 %.

      - Для лабораторных исследований необходимо приготовить 2 л синте- тического алюминатного раствора следующего состава (г/л): 190 Na2Oк, 185 Al2O3, 40 Na2Oу. Определить к и о в этом растворе и рассчитать навески NaOH, Na2CO3 и металлического алюминия, содержащего 99,908 % основного вещества.

      - Определите, какое количество водного раствора, содержащего 40 %

масс. NaOH, следует добавить к 10 кг щелочно-алюминатного раствора, содер-

жащего 21 % масс. Na2O при к =3,4 , чтобы каустический модуль системы стал равным 3,66.

      - Определите сколько А1(ОН)3 выделилось из 100 кг щелоч- но-алюминатного  раствора,  содержащего  9,4   %   масс.   Na2O   при   к=   1,66 , если каустический модуль системы стал равным: а) 3,56; б) 8,16.

      - Рассчитать объем оборотной воды на разбавление 1 м3 пульпы после выщелачивания боксита, если концентрация глинозёма в жидкой фазе снизи- лась с 304 г/л до 165 г/л. Концентрация глинозёма в оборотной воде равна 40 г/л. Плотность твердой фазы равна 3080 кг/м3, содержание твердой фазы 300 г/л.

      - Как изменится содержание SiO2 в глинозёме, если за счёт  обрушения  футеровки  в  процессе  кальцинации  за   8   часов   работы   в   него попало 260 кг шамота с содержанием SiO2 18,О%. Производительность печи 10 т/ч по глинозему.

      - Определить  теоретический  и  практический  выходы  глинозема   при переработке боксита следующего состава (% масс.): Al2O3 – 52,3; SiO2 - 3,8; CaO - 3,1. CaO связывается в следующее нерастворимое соединение: 3CaO· Al2O3·6Ha2O

      - В алюминатном растворе, поступающем на выкручивание, содер- жится 1923,7 кг Al2O3; 904,5 кг Al2O3 остается в оборотном растворе; 11,5 кг - теряется. Остальное переходит в Al(OH)3. Определить выход глинозема и об- щий вес выделившегося в осадок гидроксида.

      - На выщелачивание боксита, содержащего (% масс): Al2O3 - 58,3 и SiO2

- 2,4, поступает щелочной оборотный раствор следующего состава; г/л; Al2O3 - 137,1; Na2Oк - 800. Отношение Ж:Т в пульпе равно 3:1. Плотность жидкой фазы равна 1240 кг/м3, твердой -2800 кг/м3. Извлечение Al2O3 в раствор равно 97,3%. Кремневый модуль раствора после выщелачивания равен 220. Определить со- держание (г/л) в алюминатном растворе после выщелачивания Al2O3, SiO2, к и извлечение (% масс) SiO2 в раствор.

      - Сколько времени потребуется для осаждения частиц красного шлама диаметром 0,2 мм на глубину 3 м (зона свободного оседания частиц) без добав- ления флокулянтов? Разность между плотностью частиц и плотностью среды принять равной 1600 кг/м3. Коэффициент динамической вязкости среды равен 15 кг·с/м.

      - На каустификацию поступает 91 кг соды (Na2CO3). В процессе каусти- фикации образуется 77,5 кг СаСО3. Рассчитать, какова степень каустификации и расход извести; если в ней содержится 86,4 % СаО, а дозировка составляет, 125 % от стехиометрического количества.

      - Определить количество Al2O3 и Na2O в мешалке бокситовой пульпы с внутренними размерами: диаметр 2,5 м и высотой 8 м. Уровень заполнения мешалки пульпой 6 м, высота донного осадка 0,3 м, отношение Ж:Т в пульпе равно 1:4. Жидкая фаза пульпы имеет каустический модуль 3,3 и содержит 120 г/л Al2O3 и 13 г/л Na2Oy, её плотность 1400 кг/м3. В твердой фазе пульпы с плотностью 3300 кг/м3 содержится 49,0% Al2O3; 5% SiO2, 20 % Fe2O3.

      - Рассчитать удельный расход спёка для получения 1 т глинозёма, если выход его из спёка равен 85,0 %, а спеканию подвергается шихта следующего состава, % (масс): Al2O3- 11,2; Na2O – 7,0; ППП – 25,4

      - Рассчитать расход щелочи на 100 кг боксита для связывания глинозема при спекании в алюминат натрия. Состав боксита, % (масс): Al2O3 - 62,8; SiO2 - 7,3. Щелочь дозируется в виде 100 % Nа2СО3.

      - На выщелачивание поступает спёк следующего состава (% масс): Al2O3

- 29,6; Fe2O3 - 17,0; Na2O - 25,7; SiO2- 9,6; прочие - 0,7. Рассчитать состав крас- ного шлама, если извлечение Al2O3 составляет 87,1 %, a Na2O - 90,0 %.

      - Рассчитать    количество    белого    шлама,     которое     выделится на 1 т алюминатного раствора при обескремнивании. На обескремнивание по- дается 18,5 м3 алюминатного раствора с концентрацией 85 г/л Al2O3. Кремневый модуль необескремненного раствора равен 30, а обескремненного - 400, содержание SiO2 в белом шламе - 13,4 %.

      - Определить практические выходы Al2O3 и Na2O при выщелачивании глинозёмсодержащего спёка. Спёк содержит (% масс.): Al2O3 - 37,6; Fe2O3 - 14,7; Na2O – 33,2, а отвальный шлам - Al2O3 - 14,2; Fe2O3 - 35,4; Na2O – 5,8.

      - Рассчитать   состав   алюминатного    раствора,    получаемого  после выщелачивания боксита следующего состава (в пересчете на сухое веще- ство), % масс.: Al2O3 - 53,2; Fe2O3 - 22,8; SiO2- 4,1; TiO2 – 2,1; CaO – 1,9. Влаж- ность боксита равна 7,0 %. Практический выход Al2O3 равен 92,0 %, состав оборотного раствора (г/л): Na2Oк – 300; Al2O3 - 129,9. Плотность раствора рав- на 1420 кг/м3.

      - Кремнёвый модуль алюминатного раствора на декомпозицию снизился с 280 до 240. На сколько процентов в этом случае повысится содержание SiO2 в гидроксиде. Содержание Al2O3 в алюминатном растворе 130 г/дм3, к =1,6, к после разложения 3,8. Принять, что 5% поступившего в этом случае SiO2 переходит в гидроксид.

      - Определить количество воды на промывку 1 т нефелинового шлама, если Ж:Т в песках фильтра сгустителя 3:1. Содержание Na2O и Al2O3 в жидкой фазе шлама равно 80,1 и 86 г/л соответственно, содержание Na2O в жидкой фазе отвального шлама равно 0,5 г/л. Плотность жидкой фазы нефелинового шлама 1160 кг/м3.

      - В пульпе, поступающей на автоклавное выщелачивание от- ношение Ж:Т = 5,5, ее плотность - 1560 кг/м3. Определите содержание твер- дого в 1 л пульпы.

      - На сколько изменится объём алюминатного раствора для получения 1 т глинозёма, если степень разложения его снизилась с 50% до 48,3%, потери при кальцинации возросли с 8 до 12 кг на 1 т глинозёма. Концентрация Al2O3 в алюминатном растворе равна 150 г/л, к =1,6.

      - Определить    производительность    мельниц     размола     боксита по пульпе и во сухому веществу, если производительность отделения по сухому бокситу равна 500 т/ч, влажность исходного боксита равна 8%, Ж:Т=5,5, плот- ность боксита и оборотного раствора равна соответственно 2850 и 1420 кг/м3. Всего в отделении установлено 6 мельниц.

# Библиографический список Основная литература

- Москвитин В.И. Металлургия лёгких металлов: учебник для вузов / В.И. Москвитин, И.В. Николаев, Б.А. Фомин. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005. – 416 с.

- Галевский Г.В. Технология производства электродных масс для алю- миниевых электролизёров / Г.В. Галевский, В.М. Жураковский, Н.М. Кулагин.

- Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1999. – 295 с.

- Щёголев В.И. Электролитическое получение магния. / В.И. Щёголев, О.А. Лебедев – М.: Издательский дом «Руда и металлы», 2002. – 368 с.

# Дополнительная литература

- Минцис М.Я. Электрометаллургия алюминия / М.Я. Минцис, П.В. Поляков, Г.А. Сиразутдинов. – Новосибирск: Наука, 2001. – 368 с.

- Борисоглебский Ю.В. Металлургия алюминия / Ю.В. Борисоглебский, Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин Н.М. – Новосибирск: Наука. Сибирская изда- тельская фирма РАН, 1999. – 438 с.

- Ветюков М.М. Электрометаллургия алюминия и магния / М.М. Ветю- ков, А.М. Цыплаков, С.Н. Школьников. – М.: Металлургия, 1987. – 320 с.

- Флёров В.И. Сборник задач по прикладной электрохимии. – М.: Выс- шая школа, 1987. – 319 с.

- Михалёв Ю.Г. Способы выражения состава растворов расплавленных солей. Практикум / ГАЦМиЗ. – Красноярск, 2002. – 76 с.

- Лайнер А.И. Производство глинозёма / А.И. Лайнер, Н.И. Ерёмин, Ю.А. Лайнер, И.Э. Певзнер. – М.: Металлургия, 1978. – 344 с.

- Ерёмин Н.И. Процессы и аппараты глинозёмного производства / Н.И. Ерёмин, А.Н. Наумчик, В.Г. Казаков. – М.: Металлургия, 1980.

- Гузь С.Ю. Производство криолита, фтористого алюминия и фтористо- го натрия / С.Ю. Гузь, Р.Г. Барановский. – М.: Металлургия, 1964.

- Троицкий И.А. Металлургия алюминия / И.А. Троицкий, Б.А. Желез- нов. – М.: Металлургия, 1984.