Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева\\

## Г.А.  Реутова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

для магистрантов  по специальности 7М07201 «Металлургия»

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Усть-Каменогорск 2022

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | Термодинамические характеристики металлургических процессов. Расчет и практика применения. | 35 | 0-100 |
|  | Автогенность металлургических процессов-термодинамический анализ. | 35 |  |
|  | Тестовый контроль РК1 | 30 |  |
| 2-й рубежный контроль | Термодинамическая направленность металлургических процессов с протеканием химических реакций. | 35 | 0-100 |
|  | Селективность извлечения металлов и выход продуктов металлургических процессов на основе термодинамических расчетов. | 35 |  |
|  | Тестовый контроль РК2 | 30 |  |
| Итоговый контроль | Экзамен (по билетам) 100 |  | 0-100 |

Индивидуальные задания

(РК 1, РК 2)

К рубежному контролю 1      Блок 1

Термодинамический анализ металлургических процессов с протеканием химических реакций

Задание 1 Термодинамические характеристики металлургических процессов. Расчет и практика применения.– 35 баллов;

Неделя 1

Выбор варианта  (n) по порядковому номеру в списке группы.

n = 1 - 15

Металлургия тяжелых цветных металлов ( Pb,  Zn,  Cu,  Ni,  Sn )

1  Природный минерал пироморфит {Pb5(PO4)3CI}указывает мольную долю свинца от элементного состава ——- %, ?   степень окисления свинца ——?   Расчет автогенности процесса связан с использованием расчета энтальпии реакции по закону Гесса: ——?

Реакция образования пироморфита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

2 Формула минерала цинка  каламин  {Zn4[Si2O7](OH)2*H2O}указывает мольную  долю цинка от элементного состава ———%,?  Химический состав ?

Реакция образования смитсонита (ZnCO3), для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

3  Природный минерал меди азурит   {Сu3(OH)2(CO3)2} указывает мольную  долю  меди от элементного состава ———%,?  Мольная доля гидроксида меди от химического состава? Реакция образования азурита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

4 Природный минерал никеля гарниерит {(Ni,Mg)OSiO2 *2H2O} указывает мольную  долю  никеля от элементного состава ———%,?  Мольная доля оксида никеля в соответствием с химическим составом гарниерита?

Реакция образования гарниерита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

2     Металлургия легких цветных металлов ( Na, K, Li, Be, Al, Mg)

5 Мольная доля оксида бериллия в минерале берилл  Be3{AI2(Si6O18)}—- % мол., в расчете на оксиды элементов? Мольная доля бериллия в соответствии с элементным составом?   Реакция образования берилла, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

6 Химический состав нефелина {(Na, K)2(AI2O3)*2(SiO2)}, что определяет мольную долю оксида алюминия ——%,?   Мольная доля алюминия в соответствии с элементным составом нефелина?  Реакция образования нефелина, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

7   Элементный состав алунитов {(K2AI6S4H12O28}, что определяет мольную долю  алюминия ——%, ? Количество глинозема на моль {(K2AI6S4H12O28}?

Реакция образования нефелина, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

8  Формула природного силиката магния асбеста (CaO*3 MgO* 4 SiO2)  указывает мольную долю оксида магния —- %, ? Мольная доля магния в соответствии с элементным составом асбеста?   Реакция образования асбеста, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

9 Элементный состав карналлита (KMgH12CI3O6) указывает мольную долю магния —- %, ?  Химический состав карналлита.   С чем связана проблема электролитического получения магния из водного раствора его солей (морской воды)?      Реакция образования карналлита, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

10    Элементный состав петалита (Li Na)Si4AlO10 указывает мольную долю лития —- %, ?  Химический состав петалита. Мольная доля диоксида кремния от химического состава петалита.

Реакция образования петалита, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

3    Металлургия благородных металлов

11       Элементный состав комплексной соли золота, образующейся при  цианидном выщелачивании золота из золотосодержащих руд,    NaAu(CN)2   указывает мольную долю золота —- %,?   Валентность золота?

Реакция образования  NaAu(CN)2, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

12       Элементный состав комплексной соли железа, образующейся при  цианидном выщелачивании золота, вкрапленного в пиритную матрицу золотосодержащих руд,  Na4Fe(CN)6   указывает мольную долю железа —- %,?   Валентность железа?

Реакция образования Na4Fe(CN)6, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках ------?

13      Цементация свинцом  золота осуществляется   из кислых тиомочевинных элюатов  Au[SC(NH2)2]CI, что указывает мольную долю золота —- %,?   Валентность золота? Реакция образования Au[SC(NH2)2]CI, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

4    Металлургия редких металлов

14   Перевод  диоксида  урана в раствор осуществляют азотной кислотой с получением нитрата уранила  UO2(NO3)2 , что указывает мольную долю урана от элементного состава-----? Валентность урана ---?

Реакция образования UO2(NO3)2, для которой стандартная энтальпия образования при 298К при UO2(NO3)2 приведена в термодинамических справочниках?    U  + 4 HNO3   = UO2(NO3)2 + 2 NO + 2 H2O     Изменение энтальпии  реакции из расчета на моль окислителя?

15  При восстановлении водородом перрената аммония NH4ReO4        получают чистый металл - рений. Мольная доля рения от элементного состава-----? Валентность рения ---?

Реакция образования NH4ReO4, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

Задание 1.1 (неоцениваемое, обязательное);  неделя 2

Количество окислителя в реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой Zn +  HNO3 → Zn(NO3)2 +  NО +  H2O, моль, из расчета на «n» молей азотной кислоты:

Физический смысл энтропии реакции и энтропии азотной кислоты при стандартных условиях и Т=298К;

Задание 2 Автогенность металлургических процессов -термодинамический анализ»  –  35 баллов;

Неделя 3

Автогенность металлотермического восстановления

Определить термичность шихты при алюминотермическом восстановлении оксидов марганца (MnO2, Mn3O4, MnO ). Схемы реакций  (1) – (3):

MnO2 тв + Al ж →  Mn ж + Al2O3 тв			(1)

Mn3O4 тв + Al ж →  Mn ж + Al2O3 тв		         (2)

MnO тв  + Al ж →  Mn ж +  Al2O3 тв			(3)

по термодинамическим данным:

(1) = - 596 кДж/моль О2 в оксиде

(2) = - 423,6 кДж/моль О2

(3) = - 347,2 кДж/моль О2

при  условии: количество оксидов марганца в шихте равно «n» молей.

«n» равно номеру варианта (порядковый номер в списке группы).

Задание 2.1 к РК 1 (неоцениваемый), обязательный; неделя 3

Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления гематита (Fe2О3(тв) ) меньше - 2300 Дж/г шихты 2/3 Fe2О3(тв) + 4/3 Al(ж) = 4/3 Fe(ж) + 2/3 Al2O3(тв)

Термодинамическая оценка автогенности процесса при условии количества шихты «n» молей.

Задание 2.2 тестовый самоконтроль к РК 1 (неоцениваемый)

Неделя 4

Рубежный контроль 1 (Термодинамический анализ -гидрометаллургические технологии) – 30 баллов

Неделя 4

Рубежный контроль 2 Термодинамический анализ извлечения, разделения и рафинирования металлов.

Задание 3 Термодинамическая направленность металлургических процессов с протеканием химических реакций. – 35 баллов;

Неделя 5

Вариант 1

Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

- Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O         ( 1 )

- Роль энтальпийного и энтропийного факторов при определении термодинамической возможности (1) по данным температурной зависимости энергии Гиббса?

-  aргументировать увеличение энтропии процесса (1).

Вариант 2

При растворении газообразной серы в железе  0.5 S2 (g)  = [S] ;  (2)

- температурная зависимость энергии Гиббса представлена уравнением

- Δ GoT  = - 72000  + 10.25 Т , Дж  [ 1800 -  2000 К]

- Роль энтальпийного и энтропийного факторов при определении термодинамической возможности (2) по данным температурной зависимости энергии Гиббса?

-   Аргументировать уменьшение энтропии процесса (2).

Вариант 3

Дефосфорация стали кислородом в газовой фазе протекает по реакции (3) :

4/5  [ P ]  + O2 (g)   =  2/5  ( P2O5 )  Δ GoT  = - 619280  + 175 Т , Дж  (3)

Дефосфорация стали кислородом, растворённым в металле, протекает по реакции (4):

4/5  [ P ]  + 2 [ O ]  =  2/5  ( P2O5 )   Δ GoT  = - 385220  + 170 Т , Дж  (4)

- Роль энтальпийного и энтропийного факторов при определении термодинамической возможности (3) и (4) по данным температурной зависимости энергии Гиббса?                                                                                                - Укажите реакцию с большей термодинамической возможностью при  температуре 2000 К.

Вариант 4

Переработка выдержанного облученного урана связана с растворением алюминиевой оболочки в горячем растворе едкого натра по уравнению реакции:

Al  + 0.85 NaOH + 1.05 NаNO3  = NaAlO2 + 0.9 NaNO2 + 0.15 NH3+ 0.2 H2O  (5)

- Подтвердить коэффициенты в уравнении реакции  (5).

- Роль энтропийного фактора в термодинамической вероятности реакции (5), исходя из физического смысла  энергии Гиббса (без расчета изменения энтропии)?

Вариант 5

После растворения алюминиевых оболочек  уран растворяется в кипящей азотной кислоте, при этом, преимущественно с выделением монооксида азота при концентрации кислоты 35-40% (масс.); с выделением диоксида азота при концентрации кислоты  более 55% (масс.); с выделением одновременно NO и NO2 при концентрации кислоты 40-60% (масс.) по реакциям (1,2,3),

U  + 4 HNO3   = UO2(NO3)2 + 2NO +  2 H2O           (1)

U  + 8 HNO3   = UO2(NO3)2 + 6NO2 +  4 H2O            (2)

U  +  HNO3   ↔ UO2(NO3)2 + NO  + NO2 +   H2O   (3)  схема реакции

- Количество окислителя в реакциях (1), (2);

-  Роль энтропийного фактора в термодинамической вероятности реакции (3), исходя из физического смысла  энергии Гиббса (без расчета изменения энтропии)?

Вариант 6

Хром в железных рудах большей частью находится  в виде хромистого

железняка (FeO*Cr2O3). Восстановление хрома осуществляется при 1130 оС одновременно по реакциям:

14 Cr2O3 + +  54 C  =  4 Cr7C3   +  42 CO   (1)

Cr2O3  +  3 C  =  2 Cr   +  3 CO               (2)

- Разность тепловых эффектов реакций (1) и (2):  Н1  - Н2  из расчета на моль оксида хрома?

-  Термодинамическая вероятность какой из реакций (1) и (2) выше?  Ответ аргументировать.

-   Роль энтропийного фактора  при оценке термодинамической возможности реакций (1) – (2)?

Вариант 7

При приготовлении электролита в аффинаже серебра (золота) в качестве растворителя используется азотная кислота (царская водка), что сопровождается выделением токсичных оксидов азота  (ПДК 0,005 мг/дм3 )

. Химическое подавление диоксида азота с регенерацией азотной кислоты протекает по реакциям (5), (6)  при 380 К:

2 NO2   +   2 NH4NO3 +  3 O2  = 4 HNO3  + 2 NO  +2 H2O    (5)

2 NO  + 3 NH4 NO3  = 2 HNO3  + 3 N2  +  5 H2O                 (6)

-   роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакций (5)  и (6)при стандартных условиях?

-   Указать реакцию с наибольшей термодинамической вероятностью

из расчета на моль регенерированной азотной кислоты в реакциях (5) и (6); аргументировать.

Вариант 8

При растворении газообразной серы в железе  0.5 S2 (g)  = [S] ;  (2)

- температурная зависимость энергии Гиббса представлена уравнением

- Δ GoT  = - 72000  + 10.25 Т , Дж  [ 1800 -  2000 К]

- Роль энтальпийного и энтропийного факторов при определении термодинамической возможности (2) по данным температурной зависимости энергии Гиббса;

-  Аргументировать уменьшение энтропии процесса (2).

Вариант 9

Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

- Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O         ( 1 )

- Роль энтальпийного и энтропийного факторов при определении термодинамической возможности (1) по данным температурной зависимости энергии Гиббса

-  Аргументировать увеличение энтропии процесса (1).

Вариант 10 - 15

Гидрометаллургические способы переработки сырья, содержащего цветные металлы, используют азотную кислоту (выщелачивание сульфидных материалов, электролит в аффинаже серебра и золота и пр.), что сопряжено с выделением токсичных оксидов азота (NOx).

Подавление  NOx  с регенерацией азотной кислоты протекает по следующим суммарным реакциям:  370 K

6 NO2  +   2 H2O = 4 HNO3  +   2 NO;                     (1)

2 NO  + 3 NH4NO3  = 3 N2  + 2 HNO3  +5 H2O        (2)

2 NO  +  NH4NO3  = 2 N2  + 2 HNO3  + H2O             (3)

3 NO  + 2 NH4NO3  = 2.5 N2  + 2 HNO3  +3 H2O       (4)

*	 Количество окислителя  на моль монооксида азота в реакциях (1)? Расчет термодинамических характеристик на моль окислителя.

**	Какая из реакций (2) –(4) с большей термодинамической вероятностью? Аргументировать ответ, не прибегая к расчету. Объяснить некратные коэффициенты в реакциях (2-4), учитывая одинаковые исходные вещества и продукты реакции?

*** Роль энтропийного фактора в термодинамической вероятности реакции (5), исходя из физического смысла  энергии Гиббса (без расчета изменения энтропии).

Задание 3.1 (неоцениваемое, обязательное)  неделя 5

Уравнение температурной зависимости стандартной энергии Гиббса для реакции С(тв.) + О(2) = СО(2) в интервале [298 -1000К] - 393260 - 2.29 Т , Дж,  Термодинамический анализ:

- роль энтальпийного фактора при оценивании направленности процесса?

- роль энтропийного фактора при оценивании направленности процесса?

- роль свободной энергии Гиббса при оценивании направленности процесса?

Расчет на «n» молей углерода. «n» равно номеру варианта (порядковый номер в списке группы).

Задание 3.2 (неоцениваемое, обязательное)  неделя 6

1 Условие безокислительного нагрева в атмосфере газов Н(2)-Н(2)О металлического олова, используя кислородный потенциал ( πо ): А) πо газовой фазы > πо системы Sn-SnO2; В) πо газовой фазы >= πо системы Sn-SnO2; С) πо газовой фазы = πо системы Sn-SnO2; D) безокислительный нагрев невозможен Е) πо газовой фазы < πо системы Sn-SnO2;                                   2 Условие окислительного нагрева в атмосфере газов СО-СО2 металлического свинца, используя кислородный потенциал ( πо ):                                       3 Условие термического восстановления в атмосфере газов SO2-SО3 металлического никеля из диоксида, используя кислородный потенциал ( πо ):

Задание 4 Селективность извлечения металлов и выход продуктов металлургических процессов на основе термодинамических расчетов – 35 баллов;

Неделя 6

4.1Термодинамический анализ: выход продуктов  (предел протекания реакции).

3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2)  (1)

К металлургическому расчету: при условии равных количеств исходных компонентов (левая часть уравнения (1) nисх  и отсутствия продуктов в начальный момент реакции  к равновесию образовалось 3,0 моль Me3O4. Количество каждого из компонентов равновесной смеси? Граничные условия по компонентам исходной смеси?

4.2  Вакуумирование системы при разложении вольфрамитовых концентратов в содовом растворе  (3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2)  смещает равновесие:

А) увеличивается доля О2

В) состав газовой смеси не изменяется

С) Кр реакции увеличивается

D) Кс реакции уменьшается

Е) увеличивается доля СО2

Рубежный контроль 2 ( Термодинамический анализ -пирометаллургические технологии) – 30 баллов

Неделя 7

Итоговый контроль – экзамен (тестовый)  - 100 баллов

Самоконтроль к РК1

Вакуумирование системы при разложении вольфрамитовых концентратов в содовом растворе  (3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2)  смещает равновесие:

А) увеличивается доля О2

В) состав газовой смеси не изменяется

С) Кр реакции увеличивается

D) Кс реакции уменьшается

Е) увеличивается доля СО2

Самоконтроль РК2

Термодинамический анализ: выход продуктов  (предел протекания реакции).

3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2)  (1)

К металлургическому расчету: при условии равных количеств исходных компонентов (левая часть уравнения (1) nисх  и отсутствия продуктов в начальный момент реакции  к равновесию образовалось 3,0 моль Me3O4. Количество каждого из компонентов равновесной смеси? Граничные условия по компонентам исходной смеси?