4  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  «МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЧУГУНОВ»

4.1 Цель работы

4.1.1  Научиться по микроструктуре определять класс и вид чугуна.

4.1.2  С помощью справочной литературы и ГОСТов научиться определять марки чугунов.

4.2 Приборы и материалы

4.2.1 Набор шлифов различных видов чугунов.

4.2.2 Металлографические микроскопы МИМ-7, МИМ-8.

4.2.3 Альбомы с фотографиями микроструктур, диаграмма железо-углерод.

4.3 Теоретическое введение

4.3.1 Сплавы железа с углеродом, где углерода более 2,14%, называются чугунами. В чугунах, в отличие от сталей, углерод имеет 2 разновидности:

- Свободный – графит (НВО);

- Связанный – Fe3C – цементит (НВ8000).

4.3.2 Чугуны, в которых весь углерод связан с железом и находится в виде цементита, называются белыми, получаются при ускоренном охлаждении расплава в соответствии с метастабильной диаграммой Fe – Fe3C, и испытывают 2 изотермических превращения:

Линия ECF – 11470C;      Ж4,3% с ↔ [А2,14%С + Ц6,67%С] – эвтектика ледебурит;

Линия PSK – 7270С         А0,8%С  ↔ [Ф0,02%С + Ц6,67%С] – эвтектоид перлит.

В результате эвтектического превращения (11470С) в структуре белых чугунов появляется (Л) ледебурит, который в интервале 1147 – 7270С состоит из (А) аустенита (твердый раствор с в γ – Fe) и (Ц) цементита (химическое соединение Fe3C), а ниже 7270С из (П) перлита (эвтектоидная смесь феррита и цементита) и (Ц) цементита.

В ледебурите содержится 4,3%С, НВ4500 – 5000.

В зависимости от содержания углерода белые чугуны бывают:

-доэвтектические - 2,14 – 4,3%С

структура – перлит, ледебурит, цементит;

- эвтектические    –  4,3 %С,

структура – ледебурит;

- заэвтектические – 4,3 – 6,67%С,

структура – ледебурит, цементит.

4.3.3 Чугуны, в которых углерод находится частично в связанном состоянии или полностью в свободном состоянии в виде графита, и в зависимости от его формы могут быть серыми, ковкими, высокопрочными. Получаются серые чугуны при относительно медленном охлаждении расплава в соответствии со стабильной диаграммой железо-графит.

Ковкие чугуны получают из белого чугуна путем длительной термообработки – отжига.

Высокопрочные – путем модифицирования расплава магнием  или церием.

Каждому из этих чугунов соответствует определенная форма выделений графита:

Пластинчатая  форма графита -  в серых чугунах;

Хлопьевидная  форма графита -  в ковких чугунах;

Шаровидная (глобулярная) форма графита - в высокопрочных чугунах.

Чугуны с графитом классифицируются по структуре металлической основы, т.е. по количеству углерода в ней:

Ферритные                - до 0,02%С

Феррито-перлитные – 0,02 – 0,8%С

Перлитные                 - 0,8%С

Структура металлической основы, механические свойства, маркировка чугунов с графитом регламентируется ГОСТами: 1412-85 Серые чугуны;     ГОСТ  7293-85  Высокопрочные чугуны;  ГОСТ  1215-79  Ковкие чугуны.

4.4  Задание по работе

4.4.1 Зарисовать схемы микроструктур.

4.4.2 Указать структурные составляющие.

4.4.2 Определить вид и класс чугуна.

4.4.3 Определить марки чугунов по соответствующим ГОСТам.