Дисциплина «Введение в инженерное образование»

Контрольная работа № 1

Данабеков

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 6%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 2%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 2%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 14 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 22 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 650 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 300 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 260 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 95 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 4% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 7% годового времени.

Ержанов

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 10%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 3%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 1%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 14 м и дна горна 8 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 22 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 500 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 320 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 270 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 80 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 7% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 6% годового времени.

Заверняй

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 7%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 3%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 3%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 12 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 20 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 530 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 300 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 260 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 88 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 6% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 10% годового времени.

Рагозин

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 8%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 3%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 1%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 14 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 20 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 550 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 240 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 200 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 82 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 9% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 7% годового времени.

Раисов

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 9%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 1%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 3%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 10 м, распара 14 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 20 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 600 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 260 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 220 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 80 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 5% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 10% годового времени.

Талғатов

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 8%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 2%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 3%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 12 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 25 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 620 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 250 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 210 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 84 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 7% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 7% годового времени.

Төлеуғалиев

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 7%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 1%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 3%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 14 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 25 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 650 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 250 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 210 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 87 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 6% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 7% годового времени.

Кушнарева Галина Алексеевна

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 8%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 4%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 3%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 10 м, распара 16 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 20 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 610 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 265 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 225 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 86 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 9% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 7% годового времени.

Москаленко Константин Юрьевич

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 10%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 1%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 3%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 12 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 20 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 630 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 270 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 235 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 88 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 9% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 9% годового времени.

Савинова Анастасия Игоревна

1. Рассчитать процентный состав:

1.1 сфалерита (ZnS);

1.2 пентландита (NiFeS2);

1.3 халькозина (Cu2S);

1.4 пирита (FeS2).

2. На металлургическом заводе первоначальный коэффициент использования полезного объема трех доменных печей объемом 1300 м3, 1400 м3 и 1719 м3 равнялся 0,7. Сколько чугуна выплавил завод за последующий год, если перед этим удалось увеличить массовую долю агломерата в шихте с 70 до 80%; снизить массовую долю в коксе серы на 0,2%, а золы на 2%. Примечание: 1) снижение массовой доли серы в коксе на 0,1% увеличивает производительность печи на 8%; снижение доли золы на 1% - соответственно на 4%, а увеличение доли агломерата на 1% увеличивает производительность на 1%; 2) первая и вторая печь останавливались на 30-суточный капитальный ремонт, кроме того, в течении года каждая печь на третьи сутки останавливалась на планово-предупредительный ремонт.

3. Диаметр колошника домны 8 м, распара 14 м и дна горна 10 м. Высота от верхнего уровня засыпки до распара 20 м, а от распара до дна горна 5 м. В сутки из печи производят 6 выпусков чугуна, по 590 т каждый. Определите: а) полезный объем печи; б) коэффициент использования полезного объема печи; в) интенсивность домны (т/м3).

4. Рассчитайте годовую производительность конвертора в слитках, исходя из следующих данных: масса металлической шихты одной плавки 250 т, продолжительность плавки 30 мин, число рабочих суток 340, масса годных слитков одной плавки 200 т.

5. Площадь пода 250-тонной мартеновской печи составляет 89 м2, печь дает 4 плавки в сутки. Определите: а) съем стали в сутки с единицы площади; б) часовую производительность печи; в) годовую производительность печи. За каждую плавку бракуется в среднем 7% слитков. Продолжительность ремонтов составляет 9% годового времени.