ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 3               Фазовое равновесие

Задание 3  Рафинирование металлов ликвацией  (оцениваемое 30 баллов)

. По диаграмме Pb – Zn (Приложение В, рисунок В.3). Определить:

1 Состав и массу свинцовой (цинковой) фазы при ликвации G, кг исходного расплава с массовой долей свинца , % при температуре Т, К.

2 Состав исходного сплава, для которого при температуре Т,К масса свинцовой фазы составляет 40% по массе;

3 Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой фазы добавить «n» кг равновесной с ней цинковой фазы при Т, К.

«n» равно номеру варианта.

Таблица 2 – Рабочие характеристики ликвации

| № варианта | Фаза | Pb, % | Т, К | G, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 11 | Pb | 10 | 700 | 20 |
| 2 12 | Zn | 20 | 773 | 30 |
| 3 13 | Pb | 30 | 823 | 40 |
| 4 14 | Zn | 35 | 873 | 50 |
| 5 15 | Pb | 40 | 923 | 60 |
| 6 16 | Zn | 50 | 973 | 70 |
| 7 17 | Pb | 60 | 923 | 80 |
| 8 18 | Zn | 70 | 973 | 60 |
| 9 19 | Pb | 80 | 773 | 40 |
| 10 20 | Zn | 90 | 700 | 30 |

Задание 4   оцениваемое 40 баллов

Задание 4  Разделение металлической и штейновой фаз при плавке сульфидных концентратов

По диаграмме Pb – Fe-S  (Приложение В, рисунок В.2). Определить:

1 Состав и массу свинцовой (металлической ) фазы при ликвации G, кг (равен номеру варианта) исходного расплава, отвечающего составу фигуративной точки n ( n равен номеру варианта).

2 Состав исходного сплава, если   масса свинцовой фазы составляет 40% по массе (в сравнении с вопросом 1);

3-Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой фазы добавить «n» кг равновесной с ней штейновой фазы.

«n» равно номеру варианта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ванюков В. А., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. - М.: Металлургия, 1991, 350с.

- Рыженков Д. И., Арсентьев П. П., Яковлев В. В. и др. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1989, 391с.

- Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1978, 384с.

- Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1971, 503с.

- Герасимов Я. И., Крестовников А. Н., Шахов А. С. Химическая термодинамика в цветной металлургии, том I-IV. - М.: Металлургия, 1960-1966

- Пазухин В. А., Фишер А. Я. Разделение и рафинирование металлов в вакууме. - М.: Металлургия, 1969, 203с.

- Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник под редакцией А. П. Зефирова. Атомиздат, 1986, 350с.

- Крестовников А. Н. и др. Справочник по расчетам равновесий металлургических реакций. - М.: Металлургия, 1983, 560с.

- Уикс К. Е., Блок Ф. Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их оксидов и нитридов. - М.: Металлургия, 1985, 320с.