Задание 2

Определить количество и состав отходящих газов при плавке свинцового агломерата в шахтной печи. Расход кокса составляет 12% от массы агломерата. В коксе содержится 90% С и 10% золы. При плавке используется дутье, обогащенное кислородом до 30%. Избыток дутья составляет 5%. Состав агломерата,  %:

| Вариант | Pb | Zn | Cu | Fe | SiO2 | CaO | S | Al2O3 | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46,0 | 9,5 | 2,0 | 19,5 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 9,0 |

Пример

Определить количество и состав отходящих газов при плавке свинцового агломерата в шахтной печи. Состав агломерата, %: 40,0 Pb; 8,0 Zn; 2,5 Cu; 16,0 Fe; 8,5 SiO2; 4,0 CaO; 2,0 S; 2,0 Al2O3; 17,0 прочие. Расход кокса составляет 12% от массы агломерата. В коксе содержится 90% С и 10% золы. При плавке используется дутье, обогащенное кислородом до 30%. Избыток дутья составляет 5%.

Решение.

При шахтной восстановительной плавке отходящие из печи газы содержат преимущественно СО, СО2, N2 и О2 (избыточный).

Расчет ведем на 100 кг агломерата. На это количество агломерата расходуется 12 кг кокса. Для селективного восстановления в процессе плавки оксидных соединений свинца в печи обеспечивают поддержание определенной восстановительной атмосферы (не более 60% СО). Поэтому кокс в процессе шахтной восстановительной плавки сгорает на 40% по реакции  С + О2 = СО2 + Q1 и на 60% по реакции C + 0,5O2 = CO + Q2. С учетом содержания углерода в коксе 90% и величины атомных и молекулярных весов взаимодействующих и образующихся веществ составляем уравнения для определения расхода кислорода на протекание реакций горения кокса и количества образующихся при этом газов:

12·0,9·0,6	    х	     	 у

С	+	0,5О2	=  	СО;

12		0,5·32	     	 28

12·0,9·0,4	х		у

С	+	О2	=	СО2;

12		32		44

х=8,64 кг,  у=15,12 кг;

х=11,52 кг, у=15,84 кг.

Общий расход кислорода на протекание реакций горения кокса составляет: 8,64+11,52=20,16 кг. При содержании кислорода в дутье 30%, теоретический расход дутья составит: 20,16/0,3=67,2 кг. На практике дутье подают с избытком относительно теоретически необходимого –5%, тогда практический расход дутья составляет: 67,2·1,05=70,56 кг. С этим количеством дутья в процесс поступает кислорода–70,56·0,3=21,17 кг, азота–70,56·0,7==49,39 кг. Избыточного кислорода в дутье: 
21,17–20,16=1,01кг.

Определяем изменение состава отходящих газов за счет протекания химических реакций:

40			x1			у1

PbO	+	CO	=	Pb+	CO2;			х1=5,39 кг, у1=8,47 кг.

207.2		28			44

Железо в процессе плавки восстанавливается до FeO по реакции:

16			x2				у2

Fe2O3	+	CO	=	2FeO+		CO2;		х2=4,01кг, у2=6,31кг.

2·55,8		28				44

Медь и цинк в процессе плавки также частично восстанавливаются. Меди в агломерате более 2%, поэтому плавку ведут с получением штейна и основная масса меди (около 80%) концентрируется в штейне. Восстанавливается и переходит черновой свинец не более 5% меди. Цинк в процессе плавки на 90% остается в шлаке, частично переходит в пыль и не более 5% цинка восстанавливается до металла и переходит в черновой свинец:

2,5·0,05		х3		у3

Cu2O	+	CO=	2Cu+	CO2;		х3=0,03 кг, у3=0,04 кг;

2·63,5		28		44

8·0,05		х4		у4

ZnO	+	CO=	Zn+	CO2;			х4=0,17кг, у4=0,27кг.

65,4		28		44

Всего на протекание этих реакций будет затрачено СО в количестве: 5,39+4,01+0,03+0,17=9,6 кг, при этом получено СО2 в количестве: 8,47+6,31+0,04+0,27= =15,09 кг.

Находим количество СО и СО2 в отходящих газах. Количество СО в отходящих газах составит 15,12–9,6=5,52 кг, где 15,12 кг и 9,6 кг–количество СО, образующегося в результате сгорания кокса и затраченного на протекание реакций восстановления соответственно.

Количество СО2 в отходящих газах составит: 15,84+15,09=30,93 кг, где 15,84 кг и 15,09 кг – количество СО2 образующегося в результате сгорания кокса и в результате протекания реакций восстановления соответственно.

Состав отходящих газов представлен в таблице 2.

Для перевода массы газа в объем используем закон Авогадро, по которому 1 г/моль любого газа при нормальных условиях (Р=0,1 МПа и Т=298 К) занимает объем 22,4 л (дм3) или 1 кг/моль – 22,4 м3. Тогда объем, например, СО находим по пропорции (молекулярная масса СО равна 28 единицам):

28 кг СО 		- 22,4 м3

5,52 кг СО 	- х м3 				х= 5,52·22,4/28=4,42 м3

Аналогично определяем объемы других компонентов газа.

Таблица 2. - Состав отходящих газов шахтной восстановительной плавки

| Компоненты газа | Содержание компонентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | м3 | % (объем) |
| CO | 5,52 | 4,42 | 7,3 |
| CO2 | 30,93 | 15,75 | 26,1 |
| N2 | 49,39 | 39,51 | 65,4 |
| O2 изб. | 1,01 | 0,71 | 1,2 |
| ИТОГО | 86,85 | 60,39 | 100 |