№ 12 зертханалық жұмыс. Металдардың коррозиясы

Жұмыстың мақсаты: коррозионды микроэлементтер мен модельдерінің түзілу шарттарын, металдардың электрохимиялық корррозиясының жылдамдығына әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу, металдарды коррозиядан қорғаудың маңызды әдістерімен танысу.

Теориялық кіріспе

Қоршаған ортаның химялық немесе электрохимиялық әсерінен металдың бұзылуын коррозия деп атайды. Коррозия жылдамдығын бірлік бетіндегі бірлік өлшем уақытында үлгінің  массасын жоғалтуы немесе бірлік уақытында металл қалыңдығының азаюы бойынша анықтайды. Металдың бұзылу сипатына қарай коррозия бүтіндей (жалпы) және локальдіға (жергілікті) бөлінеді. Бүтіндей коррозияда бұйымның беттік қабаты түгелдей бұзылады, локальдіде – беттік қабаттың жекеленген бөліктері ғана бұзылады.

Коррозиялық процестің механизмі бойынша химиялық және электрохимиялық коррозияны айырады. Химиялық коррозия электр тоғын өткізбейтін орталарда жүреді. Химиялық коррозия кезінде металдың тотықтырғышпен тікелей әрекеттесуі жүреді.                        Электрохимиялық коррозия иондық өткізгіштігі бар орталарда жүреді. Мұнда коррозия тотықтырғыштың катодтық тотықсыздануының әсерінен металдың анодтық еруі болып табылады. Коррозиялық процестерде ең кеңінен таралған тотықтырғыштар: сутек иондары мен оттек молекулалары.

Сутек иондарының қатысында жүретін коррозия сутектің бөлінуімен (немесе сутектік деполяризациямен) жүретін коррозия  деп аталады. Мұнда өтетін электродтық процестердің теңдеулері

Me –nē → Men+,

2Н+ +2ē → H2.

Сутектің бөлінуімен коррозия сутек электродының потенциалы металл потенциалынан жоғары болғанда жүреді. Коррозия жылдамдығы сутек бөлінетін беттің түрі мен металл табиғатына байланысты сутектің бөліну реакциясының жылдамдығына тәуелді. Коррозия жылдамдығы металл әрекеттесетін ерітіндінің рН мен температурасына тәуелді.

Оттектің қатысымен коррозия оттектің сіңірілуімен (оттектік деполяризациямен) жүретін коррозия деп аталады. Электродтық процестердің теңдеулері

Me –nē → Men+,

О2 + 2Н2О +4ē → 4OH-.

Оттектің сіңірілуімен коррозия оттек электродының потенциалы металл потенциалынан жоғары болғанда жүреді. Бұл жағдайда коррозия жылдамдығы оттектің диффузиялану жылдамдығымен анықталады. Ерітіндіні араластырғанда және еріген оттектің концентрациясын жоғарлатқанда коррозия жылдамдығы өседі.

Кейбір жағдайларда  коррозия жылдамдығы анодтық реакциялармен лимиттенеді. Әдетте, бұл құбылыс пассивтеуге қабілеттілігі бар металдарда (алюминий, титан, хром, никель, тантал және т.б.) байқалады. Металдың пассивтілігі деп анодтық процестің баяулауына байланысты жоғары коррозиялық тұрақтылық күйін айтады. Пассивтеудің себебі – металдың бетінде қорғау қабыршақтың түзілуі.

Коррозияны пассивтену арқылы және металдың потенциалын өзгертіп, тотықтырғыштың концентрациясын азайтып, металдың бетін тотықтырғыштан оқшаулап немесе металдың құрамын өзгертіп баяулатуға болады. Қорғау әдісін таңдау бұл металды қолдану шарттары мен экономикалық тиімділігімен анықталады.

Металдың коррозиялық қасиеттерін легірлеу арқылы өзгертуге болады. Легірлеу – құйманың құрамына коррозия жылдамдығын төмендететін немесе оны болдырмайтын компонентті енгізу. Әдетте, құймалар құрамына металдың пассивтенуіне (яғни бетінде қорғау қабыршақтың түзілуіне) әкелетін  компоненттерді енгізеді. Мұндай компоненттерге хром, никель, титан, вольфрам және т.б. жатады.

Метал коррозиясының жылдамдығын төмендететін тиімді әдісі – металдарды қорғаныс жабындарымен қаптау. Қорғаныс ретінде металдық, оксидтік, силикатты, лак-бояу және т.б. жабындар қолданылады. Олардың әсер ету механизмі металды тотықтырғыштан оқшаулауда жатады. Металдық жабындар катодтық және анодтық болады. Жабын металдың потенциалы қорғанатын металдың потенциалынан төмен болса, коррозия кезінде жабын металл еріп (коррозияға ұшырап), негізгі металл бұзылмайды. Мұндай жабындар анодтық деп аталады (мысалы, мырышталған темір). Жабын металының потенциалы негізгі металдікінен жоғары болса, жабынның тұтастылығы бұзылғанда (құыстар, жарықтар пайда болғанда) негізгі металл коррозияға ұшырауы мүмкін. Мұндай жабындар катодтық деп аталады (мысалы, мысталған темір).

Коррозия жылдамдығын реакциялардың потенциалын өзгерту арқылы катодтық және анодтық реакцияларды баяулатып азайтуға болады. Металды мұндай әдіспен қорғау электрохимиялық әдіс деп аталады. Электрохимиялық қорғау әдістеріне протекторлы қорғау, катодтық және анодтық әдістер жатады. Қорғанатын металл конструкциясына протекторды (яғни потенциалы терістеу металды) жалғастырғанда протектордың коррозиясы жүреді де негізгі металл сақтанып қалады. Катодтық қорғау әдісінде қорғанатын бұйым токтың сыртқы көзінің теріс полюсіне жалғанады. Бұл кезде қорғанатын бұйымның бетінде сутек бөлінеді. Ал анодтық қорғауда қорғанатын бұйым токтың сыртқы көзінің оң полюсіне жалғанады да қорғанатын металдың пассивтенуі жүреді.

Мұнымен қатар, коррозияны коррозиялық ортаға әсер етіп (тотықтырғыштың концентрациясын азайтып, арнайы ингибиторларды енгізіп) баяулатуға болады.

Тәжірибелік бөлім

Болат бетінің электрохимиялық әртектілігі

Болаттың электрохимиялық әртектілігіне және тотықтырғыштың болуына байланысты оның бетінде коррозиялық микроэлементтер түзіледі.  Бұл микроэлементтер жұмыс істегенде темірдің анодтық еруі жүреді. Темірдің еруін Fе2+-ионы индикатормен әрекеттескенде турнбул көгінің түзілуінен анықтайды.

Тәжірибені өткізу үшін болат пластинасын егеуқұм қағазымен тазалап, сумен жуып, сүзгіш қағазымен сүртіңіз. Пластинаның бетін  ферроксилиндикаторымен суланған сүзгіш қағазын жабыңыз. 2-3 минуттан кейін дақтардың пішіні мен таралуын, сүзгіш қағазы бояуының өзгеруін байқаңыз.  Байқаған құбылыстарды түсіндіріңіз. Электродтық реакциялардың потенциалдар мәндерін қолдана отырып, реакция теңдеулерін жазыңыз.

Графитпен контактілегенде темірдің коррозиясы

U-тәрізді түтікшені көлемінің жартысына дейін 0,5 М натрий хлориді ерітіндісімен толтырыңыз. Болат және графит электродтарын егеуқұм қағазымен тазалап, сумен жуыңыз. Түтікшенің бір жағына болат электродын салып, 3-4 тамшы K3[Fe(CN)6] қосыңыз, екінші жағына графит электродын салып, 3-4 тамшы фенолфталеин қосыңыз.

Милливольтметр арқылы сыртқы тізбекті тұйықтап, кернеуін жазып алыңыз. Вольтметрді айырып тастап, сыртқы тізбекті мыс өткізгішімен тұйықтаңыз. Элементтің жұмысы мен катодтық және анодтық кеңістіктеріндегі ерітінді бояуының өзгеруін байқаңыз.

Анодтық процестің теңдеуі мен электродтың стандарттық потенциалының мәнін жазып алыңыз. Анодтың маңайында бояудың өзгеруінің себебін түсіндіріңіз.

Тәжірибенің басында ортаның рН мәнін ескере отырып және газдар қысымын атмосфералыққа тең деп, мүмкін болатын катодтық процестердің потенциалдарын есептеңіз. Катодта өтетін процестердің теңдеулерін жазып, катод маңайында ерітінді бояуы өзгеруінің себебін түсіндіріңіз.

Коррозиялық процестің жалпы теңдеуін жазып, коррозиялық элементтің сүлбесін құрастырыңыз.

Темір коррозиясының жылдамдығына жанасатын металдар табиғатының әсері

Тәжірибеде болаттың әртүрлі металдармен жұптарындағы коррозиясы зерттеледі. Тәжірибенің бірінші бөлімінде темір никельмен және мыспен жұпта болады, екінші бөлімінде – қорғасынмен және кадмиймен.

U-тәрізді түтікшеге көлемінің жартысына дейін 0,1 молярлы  H2SO4 ерітіндісін құйыңыз. Металл пластиналарын егеуқұм қағазымен жақсылап тазалап, сумен жуыңыз. Түтікшенің бір жағына болат пластинасын, екінші жағына - никель (немесе мыс) пластинасын салыңыз. Милливольтметр арқылы элементтің кернеуін анықтаңыз. Тәжірибені кадмий немесе қорғасын пластинасымен қайталаңыз.

Тәжірибе қорытындыларына анодтық және катодтық процестердің теңдеулерін, реакцияның жалпы теңдеуін жазыңыз. Коррозиялық элементтің сүлбесін келтіріңіз.

Катодтық реакцияның потенциалын есептеп, қолданған металдар табиғатының коррозия жылдамдығы мен коррозиялық элементтің кернеуіне әсерін түсіндіріңіз.

Металл пассивтілігі

Натрий хлориді ерітіндісінде пассивті және белсенді металдың тәртібі.

Темірді белсендету үшін болат пластинасын молярлы концентрациясы 0,5 моль/л тең тұз қышқылы ерітіндісімен, ал пассивтендіру үшін – түтіндеп тұрған азот қышқылымен өндейді.

U-тәрізді шыны түтікшесін молярлы концентрациясы 0,5 моль/л натрий хлориді ерітіндісімен толтырыңыз. Болат және графит пластиналарын егеуқұм қағазымен тазалап, сумен жуыңыз. Болат пластинасын 2-3 минутқа 0,5 молярлы тұз қышқылы ерітіндісіне батырып, сумен жуыңыз. Түтікшенің бір жағына болат пластинасын салып, 3-4 тамшы K3[Fe(CN)6] қосыңыз, екінші жағына – графит пластинасын салып, 3-4 тамшы фенолфталеин қосыңыз. Сыртқы тізбекті милливольтметр арқылы тұйықтап, кернеуін жазып алыңыз. Милливольтметрді айырып, сыртқы тізбекті мыс немесе алюминий өткізгішімен тұйықтаңыз. Элемент жұмыс істеген кезде катодтық және анодтық  кеңістіктерде ерітінді бояуының өзгеруін байқаңыз.

Болат пластинасын шығарып алып, сумен жуыңыз да 2-3 минутқа тығыздығы 1,5 г/см3  түтіндеп тұрған азот қышқылы ерітіндісіне салып. одан кейін сумен жуыңыз.  Қышқыл ерітіндісімен өндеу процесін  тартпа шкафта жүргізіңіз!

U-тәрізді түтікшедегі ерітіндіні төгіңіз де тәжірибенің бірінші бөліміндегі индикаторлары бар жаңа дайындалған ерітінділерді құйыңыз. Болат және графит пластиналарын түтікшеге батырып, тәжірибелерді қайталаңыз.

Тәжірибені қорытындылағанда U-тәрізді түтікшедегі болат пластинасында мүмкін болатын анодтық процестерді жазып, анодтың маңайындағы ерітінді бояуының өзгеруінің себебін жазыңыз. Болат пластинасының сұйытылған тұз қышқылы және концентрлі азот қышқылында өнделгеннен кейінгі коррозияға беріктілігінің айырмашылығын түсіндіріңіз. Тәжірибенің басында ортаның рН мәнін ескере отырып және газдар қысымын атмосфералыққа тең деп, мүмкін болатын катодтық процестердің потенциалдарын есептеңіз. Катодта өтетін процестердің теңдеулерін жазып, катод маңайында ерітінді бояуы өзгеруінің себебін түсіндіріңіз.

Катод белсендірілген және пассивтелген темірмен жұп болғанда оның коррозияға төзімділігінің айырмашылығын түсіндіріңіз. Коррозия процесінің жалпы теңдеуін жазып, коррозиялық элементтің сүлбесін келтіріңіз. Тәжірибенің бірінші және екінші бөлімдеріндегі элементтің кернеуіндегі айырмашылығын түсіндіріңіз.

Хлор иондарының белсендету әсері

Екі пробиркаға жартысына дейін күкірт қышқылы қосылған мыс сульфаты ерітінідісін құйыңыз. Бірінші пробиркаға натрий хлоридін қосыңыз. Пробиркалардың екеуіне алюминий сымын салыңыз. Пробиркалардың қайсысында газдың бөлінуі белсендірек жүреді? Анодтық, катодтық және жалпы процестердің теңдеулерін жазып, коррозиялық элементтің сүлбесін келтіріңіз. Реакция жылдамдығына хлор-иондарының әсер ету механизмін түсіндіріңіз.

Металды легірлеу

Тоттанбайтын болаттың құрамына кіретіндіктен никель мен хром темірді легірлейтін қоспалар ретінде қолданылады.

Екі пробиркаға жартысына дейін су қосып, 2-4 мл H2SO4 ерітіндісі мен  2-4 тамшы K3[Fe(CN)6] ерітіндісін қосыңыз. Бірінші пробиркаға егеуқұм қағазымен тазаланып, сумен жуылған болат пластинасын, екіншіге  -тазаланбаған тотталмайтын болат пластинасын салыңыз. 5 минуттан кейін ерітінді бояуының өзгеруі мен бірлік уақытында бөлінетін газ көпіршектерінің мөлшерін байқаңыз.

Потенциалдарын есептеп (ерітіндінің рН = 1, темір иондарының активтілігі 10-3 моль/л), анодтық және катодтық процестердің теңдеулерін жазып, байқаған құбылыстарыңызды түсіндіріңіз. Коррозия процесінің сүлбесін келтіріңіз. Пластиналардың қышқыл ерітінділерінде коррозияға төзімділігінің айырмашылығын түсіндіріңіз.

Анодтық және катодтық қорғау жабындары

Екі пробиркаға жартысына дейін су құйып, 1-2 мл H2SO4 және 2-4 тамшы K3[Fe(CN)6] ерітінділерін қосыңыз. Бір пробиркаға – мырышталған темір пластинасын, ал екіншіге – қалайыланған темір пластинасын батырыңыз. 5 минуттан кейін пробиркалардағы ерітінділердің бояуларының өзгеруін байқаңыз.

Байкауларыңызды түсіндіріп, анодтық және катодтық процестердің теңдеулерін жазып, коррозиялық элементтердің жұмыс істеу сүлбелерін келтіріңіз. Зерттелген жабындардың қайсысы анодтық, қайсысы  катодтық?

Пробиркалардағы ерітінділерді төгіп, темір пластиналарын кран астындағы сумен жақсылап жуып, тәжірибені сілті ерітіндісімен қайталаңыз. Байқалған құбылыстарды жазыңыз да түсіндіріңіз.

Бақылау сұрақтары мен есептері

1. Металдардың коррозиясы деген не?

2. Коррозияның қандай түрлері болады?

3. Электрохимиялық коррозияның химиялықтан айырмашылығы.

4. Электрохимиялық коррозияның жылдамдығы.

5. Металл бетінің электрохимиялық әртектілігінің себептері.

6. Коррозиялық микрогальваникалық элементтер түзілуінің себептері.

7. Сутектің бөлінуімен және оттектің сіңірілуімен өтетін коррозияның жүру мүмкіндігін қалай анықтауға болады?

8. Сутектің бөлінуімен өтетін  коррозияға қандай факторлар әсер етеді?

9. Оттектің сіңірілуімен өтетін коррозияның жылдамдығын қалай баяулатуға болады?

10. Металдың пассивтенуі деген не?

11. Коррозия активаторлары деген не?

12. Си2+ -иондарының активтілігі 10-3 моль/л және ортаның рН=3  болатын ерітіндіде сутектің бөлінуімен   коррозияның өтуі мүмкін бе?

13. Fe2+-иондарының активтілігі 10-4 моль/л, ортаның рН=2 болатын ерітіндіде сутектің бөлінуімен коррозияның өтуі мүмкін бе?

14. Сu2+-иондарының активтілігі 10-4 моль/л, ортаның рН бейтарап болатын ерітіндіде мыстын ауада оттекті сіңірумен коррозиясы мүмкін бе?

15. Аu+-иондарының активтілігі 10-4 моль/л, реакция ортасы бейтарап ерітіндіде алтынның ауада оттекті сіңірумен коррозиясының өтуі мүмкін бе?

16. Металдар коррозиясының жылдамдығын қалай баяулатуға болады?

17. Қорғаныс жабындардың түрлері. Оларды алу әдістері.

18. Анодтық және катодтық қорғаныс жабындары деген не?

19. Металдардың электрохимиялық қорғауы. Бұл қорғаудың қандай түрлерін білесіз?

20. Металдардың катодтық қорғауы деген не?

21. Металдардың протекторлық қорғауы деген не?

22. Коррозиялық процестің жылдамдығын баяулату үшін коррозиялық ортаны қалай өзгертеді?

23. Коррозия ингибиторлары деп қандай заттарды айтады?