Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

теория ПИРОметаллургических процессов

ЗАДАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  РАБОТЕ

(ОЦЕНИВАЕМЫЕ)

К рубежному контролю 1  задания 1 и 2;    Тесты  РК 1

К рубежному контролю 2  задание 3 и 4     Тесты  РК 2

- «n» - номер варианта равен порядковому номеру в списке группы

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ И ЭКЗАМЕНУ  (НЕОЦЕНИВАЕМЫЕ  - самоконтроль)

Задания 1.1  и  2.1    РК1

Задания  3.1  и  4.1   РК2

ЗАДАНИЕ 1  30 баллов

1 К расчету по уравнениям металлургических реакций  *

- «n» - номер варианта

Пирометаллургические процессы (варианты 1 - 13)

Тема «Физико-химические основы теории металлургических процессов»

Металлургия тяжелых цветных металлов ( Pb,  Zn,  Cu,  Ni,  Sn )

1  Природный минерал пироморфит {Pb5(PO4)3CI}указывает мольную долю свинца от элементного состава ——- %, ?   степень окисления свинца ——?   Расчет автогенности процесса связан с использованием расчета энтальпии реакции по закону Гесса: ——?

Реакция образования пироморфита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

2 Формула минерала цинка  каламин  {Zn4[Si2O7](OH)2*H2O}указывает мольную  долю цинка от элементного состава ———%,?  Химический состав?

Реакция образования смитсонита (ZnCO3), для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

3  Природный минерал меди азурит   {Сu3(OH)2(CO3)2} указывает мольную  долю  меди от элементного состава ———%,?  Мольная доля гидроксида меди от химического состава?Реакция образования азурита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

4 Природный минерал никеля гарниерит {(Ni,Mg)OSiO2 *2H2O} указывает мольную  долю  никеля от элементного состава ———%,?  Мольная доля оксида никеля в соответствием с химическим составом гарниерита?

Реакция образования гарниерита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

Металлургия легких цветных металлов( Na, K, Li, Be, Al, Mg)

5 Мольная доля оксида бериллия в минерале берилл  Be3{AI2(Si6O18)}—- % мол., в расчете на оксиды элементов? Мольная доля бериллия в соответствии с элементным составом?   Реакция образования берилла, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

6 Химический состав нефелина {(Na, K)2(AI2O3)*2(SiO2)}, что определяет мольную долю оксида алюминия ——%,?Мольная доля алюминия в соответствии с элементным составом нефелина?  Реакция образования нефелина, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

7   Элементный состав алунитов {(K2AI6S4H12O28}, что определяет мольную долю  алюминия ——%, ? Количество глинозема на моль {(K2AI6S4H12O28}?

Реакция образования нефелина, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

8 Формула природного силиката магния асбеста (CaO*3 MgO* 4 SiO2)  указывает мольную долю оксида магния —- %, ? Мольная доля магния в соответствии с элементным составом асбеста?   Реакция образования асбеста, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

9 Элементный состав карналлита (KMgH12CI3O6) указывает мольную долю магния —- %, ?  Химический состав карналлита.   С чем связана проблема электролитического получения магния из водного раствора его солей (морской воды)?      Реакция образования карналлита, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

10 Элементный составпеталита (LiNa)Si4Al10 указывает мольную долю лития —- %, ?  Химический состав петалита.

Реакция образования петалита, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

Металлургия благородных металлов

11  Элементный составкомплексной соли золота, образующейся при  цианидном выщелачивании золота из золотосодержащих руд,    NaAu(CN)2указывает мольную долю золота —- %,? Валентность золота?

Реакция образования NaAu(CN)2, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

12 Элементный составкомплексной соли железа, образующейся при  цианидном выщелачивании золота, вкрапленного в пиритную матрицу золотосодержащих руд, Na4Fe(CN)6 указывает мольную долю железа —- %,?   Валентность железа?

Реакция образованияNa4Fe(CN)6, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках ------?

13  Цементация свинцом  золота осуществляется   из кислых тиомочевинных элюатовAu[SC(NH2)2]CI, чтоуказывает мольную долю золота —- %,?   Валентность золота? Реакция образованияAu[SC(NH2)2]CI, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

Задание 2    40 баллов

Расчет по уравнениям реакций пирометаллургических процессов

Номер реакции равен номеру варианта

Пример:  вариант 5

Задание.

2  Характер физико-химических превращений в процессе штейнообразования между компонентами щихты определяется минералогическим составом.При 1800 К происходит диссоциация высших сульфидов, на откосах прогрев шихты приводит к протеканию реакции (5):

ZnS + 9Fe2O3  =ZnO  + 6 Fe3O4  + SO2        (5)

Определить количество окислителя.

Задание 2

1  При переработке окисленных никелевых руд применяется восстановительно-сульфидирующая шахтная плавка, определяемая реакцией:

3 NiO  + 7 CO + 2 SO2   = Ni3S2  + 7 CO2   (1)

Количество окислителя в реакции (1) на моль оксида никеля?

2  Характер физико-химических превращений в процессе штейнообразования между компонентами щихты определяется минералогическим составом.При 1800 К происходит диссоциация высших сульфидов по реакциям (2, 3):

2 Cu5FeS4  = 5 Cu2S + 2 FeS + 0.5 S2     (2)

2 CuFeS2  = Cu2S  + 2 FeS + 0.5 S2         (3)

На откосах прогрев шихты приводит к протеканию реакций(4 - 8):

Cu2S + 6 Fe2O3  = 2 Cu + 4 Fe3O4  + SO2     (4)

ZnS + 9Fe2O3  =ZnO  + 6 Fe3O4  + SO2        (5)

FeS+  Fe2O3  ↔   Fe3O4  + SO2                     (6)     (6 - 9) схемы реакций

FeS+  Fe2O3  ↔   FeO + SO2                                      (7)

FeS2+  Fe2O3  ↔   FeO + SO2                                   (8)

FeS2+  Fe2O3  ↔   Fe3O4  + SO2                     (9)

CuS + Fe2O3  =CuO  +  Fe3O4  + SO2            (10)

Определить количество окислителя в реакциях (1- 10)?

РК 1  (тестовый)   30 баллов

Суммарная  100 баллов

Задание 3    30 баллов

Термодинамический анализ  высокотемпературных металлургических процессов

1 Для реакции n, указанной в таблице 1,и соответствующего ей температурного интервала

Таблица 1 – Реакции окисления металлов  к заданиям 1- 10

| № варианта | EMBED Equation.3 | Температурный интервал, К |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2Fe + O2 2FeO | 843 - 1809 |
| 2 | 2Co + O2 2CoO | 298 - 1766 |
| 3 | 2Be + O2 2BeO | 298-1556 |
| 4 | 2Pb + O2 2PbO | 601 - 1765 |
| 5 | 4/3Al + O22/3Al2O3 | 932 - 2303 |
| 6 | Sn + O2 SnO2 | 505 - 1898 |
| 7 | 2Mg + O2 2MgO | 298 - 1376 |
| 8 | 2Zn + O2 2ZnO | 298 - 2000 |
| 9 | 2Ni + O2 2NiO | 298 - 2200 |
| 10 | 2Mn + O2 2MnO | 298 - 1517 |

Определить:

1 Термодинамическую вероятность процесса окисления

2 Роль энтальпийного фактора при определении направленности реакции

3 Роль энтропийного  фактора при определении термодинамической вероятности процесса окисления

4Термодинамичекую возможность термического разложения оксида в указанном интервале температур.

Приложение А 1  и А3

Задание 4  Рафинирование металлов ликвацией     40 баллов

. По диаграмме Pb – Zn (Приложение В, рисунок В.3). Определить:

1 Состав и массу свинцовой (цинковой) фазы при ликвации G, кг исходного расплава с массовой долей свинца , % при температуре Т, К.

2 Состав исходного ликвируемого сплава, для которого при температуре Т,К масса свинцовой фазы составляет 50% по массе;

3 Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой фазы добавить «n» кг равновесной с ней цинковой фазы при Т, К.

4 Металлургический смысл процесса ликвации

«n» равно номеру варианта.

Таблица 2 – Рабочие характеристики ликвации

| № варианта | Фаза | Pb, % | Т, К | G, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 11 | Pb | 10 | 700 | 20 |
| 2 12 | Zn | 20 | 773 | 30 |
| 3 13 | Pb | 30 | 823 | 40 |
| 4 14 | Zn | 35 | 873 | 50 |
| 5 15 | Pb | 40 | 923 | 60 |
| 6 16 | Zn | 50 | 973 | 70 |
| 7 17 | Pb | 60 | 923 | 80 |
| 8 18 | Zn | 70 | 973 | 60 |
| 9 19 | Pb | 80 | 773 | 40 |
| 10 20 | Zn | 90 | 700 | 30 |

РК 2  (тестовый)   30 баллов

Суммарная  100 баллов

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ И ЭКЗАМЕНУ  (НЕОЦЕНИВАЕМЫЕ  - самоконтроль)

Задания 1.1       2.1     РК1

Задания  3.1      4.1     РК 2

Задание 1.1

Хром в железных рудах большей частью находится  в виде хромистого

железняка (FeO*Cr2O3). Восстановление хрома осуществляется при 1130оСодновременно по реакциям:

14 Cr2O3 + +  54 C  =  4 Cr7C3   +  42 CO   (1)

Cr2O3  +  3 C  =  2 Cr   +  3 CO                   (2)

Количество хрома, образующегося  на моль прореагировавшего оксида хрома по реакциям (1) и (2).

Мольная доля хрома от элементного состава (FeO*Cr2O3)? Валентность хрома?

Реакция образования FeO*Cr2O3,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

В жидком чугуне и стали фосфор  находится в виде Fe2P; дефосфорация     чугуна в сталеплавильном процессе осуществляется на границе металл-шлак по реакции:

2[Fe2P]  +  5( FeO)  + 4 (CaO)  = (4CaO*P2O5) + 9 [Fe]

Количество фосфора, удаленного из расплава  на моль прореагировавшего монооксида железа по реакции (1).

Мольная доля фосфора от элементного состава (4CaO*P2O5)? Валентность фосфора?

Реакция образования4CaO*P2O5,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

В жидком чугуне и стали фосфор  находится в виде растворенного [P]; дефосфорация     чугуна в сталеплавильном процессе осуществляется на границе металл-шлак по реакции:

2[P]  +  5( FeO)  + 4 (CaO)  = (4CaO*P2O5) + 5 [Fe]

Количество фосфора, удаленного из расплава  на моль прореагировавшего монооксида железа по реакции (1).

Мольная доля фосфора от элементного состава (4CaO*P2O5)? Валентность фосфора?

Реакция образования4CaO*P2O5,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

Задание 2.1

Металлотермическая плавка

3V2O5  + 10Al = 6V + 5Al2O3

3MnO2)тв)  + 4Al(тв) = 3Mn( ж )  + 2Al2O3(тв)

3Mn3O4)тв) + 8Al(тв) = 9Mn( ж )  + 4Al2O3(тв)

3MnO)тв)  + 2Al(тв) = 3Mn( ж )  +   Al2O3(тв)

Выполнить оценку автогенности  металлотермических реакций.

Реакционная плавка – взаимодействие между сульфидами и оксидами металлов:  Sb2S3  + 2Sb2O3  = 6Sb + 3SO2

Восстановительно-сульфидирующая плавка – переработка окисленных руд с максимальным переводом металлов в штейн:

3NiO  + 7CO + 2SO2  = Ni3S2 + 7 CO2

Определить количество окислителя на моль  Sb2S3  и  Ni3S2

Задание 3.1

При спекании сподуменового концентрата с оксидом калия при 1373 К протекает реакция: 2[LiAL(Si2O6]тв + K2Oтв  =  2[KAL(Si2O6]тв  + Li2Oтв + ∆Go1373 ( - 281.0 кДж) Роль энтальпийного фактора при термодинамической оценке  протекании реакции; Написать реакцию образования [KAL(Si2O6]тв, для которого молярная стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках.# При окислительном обжиге никелевого файнштейна и флотационного концентрата взаимодействуют оксиды  никеля с сульфидами никеля по реакции: Ni3S2  +4 NiO  = 7 Ni  + 2 SO2 (газ). Роль энтропийного фактора в этой реакции. Написать реакцию образования NiO, для которого молярная стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках

Задание 4.1

.При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 40% по массе цинка, в системе  Zn-Pb при температуре 600 оС число равновесных фаз, их состав и массы. Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 60% по массе цинка, в системе Zn -Pb при температуре 700 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 60% по массе свинца, в системе Zn - Pb при температуре 800 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 30% по массе цинка, в системе Zn - Pb при температуре 750 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 30% по массе свинца, в системе Zn - Pb при температуре 650 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.#

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ванюков В. А., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. - М.: Металлургия, 1991, 350с.

- Рыженков Д. И., Арсентьев П. П., Яковлев В. В. и др. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1989, 391с.

- Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1978, 384с.

- Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1971, 503с.

- Герасимов Я. И., Крестовников А. Н., Шахов А. С. Химическая термодинамика в цветной металлургии, том I-IV. - М.: Металлургия, 1960-1966

- Пазухин В. А., Фишер А. Я. Разделение и рафинирование металлов в вакууме. - М.: Металлургия, 1969, 203с.

- Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник под редакцией А. П. Зефирова. Атомиздат, 1986, 350с.

- Крестовников А. Н. и др. Справочник по расчетам равновесий металлургических реакций. - М.: Металлургия, 1983, 560с.

- Уикс К. Е., Блок Ф. Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их оксидов и нитридов. - М.: Металлургия, 1985, 320с.

- Барон Н. М. и др. Краткий справочник физико-химических величин. - Л.: Химия, 1983, 182с.

- Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. - Л.: Химия, 1983, 220с.

- Лукашенко Э.Е., Погодаев А. М., Сладкова И. А. Сборник примеров и задач по теории процессов цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1973, 174 с.

- Минаев Ю.А., Яковлев В.В. Физико-химия в металлургии. –М.: МИСиС, 2001, -320с.

- Гальнбек А.А., Шалыгин Л.М., Шмонин Ю.Б. Расчеты пирометаллургических процессов и аппаратуры цветной металлургии.                – Челябинск: Металлургия, 1990. -448с.

15 Тлеугабулов С.М. Теория металлургических процессов.- М.:Изд. Дом МИСиС, 2007.–347с.
Приложение А 1

(рекомендуемое)

Термодинамические величины для некоторых простых веществ и химических соединений

- стандартная энтальпия образования веществ при 298 К;

- стандартная энтропия при 298 К;

Ср – теплоемкость при  постоянном давлении.

Таблица А 1 – Термодинамические характеристики некоторых элементов и соединений

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b103 | c-210-5 |  |
|  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |
| Al кр | 0 | 28,31 | 20,67 | 12,39 | - | 298 - 933 |
| Al ж | Нпл = 10,75 | - | 7,0 | - | - | 933 - 2600 |
| Ag кр | 0 | 42,69 | 23,97 | 5,28 | - 0,25 | 273 - 1200 |
| Ag2О кр | - 30,56 | 121,7 | 55,48 | 29,46 | - | 298 - 500 |
| Ве кр | 0 | 9,54 | 19,0 | 8,87 | - 3,43 | 298 - 1173 |
| ВеО кр | - 598,7 | 14,10 | 35,36 | 16,74 | - 13,26 | 298 - 1173 |
| Со | 0 | 30,04 | 19,83 | 16,75 | - | 298 - 703 |
| Со |  | - | 31,6 | - | - | 703 |
| Сu кр | 0 | 33,3 | 22,64 | 6,28 | - | 298-1356 |
| Сож | Нпл = 16,30 |  |  |  |  | 1766 |
| Fe | 0 | 27.15 | 17.24 | 24.77 | - | 273 – 1033 |
| Fe | Н 1,715 | - | 43,51 | - | - | 1042–1183 |
| Fe | Н 0,80 | - | 20,30 | 12,55 | - | 1183-1673 |
| Fe | Н 0,38 | - | 43,51 | - | - | 1673-1812 |
| Feж | Нпл = 13,77 | - | 44,8 | - | - | 1812 |

Продолжение таблицы А 1

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) |  | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  |  |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а | b103 |  |  | c-210-5 |  |  |
|  |  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |  |  |  |
| Mg кр | 0 | 32,55 |  | 22,3 |  | 10,64 | - 0,42 |  | 298 - 923 |  |
| Mg ж | 9,20 | - |  | 31,5 |  | 8,0 | - |  | 923 - 1393 |  |
| Mg газ | 131,80 | - |  | 4,97 |  | - | - |  | 1393-2500 |  |
| Mn | 0 | 31,76 |  | 23,85 |  | 14,14 | - 1,59 |  | 298 – 1000 1000 -1352 1352-1416 |  |
| Mn | Mn M Mn ж Т пл = 1518 К Нпл = 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0 | 29,86 | 16,99 |  |  | 29,46 | - |  | 298 - 630 |  |
| Ni | 0,385 | - | 4,21 |  |  | 6,00 | 1,80 |  | 630 - 1728 |  |
| О2 (газ) | 0 | 205,03 | 31,46 |  |  | 3,39 | - 3,77 |  | 298 - 3000 |  |
| Pb кр | 0 | 64,9 | 23,93 |  |  | 8,70 | - |  | 273 - 600 |  |
| Pb ж | 4,77 | - | 32,49 |  |  | - 3,09 | - |  | 600 - 1200 |  |
| Sромб. | 0 | 31,88 | 14,98 |  |  | 26,11 | - |  | 273 – 368,6 |  |
| Sмонокл. | 0,30 | 32,55 | 14,00 |  |  | 29,08 | - |  | 368 - 392 |  |
| S2 газ | 129,1 | 227,7 | 36,11 |  |  | 1,09 | - 3,52 |  | 273 - 2000 |  |
| SO2 | -296,9 | 248,07 | 42,55 |  |  | 12,55 | -5,65 |  | 298-1800 |  |
| Sn бег | 0 | 51,4 | 18,49 |  |  | 26,36 | - |  | 273 - 505 |  |
| Sn ж | 7,03 | - | 21,54 |  |  | 6,15 | 12,88 |  | 505 - 800 |  |
| Zn кр | 0 | 41,59 | 22,38 |  |  | 10,04 | - |  | 273 - 693 |  |
| Zn ж | 7,03 | - | 27,43 |  |  | 7,50 | - |  | 693 - 1180 |  |
| Zn газ | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al2O3 тв корунд | - 1675 | 50,94 | 114,56 |  |  | 12,89 | - 34,31 |  | 298 - 1800 |  |
| СО газ | - 110,5 | 197,4 | 28,41 |  |  | 4,10 | - 0,46 |  | 298 - 2500 |  |
| СО2 газ | - 393,5 | 213,6 | 44,14 |  |  | 9,04 | - 8,53 |  | 298 - 2500 |  |
| СоО кр | - 239,7 | 52,84 | 42,28 |  |  | 8,54 | 1,67 |  | 298 - 1800 |  |
| CuO кр | - 162,0 | 42,63 | 38,79 |  |  | 20,08 | - |  | 297 - 1354 |  |
| CuO ж | Нпл = +37,24 | - | 22,0 |  |  | - | - |  | 1300 - Тразл 1609 – Тпл |  |
| Cu2O кр | - 133,2 | 92,93 | 56,67 |  |  | 29,29 | - |  | 298 - 1500 |  |
| Cu2O ж | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1571 |  |
| FeО кр | - 264,85 | 60,75 | 50,80 |  |  | 8,61 | - 3,31 |  | 298 - 1650 |  |
| FeO ж | 31,38 | - |  |  |  |  |  |  | 1641 |  |
| Fe2О3 кр | - 821,3 | 89,96 | 97,74 |  |  | 72,13 | - 12,89 |  | 298 - 1000 |  |
| Fe3О4 кр | - 1117,7 | 151,46 | 167,03 |  |  | 78,91 | - 41,82 |  | 298 - 900 |  |
| MgО кр | - 601,24 | 26,94 | 42,59 |  |  | 7,28 | - 6,19 |  | 298 – 1100 |  |
| MgОж |  |  |  |  |  |  |  |  | 3098 |  |

Продолжение таблицы А 1

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b103 |  | c-210-5 |  |  |
|  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |  |  |
| MnО кр | - 384,9 | 60,25 | 46,48 |  | 8,12 |  | - 3,68 | 298 – 2000 |
| MnО ж |  |  |  |  |  |  |  | 2053 |
| NiО кр | - 239,7 | 38,07 | - 20,88 |  | 157,23 |  | 16,28 | 298 - 523 |
| NiО кр |  |  |  |  |  |  |  | 2228 |
| PbO желт | - 217,61 | 58,70 | 37,87 |  | 26,78 |  | - | 298 – 1000 |
| PbO желт ж |  |  |  |  |  |  |  | 873 =Тпл |
| PbSO4 кр | - 918,1 | 147,3 | 45,86 |  | 129,7 |  | 17,57 | 298 - 1000 |
| PbSO4 ж |  |  |  |  |  |  |  | 2043 с разлож. |
| SnO2 кр | - 580,8 | 52,34 | 73,89 |  | 10,04 |  | - 21,59 | 273 - 1500 |
| SnO2 ж | 47,66 |  | 22,5 |  |  |  |  | 1903 - Тпл |
| SnO кр | - 286 | 56,74 | 39,96 |  | 14,64 |  | - | 298 - 1273 |
| ZnO кр | - 349 | 43,5 | 48,99 |  | 5,10 |  | - 9,12 | 273 - 1573 |
| ZnO ж |  |  |  |  |  |  |  | 1948 - Тпл |
| ZnSO4 кр | - 978,2 | 124,6 | 71,42 |  | 87,03 |  |  | 298 – 1000 |
| Н2О ж | -285,84 | 69,96 | - |  | - |  | - | 298 - 398 |
| ClO- | -107,65 | 47,53 | - |  | - |  | -38,53 | 298 - 400 |
| Cl- | -167,46 | 55,10 | - |  | - |  | -131,17 | 298 - 400 |
| ОН- | -229,94 | -10,54 | - |  | - |  | -157,3 | 298 – 400 |
| Н+ | 0 | 0 | - |  | - |  | 0 | 298 – 400 |
| SO42- | -907,51 | 17,2 | - |  | - |  | -742,99 | 298 – 400 |

ПРИложение А 2

Таблица А 2

ПРИЛОЖЕНИЕ А3

Таблица А 3 – Стандартные значения энергии Гиббса некоторых реакций в зависимости от температуры

| Реакция |  |  | Т, К |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М, Дж | N, Дж/К |  |
| 2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3 (т) | - 1687909 | 325,15 | 932 - 2303 |
| Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т) | -598796 | 96,88 | 298-1556 |
| Ве(ж) +1/2 О2 = ВеО(т) | -606249 | 101,70 | 1556-2768 |
| Со (т) + 1/2O2 = CoO (т) | - 237319 | 71,92 | 298 - 1766 |
| Со (ж) + 1/2O2 = CoO (т) | - 261884 | 85,83 | 1766 - 2100 |
| 2Cu(T)+ 1/2 O2 = Cu2O(T) | -168519 | 71,30 | 298-1356 |
| 2Cu(Ж) + 1/2 О2 = Сu2O(Ж) | -146695 | 50,41 | 1502-2820 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 262389 | 63,56 | 843 - 1184 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 263182 | 64,23 | 1184 - 1650 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (ж) | - 228934 | 43,46 | 1650 - 1809 |
| Fe (ж) + 1/2O2 = FeO (ж) | - 239987 | 49,57 | 1809 - 3000 |
| Mg (т) + 1/2O2 = MgO (т) | - 601350 | 107,39 | 298 - 923 |
| Mg (ж) + 1/2O2 = MgO (т) | - 609350 | 116,06 | 923 - 1376 |
| Mg (г) + 1/2O2 = MgO (т) | - 728085 | 202,35 | 1376 - 3098 |
| Mn (т) + 1/2O2 = MnO (т) | - 385186 | 73,73 | 298 - 1517 |
| Ni (т) + 1/2O2 = NiO (т) | - 234503 | 85,28 | 298 - 1725 |
| Ni (ж) + 1/2O2 = NiO (т) | - 262303 | 101,39 | 1725 - 2200 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (т) | - 218676 | 97,8 | 601 - 1159 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (ж) | - 184931 | 69,08 | 1159 - 1765 |
| Sn (ж) + O2 = SnO2 (т) | - 581756 | 204,82 | 505 - 1898 |
| Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т) | - 493666 | 203,98 | 1180 - 2248 |
| С (т) + 1/2О2 = СО | - 110560 | - 89,875 | 773 - 2273 |
| С (т) + О2 = СО2 | - 393260 | - 2,29 | 773 - 2273 |
| СО + 1/2О2 = СО2 | - 282695 | 87,585 | 773 – 2273 |
| С (т) + СО2 = 2СО | 172130 | - 177,46 | 773 - 2273 |
| Н2 + 1/2О2 = Н2О | - 246175 | 54,12 | 400 - 3000 |

*∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S

* Пример: для реакции С (т) + СО2 = 2СО

*      ∆ Gо = 172130 – 177,46 Т

Реакция эндотермическая; протекает с увеличением энтропии, т.е. энтальпийный фактор не способствует термодинамической возможности (ТВ) реакции, увеличивая энергию Гиббса; энтропийный фактор способствует ТВ, уменьшая энергию Гиббса

Приложение В

(рекомендуемое)

Фазовые равновесия в металлургических системах

Рисунок В 1 – Диаграмма состояния системы Cu – Pb

Приложение В

(рекомендуемое)

Фазовые равновесия в металлургических системах

Рисунок В 2 – Диаграмма фазового равновесия системы Pb – Fe – S

Рисунок В 3- Диаграмма фазового равновесия системы Pb-Zn

Рисунок  В 4 – Диаграмма фазового равновесия системы CaO – SiO2 – Al2O3

Задания  ( 1.1 – 1.3)   неоцениваемые

Задание 1.1

1  Отжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) процесс науглероживания сплавов

D) удаление влаги из твердого материала

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

2  Уравнение связи стандартной энергии Гиббса  с температурой для реакции  С(тв.) + О2 = СО2 в интервале [298 -1000К]:  - 393260  - 2.29 Т , Дж, что  определяет роль энтропийного  фактора при оценивании направленности процесса:

А)Способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) Препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) Уменьшает энтальпийный фактор процесса;

Е)  увеличивает энергию Гиббса реакции

3   Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления  гематита  (Fe2О3(тв) )   больше  - 2300 Дж/г шихты

2/3  Fe2О3(тв)   + 4/3 Al(ж)  = 4/3 Fe(ж)  +  2/3 Al2O3(тв) ,

следовательно, развитие процесса:

А)  эндотермично

В)  автогенно

С) термодинамически невозможно

D) теоретически невероятно

Е) неавтогенно

4 Условие окислительного нагрева  в атмосфере газов  Н2-H2O

металлического цинка, используя кислородный потенциал (πо):

А) πо газовой фазы > πо системы Zn-ZnO;

В) πо  газовой фазы >= πо системы Zn-ZnO;

С) πо газовой фазы = πо системы Zn-ZnO;

D) окислительный нагрев  невозможен

Е) πо  газовой фазы < πо системы Zn-ZnO;

5    Ликвация – процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) извлечение летучих компонентов из расплавленных шлаков

С) окислительная переработка жидких штейнов

D окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца

Е) гетерогенизация системы с получением фаз различного состава

6   При окислении металлов газообразной серой с участием конденсированных фаз и при  наличии растворов    2  [ Me ]  +  S2  =  2 [ MeS ]  увеличение  концентрациисульфида металла в штейне приводит:

А)   Увеличению  упругости диссоциации  МеS

В)  Уменьшению упругости диссоциации  МеS

С)  Упругость диссоциации  сульфида металла не изменится

D) Умнньшение равновесного давления серы

Е)   Доля растворенного Ме  уеньшится

7 Условие безокислительного нагрева в атмосфере газов Н2  -Н2О

металлического олова, используя кислородный потенциал (πо):

А) πо газовой фазы > πо системы Sn-SnO;

В) πо  газовой фазы >= πо системы Sn-SnO;

С) πо газовой фазы = πо системы Sn-SnO;

D) окислительный нагрев  невозможен

Е) πо  газовой фазы < πо системы Sn-SnO;

8 Количество продуктов реакции на один моль сульфида железа FeS(2) + Fe(2)O(3) =Fe(3)O(4) + SO(2)  (схема реакции):

А) три моля;

В) 6.0;

С) 8.0;

D) 10,0;

Е) 13,0.

9 Роль энергии Гиббса в реакции окисления сфалерита (ZnS) кислородом воздуха:

А)Способствует термодинамической возможности процесса;

В)не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) Препятствует ТВ процесса;

D) Уменьшает энтальпийный фактор процесса;

Е)Является абсолютным критерием ТВ процесса;

10  Принцип Ле Шателье для реакции окисления ковеллина (CuS) кислородом воздуха:

А)При вакуумировании уменьшается доля кислорода.

В)При уменьшении температуры уменьшается доля диоксида серы;

С) При увеличении давления с уменьшением объема уменьшается доля SO2;

D)При уменьшении температуры растет доля кислорода в газовой фазе;

Е)При вакуумировании уменьшается доля диоксида серы в газовой фазе.

Задание 1.2

Задание: проблема-решение (предложить решение)

Проблема: Роль энтальпийного и энтропийного факторов в термодинамической возможности окисления газообразного цинка при температурах интервала 1180 – 2248 К ?

∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S= - 493666 + 203,98 Т ;

Проблемный вопрос: В указанном интервале температур возможен ли обратный процесс (разложение оксида цинка)? При какой температуре процесс диссоциации цинка термодинамически вероятен?

Задание 2.1

1    Фьюмингование – процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) извлечение летучих компонентов из расплавленных шлаков

С) окислительная переработка жидких штейнов

D окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца

Е) гетерогенизация системы с получением фаз различного состава

D) 16,0;

Е) 5,0.

9 Роль энтропийного фактора  в реакции окисления  FeS кислородом:

А) Способствует термодинамической возможности (ТВ) процесса

В) Не оказывает влияния на ТВ процесса

С) Уменьшает энтальпийный фактор процесса

D) Является абсолютным критерием ТВ окисления

Е) препятствует ТВ процесса

10  Принцип Ле Шателье при оценке равновесного состава газовой фазы для реакции окисления  FeS кислородом до диоксида:

А) При уменьшении  температуры уменьшается доля SO(2)

В) При вакуумировании уменьшается доля О(2)

С) При увеличении температуры уменьшается доля О(2)

D) При  увеличении давления с увеличением объема увеличивается доля O(2)

E) При увеличении давления с уменьшением объема увеличится доля О(2)

13  Для реакции  4 Al + 3 C  =  Al(4)C(3)  температурная зависимость дельта G  =

-241.3 + 0,083 Т ,кДж при 1500 -2500 К Усредненное значение  энтропии, кДж на моль углерода:

А) -241,3

В) 83,3

С) 80,42

D) 90,4

Е) – 0,028

14

10 Сульфид свинца выщелачивается раствором едкого натра по реакции

PbS + 4 NaOH = Na2PbO2 + Na2S + 2 H2O, что указывает для реакции на:

А)  уменьшение энтропии

В)   увеличение энергии Гиббса

С)  минимальную энтропию

D)  уменьшение энергии Гиббса

Е)   максимальную энтальпию

.15 Условие безокислительного нагрева в атмосфере газов СО-СО2

металлического магния, используя кислородный потенциал ( πо):

А) πо газовой фазы > πо системы Mg-MgO;

В) πо  газовой фазы >= πо системы Mg-MgO;

С) πо газовой фазы = πо системы Mg-MgO;

D) окислительный нагрев  невозможен

Е) πо  газовой фазы < πо системы Mg-MgO;

Задание 3.1

1 Количество исходных компонентов на один моль диоксида серы в системе FeS(2) + Fe(2)O(3) →Fe(3)O(4) + SO(2)  (схема реакции), моль:

А) 11,0;

В) 8,5;

С) 16.0;

D) 5,5,0;

Е) 13,0.

2 Роль энергии Гиббса в реакции окисления сфалерита (ZnS) кислородом воздуха:

А)Способствует термодинамической возможности процесса;

В)не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) Препятствует ТВ процесса;

D) Уменьшает энтальпийный фактор процесса;

Е)Является абсолютным критерием ТВ процесса;

3 Принцип Ле Шателье для реакции окисления ковеллина (CuS) кислородом воздуха:

А)При вакуумировании уменьшается доля кислорода.

В)При уменьшении температуры уменьшается доля диоксида серы;

С) При увеличении давления с уменьшением объема уменьшается доля SO(2);

D)При уменьшении температуры растет доля кислорода в газовой фазе;

Е)При вакуумировании уменьшается доля диоксида серы в газовой фазе.

4 При введении в равновесную систему CuS-CuO-O2-SO2 диоксида серы в системе:

А)Уменьшится содержание кислорода;

В) Уменьшится  доля диоксида серы ,относительно равновесного;

С) уменьшится доля оксида меди;

D) увеличится доля сульфида меди;

Е) Увеличится доля кислорода.

5 При увеличении содержания металла-примеси в рафинируемом металле упругость диссоциации оксида Ме-примеси:

А) Растет неограниченно;

В) Уменьшается неограниченно;

С) Растет до упругости диссоциации в насыщенном растворе;

D) Уменьшается до упругости диссоциации в насыщенном растворе;не изменяется;

Е) Уменьшается до упругости диссоциации в насыщенном растворе.

Термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств:

А)   вельцевание

В)   фьюмингование

С)   дистилляция

D)   агломерация

Е)    ректификация

7 Рафинирование тетрахлорида титана от тетрахлорида кремния, температуры

кипения которых, соответственно 136 и 57 градусов по Цельсию, определяют в кубовом остатке:

А) дихлорид кремния;

В) SiCl4;

С)Эквимолярный состав по компонентам перегоняемой смеси;

D) Эквимассовый состав по компонентам смеси;

Е) тетрахлорид титана.

8 При перегонке расплава KCl - LiCl cоставы равновесных фаз по хлориду лития :в

жидкой фазе -23, в паре -     38% по массе. Таким образом, при перегонке

расплава, содержащего 25% LiCl, состав жидкой фазы составит:

А) 23.0 % по массе LiCL;

В) отсутствует;

С) 38,0 % по массе LiCl;

D)36,0 %  по массе LiCl;

Е) 27,0 % по массе LiCl.

9  При кристаллизации расплава. состав которого соответствует составу

химического соединения 2FeO*SiO(2),конгруентно плавящемуся, число изотермических превращений:

А) пять;

В) два;

С) три;

D) четыре;

Е) одно.

10 При разделении олова от железа ликвацией при 1500 К ( в области двух жидких фаз ) массы фаз определяют:

А)  на монотектической горизонтали;

В)  на ординате чистого олова;

С) на эвтектической горизонтали;

D) на ординете чистого железа;

Е) по правилу коноды ( рычага).

11 Вариантность бинарной системы  Sn - Fe на перитектической горизонтали при 1053:

А) моновариантная;

В) бивариантная;

С) двухвариантная;

D) трехвариантная;

Е)инвариантная.

12-При охлаждении  сульфидного расплава Pb-Fe-S в области двух равновесных фаз ( металл-штейн ) состав свинцовой фазы определяют:

А) по правилу рычага;

В) по концу коноды в области, обогащенной железом;

С) по правилу центра тяжести весового треугольника;

D) по концу коноды в области, обогащенной серой;

Е) по концу коноды в области, обогащенной свинцом.

13 При охлаждении  сульфидного расплава Pb-Fe-S в области двух равновесных фаз ( металл-штейн ) массу  свинцовой фазы определяют:

А) по правилу рычага;

В) по концу коноды в области, обогащенной железом;

С) по правилу центра тяжести весового треугольника;

D) по концу коноды в области, обогащенной серой;

Е) по концу коноды в области, обогащенной свинцом.

14При разделении  свинца от цинка ликвацией в области двух жидких фаз массы фаз

определяют:

А) На эвтектической горизонтали

В) На бинодальной кривой

С) На ординатах свинца и цинка

D) На монотектической  горизонтали

Е) По коноде ( правило рычага)

15 Вариантность бинарной системы  Na - Bi   на перитектической горизонтали:

А) моновариантная

В) бивариантная

С) трехвариантная

D) двухвариантная

Е) нонвариантная