Практическое задание №2

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ.ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ.

Рассмотрим электрический конденсатор, изготовленный из плоских параллельных пластин площадью S (м2), расстояние между которыми d (м). Приложим к пластинам (электродам) конденсатора электрическое напряжение U и рассмотрим два случая:

Из-за поляризации диэлектрика в электрическом поле на его противоположных сторонах возникают заряды Qд, знак которых противоположен знаку поляризационных зарядов на поверхности диэлектрика. Следовательно, полный заряд конденсатора с диэлектриком

Q = Qо + Qд =.Qо.                                                       (1)

где - относительная диэлектрическая проницаемость - один из важнейших параметров, характеризующих диэлектрические материалы. Относительная диэлектрическая проницаемость представляет собой отношение суммарного заряда конденсатора с диэлектриком к заряду того же конденсатора, если поместить его в вакууме без диэлектрика, т.е.

= Q/Qо = (Qо + Qд)/Qо = 1 + Qд/Qо.                                     (2)

Из формулы (2) видно, что если Qд=0, что соответствует относительной диэлектрической проницаемости вакуума, то диэлектрическая проницаемость любого диэлектрика будет больше 1. В дальнейшем для краткости в большинстве случаев термин "относительная" при наименовании диэлектрической проницаемости, опускается.

Определение диэлектрической проницаемости можно дать также и использованием понятия емкости электрического конденсатора

С = Q/U.                                                                   (3)

Используя (1) найдем

С = Q/U =.Qo/U =.Сo,                                                 (4)

= С/Сo.                                                                (5)

Используя понятие поляризации и диэлектрической проницаемости можно классифицировать диэлектрики на линейные и нелинейные (пассивные и активные).

Для большинства диэлектриков в слабых электрических полях зависимость поляризованности от напряженности поля можно записать в виде

|  | (6) |
| --- | --- |

где  - диэлектрическая восприимчивость диэлектрика.

В сильных электрических полях линейная зависимость между поляризованностью и напряженностью поля нарушается. Пропорциональности между векторами Р и Е нет также у нелинейных диэлектриков, к которым относятся, в частности, сегнетоэлектрики. Характер изменения поляризованности и диэлектрической проницаемости от напряженности поля для линейных диэлектриков, у которых Р и изменяются пропорционально изменению Е, показан на рисунке.

Линейные диэлектрики относят к пассивным диэлектрикам, применяемым в основном в качестве различных видов электрической изоляции или диэлектрика конденсаторов. На рисунке показано изменение поляризованности и диэлектрической проницаемости от напряженности поля для нелинейных диэлектриков.

Нелинейные диэлектрики относят к активным диэлектрикам, параметры которых зависят от величины приложенной разности потенциалов. Емкостью конденсатора с нелинейным диэлектриком можно управлять электрическим полем.

Для практических расчетов заряда и емкости, когда наряду с системой СИ используются единицы системы СГСЭ, оказываются полезны соотношения между единицами в разных системах и дольными единицами. В системе СИ напряжение U выражается в вольтах (В), заряд Q(q) - кулонах (Кл), емкость С - в фарадах (Ф). Из формулы С = Q/U следует, что Ф = Кл/В = А.с/В = с/Ом. Соотношения между единицами емкости:

1 Ф = 106 мкФ = 1012 пФ = 9.1011 см;
                                              1 мкФ = 10-6 Ф = 106 пФ = 9.105 см;
                                              1 пФ = 10-12 Ф = 10-6 мкФ = 0,9 см.

Пример. Найти емкость в пФ участка плоской изоляции из полиэтиленовой пластины толщиной d = 1 мм; площадь электродов S = 100 см2, диэлектрическая проницаемость = 2,4. Емкость С находим по формуле С = o. .S/d

С=8.854.2.4.100.10-2/(1.10-3)=21250 пФ

На практике часто используются неоднородные композиционные диэлектрики, представляющие собой смеси двух или более различных веществ - компонентов смеси. К таким материалам относятся многие пластические массы, состоящие из связующего и наполнителей, керамические, волокнистые, пропитанные и непропитанные пористые материалы и т.п.

Для расчета эффективной диэлектрической проницаемости смеси предполагается, что ее отдельные компоненты не вступают друг с другом в химические реакции, т.е. смесь является физической.     Простейшим неоднородным диэлектриком является плоский конденсатор, который можно рассматривать как два параллельно или последовательно соединенных конденсатора с однородными диэлектриками.

Обозначая через y1 и y2 доли объемного содержания (объемные концентрации) первого и второго компонента для рассмотренного случая будем иметь для параллельного соединения:

|  | (7) |
| --- | --- |

для последовательного соединения:

|  | (8) |
| --- | --- |

Для более общего случая смеси, состоящей из m компонентов для параллельного соединения:

|  | (9) |
| --- | --- |

для последовательного соединения:

|  | (10) |
| --- | --- |

Для расчета статистической смеси (хаотической, неупорядоченной в пространстве) предложено большое число формул, из которых широкое применение имеет формула Лихтенеккера. Эта формула, носящая название логарифмического закона смешения, для смеси двух компонентов имеет вид:

lg = y1lg1 + y2lg2 ;                                                             (11)

а для m компонентов

|  | (12) |
| --- | --- |

Для "вспененных" материалов (пенопластов, пенокерамики и др.), заполненных большим количеством мелких пор, из последней формулы (считая, что для газов =1, а плотность равна нулю) получается уравнение

|  | (13) |
| --- | --- |

где т и DT - диэлектрическая проницаемость и плотность сплошного, твердого диэлектрика, a * и D* - диэлектрическая проницаемость и плотность вспененного материала.

Вопросы.

- Что такое поляризация диэлектрика?

- За счет чего возникает электрический момент в объеме диэлектрика?

- Что называется относительной диэлектрической проницаемостью?

- Какие диэлектрики называются линейными и нелинейными?

- Какие диэлектрики называются неполярными?